ICS 77.120.99H 14

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T 505—202x

代替XB/T 505—2011

汽油车/油电混动车排气净化催化剂载体Substrate of catalyst for gasoline vehicle /gasoline-electric hybrid vehicle emission purification

（预审稿）

202x-xx-xx发布

202x-xx-xx实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

XB

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草的。

本文件代替XB/T 505—2011《汽油车排气净化催化剂载体》，与XB/T 505—2011相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——修改了文件名称；

——修改了文件适用范围，增加油电混动车、增加颗粒捕集催化剂载体（壁流式载体）（详见第1部分，2011年版第1部分）；

——增加、更新规范性引用文件（详见第2部分，2011年版第2部分）；

——增加术语和定义。增加直通式蜂窝陶瓷载体、壁流式蜂窝陶瓷载体、堵头深度、边缘缺损、侧面缺损、端面缺损、端面裂纹、侧面裂纹、网格缺陷、表皮缺陷、堵孔差错、堵孔缺失、平行度、垂直度等术语及定义，删除了堵孔率、不圆度等术语（详见第3部分，2011年版第3部分）；

——修改了产品牌号分类，增加壁流式载体牌号；删除低目数载体牌号，保留常规和高目数载体；增加产品牌号表示方法（详见第4部分，2011年版4.1）；

——修改化学特性的指标要求（详见5.1，2011年版4.2.1）；

——修改直通式载体抗压强度、热膨胀系数、软化温度、等静压强度、容重、吸水率的指标要求；增加壁流式载体抗压强度、热膨胀系数、软化温度、抗热震稳定性、等静压强度、容重、中值孔径、显气孔率、背压偏差等指标（详见5.2，2011年版4.2.2）；

——修改直通式载体外观质量指标，增加壁流式载体外观质量指标，增加产品缺损示意图（详见5.3，2011年版4.3）；

——修改直通式载体孔密度偏差、壁厚偏差、平行度偏差、垂直度偏差指标，删除不圆度偏差指标；增加壁流式载体尺寸偏差指标（详见5.4，2011年版4.4）；

——修改主要化学成分、主晶相含量检测方法（详见6.1，2011年版5.1）；

——修改热膨胀系数、吸水率、容重、软化温度检测方法，增加抗热震试验、等静压强度、显气孔率、中值孔径、背压偏差检测方法（详见6.2，2011年版5.2）；

——修改外观质量检测方法（详见6.3，2011年版5.3）；

——修改尺寸偏差检测方法（详见6.4，2011年版5.4）；

——增加规范性附录A（详见附录A）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件负责起草单位：昆明贵研催化剂有限责任公司、比亚迪股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、山东国瓷功能材料股份有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、包头稀土研究院。

本文件主要起草人：xxx。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——2003年为首次发布XB/T 505—2003；

——2011年为第一次修订XB/T 505—2011；

——本次为第二次修订。

汽油车/油电混动车排气净化催化剂载体

1 范围

本文件规定了汽油车/油电混动车排气净化催化剂载体的术语及定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则与标志、包装运输、贮存、随行文件。

本文件适用于以堇青石材料为基体的蜂窝陶瓷载体，包括用于汽油车/油电混动车三效催化剂的直通式蜂窝陶瓷载体以及用于汽油车/油电混动车颗粒捕集器催化剂的壁流式蜂窝陶瓷载体，其他用途的载体也可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款，且对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1964 多孔陶瓷压缩强度试验方法

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB T 3810.3 陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定

GB/T 16535 精细陶瓷线热膨胀系数试验方法 顶杆法

GB/T 21650.1 压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度 第一部分：压汞法

GB/T 25994 蜂窝陶瓷

ISO 12677 耐火制品的X射线荧光(XRF)化学分析方法.熔铸珠法

JC/T 686-1998 蜂窝陶瓷

JY/T 009-1996 转靶多晶体X射线衍射方法通则

3 术语和定义

下列术语适用于本文件。

- 3.1 直通式蜂窝陶瓷载体 direct-flow honeycomb ceramics

陶瓷载体两个端面孔道对称直通，气流直接从孔道中通过的蜂窝陶瓷。

- 3.2 壁流式蜂窝陶瓷载体wall-flow honeycomb ceramics

- 陶瓷载体内部被分为平行于轴向的方形孔道，孔道的封闭口及开口交错排列布置；气体从一端流入，通过内壁穿透到达至相邻孔道流出。主要通过载体的内壁分布的孔道截留、捕捉、过滤排气中的微粒。

- 3.3 孔密度 cell density

堇青石蜂窝陶瓷载体单位横截面积（25.4 mm×25.4 mm ）上的孔数，单位为目。

- 3.4 抗热震稳定性 thermal shock resistance

堇青石蜂窝陶瓷载体抵抗温度的急剧变化而不破坏的性能，单位为摄氏度（℃）。

- 3.5 A轴方向 A axis

- 蜂窝陶瓷平行孔道的方向。

- 3.6 B轴方向 B axis

- 蜂窝陶瓷垂直于孔道且平行于孔壁的方向。

- 3.7 堵头深度 Plug depth

- 壁流式蜂窝陶瓷载体，用来封堵孔道的材料到达孔道内部的深度。

- 3.8 边缘缺损 edge chips

陶瓷载体在侧面发生碎裂，延伸到端面并向径向延伸。

- 3.9 侧面缺损 side chips

陶瓷载体在侧面上发生的不延申到端面的碎裂或者缺失。

- 3.10 端面缺损（凹痕） face gouges

陶瓷载体在端面发生的碎裂，形成深度超过1.6mm的凹痕。

- 3.11 端面裂纹 face cracks

陶瓷载体在端面产生的裂纹。

- 3.12 侧面裂纹 side cracks

陶瓷载体在侧面上产生的裂纹。

- 3.13 网格缺陷 cell defects

陶瓷载体在端面的网格壁缺少、堵塞、膨胀、扭曲或者变形。

- 3.14 表皮缺陷 skin defects

陶瓷载体在侧面存在微小的裂纹、孔洞及破裂，沿轴向破损的深度不大于3.2mm。

- 3.15 堵孔差错 cell plug error

壁流式蜂窝陶瓷载体，被定义为进气口和出气口的孔道，被错误堵上。

3.16 堵孔缺失 missing plug

壁流式蜂窝陶瓷载体，封堵孔道的堵头丢失，产生了一个气流直通的孔道。

3.17 吸水率偏差 water absorption deviation

蜂窝陶瓷载体最大吸水率与最小吸水率之间的差值。

3.18 平行度 Parallelism

以载体的一面为基准，用刚直尺或游标卡尺测量载体另一端面高度值，其最大值、最小值之差为平行度。

3.19 垂直度 Perpendicularity

将产品一端面置于一平板上，移动直角尺至产品外壁，用塞尺测量该侧面与直角尺之间间隙的尺寸，最大间隙值为垂直度。

4 分类与牌号

4.1 产品分类

直通式载体的形状和规格分为3个牌号、壁流式载体的形状和规格分为1个牌号，且应符合表1规定。如需方对产品规格和形状有特殊要求，供、需双方可另行协商确定。

表1 产品牌号

| 产品 类型 | 产品 牌号 |  | 形状和规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 端面 形态 | 代号 | 规格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸/mm |  |  | 孔密度/目 |  | 壁厚/mila |  |  |
|  |  |  |  | 长轴 | 短轴 | 高度 | 常规 | 高目 | 超薄壁 | 薄壁 | 常规 |
| 直通式 | Cat-0201A | 圆柱形 | Y | ≤150 | ≤150 | ≤170 | 350~600 | ≥600 | ≤2.5 | 2.5~6.5 | ≥6.5 |
|  | Cat-0201B | 椭圆形 | T | ≤150 | ≤150 | ≤170 | 350~600 | ≥600 | ≤2.5 | 2.5~6.5 | ≥6.5 |
|  | Cat-0201C | 跑道形 | P | ≤150 | ≤150 | ≤170 | 350~600 | ≥600 | ≤2.5 | 2.5~6.5 | ≥6.5 |
| 壁流式 | Cat-0201D | 圆柱形 | Y | ≤150 | ≤150 | ≤170 | 200~500 | / | / | / | 7~14 |
| amil 是长度单位，数值千分之英寸，即为0.0254mm，属于载体行业习惯用法，单位予以保留；~均为不包含本数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 牌号表示方法

产品牌号由产品名称、产品序列号、截面形状、外形尺寸、孔密度以及壁厚组成。具体表示方法如下：

××    ××    ××    ××

第四层次  外形尺寸、孔密度以及壁厚

第三层次 截面形状

第二层次 牌号序列号

第一层次 表示产品名称

产品牌号序列号参照《稀土产品牌号表示方法》由催化剂英文的缩写字母和阿拉伯数字组成。共分三个层次，其中第一层次采用催化剂名称英文缩写CAT表示；第二层次表示催化剂的类别，产品属于机动车尾气净化催化剂，代码02；第三层次表示催化剂的应用领域，产品属于汽油车用排气净化催化剂，代码01表示同一应用领域下不同产品类别可依次在其后加大写字母A、B、C、D……表示。

产品按横截面形状分为圆形、椭圆形以及跑道形三类，形状见图1。

图1 产品截面形状

示例：若载体为椭圆柱体，长轴为145mm，短轴为80 mm，高度为100mm，孔密度为400目，壁厚为4.3 mil，则产品标记为：催化剂载体Cat-0201B -T 145×80×100 400-4.3。

5 技术要求

5.1 化学特性

直通式载体、壁流式载体的化学特性应符合表2规定。

表2 化学特性

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 晶相组分/% | 堇青石 | ≥90.0 |
| 化学成分/% | SiO2 | 名义值±2.0 |
|  | Al2O3 | 名义值±2.0 |
|  | MgO | 名义值±2.0 |

5.2 物理特性

直通式载体的物理性能指标应满足表3的规定，壁流式载体的物理性能指标应满足表4的规定。

表3 直通式载体物理性能

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 抗压强度/Mpa | A轴≥4.6，B轴≥1.0 |
| 热膨胀系数（室温-800℃）/(10-6/℃) | ≤1.3 |
| 软化温度/℃ | ≥1400 |
| 抗热震稳定性/(650℃） | 3次循环后无开裂 |
| 等静压强度/Mpa | ≥1.03 |
| 容重/(kg/L） | ≤0.55，(同批次重量不超过连续3个重量等级，每个等级20g/L) |
| 吸水率/% | ≥14.0，（同批次吸水率偏差≤3.0） |

表4 壁流式载体物理性能

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 抗压强度/Mpa | A轴≥1.0 |
| 热膨胀系数（室温-800℃）/(10-6/℃) | ≤1.3 |
| 软化温度/℃ | ≥1360 |
| 抗热震稳定性/600℃ | 3次循环后无开裂 |
| 等静压强度/Mpa | ≥1.03 |
| 容重/(kg/L） | ≤0.35，(同批次重量不超过连续3个重量等级，每个等级14g/L) |
| 中值孔径/um | 名义值±3.0 |
| 显气孔率/% | 名义值±3.0 |
| 背压偏差 | 同批次偏差 ≤名义值±10% |

5.3 外观质量

直通式载体的外观质量应满足表5的规定，壁流式载体外的观质量应满足表6的规定。

表5 直通式载体外观质量

| 缺损名称 | 缺损允许范围 |
| --- | --- |
| 边缘破损 | 任意方向最大尺寸需满足:R不大于3mm，W不大于15mm，H不大于15mm；不允许在圆周上的累积宽度超过载体理论周长的5% |
| 侧面破损 | 任意方向最大尺寸需满足:R不大于2mm，W不大于10mm，H不大于5mm，缺损深度不到达内部网格；不允许圆周上出现侧面缺损 |
| 端面缺损 | 任意方向最大尺寸需满足:R不大于5mm，W不大于10mm，H不大于3mm；不允许每两个端面缺损之间的间距小于30mm；不允许每个端面存在3个或3个以上端面缺损 |
| 端面裂纹 | 不允许出现自然光线下肉眼观察出端面裂纹 |
| 侧面裂纹 | 不允许出现自然光线下肉眼观察出侧面裂纹 |
| 网格堵塞 | 连续堵孔数量不超过10孔，不允许累积堵塞孔道数量超过孔道总数量0.5% |
| 网格缺陷 | 网格缺陷的数量最多不超过孔道总数的0.5% |
| 表皮缺陷 | 不允许有一些深入到内部基质的瑕疵（例如一些小孔等），允许表皮瑕疵 |
| 注：R表示径向深度，W表示周向宽度，H表示轴向长度 |  |

表6 壁流式载体外观质量

| 缺损名称 | 缺损允许范围 |
| --- | --- |
| 边缘破损 | 任意方向最大尺寸需满足:R不大于5mm，W不大于15mm，H不大于2mm（无堵头的区域H不大于2mm）；不允许在圆周上的累积宽度超过载体理论周长的5% |
| 侧面破损 | 任意方向最大尺寸需满足:R不大于2mm，W不大于10mm，H不大于5mm，缺损深度不到达内部网格；不允许圆周上出现侧面缺损 |
| 端面破损 | 任意方向最大尺寸需满足:R不大于5mm，W不大于5mm，H不大于3mm；不允许每两个端面缺损之间的间 距小于30mm；不允许每个端面存在3个或3个以上端面缺损。 |
| 端面裂纹 | 不允许出现自然光线下肉眼观察出端面裂纹 |
| 侧面裂纹 | 不允许出现自然光线下肉眼观察出侧面裂纹 |
| 网格缺陷 | 不允许每个载体上累积的网格变形数量超过总网格（通道的孔）数量0.5%（外皮附近5mm的环形区域的孔不在该范围内） |
| 表皮缺陷 | 不允许有一些深入到内部基质的瑕疵（例如一些小孔等），允许表皮瑕疵 |
| 堵孔缺失 | 不允许存在堵孔缺失 |
| 堵孔差错 | 每平方英寸最多允许8个额外堵孔；额外堵孔数最多不超过每个端面总孔数的0.5% |
| 注：R表示径向深度，W表示周向宽度，H表示轴向长度 |  |

图2 产品破损示意图

5.4 尺寸偏差

直通式载体尺寸偏差应满足表7的规定，壁流式载体尺寸偏差应满足表8的规定。

表7 直通式载体尺寸偏差

| 项目 |  |  | 允许偏差 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载体壁厚分类 |  |  | 超薄壁 |  | 薄壁 |  | 常规 |  |
| 载体孔密度分类 |  |  | 常规 | 高目 | 常规 | 高目 | 常规 | 高目 |
| 孔密度偏差/% |  |  | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| 壁厚/mm |  |  | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
| 外形 尺寸 | 外径/mm | d≤100 | ±1.60 | ±1.60 | ±1.60 | ±1.60 | ±1.60 | ±1.60 |
|  |  | d>100 | ±2.00 | ±2.00 | ±2.00 | ±2.00 | ±2.00 | ±2.00 |
|  | 长度/mm | l≤100 | ±1.00 | ±1.00 | ±1.00 | ±1.00 | ±1.00 | ±1.00 |
|  |  | l>100 | ±1.50 | ±1.50 | ±1.50 | ±1.50 | ±1.50 | ±1.50 |
| 平行度/mm |  |  | ≤0.7%产品外径 |  |  |  |  |  |
| 垂直度/mm |  |  | ≤1.6%产品长度 |  |  |  |  |  |

表8 壁流式载体尺寸偏差

| 项目 |  |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 载体壁厚分类 |  |  | 常规 |
| 载体孔密度分类 |  |  | 常规 |
| 孔密度偏差/% |  |  | ±10 |
| 壁厚/mm |  |  | ±0.033 |
| 外形尺寸 | 外径/mm | d≤100 | ±1.60 |
|  |  | d＞100 | ±2.00 |
|  | 长度/mm | l≤100 | ±1.00 |
|  |  | l＞100 | ±1.50 |
| 平行度/mm |  |  | ≤0.7%产品外径 |
| 垂直度/mm |  |  | ≤1.6%产品长度 |
| 堵头深度/mm |  |  | 7.0±3.0 |

6 试验方法

6.1 化学特性

载体化学成分按ISO 12677—2011规定的方法进行；主晶相含量按JY/T 009-1996规定的方法进行。

6.2 物理特性

6.2.1 抗压强度

在产品距边大于5 mm的内部沿A轴方向、B轴方向和C轴方向割取边长为25 mm正方体试样至少3块，其尺寸允许偏差±1mm。试样两受压面应加工研磨至平整且互相平行，试样上应无裂纹、边棱缺损等影响强度的缺陷。按GB/T 1964规定的方法进行。

6.2.2 热膨胀系数

在产品距边约5mm处及中心位置，割取约为5 mm×5 mm×25 mm的长方体试样各1个，其尺寸允许偏差为±1mm。试样表面应平整光滑、无裂痕，互相平行并垂直于孔道，试样需烘干。采用石英标样作为标准试样，按GB/T 16535规定的方法进行。

6.2.3 吸水率试验

按GB/T 25994规定的方法进行。

6.2.4 载体容重

按 GB/T 3810.3 规定的方法进行。

6.2.5 荷重软化温度

按 JC/T 686-1998的规定进行。

6.2.6 抗热震试验

按GB/T 25994规定的方法进行。

6.2.7 等静压强度

按GB/T 25994的规定进行。

6.2.8 显气孔率

按GB/T 3810.3-2016中规定的方法进行。

6.2.9 中值孔径

按GB/T 21650中规定的方法进行检测。

6.2.10 背压偏差

按GB/T 18881中规定的方法进行检测。

6.3 外观质量

按GB/T 25994的规定进行。

6.4 尺寸偏差

载体堵头深度按附录A规定进行；其他尺寸偏差按GB/T 25994的规定进行。

7 检验规则

7.1 检查和验收

7.1.1 产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件的规定，并填写质量证明书。

7.1.2 需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件的规定不符时，应在收到产品之日起两月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

7.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一批号、同一规格、同一工艺、同一配方的连续生产产品组成。

7.3 取样

产品取样应符合表9的规定。

表9 产品抽样规则

| 检验项目 | 抽样规定与制样方法 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观质量 | 逐件检查 | 5.3 | 6.3 |
| 尺寸偏差 | 抽检。批量不大于10 000件时，取样不少于3件；批量大于 10 000件时，取样不少于5件 | 5.4 | 6.4 |
| 理化指标 |  | 5.1、 5.2 | 6.1、6.2 |

7.4 检验结果判定

7.4.1 外观质量不符合本文件规定时，实施分拣，并按件判不合格。

7.4.2 若产品的主要成分和物理性能与本文件规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，若仍有一项不合格，则判该批产品不合格。

8 标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1 标志、包装

产品包装箱上应标明供方名称、产品名称、规格、牌号、数量、本文件编号、毛重、出厂日期以及防水、防酸、防压、防摔等标志。

8.2 运输、贮存

8.2.1 包装应采用防水、防碰撞设计，保证产品在运输途中不受损害。

8.2.2 运输途中严禁强烈震动，防止水或其他液体渗入。

8.2.3 产品应装箱贮存于通风、干燥、无腐蚀的仓库内，并定期检查。

8.3 随行文件

每批产品应附有产品质量证明书，注明以下内容：

a)供方名称；

b)产品名称和牌号；

c)批号；

d)净重和件数；

e)各项分析检验结果剂检验部门印记；

f)本文件编号；

g)出厂日期。

附录A

（规范性附录）

产品堵头深度测试方法

- A.1 试样

随机挑选外观质量符合要求的产品为试样，至少3个。

- A.2  测量工具

测量精度为0.001mm的深度尺。

- A.3 测量方法

用深度尺探入载体内部测量深度值，用载体高度值减去深度值即为其所测孔道的堵孔深度。将载体一个端面按直径3等分，分成左、中、右三个区域，每个区域选取4个开孔，分别测量堵孔深度。按照此方法，测量另一个端面的的堵孔深度。将所测量的两个端面孔道堵孔深度平均值即为产品堵孔深度。