团体标准

T/CNIA XXXX-XXXX

中国有色金属工业协会中国有色金属学会

硅多晶生产用无水氯化铜

Cupric chloride anhydrous for for polycrystalline

（送审稿）

07-12-05

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

ICS 77.040

CCS H17

发布

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）提出并归口。

本文件起草单位：四川永祥新能源有限公司等

本文件主要起草人：

硅多晶生产用无水氯化铜

# 1  范围

本文件规定了硅多晶生产中冷氢化工序使用的催化剂无水氯化铜的性状、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

本文件适用于硅多晶生产中冷氢化工序使用的催化剂无水氯化铜产品。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190  危险货物包装标志

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 601  化学试剂  标准滴定溶液的制备

GB/T 602  化学试剂  杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603  化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 9738  化学试剂  水不溶物测定通用方法

GB 12268  危险货物品名表

GB 12463  危险货物运输包装通用技术条件

GB/T 23769  无机化工产品 水溶液中pH值测定通用方法

GB/T 35924  固体化工产品中水分含量的测定 热重法

# 3  术语和定义

本文件无界定的术语和定义。

# 4  性状

该物质为黄棕色粉末，易溶于水，无变色结块。

# 5  技术要求

硅多晶生产用无水氯化铜的技术要求见表1。

表1 无水氯化铜技术要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 含量（CuCl2），% | ≥98.0 |
| 水不溶物，% | ≤0.1 |
| pH(5%溶液，25℃) | 2.4-4.0 |
| 水分，% | ≤0.75 |
| 总杂质含量(Mg、Al、Ca、Cr、Mn、Fe、Ni、Zn、As、Cd、Pb)，% | ≤0.1 |

# 6  试验方法

6.1  一般规定

本文件中除另有规定外，所用标准滴定溶液、标准溶液、制剂及制品，均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备；实验用水应符合GB/T 6682中三级水规格。所用溶液以“%”，均为质量分数。

6.2  外观检查

在自然散射光下，用目视法检查外观。

6.3  氯化铜含量的测定

称取0.5g样品，精确至0.0001 g，置于碘量瓶中，溶于50 mL水中，加5 mL硫酸溶液（20%）及3 g碘化钾，摇匀，用硫代硫酸钠标准滴定溶液[c(Na2S2O3)=0.1 mol/L]滴定，近终点时，加3 mL 淀粉指示液（10 g/L），继续滴定至溶液蓝色消失。同时做空白试验。

试样的氯化铜含量以质量分数ω1计，数值以百分数（%）表示，按式（1）计算：

ω1=（V1−V2）cMm×1000×100%                                             （ 1 ）

式中：

V1 ——硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2 ——空白试验消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c ——硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

M ——无水氯化铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）[M（CuCl2）=134.45g/mol]；

m ——样品质量，单位为克（g）。

6.4  水不溶物

称取20 g样品，精确至0.0001g，溶于150 mL热水中，在不低于60℃的水浴上保温1h，按GB/T 9738的规定测定。

6.5  pH

称取5 g样品于烧杯中，精确至0.1g，加入100 mL纯水，搅拌摇匀，让氯化铜完全溶于水，按GB/T 23769的规定测定。

6.6  水分

称取10 g无水氯化铜样品，精确至0.0001 g，按GB/T 35924的规定测定。

6.7  总杂质含量

准确称取0.1 g样品于烧杯中，精确至0.0001 g。向烧杯中加入30 mL-50 mL纯水将无水氯化铜完全溶解，将样品转移至100 mL容量瓶，用纯水定容至刻度，在选定的最佳测定条件下，用电感耦合等离子体发射光谱仪测定溶液中各种杂质元素的含量。

试样中的金属杂质质量分数ω2计，数值以百分数（%）表示，按式（2）计算：

ω2=（A1−A2）×0.1m×1000×100%                                            （ 2 ）

式中：

A1 ——测定试剂溶液中总金属杂质浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

A2 ——测定空白溶液中总金属空白浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

0.1 ——试剂定容体积，单位为升（L）；

1000 ——毫克换算成克；

m ——称取试样质量，单位为克（g）。

# 7  检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1 本文件规定的所有指标项目均为出厂检验项目，供方应逐批对产品进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定,并填写质量证明书。

7.1.2 需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应在收到产品之日起30日内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。

7.2  组批

产品指标按批次为单位验收，用相同材料、相同的生产条件，连续生产或同一时间段生产的硅多晶生产用无水氯化铜为一批。

7.3  采样

采样时，随机抽取一袋，将采样器自包装袋的上方斜插入至料层深度的3/4处采样。采样重量不少于500g，将采得的样品混匀后，按四分法缩分至不少于500g，分装于两个清洁干燥的塑料袋中，密封。袋上粘贴标签，注明：产品名称、批号、采样日期和采样者姓名。一份作为实验室样品，另一份保存备查，保留时间根据实际需要确定。仲裁按GB/T 6678的规定确定采样单元数进行。

7.4  检验项目

每批产品应对外观质量、氯化铜含量、水不溶物、pH、水分、总杂质含量进行检测。

7.5  检验结果的判定

检验结果全部符合对应标准要求则判定为合格，如指标不符合本文件要求时，应加倍采样进行复检，复检结果有一项指标不符合本文件要求，则整批产品判定为不合格。

# 8  标志、包装、运输、贮存和随行文件

8.1  标志

硅多晶生产用无水氯化铜包装上应有牢固清晰的标志，至少注明以下内容：

- a）供方名称；

- b）产品名称；

- c）净含量；

- d）批号或生产日期；

- e）本文件编号；

- f）GB 190中规定的“腐蚀性物质”标签；

- g）GB/T 191表1中规定的“怕雨”、“怕晒”标志。

8.2  包装

8.2.1  硅多晶生产用无水氯化铜采用双层包装，包装内袋采用聚乙烯塑料薄膜袋，包装内袋用维尼龙绳或其他质量相当的绳扎口，或用与其相当的其他方式封口；包装外袋宜采用塑料编织袋，外袋采用缝包机缝合，缝合牢固，无漏缝或跳线现象。若采用纸板桶或铁桶，采用相宜的方式封口。

8.2.2  用户对包装有特殊要求时,可供需双方协商,其包装方式的包装类别应符合GB 12268中表1的规定,包装件限制质量应符合GB 12463中附录A的规定。当采用铁路运输时,其包装还应符合铁路危险货物运输管理的相关规定。

8.3  运输

硅多晶生产用无水氯化铜在运输过程中应有遮盖物，保持包装的密封性，防止暴晒、雨淋、受潮。禁止与食物、食用化学品、活性金属混运。

8.4  贮存

硅多晶生产用无水氯化铜应存放在阴凉、通风、干燥的库房。防止暴晒、雨淋、受潮。禁止与食物、食用化学品、活性金属混装混贮。

8.5  随行文件

每批硅多晶生产用无水氯化铜应附有随行文件，包括以下内容：

- 产品质量证明书，其中注明：

1）供方名称；

2）产品名称；

3）净含量；

4）批号或生产日期；

5）分析检验结果和技术监督部门印记；

6）本文件编号；

7）出厂日期或包装日期。

- 安全技术说明书；

- 供需双方其他要求。

# 9  订货单内容

需方可根据自身需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- a）产品名称；

- b）净含量；

- c）技术要求；

- d）本文件规定应在订货单中注明的内容；

- e）本文件编号；

- f）需要在订货单中注明的其他特殊要求。