ICS 71.100.40

CCS H34

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX—202×

代替YS/T 355-1994

选矿药剂仲辛基黄药

Flotation reagent sec-octyl xanthate

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 355-1994 《仲辛基黄药》。与YS/T 355-1994相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）修改了标准的适用范围、增加了规范性引用文件以及产品对应的牌号（见XX章）；

b）增加了外观要求（见XX章）；

c）增加了游离碱含量和水分含量指标要求（见XX章）；

d）更改了有效成分含量的指标要求，将“XXX”更改为“XXXX”（见XX章，1994年版的XX章）；

e）增加了有效成分含量、游离碱含量、含水量的检验方法（见XX章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：矿冶科技集团有限公司、铁岭选矿药剂有限公司、北矿化学科技 (沧州) 有限公司、沈阳有研矿物化工有限公司、云南铁峰矿业化工新技术有限公司、青岛联拓化工有限公司、东北大学。

本文件主要起草人：

选矿药剂仲辛基黄药

- 1  范围

本文件规定了仲辛基黄药的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容等。

本文件适用于以仲辛醇、二硫化碳和氢氧化钠为原料生产的仲辛基黄药，该产品主要用作有色金属矿石浮选的捕收剂。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款，其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包含所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 325 包装容器 钢桶

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 10454  集装袋

GB/T 19161 包装容器  复合式中型散装容器

SN/T 0271  出口商品运输包装塑料容器检验规程

SN/T 0273 出口商品运输包装  木箱检验规程

YS/T 271（所有部分） 黄药化学分析方法

- 3  分类

- 产品的牌号、品种、化学分子式、结构式、化学名称应符合表1的规定。

表1  产品的牌号、品种、化学分子式、结构式、化学名称

| 牌号 | 品种 | 化学分子式、结构式、分子量 | 化学名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| B6－58 | 仲辛基黄药 | 分子式: C9H17NaOS2 结构式： Na 分子量(按2016年国际原子量): 206.37 | 仲辛基黄原酸钠 |

- 4  技术要求

- 4.1  化学成分

产品的化学成分应符合表2的规定。

表2  产品的化学成分

| 指标名称 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一级品 | 二级品 |
| 仲辛基黄原酸钠含量 % | ≥80 | ≥60 |
| 游离碱含量 % | ≤0.5 | ≤2 |
| 水分含量 % | ≤2 | ≤5 |

- 4.2  外观质量

- 仲辛基黄药产品为橘红色至黄色固体，不应混有机械杂质。

- 5  试验方法

5.1 产品中有效成分（仲辛基黄原酸钠）及游离碱含量的测定按 YS/T 271 的规定进行。

5.2 产品的水分含量按GB/T 260的规定进行。取两次重复测定结果的计算平均值为测量结果。两次平行测量结果之差不超过平均值的10%。

5.3 产品的外观质量采用目视法检验。

- 6  检验规则

6.1  检查与验收

6.1.1  产品应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件或订货单（或合同）内容的要求，并填写质量证明书。

6.1.2  需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件或订货单（或合同）内容的规定不符时，应在收到货物之日起15个工作日内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

6.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的产品组成。

6.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、水分含量和外观质量的检验。

6.4  取样方法

6.4.1 产品的取样方法和产品采样单元数应符合GB/T 6680的规定。采样的总量应保证检验的需要。

6.4.2 将所取样品分成两份，每份试样量不少于300克，分别装入具磨口塞清洁干燥的密闭玻璃瓶中，贴上标签，注明样品名称、批号、取样日期。一瓶供检验用，另一瓶保存，备查。

6.5  检验结果的判定

6.5.1  数值修约和修约后的数字判定按GB/T 8170的规定进行。

6.5.2  化学成分、水分含量检验结果与本文件或订货单内容不符时，在同批产品中抽取双倍量单元数试样进行重复试验，重复试验结果有一项不符合本标准要求，则判该批产品不合格。

6.5.3  外观质量不合格，判该批不合格。

- 7  标志、包装、运输、贮存及随行文件

7.1  标志

每个包装容器上应用不易脱落的标识标明，包括以下内容：

a)  供方名称、地址；

b)  产品名称；

c)  产品批号、净重；

d）“防潮防晒”字样；

e)  本标准编号；

f)  出厂日期（或包装日期）及保质期。

7.2  包装

7.2.1  钢桶包装

7.2.1.1 出口钢桶规格应符合 GB/T 325 的规定。每桶净重粉状干品120 kg，特殊情况净重根据客户需求而定。钢桶内衬高压聚乙烯塑料袋扎口密封。每批包装桶附有进出口商品检验局海运出口危险货物包装容器性能检验结果合格证，桶盖用橡胶垫圈紧固密封。

7.2.1.2 国内钢桶规格为200L，每桶净重 120kg。

7.2.2 木箱包装

7.2.2.1 木箱包装的产品为出口产品。木箱中的集装袋内衬高压聚乙烯塑料袋，每箱净重 850 kg，特殊情况净重根据顾客需求面定。集装袋应符合标准 GB/T 10454 的要求。

7.2.2.2 木箱、托盘应符合SN/T 0273 的要求，并有进出口商品检验局海运出口危险货物包装容器性能检验结果合格证。

7.2.3 软包装

软包装采用内衬塑料袋的编织袋。每袋净重由供需双方协商而定。

7.3  运输和贮存

仲辛基黄药的贮存条件应为通风、阴凉、干燥，库房严禁烟火。

7.4  随行文件

每批产品应附随行文件，注明：

a）	供方名称和商标、地址、电话或传真；

b）	产品名称和牌号；

c）	批号；

d）	净重和件数；

e）	分析检验结果和质量监督部门印记；

f）	本文件编号；

g）	出厂日期。

- 8  订货单内容

订购本文件所规定产品的订货单内应包括下列内容:

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  代号；

d)  件数、净重；

e)  包装要求；

f)  本文件编号；

g)  其他。