GB/T9967-202×

代替GB/T 9967—2010

金属钕

#### Neodymium metal

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国国家标准

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 9967—2010《金属钕》，与GB/T 9967—2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

— 增加了范围中的随行文件；

— 删除了范围中适用于稀土镁合金等稀土功能材料；

— 增加了规范性引用文件GB/T 17803、GB/T 18115.4 第4部分、GB 39176（见第2章）；

— 删除了数字牌号表示方法，由数字牌号更改为字符牌号（见表1，2010版3.1）；

— 增加了Nd-2N5B产品牌号，修订了Nd-2NB“RE不小于99.0%”（见表1，2010版3.1）；

— 增加了钛（Ti）含量的考核指标，将钨、钼、钛合并为“钨+钼+钛”（见表1，2010版3.1）；

- — 更改了成分表中非稀土杂质的含量的考核指标，增加了F含量的考核指标（见表1，2010版3.1）；

— 更改了稀土（RE）总量的分析方法（见6.1.1，2010版4.1）；

— 更改了化学成分分析的取样方法（见7.4.2，2010版5.4.2）。

请注意本文件的有些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司、包头稀土研究院、有研稀土新材料股份有限公司、包头市三隆稀有金属材料有限责任公司、虔东稀土集团股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院有限责任公司、包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、山东南稀金石新材料有限公司、中稀天马新材料科技股份有限公司、福建省长汀金龙稀土有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司、有研稀土高技术有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司参加起草。

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

― 1988年首次发布为GB/T 9967—1988，2001年第一次修订，2010年第二次修订；

― 本次为第三次修订。

金属钕

1  范围

本文件规定了金属钕产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存及随行文件。

本文件适用于以氧化钕为原料，经熔盐电解法生产的金属钕，该产品主要用作钕铁硼等永磁材料的原料及其它材料的添加剂。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690（所有部分）稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635   稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 17803   稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.4  稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  第4部分：钕中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

GB 39176     稀土产品的包装、标志、运输和贮存

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  分类

产品按化学成分分为Nd-3N、Nd-2N5A、Nd-2N5B、Nd-2NA、Nd-2NB五个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

5  技术要求

5.1 化学成分

金属钕的化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行议定。

表1 金属钕的化学成分

| 产 品 牌 号 |  |  |  | Nd-3N | Nd-2N5A | Nd-2N5B | Nd-2NA | Nd-2NB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成份 （质量分数）/% | RE，不小于 |  |  | 99.5 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 |
|  | Nd/RE，不小于 |  |  | 99.9 | 99.5 | 99.5 | 99.0 | 99.0 |
|  |  | 稀土杂质/RE |  | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 非稀土 杂质 | C | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
|  |  |  | Fe | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.50 |
|  |  |  | Si | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Mg | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | Ca | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
|  |  |  | Al | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | O | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | W+Mo+Ti | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
|  |  |  | Cl- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | P | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | F | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

- 5.2 外观质量

5.2.1 产品为铸态金属，新截面呈银灰色。

5.2.2 产品表面应洁净，无明显的夹杂物和氧化脱落粉末。

- 6  试验方法

- 6.1 化学成分

6.1.1 产品中稀土(RE)总量的分析方法按GB/T 14635的规定进行,当测得稀土总量在99.5%以上以差减法计算稀土总量的实际值，即（100%-∑非稀土杂质量）。

6.1.2 产品中稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.4的规定进行。

6.1.3 产品中非稀土杂质含量的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

- 6.2 数值修约

- 按GB/T 8170的规定进行。

- 6.3 外观质量

自然散射光下，目视检查。

- 7  检验规则

7.1 检查与验收

7.1.1 产品由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件规定，并填写质量证明书。

7.1.2 需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

7.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的产品组成，每批重量应不大于1000 kg(1 t)。

7.3 检验项目

每批产品均应进行化学成分和外观质量检验。

7.4 取样与制样

7.4.1 化学成分分析的取样件数

化学成分分析的取样件数按表2的规定进行。

表2 化学成分分析的取样件数

| 每批重量/kg | ≤10 | ≥10~50 | ≥50~100 | ≥100~200 | ≥200~500 | ≥500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数/块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

7.4.2 化学成分分析的取样方法按下述规定进行

取样时，首先将试样打磨干净。分析氧含量，从金属锭中间位置截取试样,取样量不少于10 g；分析其它杂质含量时，用直径6 mm的钻头在金属锭上下两面等距离处各钻取3点，弃去距锭块表面0.5 mm~1.0 mm的钻屑，然后用直径4 mm的钻头钻取试样，取样量不少于10 g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量,并立即密封保存。

7.5 检验结果判定

7.5.1 化学成分分析结果不符合本文件规定时，判该批产品不合格。

7.5.2 外观质量不符合本文件规定时，判该批产品不合格。

- 8  标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1  标志、包装、运输、贮存

产品的标志、包装、运输、贮存应符合GB 39176的规定。如需方对包装有特殊要求，可由供需双方协商确定。

8.2 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中应包括质量证明书，质量证明书应符合GB 39176的规定。此外还宜包括：

a) 产品合格证；

b) 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

c) 产品使用说明书；

d) 其他