ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T 23595.3—202x

LED用稀土荧光粉试验方法

第3部分：色品坐标的测定

Test method for rare earth phosphor for LED

Part 3: Determination of chromaticity coordinates

（送审稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前  言

原GB/T 23595-2009《白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法》共分为6个部分：

——第1部分：光谱性能的测定；

——第2部分：相对亮度的测定；

——第3部分：色品坐标的测定；

——第4部分：热稳定性的测定；

——第5部分：PH值的测定；

——第6部分电导率的测定。

近年来，通用照明LED用稀土荧光粉发光综合性能持续提高，高显高光效照明和高品质广色域显示等细分应用领域不断发展，现有技术已从仅使用蓝光LED+黄色荧光粉技术发展成为紫外-蓝光LED+黄色/黄绿色/红色荧光粉，以及蓝光LED+绿色\红色荧光粉，形成了包括石榴石结构铝酸盐黄色/黄绿色荧光粉，氮化物红色荧光粉、硅酸盐绿色、黄色荧光粉以及/氮氧化物蓝青色荧光粉等超四大商用主流体系的 LED 荧光粉产品，牌号种类越来越丰富，产品批次稳定性和信赖性等综合质量要求越来越高。因此，面对丰富的 LED 用稀土荧光粉产品以及技术更迭，原以白光LED灯用稀土黄色荧光粉为适用对象的GB/T 23595-2009《白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法》已不能满足现有LED用稀土荧光粉的通用测试要求，有必要建立符合现有技术的统一评价方法。

本文件GB/T 23595-20xx名称修改为《LED用稀土荧光粉试验方法》，加上未修订的第5和第6部分，共分为8个部分

——第1部分：相对光谱功率分布的测定；

——第2部分：相对亮度的测定；

——第3部分：色品坐标的测定；

——第4部分：高温高湿性能的测定；

——第5部分：PH值的测定；

——第6部分：电导率的测定。

——第7部分：热猝灭性能的测定；

——第8部分：高压加速老化性能的测定。

其中，本文件是GB/T 23595-20xx《LED用稀土荧光粉试验方法》的第3部分，是GB/T 23595-2009《LED用稀土荧光粉试验方法》的第3部分的修订，代替GB/T 23595.1-2009《白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法：第3部分：色品坐标的测定》。

本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件与GB/T23595.3-2009相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 修改了文件名称；

- 修改了文件适用范围，扩展了荧光粉激发波长范围（详见第2部分，2009年版的第1部分）；

- 增加了2 规范性引用文件；

- 增加了3 术语和定义；

- 方法原理中由“CIE推荐的公式”改为“CIE-1931标准色度观察者规则”（详见第4部分，2009年版的第2部分）

- 修改了仪器与装置，修改了激发光源技术指标，激发源波长由“460±3 nm”修改为“350-480 nm”。修改了波长准确度和重复性，由“波长准确度±0.5nm，重复性±0.2 nm”修改为“主波长准确性±0.3 nm，重复性±0.1 nm”。修改了色品坐标准确度，由“色品坐标准确度±0.0015”修改为“色品坐标准确度±0.0015”。增加了“色品坐标重复性±0.0003”（详见第5部分，2009版的第3部分）；

- 增加了光电探测器技术指标。（详见第5部分，2009版的第3部分）

- 增加了6试样（详见第6部分）；

- 修改了测试环境，温度由25℃±2改为25±5℃；相对湿度由≤80%改为≤65%（详见第7部分，2009版的第4部分）；

- 修改测试步骤（详见第8部分，2009版第5部分）。

- 修改了精密度。增加了组分和试样牌号，修正重复性限值，将“允许差”改为“再现性”（详见第10部分，2009版的第7部分）。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：江门市科恒实业股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、江苏博睿光电股份有限公司、有研稀土高新技术有限公司、包头稀土研究院参加起草。

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2009年首次发布为GB/T 23595.3-2009。

——本次为第一次修订。

LED用稀土荧光粉试验方法

第3部分：色品坐标的测定

1  范围

本文件规定了350 nm~480 nm紫外光到蓝光激发LED用稀土荧光粉色品坐标的测定方法。

本文件规定了350 nm~480 nm紫外光到蓝光激发LED用稀土荧光粉色品坐标的测定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 20147.3-2023 色度学 第3部分：CIE三刺激值。

JIS Z8701-1999颜色规格.CIE1931标准比色体系和CIE1964补充标准比色体系。

GB/T5838荧光粉名词术语。

GB/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定。

JJF 1150-2006 光电探测器相对光谱响应度校准规范。

JJF 1605-2016 光照度计型式评价大纲。

3  术语和定义

GB/T 5838.1确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

色品坐标 （chromaticity coordinate）

用来表征荧光粉被激发后发光颜色的一组参数，根据CIE-1931标准色度观察者规则计算获得。

4 方法原理

用特定波长的准单色光作为激发光源，激发LED用稀土荧光粉,产生的荧光通过光谱仪将光信号转变为电信号。按一定的波长间隔测得整个可见光波段的相对发射光谱功率分布，消除激发光的影响，再根据CIE-1931标准色度观察者规则计算出色品坐标。

5 仪器与装置

5.1 光谱辐射分析仪：采用350-480 nm之间的准单色激发源，激发光谱半峰带宽≤10nm，主波长准确度±0.3 nm，重复性±0.1nm。光谱范围 380 nm〜780 nm。色品坐标准确度±0.0020，色品坐标重复性±0.0003。

5.2 样品盘：用不锈钢制作，内径Φ20.0mm±5mm，深度2.5mm±0.5mm。

5.3 光电探测器：探测器的光谱响应率符合国家一级照度探测器的要求。

6 试样

将样品置于干燥器干燥处理，使样品为干燥无结块的粉末。

7 测试环境

7.1 环境温度：25±5℃。

7.2 相对湿度：≤65%。

7.3 光照环境要求：在较暗的环境下，避免强光干扰。

8 测试步骤

8.1仪器校正

参照仪器使用说明书进行仪器的校正。

- 8.2 测量

8.2.1 开启仪器，将激发光源设置为特定波长，460nm或400nm。使激发光源点亮稳定10min。

8.2.2  把待测样品装入样品盘内，用平面玻璃将样品表面压平后，应使样品盘内每次样品的密实程度趋于一致，然后放入仪器测量架中。

8.2.3 从380 nm～780 nm波长范围进行扫描测出样品的相对光谱功率分布，在扣除激发光谱后得到色品坐标。

9 测试结果表述

9.1 色品坐标按CIE1931标准色度制定的x、y来表示。

9.2 样品平行测试3次，取其平均值。

10  精密度

- 10..1 重复性

LED稀土荧光粉主要体系为铝酸盐、硅酸盐、氮化物和氮氧化物，本文件选择了该4大体系的不同波段荧光粉进行测试。在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）和再现性（R）按表1数据采用线性内插法求得。

表1 不同组分色品坐标（x，y）重复性限和再现性

| 组分 | 水平 | x值 | 重复性限r | 再现性限R | y值 | 重复性限r | 再现性限R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝酸盐 Y3(Al，Ga)5O12:Ce3+ | 1 | 0.3234 | 0.00069 | 0.00507 | 0.5638 | 0.00134 | 0.00907 |
|  | 2 | 0.3814 | 0.00081 | 0.00437 | 0.5650 | 0.00092 | 0.00782 |
|  | 3 | 0.4509 | 0.00056 | 0.00477 | 0.5315 | 0.00051 | 0.00226 |
| 氮化物 (Ca，Sr)AlSiN3:Eu2+ | 1 | 0.5877 | 0.00106 | 0.00806 | 0.4108 | 0.00085 | 0.00807 |
|  | 2 | 0.6517 | 0.00043 | 0.00856 | 0.3478 | 0.00044 | 0.00847 |
|  | 3 | 0.6676 | 0.00052 | 0.00828 | 0.3319 | 0.00048 | 0.00818 |
| 硅酸盐 (Sr，Ba)Si2O4:Eu2+ | 1 | 0.2363 | 0.00070 | 0.00875 | 0.6375 | 0.00188 | 0.00905 |
|  | 2 | 0.2806 | 0.00063 | 0.00546 | 0.6375 | 0.00122 | 0.00535 |
|  | 3 | 0.4018 | 0.00071 | 0.00579 | 0.5681 | 0.00056 | 0.00896 |
| 氮氧化物 BaSi2O2N2:Eu2+ | 1 | 0.0792 | 0.00179 | 0.01497 | 0.4289 | 0.00319 | 0.02734 |
|  | 2 | 0.0810 | 0.00099 | 0.01312 | 0.4693 | 0.00306 | 0.02785 |
|  | 3 | 0.0909 | 0.00090 | 0.01052 | 0.4785 | 0.00451 | 0.02844 |
| 注：重复性限（r）为2.8×sr sr为重复性标准差 |  |  |  |  |  |  |  |