中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 566－××××

代替YS/T 566－2009

YS

双 金 属 带

Bimetal strip

ICS 77.150.99

H68

20××-××-××发布

20××-××-××实施

XXXX-XX-XX实施

双金属复合带

Bimetallic composite strip

（讨论稿）

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

YS/T 566 －××××

- 前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替原标准YS/T 566－2009《双金属带》。与YS/T 566-2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 原标准名称“双金属带”更名为“双金属复合带”（见2009版封面，封面）；

- 修改了双金属复合带的适用范围（见2009版1，1）；

- 增加了术语内容（见3.1、3.2）；

- 增加了产品复合形式和产品种类等内容（见表1、表2）；

- 牌号由银-铜及其合金的4个牌号，修改为以贵金属及其合金/铜及其合金、银合金/铁、铜/铜合金、镍/铝、铜/镍等复层金属与基层金属的多元化牌号组合（见2009版表1，表2）；

- 状态由半硬、硬、特硬3个，增加到软(O60)、1/4硬（H01）、半硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06）、弹硬（H08）6个（见2009版表1，4.3.2）；

- 修改了双金属带的厚度和宽度范围及其精度要求；厚度由0.05mm～2.0mm修改为0.03mm～3.0mm，宽度由10mm～200mm，修改为6mm～350mm（见2009版表2，表5、表6）；

- 增加了复层金属尺寸指标及其精度要求（见表5、表6），复层尺寸定位图示（见图1～图5）及其检测方法（见6.2.2）；

- 增加了翘曲高度要求（见5.2.3）及检测方法（见6.2.3）；

- 增加了基层金属的力学性能指标（见表8）；

- 修改了力学性能检测方法（见2009版4.2、6.3）；

- 修改了工艺性能要求，内容合并为复合质量要求（见2009版3.5，5.5.1）；

- 增加了电性能指标（见表9）及检测方法（见6.4）；

- 增加了复合质量要求及检测方法（见6.5）；

- 增加了表面粗糙度指标及检测方法（见6.6）；

- 增加了表面质量的检测方法（见6.7）；

- 增加了资料性附录A《双金属复合带牌号组合、状态和规格》（见附录A）；

- 增加了资料性附录B《双金属复合带力学性能》（见附录B）。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：浙江惟精新材料有限公司、深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司、浙江松发复合新材料有限公司、瓯锟科技温州有限公司。

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——YB 791－1971；

——GB 2003－1980、GB 2003－1993；

——YS/T 566－2006、YS/T 566－2009。

双金属复合带

- 范围

本文件规定了双金属复合带的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容等。

本文件适用于高低压电器、通讯、电子、半导体、家电、汽车、铁路、新能源等领域用的以贵金属及其合金/铜及其合金、银合金/铁、铜/铜合金、镍/铝、铜/镍等复层金属与基层金属组合的双金属复合带材（以下简称带材）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 223 (所有部分) 钢铁及合金化学分析方法

GB/T 235 金属材料 厚度等于或小于3mm薄板和薄带 反复弯曲试验方法

GB/T 351 金属材料电阻系数测量方法

GB T 3190 变形铝及铝合金化学成分

GB/T 4340（所有部分）金属材料 维氏硬度试验

GB/T 5121（所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231 加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 5235 加工镍及铜合金 化学成分和产品形状

GB/T 6983 电磁纯铁

GB/T 8170 数字修约规则与极限数值的表示方法和判定

GB/T 8647 (所有部分)镍化学分析方法

GB/T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 11067（所有部分）银化学分析方法

GB/T 15072（所有部分）贵金属及其合金化学分析方法

GB/T 15159-2020 贵金属及其合金复合带材

GB/T 20975（所有部分）铝及铝合金化学分析方法

GB/T 26303.3 铜及铜合金加工材外形尺寸检验方法第3部分：板带材

GB/T 26330-2010 银、银合金/铜、铜合金复合带材

YS/T 201 贵金属及其合金板、带材

YS/T 668 铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815 铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

T/CNIA ×××-×××× 铜及铜合金加工材表面粗糙度触针式测量方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

翘曲高度Warping height

带材长度方向上任意1000mm内的一边或两边的边部产生波浪的最大高度。

牌号组合Combination of metal grades

带材的牌号组合由复层金属牌号与基层金属间牌号加斜杠“/”组成。

面复合、镶嵌镶嵌、表面凸复的复合牌号组合表示如下：

××/××/××

复层金属牌号（单面复合忽略此项）

基层金属牌号

复层金属牌号（镶嵌复合复层牌号为多层时，××-××）

贯穿复合、边对边复合的牌号组合表示如下：

××/××

基层金属牌号

复层金属牌号（复层贯穿+G×、复层边对边+BDB×）

- 产品分类

  - 复合形式

带材的复合界面按结合形式分为面复合、镶嵌复合、贯穿复合、边对边复合，截面图如表1所示。

表1 复合截面示意图

| 复合形式 | 复 合 截 面 示 意 图 |
| --- | --- |
| 面复合 | a1 单面复合（D） a2 双面复合（S） |
| 镶嵌 复合 | b1 单面1条复合（DX1） b2 单面1条复合（DX1） b3单面2条复合（DX2） b4 单面2条复合（DX2） b5 单面3条复合（DX3） b6 单面3条复合（DX3） b7 单面4条复合（DX4） b8 单面2条多层复合（DCX2） b9 单面1条多层复合（DCX1） b10 双面1条复合（SX1） b11 双面2/1条复合（SX2/1） |
| 贯穿复合 | c1 贯穿1条复合（G1） c2 贯穿多条复合（G3） |
| 表面凸复 | d1 单条复合（DT1） d2 双面单条复合（ST1） |
| 边对边 复合 | e1 边对边T形（BDBT） e2 边对边梯形（BDBTt） |
| 注：1.镶嵌复合的复层为单层或多层；贯穿复合的复层条数为1条或多条；阴影部分表示复层金属。 2.若需方要求提供其他复合界面形式的双金属复合带材，可由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。 |  |

  - 产品种类

带材的复层金属与基层金属推荐的复合品种如表2所示，带材的牌号组合以复层金属/基层金属、复层金属-覆层金属/基层金属、复层金属/基层金属/复层金属或复层金属-覆层金属/基层金属/复层金属顺序表示。

表2 带材的复层金属与基层金属推荐的复合品种

| 复层金属 | 基 层 金 属 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TU1 TU2 T2 | TFe2.5 | H62 H65 H68 | QSn6.5-0.1 QSn8.0-0.3 | BZn15-20 BZn18-18 BZn18-26 | C72500 | N6 | 1106 | DT4E |
| IC-Ag99.95、Ag99.85Ni | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| Ag97Cu、Ag98.2PdCuZnNi Ag95.5CuNi、Ag95.5CuNiRE Ag92.5CuZnNi、Ag92.5CuZnNiRE Au60Ag | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ag90SnO2 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| Ag90Ni | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
| Ag88Ni | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ag85Ni | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| Ag70Pd、Ag50Pd | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
| Pd35Ag34Au30 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| Au69AgPt、Pd60Ag | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| TU1、T2 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
| TFe0.1 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| CuAg0.1 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| N6 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 注：1.“○”表示成熟对应的牌号组合（可参照附录A）批量生产产品，“-”表示协商的产品。 2.若需方要求其他复层金属与基层金属的复合品种，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 产品牌号组合、状态、规格

    - 带材的牌号组合、状态、规格可参考附录A或由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

    - 带材的产品状态以基层金属的状态为准，分为软(O60）、1/4硬（H01）、半硬（H02）、硬（H04）和特硬（H06）、弹硬（H08）六种状态，需在订货单（或合同)中注明。

    - 需方对复层硬度有要求，可参考附录B或由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

  - 产品标记

产品标记按产品名称、文件编号、牌号组合、状态、复合形式、复层厚度和宽度、条数、总厚度和宽度的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用CuAg0.1、H65制造的、硬（H04）、双面复合、复层厚度为0.1625mm、宽度为30mm、总厚度为1.3mm、总宽度为30mm、普通级带材标记为：

双金属复合带-YS/T 566-××××-CuAg0.1/H65/CuAg0.1-H04-S-0.1625×30+0.1625×30-1.3×30

示例2：

用Au60Ag、Ag95.5CuRE、TU1制造的、硬（H04）、单面2条多层镶嵌复合、复层厚度为0.0009+0.0191mm、复层宽度为2.3+2.0mm、总厚度为0.25mm、总宽度为9mm、普通级带材标记为：

双金属复合带-YS/T 566-××××-Au60Ag-Ag95.5CuRE/TU1-H04-DDX-(0.0009+0.0191)×(2.3+2.0)-0.25×9

示例3：

用Ag95.5CuRE、TU1制造的、半硬（H02）、双面2条镶嵌复合、复层厚度为0.05mm、复层宽度为3.8mm、总厚度为0.2mm、总宽度为50mm、普通级带材标记为：

双金属复合带-YS/T 566-××××-Ag95.5CuRE/TU1-H02-SX-0.05×3.8+0.05×3.8/0.05×3.8+0.05×3.8-0.2×50

示例4：

用IC-Ag99.95、TU1制造的、半硬（H02）、贯穿5条复合、复层宽度为2.0+3.0+4.0+3.0+2.0mm、总厚度为0.01mm、总宽度为70mm、较高级带材标记为：

双金属复合带-YS/T 566-××××-IC-Ag99.95/TU1-H02-G-0.01×(2.0+3.0+4.0+3.0+2.0)-0.1×70  较高级

- 技术要求

  - 化学成分

    - 带材的复层金属所用贵金属及其合金化学成分应符合GB/T 15159、YS/T 201中和表3的相应牌号的规定。

表3 贵金属合金的化学成分

| 牌号 | 成分含量（质量分数）％ |  |  |  | 杂质含量（质量分数），不大于/％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Au | Ag | Pd | Ni | Fe | Pb | Sb | Bi | 总和 |
| Ag88Ni | - | 余量 | - | 10±1.0 | - | - | - | - | 1.0 |
| Pd35Ag34Au30 | 30±0.5 | 34.0±1.0 | 余量 | - | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |

    - 带材的复层金属或基层金属所用铜及铜合金牌号的化学成分应符合GB/T 5231、GB/T26330和表4的规定，N6牌号的化学成分应符合GB/T 5235的规定。

表4 铜合金的化学成分

| 牌号 | 成分含量（质量分数）％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Sn | Ni | Fe | Zn | Pb | Mn | 杂质总和 |
| C72500 | 余 | 1.8～2.8 | 8.5～10.5 | ≤0.6 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.20 | - |

    - 带材的基层金属所用铝1060牌号的化学成分应复合GB/T 3191的规定，电磁纯铁DT4E牌号的化学成分应符合GB/T 6983的规定。

  - 外形尺寸及其允许偏差

    - 厚度及其允许偏差

带材的厚度及其允许偏差应符合表5规定。

表5 带材厚度允许偏差

单位为毫米

| 总厚度H | 总厚度允许偏差a |  | 复 层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 | 厚度T | 允许偏差 |
| 0.03～0.05 | ±0.005 | ±0.003 | 0.001～70%H | -10%～+20%T |
| ≥0.05～0.10 | ±0.006 | ±0.004 |  |  |
| ≥0.10～0.15 | ±0.008 | ±0.005 |  |  |
| ≥0.15～0.25 | ±0.010 | ±0.008 |  |  |
| ≥0.25～0.45 | ±0.020 | ±0.015 |  |  |

续表5

| 总厚度H | 总厚度允许偏差a |  | 复 层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 | 厚度T | 允许偏差 |
| ≥0.45～0.60 | ±0.025 | ±0.020 | 0.001～70%H | -10%～+20%T |
| ≥0.60～0.80 | ±0.030 | ±0.025 |  |  |
| ≥0.80～1.20 | ±0.035 | ±0.030 |  |  |
| ≥1.20～1.50 | ±0.040 | ±0.035 |  |  |
| ≥1.50～2.00 | ±0.045 | ±0.040 |  |  |
| ≥2.00～3.00 | ±0.080 | ±0.060 |  |  |
| 注：a 当要求总厚度允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |  |  |  |  |

    - 宽度及允许偏差

带材的宽度及其允许偏差应符合表6规定。

表6 带材宽度允许偏差

单位为毫米

| 总 厚 度 | 总 宽 度 |  |  | 复层宽度b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6～150 | ＞150～200 | ＞200～350 | 宽 度 | 宽度允许偏差 |
|  | 宽度允许偏差a |  |  |  |  |
| 0.03～0.15 | ±0.05 | ±0.08 | - | 0.9～100 | ±0.2 |
| ≥0.15～0.60 | ±0.08 | ±0.12 | － | 1.0～100 | ±0.2 |
| ≥0.60～0.80 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.20 | 1.0～100 | ±0.2 |
| ≥0.80～1.20 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | 1.5～100 | ±0.3 |
| ≥1.20～2.0 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | 1.5～100 | ±0.3 |
| ≥2.00～3.00 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.40 | 1.5～100 | ±0.4 |
| 注：a 当要求总宽度允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 b 指不含全面复合的复层宽度。 |  |  |  |  |  |

    - 复层定位

带材的复层定位尺寸，参考图1～图5，复层的定位尺寸需与需方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

标引符号说明：

W——带材宽度；

H——带材厚度；

h——复层厚度；

A——复层边距不包括复层宽度的定位尺寸；

B——复层边距包括复层宽度的定位尺寸。

图1 表面凸复复层定位尺寸

标引符号说明：

W——带材宽度；

H——带材厚度；

h1——镶嵌第一条复层厚度；

h2——镶嵌复层厚度；

A——复层边距不包括复层宽度的定位尺寸；

B——复层边距包括复层宽度的定位尺寸。

图2 镶嵌复合复层定位尺寸

标引符号说明：

W——带材宽度；

H——带材厚度；

A——第一条贯穿复层金属不包括贯穿复合的复层金属宽度的定位尺寸；

B——第一条贯穿复层金属包括贯穿复合的复层金属宽度的定位尺寸；

A1——第二条贯穿复层金属不包括贯穿复合的复层金属宽度的定位尺寸；

B1——第二条贯穿复层金属包括贯穿复合的复层金属宽度的定位尺寸；

注：超过两条的依次类推。

图3 贯穿复合复层定位尺寸

标引符号说明：

W——带材宽度；

H——带材厚度；

h1——复层T形一侧厚度的定位尺寸；

h2——复层T形包括中心和一侧厚度的定位尺寸；

A1——复层T形一侧宽度的定位尺寸；

A2——复层T形中心宽度的定位尺寸。

图4 边对边T形复合复层定位尺寸

标引符号说明：

W——带材宽度；

H——带材厚度；

h——复层梯形厚度的定位尺寸；

A1——复层梯形短边宽度的定位尺寸；

A2——复层梯形长边宽度的定位尺寸。

图5 边对边梯形复合复层定位尺寸

    - 侧边弯曲度

带材的侧边弯曲度应符合表7的规定。

表7  侧边弯曲度

| 宽度 mm | 侧边弯曲度 mm/m |
| --- | --- |
| ≤6 | ≤7 |
| 6～11 | ≤4 |
| ＞11～17 | ≤3 |
| ＞17～35 | ≤2.5 |
| ＞35 | ≤2 |
| 注：用户有特殊要求时，可由供需双方协议。 |  |

    - 翘曲高度

带材的外形应平直，翘曲高度值由供需双方协商确定。

  - 力学性能

    - 带材基层金属的室温力学性能应符合表8的规定，供需双方协商，并在合同中注明，可参照附录B的规定。

表8  基层金属力学性能

| 基层金属牌号 | 状态 | 基层金属硬度试验 HV0.1 |
| --- | --- | --- |
| TU1、TU2、T2 | O60 | ≤70 |
|  | H01 | 60～95 |
|  | H02 | 80～110 |
|  | H04 | 90～120 |
| TFe2.5 | H02 | 110～140 |
|  | H06 | 130～150 |
| H62 | H02 | 90～130 |
|  | H04 | 125～165 |
|  | H06 | ≥155 |

续表8

| 基层金属牌号 | 状态 | 基层金属硬度试验 HV0.1 |
| --- | --- | --- |
| H65、H68、H70 | H01 | 85～115 |
|  | H02 | 100～130 |
|  | H04 | 120～160 |
|  | H06 | 150～190 |
| QSn6.5-0.1 | H01 | 110～155 |
|  | H02 | 150～190 |
|  | H04 | 180～230 |
|  | H06 | 200～240 |
| QSn8.0-0.3 | H04 | 180～235 |
| C72500 | H04 | 180～240 |
| BZn18-18 | H04 | 165～200 |
| BZn18-26 | H01 | 120～180 |
|  | H02 | 150～195 |
|  | H04 | 200～240 |
|  | H06 | 210～250 |
|  | H08 | ≥220 |
| N6 | O60 | ≤120 |
|  | H01 | 80～140 |
|  | H02 | 110～160 |
| 1060 | H01 | 25～35 |
| DT4E | H01 | 95～130 |
|  | H04 | 150～200 |
|  | H06 | 200～250 |

  - 电性能

在20℃的温度下测试，带材的电性能应符合表9的规定。

表9  电性能

| 牌号组合 | 状态 | 体积电阻率（ρ20） Ω·mm2/m | 导电率（C20） %，IACS | 电导率（σ20） MS/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Au69AgPt-Pd60Ag/N6/TFe0.1 | H02 | ≤0.020284 | ≥85 | ≥49.30 |
| N6/1060 | H01 | ≤0.028736 | ≥60 | ≥34.80 |
| TU1/N6、T2/N6、TU1/N6/TU1、T2/N6/T2 | O60 | ≤0.033000 | ≥52 | ≥30.30 |

  - 复合质量

    - 带材的复层金属与基层金属应结合牢固，不应有分层。

    - 带材经任意方向做反复弯曲至弯断，其弯断处复层金属与基层金属间的结合部位不应有肉眼可见的分层。

    - 镶嵌、贯穿和边对边复合带材，经弯曲90°复位后，复层金属与基层金属边缘的结合部位不应有肉眼可见的分层。

  - 表面粗糙度

- 带材的复层表面粗糙度（Ra值）应符合10的规定。

表10  复层表面粗糙度

| 厚 度 mm | 表面粗糙度Ra μm |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |
| ≤0.10 | ≤0.2 | ≤0.1 |
| ＞0.10～1.0 | ≤0.4 | ≤0.2 |
| ＞1.0～2.0 | ≤0.6 | ≤0.3 |
| ＞2.0～3.0 | ≤0.8 | ≤0.4 |
| 注：合同未注明粗糙度级别，按照普通级供货。 |  |  |

  - 表面及外观质量

    - 带材的表面应光滑、清洁，不允许有影响使用的缺陷。

    - 带材的表面允许有局部轻微的划伤、擦伤、辊印、凹坑、斑点、氧化缺陷。

    - 带材应卷齐、卷紧、不应出现松卷、塌卷或窝边。

    - 带材的两边应切齐，无裂边和卷边，边缘毛刺高度应不超过0.02mm。

- 试验方法

  - 化学成分

    - 带材的复层金属和基层金属的化学成分以复合前的复层金属和基层金属材料的化学成分为准。

    - 带材的复层金属贵金属及其合金化学成分分析方法按GB/T 15072（所有部分）的规定进行，铜合金化学成分分析方法按GB/T 5121（所有部分）的规定进行，镍N6化学成分分析方法按GB/T 8647（所有部分）的规定进行。

    - 带材的基层金属铜及铜合金化学成分分析方法按GB/T 5121（所有部分）的规定进行，镍N6化学成分分析方法按GB/T 8647（所有部分）的规定进行；铝1060化学成分分析方法按GB T 20975（所有部分）的规定进行，电磁纯铁DT4E化学成分分析方法按GB/T 223（所有部分）的规定进行。

  - 外形尺寸及其允许偏差

    - 带材外形尺寸及其允许偏差检验方法按GB/T 26303.3的规定进行。

    - 带材的复层尺寸采用相应精度的游标卡尺或显微镜或CCD检测仪进行测量。

    - 带材的翘曲高度检验方法按GB/T 15159－2020中相关规定进行。

  - 力学性能

带材的维氏硬度试验按GB/T 4340.1的规定进行。

  - 电性能

带材的电性能试验方法按GB/T 351 的规定进行。

  - 复合质量

    - 带材的复合质量试验方法按GB/T 235的规定进行。

    - 镶嵌和贯穿复合带材的复层金属与基层金属边缘的复合质量试验方法按GB/T 15159-2020 附录A.3的规定进行。

  - 表面粗糙度

带材的表面质表面粗糙度试验方法按T/CNIA ×××－××××的规定进行。

  - 表面质量

带材的表面质量应用目视进行检查，如有必要，可用10倍放大镜进行鉴别。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方和第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

    - 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量或外形尺寸的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于其他质量异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

  - 组批

带材应成批提交验收，每批应由同一牌号组合、状态和规格组成。每批重量应不大于1000kg。

  - 检验项目

    - 检验项目类别

产品的检验项目分为出厂检验和型式检验，见表11。

表11  检验项目

| 检 验 项 目 |  | 出厂检验项目 | 型式检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 |  | √ | √ |
| 外形尺寸及其允许偏差 |  | √ | √ |
| 复层尺寸及其允许偏差 |  | √ | √ |
| 侧边弯曲度 |  | √ | √ |
| 翘曲高度 |  | △ | √ |
| 力学性能 | 硬度试验 | √ | √ |
| 电性能 |  | △ | √ |
| 复合质量 |  | √ | √ |
| 表面粗糙度 |  | △ | √ |
| 表面及外观质量 |  | √ | √ |
| 注：表中“√”表示“必验项目”；“△” 表示“非必验项目”。 |  |  |  |

    - 型式检验

出现下列任一情况时，应进行型式检验：

  - 新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；

  - 产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

  - 产品停产后，恢复生产时；

  - 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

  - 连续二年未进行型式检验时；

  - 需方要求时（在订货单中注明）；

  - 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

  - 取样

带材取样应符合表12的规定。理化检测取样方法按YS/T 668的规定进行。力学性能和工艺性能试样的制备方法按YS/T 815的规定进行。

表12  取样

| 检验项目 |  | 取样规定 | 要求的 章条号 | 试验方法 的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学 成分 | 复层金属 | 每炉一个，铸锭除帽口外或复合前任意部位取1个试样。 | 5.1 | 6.1 |
|  | 基层金属 | 供方在复合前原材料留样，每批取1个试样。 |  |  |
| 外形 尺寸 | 总厚度及总宽度 | 逐卷随机取1个试样 | 5.2.1 5.2.2 5.2.3 | 6.2.1 |
|  | 复层尺寸及定位 | 每批任取2卷，每卷取1个试样 |  |  |
|  | 侧边弯曲度 | 逐卷随机取1个试样 | 5.2.4 | 6.2.1 |
|  | 翘曲高度 | 逐卷随机取1个试样 | 5.2.5 | 6.2.3 |
| 力学 性能 | 硬度试验 | 每批任取2卷，每卷取1个试样 | 5.3 | 6.3 |
| 电性能 |  | 每批任取2卷，每卷取1个试样 | 5.4 | 6.4 |
| 复合质量 |  | 每批任取2卷，每卷取1个样 | 5.5 | 6.5 |
| 表面粗糙度 |  | 每批任取1卷，每卷取1个试样 | 5.6 | 6.6 |
| 表面及外观质量 |  | 逐卷头尾各取1个试样 | 5.7 | 6.7 |

  - 检验结果的判定

    - 检验结果的数值按GB/T 8170 的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

    - 化学成分不合格时，判该批带材不合格。

    - 带材的外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时，按卷判不合格。每批这不合格件数超出接收质量限时，判整批不合格，或由供需双方逐卷检验，逐卷判定。

    - 当力学性能、挠曲高度和表面粗糙度的试验结果中有试样不合格时，应从该批带材（包括原检验不合格的那卷带材）中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批带材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批带材不合格，或由供方逐卷检验，逐卷判定。

- 标志、包装、运输、贮存及随行文件

  - 标志、包装、运输和贮存

产品的标志、包装、运输和贮存应符合GB/T 8888的规定。

  - 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书，内容如下：

· 产品的主要性能；

· 对产品质量所负的责任；

· 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 产品合格证，内容如下：

· 检验项目及其结果或检验结论；

· 批量或批号；

· 检验日期；

· 检验员签名或盖章。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

- 订货单内容

需方可根据自身的需要，订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

- 复合形式、复合截面示意图；

- 牌号组合；

- 状态；

- 尺寸规格和复层金属尺寸定位图；

- 重量；

- 尺寸及允许偏差（高精级或有特殊要求时注明, 未注明时按普通级），复层金属尺寸及允许偏差；

- 硬度试验；

- 电性能（需要有要求时）；

- 翘曲高度（需方有要求时）；

- 本文件编号；

- 其他。

附  录  A

（资料性）

双金属复合带牌号组合、状态和规格

本文件涉及的双金属复合带材常用牌号组合、状态和规格列于表A.1。

表A.1  牌号组合、状态和规格

| 牌号组合 | 状态 | 总厚度 | 宽度 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm |  |  |
| IC-Ag99.95/TU1、IC-Ag99.95/TU2、IC-Ag99.95/T2 Ag99.85/TU1、Ag99.85/TU2、Ag99.85/T2 | 软(O60）、1/4硬（H01） 半硬（H02）、硬（H04） | 0.05～4.0 | 10～300 | ＞3000 |
| Ag95.5CuRE/TU1、Ag98.2PdCuZnNi/TU1 Ag92.5CuZnNiRE/TU1、Au60Ag-Ag95.5CuRE/TU1 Ag95.5CuNi/TU1、Ag92.5CuZnNi/TU1 | 硬（H04） | 0.10～0.3 | 7～300 | ≥100000 |
| Ag90Ni/TU1、Ag88Ni/TU1、Ag85Ni/TU1 | 半硬（H02）、硬（H04） | 0.3～2.0 | 15～300 | ＞3000 |
| Ag97Cu/TU1、Ag97Cu/TU2、Ag97Cu/T2 | 软(O60）、1/4硬（H01） 半硬（H02）、硬（H04） | 0.03～1.0 | 10～200 | ＞5000 |
| Ag90Ni/TFe2.5 | 半硬（H02）、硬（H04） | ≥0.20 | ≤300 | ≥5000 |
| IC-Ag99.95/H62、IC-Ag99.95/H65、IC-Ag99.95/H68 Ag85Ni/H62、Ag85Ni/H65、Ag85Ni/H68 | 软(O60）、硬（H04） | 0.10～2.0 | 20～300 | ＞3000 |
| Ag90Ni/H62、Ag90Ni/H65、Ag90Ni/H68 | 软(O60）、硬（H04） | 0.3～3.0 | 15～300 | ＞3000 |
| IC-Ag99.95/QSn6.5-0.1、Ag99.85/QSn6.5-0.1 | 软(O60）、半硬（H02） 硬（H04） | 0.05～0.8 | 20～300 | ＞3000 |
| IC-Ag99.95/QSn8.0-0.3、Ag99.85/QSn8.0-0.3 | 软(O60）、硬（H04） | 0.05～0.8 | 20～300 | ＞3000 |
| Ag90SnO2/QSn6.5-0.1、Ag90SnO2/QSn8.0-0.3 | 半硬（H02）、硬（H04） | 0.3～1.0 | 10～200 | ＞5000 |
| Ag90Ni/QSn6.5-0.1、Ag90Ni/QSn8.0-0.3 | 软(O60）、硬（H04） | 0.05～0.6 | 10～300 | ＞3000 |
| Pd35Ag34Au30/QSn6.5-0.1 Pd35Ag34Au30/C72500 | 特硬（H06） | ≥0.15 | ≤300 | ≥100000 |
| IC-Ag99.95/BZn15-20、IC-Ag99.95/BZn18-18 Ag99.85/BZn15-20、Ag99.85/BZn18-18 | 软(O60）、硬（H04） | 0.03～2.0 | 20～300 | ＞3000 |
| IC-Ag99.95/BZn18-26、Ag99.85/BZn18-26 | 1/4硬（H01）、硬（H04）、特硬（H06）/弹硬（H08） | 0.03～2.0 | 20～300 | ＞3000 |
| Ag90Ni/BZn15-20、Ag90Ni/BZn18-18 | 软(O60）、硬（H04） | 0.10～2.0 | 10～300 | ＞3000 |
| Ag90Ni/BZn18-26 | 1/4硬（H01）、硬（H04）、特硬（H06）、弹硬（H08） | 0.10～2.0 | 10～300 | ＞3000 |
| Ag70Pd/BZn18-26、Ag50Pd/BZn18-26 | 特硬（H06） | 0.03～0.15 | 6～300 | ＞5000 |
| Ag90Ni/DT4E | 1/4硬（H01）、硬（H04）特硬（H06） | ≥0.20 | ≤300 | ≥100000 |
| T2/H65/T2、CuAg0.1/H65/CuAg0.1 | 硬（H04） | ≥0.20 | ≤300 | ≥5000 |
| Au69AgPt-Pd60Ag/N6/TFe0.1 | 硬（H04） | 0.05～4.0 | 30～350 | ≥150000 |
| N6/1060、N6/1060/N6 | 1/4硬（H01）、半硬（H02） | 0.05～4.0 | 30～350 | ≥150000 |
| Au69AgPt-Pd60Ag/N6/TFe0.1 | 半硬（H02） | 0.05～4.0 | 30～350 | ≥150000 |
| TU1/N6、T2/N6、TU1/N6/TU1、T2/N6/T2 | 软（O60）、半硬（H02） | 0.05～1.0 | 50～350 | ≥150000 |

附  录  B

（资料性）

双金属复合带力学性能

本文件涉及的双金属复合带材牌号组合的室温力学性能列于表B.1。

表B.1  力学性能

| 牌号组合 | 状态 | 拉伸试验 |  | 硬度试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A50 % | 基层硬度 HV0.1 | 复层硬度HV0.05 |
| IC-Ag99.95/TU1、Ag99.85/TU1 IC-Ag99.95/TU2、Ag99.85/TU2 IC-Ag99.95/T2、Ag99.85/T2 | O60 | ≥195 | ≥30 | ≤70 | － |
|  | H01 | 215～295 | ≥25 | 60～95 | 55～75 |
|  | H02 | 245～345 | ≥8 | 80～110 | 70～95 |
|  | H04 | 295～395 | ≥3 | 95～125 | 80～110 |
| Ag97Cu/TU1 Ag97Cu/TU2 Ag97Cu/T2 | O60 | ≥195 | ≥30 | ≤70 | － |
|  | H01 | 215～275 | ≥25 | 60～90 | － |
|  | H02 | 245～345 | ≥8 | 80～110 | － |
|  | H04 | 295～395 | ≥3 | 90～120 | － |
| Ag95.5CuNi/TU1、Ag95.5CuNiRE/TU1 Au60Ag-Ag95.5CuNiRE/TU1 | H04 | 295～395 | ≥3 | 95～125 | 125～165 |
| Ag98.2PdCuZnNi/TU1 | H04 | 295～395 | ≥3 | 95～125 | 110～150 |
| Ag92.5CuZnNi/TU1 Ag92.5CuZnNiRE/TU1 | H04 | 295～395 | ≥3 | 95～125 | 125～165 |
|  | H06 | ≥360 | - | ≥110 | － |
| Ag90Ni/TU1、Ag88Ni/TU1、Ag85Ni/TU1 | H04 | 295～395 | ≥3 | 90～120 | 80～120 |
| Ag90Ni/TFe2.5 | H02 | 325～410 | ≥10 | 75～105 | 75～105 |
|  | H04 | 415～485 | ≥5 | 95～120 | 80～120 |
|  | H06 | 460～505 | ≥3 | 130～135 | － |
| IC-Ag99.95/H62 | O60 | ≥290 | ≥35 | ≤95 | － |
|  | H04 | 410～630 | ≥10 | 125～165 | 80～110 |
| Ag90Ni/H62 Ag85Ni/H62 | O60 | ≥290 | ≥35 | ≤95 | － |
|  | H04 | 410～630 | ≥10 | 125～165 | 80～120 |
| IC-Ag99.95/H65、IC-Ag99.95/H68 | O60 | ≥290 | ≥40 | ≤90 | － |
|  | H04 | 410～540 | ≥13 | 120～160 | 80～110 |
| Ag90Ni/H65、Ag85Ni/H65 Ag90Ni/H68、Ag85Ni/H68 | O60 | ≥290 | ≥40 | ≤90 | － |
|  | H04 | 410～540 | ≥13 | 120～160 | 80～120 |
| IC-Ag99.95/QSn6.5-0.1 Ag99.85/QSn6.5-0.1 | O60 | ≥315 | ≥40 | ≤120 | － |
|  | H01 | 395～510 | ≥35 | 110～155 | 55～75 |
|  | H02 | 490～610 | ≥10 | 150～190 | 70～95 |
|  | H04 | 590～690 | ≥8 | 180～230 | 80～110 |
| Ag90Ni/QSn6.5-0.1 | O60 | ≥315 | ≥40 | ≤120 | － |
|  | H01 | 395～510 | ≥35 | 110～155 | － |
|  | H02 | 490～610 | ≥10 | 150～190 | 70～110 |
|  | H04 | 590～690 | ≥8 | 180～230 | 80～120 |
| Ag90SnO2/QSn6.5-0.1 | H02 | 490～610 | ≥10 | 150～190 | － |
|  | H04 | 590～690 | ≥8 | 180～230 | － |

续表B.1

| 牌号组合 | 状态 | 拉伸试验 |  | 硬度试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A50 % | 基层硬度 HV0.1 | 复层硬度HV0.05 |
| Au30Ag34Pd35/QSn6.5-0.1 | H06 | 635～720 | ≥5 | 200～240 | － |
| IC-Ag99.95/QSn8.0-0.3 Ag99.85/QSn8.0-0.3 | O60 | ≥345 | ≥45 | ≤120 | － |
|  | H04 | 590～705 | ≥12 | 180～240 | 80～110 |
| Ag90Ni/QSn8.0-0.3 | O60 | ≥345 | ≥45 | ≤120 | － |
|  | H04 | 590～705 | ≥12 | 180～240 | 80～120 |
| Ag90SnO2/QSn8.0-0.3 | H02 | ≥345 | ≥45 | ≤120 | － |
|  | H04 | 590～705 | ≥12 | 180～240 | 80～115 |
| Au30Ag34Pd35/C72500 | H06 | 580～660 | — | 180～240 | － |
| IC-Ag99.95/BZn15-20 Ag99.85/BZn15-20 | O60 | ≥340 | ≥35 | － | － |
|  | H04 | 540～690 | ≥1.5 | － | 80～110 |
| Ag90Ni/BZn15-20 | O60 | ≥340 | ≥35 | － | － |
|  | H04 | 540～690 | ≥1.5 | － | 80～120 |
| IC-Ag99.95/BZn18-18 Ag99.85/BZn18-18 | O60 | ≥375 | ≥25 | 90～120 | － |
|  | H04 | 540～640 | ≥3 | 160～210 | 80～110 |
| Ag90Ni/BZn18-18 | O60 | ≥375 | ≥25 | 90～120 | － |
|  | H04 | 540～640 | ≥3 | 160～210 | 80～120 |
| IC-Ag99.95/BZn18-26 Ag99.85/BZn18-26 | H01 | 475～600 | ≥15 | 120～180 | 55～75 |
|  | H02 | 540～655 | ≥11 | 150～195 | 70～95 |
|  | H04 | 635～750 | ≥4 | 200～240 | 80～110 |
|  | H06 | 700～810 | - | 210～250 | － |
|  | H08 | ≥740 | - | ≥220 | － |
| Ag90Ni/BZn18-26 | H01 | 475～600 | ≥15 | 120～180 | － |
|  | H02 | 540～655 | ≥11 | 150～195 | 70～110 |
|  | H04 | 635～750 | ≥4 | 200～240 | 80～120 |
|  | H06 | 700～810 | - | 210～250 | 90～130 |
| Ag70Pd/BZn18-26 | H06 | 700～810 | - | 210～250 | 130～190 |
| Ag50Pd/BZn18-26 | H06 | 700～810 | - | 210～250 | 170～230 |
| Ag90Ni/DT4E | H01 | － | － | 90～130 | － |
|  | H04 | － | － | 150～205 | 80～120 |
|  | H06 | － | － | 190～250 | 90～130 |
| T2/H65/T2 | H04 | 410～540 | ≥13 | 120～160 | 95～125 |
| CuAg0.1/H65/CuAg0.1 | H04 | 410～540 | ≥13 | 120～160 | － |
| N6/1060、N6/1060/N6 | H01 | 80～120 | ≥6 | 25～35 | 80～140 |
| Au69AgPt-Pd60Ag/N6/TFe0.1 | H02 | 335～550 | ≥3 | 110～160 | 100～125 |
| TU1/N6、T2/N6 TU1/N6/TU1、T2/N6/T2 | O60 | ≥392 | ≥30 | ≤120 | ≤70 |
|  | H02 | 335～550 | ≥3 | 110～160 | 70～95 |