双金属复合带—编制说明（讨论稿）

一、工作简况

1.1任务来源

根据2024年9月《工业和信息化部办公厅关于印发2024年第四批行业标准制修订计划的通知》工信厅科函［2024］352号文件，《双金属复合带》行业标准（计划号：2024-1053T-YS），由浙江惟精新材料有限公司牵头负责修定起草，完成年限为2025年9月。

1.2立项目的和意义

自十二五以来，随着国家节能环保要求以及节能降耗、降成本的大背景下，双金属复合带从最初的电接触器件的应用场景，不断延伸扩展到新的应用领域。随之，其采用的双金属带材料亦不断推出，市场化应用领域得到日益拓展，如：高低压电器、通讯、电子、半导体、家电、汽车、铁路、新能源领域等。因此，各种双金属复合带的组合新牌号被不断催生和应用。

随着国家十五规划，促进产业发展模式从规模速度型向质量效益型转变，双金属复合带下游的零部件产业自动化水平提升，以及设备生产速度、生产效率的提升和市场应用领域和前景不断拓展，产业化生产规模持续迅猛推进。因此，对市场提供的双金属复合带材的牌号、状态、尺寸精度、力学性能、电性能、复合质量的批次稳定性，卷重等提出了更高的质量要求。双金属复合带材的生产企业顺应市场需求，通过十几年来的研发努力，已经形成了稳定的、能够充分满足市场的新牌号、规格、状态的双金属复合带材批量供应市场。

目前，现行的YS/T 566-2009《双金属带》标准中所列牌号仅有4个牌号组合及3个性能状态，性能指标单一，其技术要求覆盖范围有限，完全不能满足生产企业及下游企业目前对双金属复合带材对市场日益增长的需求。尤其是对双金属材料复合组成的复合金属及基层金属的范畴、产品状态、尺寸精度、复层金属表面粗糙度等的实际需求已经大大超出了现行标准。各生产厂家对新的应用领域双金属复合带产品相互保密和技术封锁，使得双金属复合带新牌号产品技术水准良莠不齐。而且，没有可以直接借鉴的国外标准，不利于双金属复合带新牌号产品的市场用推广，以及标准化生产和产业链的形成。所以，对现行的YS/T 566-2009《双金属带》标准进行修定迫在眉睫。

1.3主要参加单位和工作成员所作的工作

    - 主要参加单位情况

本标准负责起草单位浙江惟精新材料股份有限公司，公司产品定位于研发生产各类高性能新型铜合金板带材，主要产品包括高性能的铜镍锌合金、铜锡磷合金、铜钛合金、铜铬锆合金及高纯无氧铜板带材，产品各项工艺技术与性能达到国际先进水平。公司拥有在板带材从业多年经历的核心技术人员组成的研发团队，研发生产的产品广泛应用于电子信息、汽车船舶、高端装备、电力电气、航空航天等国家支柱产业。同时，公司与多家复合金属板带企业协同发展，共同完成复合金属材料的加工生产（扩散热处理、过程轧制、连续退火、表面酸洗等）。参与了8项国家、行业标准及团体的修制定工作任务。已获得授权的各项发明和实用新型专利28项。

公司引进和吸收、升级、创新了欧美和日本等国际先进生产设备10多台套，具有理化检测设备20多台套，先后通过了ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、IATF16949质量管理体系、ISO9001质量管理体系。

惟精将秉承“信赖与担当、激情与奋斗、学习与创新”的价值观，坚持以客户为中心，通过完善的产品和服务体系，与客户建立相互信任、共同成长的长期战略合作关系，努力创建最值得信赖的铜合金板带箔专业提供商。

深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司，司为深圳市中金岭南科技有限公司的全资子公司，位于深汕特别合作区，投资3.5亿的高性能金属复合材料新产业基地，总建筑面积66000平方米。是金属复合材料生产和研发的国家级高新技术企业，国内新能源领域各类复合金属材料的专业研究与生产的高科技创新型企业。拥有国内唯一同时具备温轧复合、冷轧复合及热轧复合的生产线。其具有行业领先的冷复合生产线的关键设备全部采用德国、法国、美国、日本原装进口，具备产品厚度0.015 mm～4.0mm，宽度3mm～650mm的铜-镍、铝-镍、铜-铝、铜-不锈钢等高精密双金属复合带材及特种合金带产能1600吨以及200吨贵金属复合带材产能。

公司目前有19名技术人员其中3名硕士，技术人员占职工总数的约20%。具备较强的研发实力，形成了以行业内资深专家为领衔的技术团队，拥有清华大学、中南大学等一流材料类高校及美、日等国外行业资深专家组成的核心技术团队，长期合作研究开发双金属复合带材。并与深圳863检测机构合作，已经具备双金属复合带材研发的理论分析、性能测试及针对性应用分析的能力。配备国内外先进的检测设备20余台套，保障了双金属复合带材产品从成分控制到界面组织结构、各组元厚度比、机械性能、电性能检测的可靠性。为新能源、汽车、散热、电接触、半导体等行业需求，提供个性化的高性价比的双金属复合带材解决方案。

浙江松发复合新材料有限公司，是国内集研发、生产、销售一体的国家高新技术企业、省级技术中心。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、14000环境管理体系认证、生产标准化企业、执行6S管理。全国电工合金技术委员单位，主持和参与国家、行业标准的修定工作，并拥有近30项发明专利。主营铆钉触点、跷板触点、复合带材、粉末治金触点、异型复合焊接触点、银合金线材六大系列产品。产品应用覆盖高低压电器、电子、通讯、家电等领域。

公司拥有3条复合轧制线、国内外先进设备20余台套设备，专业进行双金属复合带产品的生产；配备先进的检测设备10余台套，对产品生产过程全程进行跟踪检测，充分保障产品质量的可靠性和批次稳定性。具备银合金触点、线材、片材年产能为50吨，铜-钢等金属复合材料年产能1万吨，单金属不锈钢5000吨，为华东地区的电工材料企业之一。并长期为正泰集团、ABB、德力西、厦门宏发、香港德丰等提供长期稳定的配套服务。

公司现有员工300余人，工程技术人员50人。设立技木研发中心，与国内高校研所合作，先后骋请国内外科研院校数名指导研发，引导公司与国际接轨。2020年公司引进众多战略合作伙伴－投资并成立浙江松发特种新材料有限公司和浙江松发合金材料有限公司，主要针对军用材料以及高端银合金材料，成为公司旗下的两个重要领域。

公司生产的双金属复合带材为贵金属及合金－铜及铜合金、铝－铜、铝－铁等系列，面复合、镶嵌复合、贯穿复合、芯层复合及边对边复合等产品形式；主要用于各种微电机、换向器、电刷、引线框架、墙壁开关、微动开关、熔断器、继电器、调谐器、温控保护器、陶瓷封装基座连接器等各种电子组件的制作。

瓯锟科技温州有限公司，总部位于浙江温州瓯江口产业集聚区，拟总投资40亿元建成年产50万吨宽薄金属金属层状复合新材料产业研究院、中试生产基地、产业集聚生产基地和产业链延伸示范基地的创新示范应用的技术创新和产业生态的双驱动融合发展平台。公司专注于金属层状复合新材料的产品、技术、工艺、装备和应用的研究、开发和产业化。设在北京的研发团队，与冶金工程研究院、高效轧制国家工程研究中心、国家板带先进生产装备工程技术中心等国家级的科研和工程研究设计单位合作，实现产学研用结合；并与上下游及企业协同形成战略联盟，共同创建该领域国内领先、国际一流的金属层状复合新材料技术创新和产业化平台。

目前，公司拥有自主设计研发的金属层状复合板带生产的成套技术和装备,已具备一期复合金属生产设计产能60000吨，研发生产各类铜、钢、铝、钛、镍、钼、不锈钢等金属层状复合材料，产品广泛应用于军工、海洋、航空航天、交通运输、电梯、食品机械、制药装备、建筑装饰、石油、化工、电力、冶金、制盐、制碱、机械制造等行业。

公司通过了ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO9001质量管理体系，已获得授权的各项发明和实用新型专利100余项。配备10余台套国内外先进的检测和生产试验设备进行日常生产检测及产品研发生产。与浙江惟精新材料有限公司、温州冶金机械测试研究所、温州海川检验有限公司、温州工贸学院等机构建立了协同合作良好关系。

    - 主要起草人工作情况

在标准起草过程中各参编单位通力合作，给予了大力的支持帮助。由浙江惟精新材料股份有限公司、深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司、浙江松发复合新材料有限公司、瓯锟科技温州有限公司有限责任公司进行了资料收集、标准审核工作。

标准的主要起草人工作分工见表1。

表1  标准编制组成员及职责

| 起草人姓名 | 职责及分工 |
| --- | --- |
| 陈汉文 | 标准编制组负责人，负责标准编制方案的确认，标准指标审查和确定；整体工作指导、组织协调、负责指标的汇总计算及指标确定；标准文件和编制说明编写。 |
| 吴存慧 | 负责各起草单位的组织协调、各单位数据收集汇总、部分基材化学成分数据的验证，标准指标确定，标准内容审查和协调管理。 |
| 张利华 | 负责深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司的产品数据收集和验证，标准指标的讨论与确定，参加标准讨论、预审和审定。 |
| 曹俊 | 负责浙江松发复合新材料有限公司的产品数据收集和验证，标准指标的讨论与确定，参加标准讨论、预审和审定。 |
| 安俊博 | 负责瓯锟科技温州有限公司的产品数据收集和验证，标准指标的讨论与确定，参加标准讨论、预审和审定。 |

——标准项目编制单位（每个单位都写，切勿切成企业广告）、起草人及其所作的工作（列表）

1.4 主要工作过程

1.4.1预研阶段

自十二五以来，双金属复合带从最初的电接触器件的应用场景，不断延伸扩展到新的应用领域。如：高低压电器、通讯、电子、半导体、家电、汽车、铁路、新能源领域等。应用产品在保证理化性能指标及可靠性的前提下，各种双金属复合带的组合新牌号被不断推出和应用。

目前，现行的YS/T 566-2009《双金属带》标准中所列牌号仅有4个牌号组合及3个性能状态，性能指标单一，其技术要求覆盖范围有限，完全不能满足生产企业及下游企业对双金属复合带材对市场日益增长的需求。修定现行的YS/T 566-2009《双金属带》标准进，补充和完善该标准的技术要求，使标准适用范围更加广泛的市场应用。

1.4.2标准立项

2023年11月昆明标准年会上，由浙江惟精新材料股份有限公司向全国有色标准化技术委员会重金属分标委会全体委员，提交了《双金属复合带》标准修定项目建议书、草案及立项报告等材料申请立项，提交全体委员论证同意立项。下达计划时间为2024年10月8日。项目预期执行节点为：第一次草案：2024年10月31日；第二次草案：2025年3月；送审稿：2025年7月；建议审定会时间：2025年7月10日。

1.4.3起草阶段

2023年8月由浙江惟精新材料股份有限公司牵头，对《双金属复合带》生产和应用市场进行全面调研，立即成立了标准编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。

标准编制组对双金属复合带针对市场不同客户的需求以及双金属复合带产品未来的发展趋势，对双金属复合带产品的技术要求、产品检测数据进行了收集整理分析，为本标准全面、系统、有效的修定奠定了良好的基础。通过查阅了国内外相关的技术资料，结合主要用户的技术要求以及目前生产厂商的生产水平和现状，经过多次讨论和广泛征求意见，按照参与生产现场收集的各项数据、参考GB∕T2059-2017《铜及铜合金带材》、GBT 34497-2023《端子连接器用铜及铜合金带箔材》、GB/T5187-2021《铜及铜合金箔材》、GB/T 2072-2020《镍及镍合金带材》、GB/T 3880.2-2012《一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性能》、GB/T 6983-2022《电磁纯铁等标准规范了力学性能指标》等标准规范了标准的技术指标。编制小组于2024年10月下旬起草完成了该标准讨论稿。

1.4.4征求意见阶段

征求意见稿发送（包括工作会议发送和函送、电话、微信等）的单位（需阐述发放单位总数，并说明发放非委员单位总数及其中的用户、科研、其他单位所占比例【重要！】）、送审稿完成日期【内容与意见汇总处理表完全一致！不应早于征求意见汇总处理表填表日期，迟于审定会日期】

【征求意见的通用写法】

编制组根据意见，对标准进行修改和完善，形成了标准《送审稿》及《编制说明》。

1.4.5审查阶段

- 技术专家审查

2022年X月XX～XX日在XX省XX市，由全国有色金属标准化技术委员会主持，召开了《XXX》标准审定会，共有xx个单位的xx名专家（详见有色金属标准审定会专家签名表）参加了会议。【这个单位数和专家数，是审定会上的那张专家签字表，不要数错了】

与会专家对 《XXXX》标准的送审稿进行了认真审定，提出了xx条修改意见，编制小组会后按照专家的修改意见进行了修改，完善了《送审稿》及《送审稿编制说明》。

- 委员审查

20xx年xx月xx日，全国有色金属标准化技术委员会在XX省XX市召开了全体委员会议。全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会（SAC/TC243/SC2）全体委员共计 66名，实际参与投票工作 XX名。会议经过认真的讨论，对《xxxx》标准制修订程序、征求意见的过程以及技术内容的确定等多方面进行了仔细审查。与会XX名委员全体投票通过，同意该标准《送审稿》及和《送审稿编制说明》通过审查，无修改意见，表决通过率为100%。

- 委员电子投票【国标写，其他不写】

20XX 年X月X 日至X 月X 日，由全国有色重金属标准化分技术委员会在全国专业标准化技术委员会工作平台发起了《XX》报批稿及编制说明委员投票，该委员会有委员 66人，xx 人投赞成票，不赞成为零和弃权票为0，其余未投票，投赞成票率为 xx%。

1.4.6报批阶段

标准编制组对标准文本和编制说明进行完善，形成标准报批稿报送至全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）秘书处，上报至国家标准化管理委员会【行标为：工业和信息化部、团标为：中国有色金属工业协会】审批、发布。

二、编制原则

本标准是在566-2009《双金属带》基础上，根据国内的市场需求和企业生产能力进行的修订。标准的编制原则和编制依据如下：

1）本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

2）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

3）根据双金属复合带应用领域的消费特点，力求做到标准的合理性与实用性；

4）根据产品工艺的成熟与完善、技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围；

5）完全按照GB/T 1.1和有色加工产品标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

三、标准主要技术内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

  - 标准主要技术内容的确定依据

与YS/T 566-2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

    - 封面

原标准名称“双金属带”更名为“双金属复合带”。

    - 范围

适用范围由“电器接触材料用银-纯铜、银-黄铜、银-锡青铜、银-锌白铜双金属带”修改为“适用于高低压电器、通讯、电子、半导体、家电、汽车、铁路、新能源等领域用的以贵金属及其合金/铜及其合金、银合金/铁、铜/铜合金、镍/铝、铜/镍等复层金属与基层金属组合的双金属复合带材”。

    - 术语

增加了“翘曲高度”和“牌号组合”术语内容。

    - 产品分类

增加了产品复合形式：带材的复合界面按结合形式分为面复合、镶嵌复合、贯穿复合、边对边复合。

增加了带材的复合品种——带材的牌号组合以复层金属/基层金属、复层金属-覆层金属/基层金属、复层金属/基层金属/复层金属或复层金属-覆层金属/基层金属/复层金属顺序表示。

    - 牌号

牌号由银-铜及其合金的4个牌号，修改为以贵金属及其合金/铜及其合金、银合金/铁、铜/铜合金、镍/铝、铜/镍等复层金属与基层金属的多元化牌号组合。

    - 状态

状态由半硬、硬、特硬3个，增加到软(O60)、1/4硬（H01）、半硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06）、弹硬（H08）6个。

    - 尺寸规格

  - 厚度由0.05mm～2.0mm修改为0.03mm～3.0mm；

  - 宽度由10mm～200mm修改为6mm～350mm；

  - 增加了复层金属尺寸指标及其精度要求和复层尺寸定位图示；

  - 增加了翘曲高度要求。

    - 力学性能

增加了复层金属的力学性能指标。

    - 电性能

增加了电性能指标。

    - 复合质量

将2009版的工艺性能并入增加的复合质量要求内容。

    - 试验方法

- 增加了复层尺寸定位检测方法；

- 增加了翘曲高度检测方法；

- 修改了力学性能检测方法；

- 增加了电性能检测方法；

- 增加了复合质量要求及检测方法；

- 增加了表面粗糙度指标及检测方法；

- 增加了表面质量的检测方法。

    - 检验结果

结果判定增加“检验结果的数值按GB/T 8170规定进行修约，并采用修约值比较法判定”的规定。

    - 检验项目类别

增加了型式检验项目的相关要求。

    - 附录

- 增加了资料性附录A《双金属复合带牌号组合、状态和规格》；

- 增加了资料性附录B《双金属复合带力学性能》。

  - 主要技术内容验证情况分析

  - 标准水平分析

【与相应标准稿内容必须一致！】

点出针对的内容主题或章条号即可，严禁将标准正文直接抄过来充数！文字严谨、内容丰富、条理清晰。具体介绍标准各条款内容的确定依据【范围、分类、要求、试验方法、检验判定等均要有！】说明试验结果对技术指标或实验方法的支撑情况，分析报告和综述性报告宜作为附件。产品标准各指标的确定至少有来自不同单位的一百组数据进行分析。

修订标准，应详细说明对原有技术指标或试验方法进行修改的依据，并列出新旧标准水平对比表。没有修改的也应有说明。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。（若标准中涉及专利，需要在附件中提供必要专利信息披露表、已披露的专利清单、必要专利实施许可声明表等材料。）

- 预期达到的社会效益等情况

- 项目的必要性阐述

是否为国家产业政策、规划、专项等国家重点支持发展的标准项目，重大科技成果转化项目，拟主导制定国际标准的标准项目，社会广泛关注的热点标准项目，以及具有显著社会效益和经济效益的标准项目。属于国家专项重点支持发展的标准项目时应注明：已列入XXXX年XXXX专项《XXXX》中，项目编号XXXX；属于国家产业政策、规划重点支持发展的标准项目时应注明：属于《XX》XXXX号文“XXXX”中的“XXXX”。

- 项目的可行性阐述

——企业技术储备与技术水平、产业化情况、满足用户需求情况、市场规模；

——拟要解决的主要问题，相关标准情况，存在的问题，研制标准的意义。

- 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

概述标准的先进性和创新性，并针对第一条“立项目的”预期标准实施后对国家产业政策和规划的支撑作用（对促进质量提升，替代XXX领域产品进口，满足高端制造业对基础原材料的需求，消化国内有色金属部分过剩产能，促进XXX产业健康发展和规范XXXX市场秩序所发挥的所用），还应对标准实施后预期产生的经济效益进行分析。如果对节能减排、环境保护等方面有预期作用和效益的，还应对节能量、减排量、环境贡献等重点进行阐述。

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

——是否采用国际或国外先进标准，及采用国际标准和国外先进标准的程度（IDT或MOD或NEQ）；

——查阅到国际同类标准的情况，及标准水平的对比分析（宜以表格形式出现）；

——与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况。

- 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

【与现行标准的配套情况】

本标准符合现行法律、法规的要求，并与其他同类国家标准、国家J用标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。【如起草过程中有重大分歧，或是会议讨论未能达成统一意见】

九、作为强制性或推荐性国家标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准发布。【要有原因】

十、贯彻标准的要求和措施建议

——组织措施

——技术措施

——过度办法【该标准如何贯彻实施，建议实施日期？】

十一、废止现行有关标准的建议

本标准发布实施之日起，代替YS/T 566-2009《双金属带》。

十二、其他主要内容的解释和其他需要说明的事项。

无。【如果项目有名称、范围以及时间周期上的调整，在此处说明】

《双金属复合带》编制组

2024年10月21日【报批稿形成之日】