ICS：77.150.60

H 62

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX—20XX

铜铟镓合金粉

Copper indium gallium  Alloy Powder

（讨论稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本文件由全国有色金属文件化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件负责起草单位：广东先导稀材股份有限公司、成都中建材光电材料有限公司、安徽光智科技有限公司

本文件主要起草人：

铜铟镓合金粉

1  范围

本文件规定了铜铟镓合金粉的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

本文件适用于制造铜铟镓靶材所使用的铜铟镓合金粉原料。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 8170  数字修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14265 金属材料中氢、氧、碳、氮、硫分析方法通则

GT/3884.1  铜精矿化学分析方法 第1部分：铜量的测定 碘量法

YS/T 1158.1 铜铟镓硒靶材化学分析方法 第1部分：镓量和铟量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 981.1  高纯铟化学分析方法 第1部分：痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法

3. 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 技术要求

4.1产品分类

铜铟镓合金粉按牌号分类为CIG99.9995。

4.2化学成分

4.2.1主要成分

Cu:In:Ga=38.4:52.5:9.1(质量分数)，允许偏差为±0.30%（质量分数）

4.2.2 杂质成分

铜铟镓合金粉杂质元素要求应符合表1规定。

表1  铜铟镓合金粉牌号和对应的化学成分表

| 牌号 | 杂质含量（×10-4）10-4%，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIGS99.9995 | Ag | Al | Bi | Cd | Co | Cr | Fe | Hg | Mg | Mn | Na | 金属杂质总和 |
|  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 5 |
|  | Ni | Pb | Si | Sn | Ti | V | Zn | Zr | O | C | N |  |
|  | 0.2 | 1 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 600 | 30 | 30 |  |

4.3 物理规格

铜铟镓合金粉产品以粉体供货，粒径要求应符合下表2要求。

表2 铜铟镓合金粉的粒度要求

| 粒径（mm） | 粒度组成（质量分数）/% |
| --- | --- |
| ＜0.09 | 90 |
| ＞0.038 | 10 |

4.4  外观质量

铜铟镓合金粉为灰黑色，粉体色泽均匀，无外来夹杂物。

5.5  其他

需方如对铜铟镓合金粉的杂质元素、铜铟镓配比等有其他要求，由供需双方协商确定。

5  试验方法

5.1 铜铟镓合金粉的铜的测定按照GB/T 3884.1的规定进行，镓和铟的测定按照YS/T1158.1的规定进行，杂质的测定按照YS/T 981.1的规定进行，碳、氮、氧含量的测定按照GB/T14265 的规定进行。

5.2 铜铟镓合金粉的粒径大小用相应的筛网检验，产品通过率符合合同要求。

5.3 铜铟镓合金粉的外观质量用目视法检验。

6  检验规则

6.1  检查与验收

6.1.1铜铟镓合金粉应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

6.2  组批

铜铟镓合金粉应成批提交检验。按同一牌号、同一批次原料生产的为一批，每批不超过200 kg。

6.3  检验项目

每批铜铟镓合金粉应进行化学成分、粒度、外观质量的检验。

6.4  取样和制样

6.4.1取样数量：每桶都抽取样品。

6.4.2取样方法：在每桶样品的表面任意选取一点，用专用的PVC材质取样器倾斜60℃角沿选取点插入产品至三分之二处采样，同一批次抽取的样品收集样品于同一样品袋中。

6.4.3试样的制备：样品收集混合均匀，缩分至分析试样所需的量，样品最少4个，每个样品质量不少于100克。

6.5  检验结果判定

6.5.1  铜铟镓合金粉的铜铟镓化学成分与本文件的规定或订货单不符时，判该批不合格。

5.5.2 铜铟镓合金粉的粒度与本文件的规定或订货单不符时，判该批不合格。

5.5.2  铜铟镓合金粉的外观质量与本文件的规定或订货单不符时，判该桶不合格。

7.标志、包装、运输、贮存和随行文件

7.1 标志

- 7.1.1 铜铟镓合金粉每桶应贴标签，并注明：

- 产品名称；

- 牌号；

- 批号；

- 产品重量；

- 出厂日期；

- 7.1.2 包装箱上应注明：

- 供方名称；

- 需方名称；

- 产品名称；

- 批号；

- 件数；

- 出厂日期

- 其它。

7.2 包装

铜铟镓合金粉用聚氯乙烯袋抽真空包装，置于铁桶或其他材质的桶内；

- 用聚乙烯广口瓶包装后，外套聚氯乙烯袋抽真空；

- 由供需双方协商确定的包装方式。

7.3 运输

铜铟镓合金粉包装箱在运输过程中应防潮，不得与酸碱等腐蚀性物质混装和混运，不得挤压、不得碰撞。

7.4贮存

铜铟镓合金粉应贮存在阴凉、干燥、通风、清洁、无酸碱气氛之中。

7.5 随行文件

每批铜铟镓合金粉应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量证明书，内容如下：

- 合同号；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净量；

- 生产日期；

- 检验项目及其结果；

- 本文件编号；

- 出厂日期；

- 检验员印章；

- 产品合格印章。

- 铜铟镓合金粉化学技术说明书和化学安全标签；

- 产品交付表；

- 其他。

8 订货单内容

需方可根据自身需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）规格；

d）化学成分及检测方法的特殊要求；

e）净重和件数；

f）本文件编号；

g）其他。