国家标准

金属粉末有效密度的测定

液体浸透法

编制说明

（征求意见稿）

国家标准《金属粉末有效密度的测定 液体浸透法》

编制说明

一、工作简况

1.1项目来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达2023年第四批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发[2023]63号）文的精神，由广东省材料与加工研究所负责修订国家标准《金属粉末有效密度的测定 液体浸透法》，该项目计划编号为20232188-T-610，计划完成年限为2025年。

1.2项目概况

粉末的有效密度是指粉末的质量除以粉末的有效体积（即扣除颗粒与外界连通的孔洞或裂缝的体积之后的体积；当颗粒存在闭孔隙时，闭孔隙被当作单个颗粒体积的一部分）。金属粉末的有效密度是金属粉末材料的重要性能指标，它可反映粉末颗粒空心率，该指标的大小对用该金属粉末生产的制品的硬度、密度、强度等物理性能会有影响，正确测定金属粉末有效密度对指导金属粉末的生产、工艺制度的完善、提高粉末冶金制品质量等具有重要意义。

其测试原理是：将金属粉末样品置于预先测定了质量和体积的比重瓶中，加入液体介质，在真空环境或超声波作用下使这种液体介质充分地浸透到粉末颗粒的开孔隙中。根据阿基米德原理，测出粉末的有效体积，从而计算出单位体积的质量，即为粉末的有效密度。

现行GB/T 5161发布于2014年，该标准被《GB/T11107-2018 金属及其化合物粉末 比表面积和粒度测定 空气透过法》、《YS/T-2014 硬质合金球粒》等国标、行标作为规范性引用文件引用。随着国内金属粉末行业技术的发展、分析检测技术的不断进步和分析设备的更新，现有标准无论从内容还是形式、规范上都不再适应现代化生产、测试需求。为满足高校、科研院所科研实验和分析检查机构测试的需要和生产企业对产品的质检需求，有必要对现有标准进行修订。

本标准使用国外期刊Metrologia的最新实验数据对附录B中15℃~30℃的脱气蒸馏水的密度值进行了更改，这些数值与一些较新的ISO标准中用到的脱气蒸馏水密度值相同，提高了本方法中用蒸馏水做浸透液时测量比重瓶体积以及用蒸馏水做浸透液时测试金属粉末有效密度的测试结果的精确度，保持了标准的先进性。

本标准增加了超声波清洗器以及真空泵，并对真空泵的真空度做了规定，完善和更新了标准中使用的设备。

在对粉体颗粒脱气的步骤中，在原有真空除气方法的基础上，增加了一种新方法：使用超声波清洗法(超声波浴），即利用超声空化效应去除粉体颗粒外表面以及颗粒中跟外界联通的气孔和裂缝所吸附的气体，直到粉体不再有气泡溢出即认为除气完成。因超声波清洗器在实验室中的应用相当普遍，所以增加该新方法使得测试更加便捷，可操作性强。

修订后的国家标准保持了国际标准的先进性和科学性，具有可操作性，满足了相关行业对该分析测试技术的需求，为国内企业产品研发、分析测试机构等提供分析技术规范和依据，可促进相关检测行业稳步发展。

1.3 承担单位情况

广东省科学院新材料研究所是广东省科学院直属的科研单位，由原广州有色金属研究院粉末冶金研究所、新材料研究所等单位重新组建而成，是华南地区最早从事粉末冶金研究及产业化的单位之一，组建有国家钛及稀有金属粉末冶金工程技术研究中心、广东省金属粉体材料工程技术研究中心、现代材料表面工程技术国家工程实验室等国家、省部级科技创新及基础条件平台15个，单位长期从事金属材料及其加工制造技术的工艺研发和工程化应用。

研究所主要围绕广东省战略新兴产业、重点传统产业和高端装备制造业及国家重大工程对产品开发及装备性能不断提升的需求，面向航空航天、海洋工程、先进装备制造、新能源汽车、机械、轨道交通、医疗器械等领域，开展高性能粉末冶金制品、分析检测技术、铝镁轻金属材料、真空镀膜技术、金属基复合材料、激光制造技术等的研究与应用。先后承担了近700项国家973、863、国家支撑、国际合作、国家重点研发计划、国家自然科学基金以及省市重大、重点科技攻关等项目，开发出多种高性能高温合金球形粉末、金属材料及构件，并实现工程化应用。迄今，累计取得各类科研成果104项，其中获国家科学技术进步二等奖3项，省级奖励25项，取得授权专利570多件；累计发表期刊论文1580多篇，出版论著15部；牵头（参与）制修订标准149项，其中国家标准30项，行业标准12项，团体标准18项，企业标准89项。

研究所现有职工250多人，其中中国工程院院士2人，长江学者1人，973首席科学家1人，国家高层次人才特殊支持计划（“万人计划”）2人，享受政府津贴5人，入选国家级青年人才计划3人，教授级高工和高级工程师86人，具有博士学历60余人，中级职称以上科技人员占61%。

研究所拥有射频等离子制粉系统、等离子旋转电极制粉系统、雾化制粉系统、金属3D打印机（EOS M290）（多台）等齐全的粉末制备及增材制造设备。同时，单位具有完善的材料性能检测手段，所内分析检测仪器主要有：ICP化学成分分析、Zeiss场发射扫描电镜、马尔文3000激光粒度仪、美国贝克曼库尔特公司比表面积孔径分析仪、德国ZWICK公司ZHVμ-S显微硬度计、金相显微镜、氧氮分析仪，直读光谱仪、布洛维硬度计、万能试验机等，能够对材料成分、密度、硬度、金相组织、力学性能、内部质量等指标进行分析检测。研究所设有分析测试中心，由十几个具有教授级、高级工程师或工程师职称（博士或硕士）的技术人员专门从事分析测试工作，可以满足科研及分析检测的需要。

1.4参编单位及主要起草人工作情况

标准起草过程中，深圳市注成科技股份有限公司、中南大学、广东省科学院工业分析检测中心、钢铁研究总院有限公司、西安欧中材料科技股份有限公司、北京钢研高纳科技股份有限公司等单位对标准的讨论稿提出修改意见与建议。

标准主要起草人以及分工见表1。

表1 标准主要起草人及分工

| 姓 名 | 单 位 | 分 工 |
| --- | --- | --- |
|  | 广东省科学院材料与加工研究所 | 编写标准文本及编制说明，提供粉末验证样品以及协调粉末验证、收集数据以及资料审核 |
|  |  | 负责标准起草、资料收集，标准方案制定、调研、协调工作、验证 |
|  |  | 负责资料收集、标准调研、编制工作 |
|  |  | 负责资料收集、标准调研、编制工作 |
|  |  | 参与标准起草，提供相关验证 |
|  |  | 文本标准化审核 |
|  |  | 提供部分粉末性能数据和验证数据 |
|  |  | 参与标准起草，提供相关验证 |
|  |  | 文本标准化审核 |
|  |  | 文本标准化审核 |
|  |  | 文本标准化审核 |
|  |  | 文本标准化审核 |

1.5主要工作过程

1.5.1起草阶段

广东省材料与加工研究所接到项目下达任务后，立即组织相关技术人员成立了标准编制工作组，明确了成员的任务，制定了工作计划和进度安排。项目运行以来标准编制组队国内外标准进行了查新，收集和分析了国内外标准及粉末冶金信息和技术资料，对该检测方法进行了验证实验。标准编制组在此基础上形成了标准的征求意见稿和编制说明。

1.5.2征求意见阶段

2024年8月28～30，全国有色金属标准化技术委员会组织在宁波召开本标准的讨论会。来自全国有色金属标准化委员会粉末冶金分技术委员会、有色金属技术经济研究院、深圳市注成科技股份有限公司、钢铁研究总院、中南大学、广东省科学院工业分析检测中心、西安欧中材料科技股份有限公司、广东省科学院新材料研究所、浙江亚通新材料股份有限公司、厦门金鹭有限公司等22家单位的30多位专家代表参加了会议。与会代表对本标准的征求意见稿和编制说明进行了认真、细致的讨论，提出了修改意见和建议。标准组根据讨论的意见对标准进行修改，形成了标准意见汇总处理表和预审稿。

同时，全国有色金属标准化技术委员会通过工作群、邮件向委员单位征求意见，并将征求意见资料在www.cnsmq.com网站上挂网。征求意见的单位包括主要生产、经销、使用、科研、检验等单位及大专院校，征求意见单位广泛且具有代表性，征求意见时间大于2个月。

2024年9月，标准编制组对收集到的意见进行整理，共收到了11条意见，形成了标准征求意见稿意见汇总处理表。标准编制组对征求意见稿进行修改，形成标准送审稿。

1.5.3审查阶段

XXXXX。

1.5.4报批阶段

XXXXX。

二、标准的编制原则和确定标准的主要内容的论据

2.1 标准编制原则

2.1.1符合性

本标准的格式严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和起草规则》和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求进行编写。

2.1.2适用性

本文件增加了超声波清洗器以及真空泵，并对真空泵的真空度做了规定，完善和更新了标准中使用的设备。本标准的修订充分反映了当前国内各研究、生产单位及分析测试机构的检测技术水平，编制的标准切实可行，具有可操作性。

2.1.3先进性

本标准的修订参考了更新的国外期刊Metrologia的实验数据对附录B中15℃~30℃的脱气蒸馏水的密度值进行了更改，这些数值与一些较新的ISO标准中用到的脱气蒸馏水密度值相同，提高了本方法中用蒸馏水做浸透液时测量比重瓶体积以及用蒸馏水做浸透液时测试金属粉末有效密度的测试结果的精确度，保证了标准的先进性。

本文件在粉体颗粒脱气的步骤中，在原有真空除气方法的基础上，增加了一种新方法：使用超声波清洗法(超声波浴），即利用超声空化效应去除粉体颗粒外表面以及颗粒中跟外界联通的气孔和裂缝所吸附的气体，直到粉体不再有气泡溢出即认为除气完成。因超声波清洗器在实验室中的应用相当普遍，所以增加该新方法使得测试更加便捷，可操作性强。

本标准对现有标准做了编辑性修改优化，增加了新的测试设备和技术内容，可规范我国金属粉末有效密度测定技术，提高标准技术水平，促进相关检测行业稳步发展。

2.2标准修订的主要内容与论据

2.2.1 修订稿与原国家标准的主要差异与论据

本标准规定了术语和定义、原理、试验仪器、测试准备、试验步骤、计算、平行测试、试验报告等内容。

本标准适用于金属粉末有效密度的测定。

跟2014版标准相比，除结够调整和编辑性变动外，主要技术变化如下：

- 增加了“规范性引用文件”一章（见第2章）；

- 更改了比重瓶法的英文名称（改为pycnometry，术语没有变）；

- 增加了“如果测试的目的是确定金属材料的真密度，测试仅限于没有封闭孔隙的颗粒或部件粉末有效密度”（见3.1注2）。

- 增加了真空泵，并对真空泵可获得的真空度作了要求（见5.3）；

- 增加了超声波清洗器（见5.7）；

- 增加了可替换抽真空方法的另一种脱气方法：超声波浴（见7.4）；

- 更改了附录B中脱气蒸馏水的密度值（见附录B）。

2.2.2实验验证

2024年9月~10月，广东省科学院新材料研究所、深圳市注成科技股份有限公司、钢铁研究总院有限公司提供了验证用的样品，分发给各参与单位进行验证。广东省科学院新材料研究所、深圳市注成科技股份有限公司、钢铁研究总院、中南大学、广东省科学院工业分析检测中心、西安欧中材料科技股份有限公司、浙江亚通新材料股份有限公司等7家单位按照本标准的规定分别对3种金属粉末进行了验证，并提供了测试数据。验证结果见下表。

表1广东省科学院新材料研究所实验数据

实验日期：             实验温度：            比重瓶容量：25ml

| 样品编号 | mp1（g） | mp2（g） | mp3（g） | mp4（g） | ρl（g/cm3） | 粉末密度ρ（g/cm3） | 平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雾化纯铁粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电解铜粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AlSi7Mg粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2深圳市注成科技股份有限公司实验数据

实验日期：             实验温度：            比重瓶容量：25ml

| 样品编号 | mp1（g） | mp2（g） | mp3（g） | mp4（g） | ρl（g/cm3） | 粉末密度ρ（g/cm3） | 平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雾化纯铁粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电解铜粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AlSi7Mg粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3钢铁研究总院有限公司实验数据

实验日期：             实验温度：            比重瓶容量：25ml

| 样品编号 | mp1（g） | mp2（g） | mp3（g） | mp4（g） | ρl（g/cm3） | 粉末密度ρ（g/cm3） | 平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雾化纯铁粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电解铜粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AlSi7Mg粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4中南大学实验数据

实验日期：             实验温度：            比重瓶容量：25ml

| 样品编号 | mp1（g） | mp2（g） | mp3（g） | mp4（g） | ρl（g/cm3） | 粉末密度ρ（g/cm3） | 平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雾化纯铁粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电解铜粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AlSi7Mg粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5广东省科学院工业分析检测中心实验数据

实验日期：             实验温度：            比重瓶容量：25ml

| 样品编号 | mp1（g） | mp2（g） | mp3（g） | mp4（g） | ρl（g/cm3） | 粉末密度ρ（g/cm3） | 平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雾化纯铁粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电解铜粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AlSi7Mg粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6西安欧中材料科技股份有限公司实验数据

实验日期：             实验温度：            比重瓶容量：25ml

| 样品编号 | mp1（g） | mp2（g） | mp3（g） | mp4（g） | ρl（g/cm3） | 粉末密度ρ（g/cm3） | 平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雾化纯铁粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电解铜粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AlSi7Mg粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7浙江亚通新材料股份有限公司实验数据

实验日期：             实验温度：            比重瓶容量：25ml

| 样品编号 | mp1（g） | mp2（g） | mp3（g） | mp4（g） | ρl（g/cm3） | 粉末密度ρ（g/cm3） | 平均值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雾化纯铁粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电解铜粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AlSi7Mg粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（相关单位按本标准的方法测试所得数据基本一致，证明该标准具有广泛的适用性和可操作性。）

三、标准水平分析

3.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准未采用国际标准。

3.2 国际、国外同类型标准水平的对比分析

本标准水平达到国内先进水平。

3.3 与现有标准及制定中标准协调配套的情况

本标准的制订与现有的标准及制订中的标准协调配套，无重复交叉现象。

3.4 涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定过程及涉及内容完全符合国家法律、法规，与有关的现行法律、法规和强制性国家标准无冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

六、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议作为推荐性国家标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

可积极向相关厂家及国内外用户推荐采用本标准。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、其他应予说明的事项

无。

十、预期效果

修订后的国家标准保持了标准的先进性和科学性，有利于提高我国分析测试行业对金属粉末有效密度测定的检测水平，提高分析测试结果的准确性，促进金属粉末行业发展。

本标准的修订，可统一我国粉末冶金行业关于金属粉末有效密度的检测方法，对促进企业的有序竞争和行业的技术发展具有积极的实际意义。

《金属粉末有效密度的测定 液体浸透法》标准编制组

2024年10月22日