标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：锂离子电池用再生黑粉                   承办人：刘志鹏                  共3页   第1页

标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司       电话：0757-85615818           2024年10月30日填写

| 序号 | 章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总体 | 黑粉仅是初加工出来的物质，以往都是危险废物，现在通过标准的形式将其从固体废物中解救出来，主要是保证回收来有用和好用，体现出是有意加工回收的物质、确保原料符合基本要求就够了。 但标准文本太复杂了，有的内容过于细化（如杂质项目及要求，引用文件，检验方法等），将其作为一种精细化工产品来定要求，会给将来进口带来巨大麻烦，达不到快速通关及鼓励进口的作用，可合理地简化。 | 中国环科院固体废物污染控制技术研究所 | 未采纳。 ①回收来有用和好用更应将其细化，而不是粗放，无法满足行业高质量发展； ②黑粉来源复杂，极易鱼龙混杂，需明确相应的技术指标； ③目前国内黑粉处理环保压力较大，黑粉杂质五花八门，若不细化限定，进口会极大增加后端三废处理环保压力和处置成本； |  |
|  | 3.1 | 建议增加酸不溶物的定义，明确主要是什么会好些，主要是石墨炭吗？ | 中国环科院固体废物污染控制技术研究所 | 采纳。 |  |
|  | 3.1 | 建议增加夹杂物定义，并提出指标要求，如没有筛分出来的塑料、块状金属、石墨炭等。 | 中国环科院固体废物污染控制技术研究所 | 采纳。已在酸不溶物术语定义中进行规定。 |  |
|  | 5 | 在黑粉的相关检测中发现：电解液及有机物残留是常遇到的情况，鉴于有机物的有害性，建立列入技术要求中。 | 上海海关工业品与原材料检测技术中心 | 采纳，增加水溶性总有机碳的限定指标 |  |
|  | 5.1 | 对于“II类”产品，主元素镍钴总量要求小于1.00%，而杂质元素F≤2.50%，1.00%在逻辑上是否不应该作为主元素列在此处？建议修改 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 采纳，主元素含量已简化。杂质元素含量已调整。 |  |
|  | 5.1 | 建议II类不要分级，搞成一级就够了，如锂含量3% | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 未采纳。 ①电池粉和极片粉杂质差异较大，尤其是酸不溶物，不分级不能明确来源。 ②电池粉和极片粉边界较清晰，容易分级，不分级不知如何合并。 ③锂含量仅为磷酸铁锂的一个指标，不能代表整体磷酸铁锂黑粉的产品情况。 |  |
|  | 5.1 | 表1杂质元素列的太多了，会给通关带来许多麻烦，建议主元素和杂质元素分两条来写，尤其杂质元素有的可写成合并含量要求（如重金属元素）。 如果增加夹杂物的要求，可将杂质元素修改为次要成分，主元素修改为主要成分。 | 中国环科院固体废物污染控制技术研究所 | 部分采纳。 ①电池粉和极片粉杂质差异较大，尤其是酸不溶物，不分级不能明确来源。②电池粉和极片粉边界清晰，容易分级，不分级不知如何合并。③主元素已简化，检测方法已同步更新了ICP，一次实验即可测出相关化学元素。④合并其实所有元素也都需测定，只是看上去少点，但并不影响实施。 |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：锂离子电池用再生黑粉                   承办人：刘志鹏                  共3页   第1页

标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司       电话：0757-85615818           2024年10月30日填写

| 序号 | 章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1 | 表1中氟和酸不溶物两级指标都相差悬殊，可能不合理，并且建议在标准中体现它们是什么东西。 | 中国环科院固体废物污染控制技术研究所 | 采纳，已修改。酸不溶物见术语定义3.3。 |  |
|  | 5.1 | 极片中铁含量可以更低，建议重新行业调研 | 华南理工大学 | 采纳，后续根据行业调研已删除了铁指标 |  |
|  | 5.1 | 原材料铅、镉含量满足ROHs，重金属含量建议行业内部再行确认 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 采纳，重新调整限值为0.01% |  |
|  | 5.1 | 氟的限值和检测方法是各机构普遍关注的，其指标限值与第一版差别大，与其他相关标准如团体标准的参考值也相差很大，虽然此次经过了相关调研，统计了一部分的样品信息，现以80%分数位给出了参考值，但毕竟样品数量有限，氟的关注度也是由于其有害性引起的，建议引入氟环评相关的指标作为限值的考量因素。 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳，已根据样品数据，分类后重新统计后修改，并给出水溶性氟化物的指标限制。 |  |
|  | 5.1 | 针对氟含量的规定有待商榷，建议为3%。 | 苏州博萃循环科技有限公司 | 未采纳，该氟为水溶性氟，并不是酸溶性氟，经行业验证，实际工艺并不会那么高。 |  |
|  | 5.5 | 建议补充碳，碳应该是黑粉的重要特征元素，标准中应体现出来。 | 中国环科院固体废物污染控制技术研究所 | 未采纳。已在酸不溶物予以体现。 |  |
|  | 6.1 | 化学成分的试验方法，在不能确认哪个标准可以作为仲裁方法的条件下，建议多列几个供标准使用方选择，比如F的检测不限于YS/T 1658.3,HJ 999也值得作为推荐检测标准，其他元素的检测亦是如此，包括水分和粒度等（目前同一原理的检测标准精密度方面相差不大，但可能存在从多个归口的现象，除了冶金还有环境领域的行标、海关方向的行标等） | 青岛海关技术中心 | 采纳，已明确了作为仲裁法的检测方法 |  |
|  | 7.4.3 | 平均4份有歧义，建议删除 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳。 |  |
|  |  | 无意见 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 |  |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：锂离子电池用再生黑粉                   承办人：刘志鹏                  共3页   第1页

标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司       电话：0757-85615818           2024年10月30日填写

| 序号 | 章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无意见。 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 中国汽车技术研究中心有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 广东省科学院工业分析检测中心 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 万华化学（烟台）电池产业有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 来宾华锡冶炼有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 宝鸡钛业股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 江西东鹏新材料有限责任公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 江西九岭锂业股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 宁夏中色金航钛业有限公司 |  |  |

说明：①发送“征求意见稿”的单位数：23个。

②收到“征求意见稿”后，回函无意见的单位数：14个。

③收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：9个。

④没有回函的单位数：0个。