稀土国家标准《稀土抛光粉》预审稿

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

根据国家标准委、工业和信息化部、中国有色金属工业协会下达 的有关标准制修订计划的文件，以及 2024 年稀土标委会工作安排，在广东省珠海市召开 2024 年第 一次稀土标准工作会议正式下达《稀土抛光粉》标准修订计划，计划号：GB/T 20165-2012，完成年限为2025年。本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口，由包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、包头稀土研究院、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、四川乐山瑞丰冶金有限公司、包头华美稀土高科有限公司、河北雄安稀土功能材料创新有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司共同起草。

（二）主要参加单位和工作成员及其所做的工作

本标准牵头起草单位包头天骄清美稀土抛光粉有限公司负责组织标准调研、验证、标准起草、预审、审定报批工作。包头天骄清美稀土抛光粉有限公司由中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、日本AGC清美化学株式会社共同经营，目前是国内专业从事稀土抛光材料科研、生产、贸易于一体，规模最大的高新技术企业。是中国稀土行业协会抛光材料分会会长单位，也是稀土抛光材料行业领军和龙头企业。

公司坚持“以人为本，追求卓越”的经营理念，拥有研发人员50余人，正高级职称人员3人，高级工程1人，工程师11人，内蒙古自治区“草原英才”人选1人，内蒙古自治区“新世纪321人才工程”人选二层次1人，三层次2人，内蒙古自治区“草原英才”创新团队1个。拥有健全的科研管理体系以及多年生产研发经验。公司并与多所高校和科研院所开展科技合作，形成全方位立体式的研发态势。

2007年被内蒙古科技厅批准建立 “内蒙古自治区稀土研磨材料工程技术研究中心”，目前拥有一个重点实验室、一条中试生产线、一个检测中心、一个标准化中心、两个专业化生产工厂。形成五大系列40余种产品。几年来，承担2项国家“火炬计划”项目，国家级“863计划”子项目1项，完成自治区级项目1项，在研自治区重大科技专项1个，获得自治区级科技成果奖3项，包头市级科技成果奖多项，申报并公开专利多项。牵头起草了《稀土抛光粉》及其配套检测方法3项国家标准，牵头起草了国家工信部有色金属行业节能与绿色标准2项《稀土抛光粉绿色工厂评价要求》和《绿色设计产品评价技术规范 稀土抛光粉》行业标准，两项标准已获批国家工业和信息化部“2021 年碳达峰碳中和专项行业标准制修订项目计划”和“2021 年有色金属工业节能与绿色标准研究”项目。已发布实施。参与起草国家工信部有色金属行业节能与绿色标准标准1项：《稀土冶炼生产废水处理回用技术规范》，已发布实施；参与起草了产品行业标准2项：《超细氧化铈》、《氟化镧铈》，已发布实施；参与起草团体标准一项；获得内蒙古市场监管局2022年度对标达标标杆示范企业称号，并获得内蒙古标准水平评价证书。

本标准共同起草单位及参与标准制定情况见表1，涵盖了甘肃稀土新材料有限公司、灵芝稀土、包头市昊锐稀土有限公司（前身为罗地亚稀土包头公司），提供其单位稀土抛光粉产品生产情况、技术指标及相应应用，为本标准的制定提供了很好的技术内容依据。

表1 主要起草人及工作职责

| 单位名称 | 工作职责 |
| --- | --- |
| - 包头天骄清美稀土抛光粉有限公司 | - （1）牵头制定标准，负责项目任务的组织管理、落实和执行等； - （2）成立稀土抛光粉标准修订项目编制小组，组织标准技术指标的内容讨论； - （3）收集汇总各标准参与单位和行业内容各专家代表的意见，负责编制草拟稀土抛光粉标准征求意见稿、编制说明等文件； - （4）调研稀土抛光粉应用的情况及其指标要求； - （5）负责完成标准报批文件。 |
| - 包头稀土研究院、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、四川乐山瑞丰冶金有限公司、包头华美稀土高科有限公司、河北雄安稀土功能材料创新有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司、甘肃稀土新材料有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、包头市昊锐稀土有限公司（前身为罗地亚稀土包头公司） | - （1）提供稀土抛光粉的生产、产品技术指标，以及产品的产量和应用情况； - （2）参与标准技术内容的讨论并给出技术意见反馈； - （3）参与标委会组织的预审会、审定会，协助牵头起草单位共同完成标准的预审、审定和报批工作。 |

（三）研制背景

1、项目的必要性简述

在稀土新材料领域应用中，稀土抛光粉是一种重要的高新材料关键产品。集抛光效率高、寿命长等诸多优点，被广泛应用在液晶显示、触控面板、硬盘玻璃盘片、光学玻璃、导电玻璃、平板玻璃、芯片、镜片、饰品等领域。

稀土抛光粉的广泛应用，促进了我国稀土产业的发展，一定程度上解决北方稀土矿中大量镧铈产出的不均问题，提高了稀土产品的附加值。

每年全球稀土抛光粉生产量约在3-4万吨，而我国每年的稀土抛光粉生产总量占到全球生产总量的80%以上，成为全球最大的稀土抛光粉生产基地，同时也是重要的稀土抛光粉应用市场。随着5G时代的到来，稀土抛光粉的使用量也将会呈现指数级增长，如在5G手机、智能穿戴等领域应用。近几年，就包头地区而言稀土抛光粉生产厂成规模的逐年增加。

随着稀土抛光粉制备技术的不断发展，对稀土抛光粉的品质等要求也在逐渐提升。目前，在交易过程使用的国家标准GB/T 20165—2012《稀土抛光粉》已有10余年，有些指标已经不能完全满足现在的实际需求，需要进行修订。

通过修订GB/T 20165—2012《稀土抛光粉》标准，可以使标准更加适用于目前市场需求，达到技术水平与实际下游需求的统一，使标准更具有适用性和先进性。本标准的修订对于稀土抛光粉的规范化生产、规模化应用有着深远的影响。对于规范稀土抛光粉产品的生产和销售贸易，促进企业技术革新和产品质量的提高，减少贸易纠纷，规范行业的发展具有非常重要的实际意义。

2、项目的可行性简述

牵头起草了国家工信部有色金属行业节能与绿色标准2项《稀土抛光粉绿色工厂评价要求》和《绿色设计产品评价技术规范 稀土抛光粉》行业标准，两项标准已获批国家工业和信息化部“2021 年碳达峰碳中和专项行业标准制修订项目计划”和“2021 年有色金属工业节能与绿色标准研究”项目。已发布实施。参与起草国家工信部有色金属行业节能与绿色标准标准1项：《稀土冶炼生产废水处理回用技术规范》。参与起草产品行业标准3项：《超细氧化铈》、《氟化镧铈》和《液晶显示器玻璃基板用稀土抛光粉》。参与起草团体标准一项；获得内蒙古市场监管局2022年度对标达标标杆示范企业称号，并获得内蒙古标准水平评价证书。

（四）主要工作过程

1、标准起草

根据任务落实会议精神，我公司牵头组建了《稀土抛光粉》修订编制工作组，建立了相应微信工作交流群，成员涵盖了项目牵头单位和参与单位生产部门、质管办、市场部技术人员。主要进行了如下工作。

- 确立了《稀土抛光粉》修订遵循的基本原则；

- 对国内主要生产厂家、销售部、技术部进行调研、收集资料；

- 查阅相关标准；

- 确定产品主要技术内容；

- 确定建立仲裁方法；

- 对产品进行分析测试；

- 根据测试数据确定技术指标取值范围；

- 编写征求意见稿等文件。

- 咨询生产厂家及用户，认真听取了用户和专家对产品的意见，汇总后编写征求意见稿。

本文件标准草案形成后，牵头起草单位通过微信登形式将《稀土抛光粉》国家标准拟修订文本发送至包头稀土研究院、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、四川乐山瑞丰冶金有限公司、包头华美稀土高科有限公司、河北雄安稀土功能材料创新有限公司、国瑞科创稀土功能材料（赣州）有限公司、甘肃稀土新材料有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、包头市昊锐稀土有限公司（前身为罗地亚稀土包头公司）等单位，提出了以下主要修改意见：

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 范围 | 建议将本标准更改为本文件 | 包头稀土研究院 | 采纳 |  |
|  | 4.2 牌号表示方法 | 建议补充牌号的文字表述 | 包头稀土研究院 | 采纳 |  |
|  | 5.1 理化性能 | 表1中物相组成“含有基体或含有基体和其他物相中的一种或两种”更改为“含有基体或含有基体和其他物相中的一种或多种” | 包头稀土研究院 | 采纳 |  |
|  | 6.1 化学成分 | 建议“分别按照”更改为“按照” | 包头稀土研究院 | 采纳 |  |
|  | 表1 | 牌号CeO2粉中松装密度范围过小，有2.4的粉。 | 灵芝稀土 | 采纳 |  |
|  | 表1 | 比表面积范围过小，1-7如何？ | 灵芝稀土 | 采纳 |  |
|  | 表1 | La2O3/REO和Pr6O11/REO中不亦为0，可否<0.010%？ | 灵芝稀土 | 不采纳 | 改为两位有效数字0.01% |
|  | 表1 | F为0的可否<0.010%？ | 灵芝稀土 | 不采纳 | 改为两位有效数字0.01% |
|  | 表1 | CePr的比表范围也过小 | 灵芝稀土 |  | 会上讨论 |
|  | 表1 | LaCe-65Ce系列的三种粉是通过粒度区分还是比表面积区分？这三种粉界定比较模糊，或界定太宽泛 | 灵芝稀土 | 采纳 | 修改见表1 |
|  | 表1 | LaCe-80Ce系列的三种粉是通过粒度区分还是比表面积区分？这三种粉界定比较模糊，或界定太宽泛 | 灵芝稀土 | 采纳 | 修改见表1 |
|  | 表1 | 化学成分CeO2/REO和La2O3/REO含量有矛盾应为：15-25？ | 灵芝稀土 | 采纳 |  |
|  | 表1 | 划伤率要不要提出来？这个影响因素太多，不太好表征及测量 | 灵芝稀土 |  | 讨论 |
|  | 1.0范围 | “本标准适用于以铈基稀土化合物为原料，经化学法加工制得具有特定物相和一定抛光性能的粉末状产品，主要应用于盖板玻璃（含2.5D/3D玻璃、手机后壳），硬盘玻璃基板、普通光学玻璃、水晶、水钻饰品、微晶玻璃、液晶玻璃基板等的表面抛光处理。”改为“本文件适用于以铈基稀土化合物为原料，经化学法合成，在一定温度下焙烧，并经过粉碎和分级制得具有特定物相和一定抛光性能的粉末状产品，主要应用于盖板玻璃（含2.5D/3D玻璃、手机后壳），硬盘玻璃基板、光学玻璃、水晶、水钻饰品、微晶玻璃、液晶玻璃基板等的表面研磨、切削及抛光处理。” | 灵芝稀土 |  | 讨论 |
|  | 4.2 牌号表示方法 | 牌号的表示方法：（LaCePr） - ××× 稀土抛光粉中组成成分中与后面的牌号不符，不应用括号，同时注释不清楚，稀土抛光粉中主要的稀土成分？后面的-1是否要在牌号表示方法处说明？ | 灵芝稀土 | 采纳 |  |
|  | 3.术语和定义 | 建议说明一下：REO和Pr6O11/REO的概念，行业外的人不清楚稀土配分的概念，常混淆配分与绝对含量的关系 | 灵芝稀土 |  | 讨论 |
|  | 表1 | LaCe-65Ce系列的三种粉是通过粒度区分还是比表面积区分？这三种粉界定比较模糊，或界定太宽泛 | 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 表1 | LaCe-80Ce系列的三种粉是通过粒度区分还是比表面积区分？这三种粉界定比较模糊，或界定太宽泛 | 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 表1 | LaCePr系列的三种粉是通过粒度区分还是比表面积区分？这三种粉界定比较模糊，或界定太宽泛 | 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 表1 | 建议增加铈镨组分分类牌号 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 采纳 | 详见指标性能反馈表，对原有牌号指标范围进行修订 |
|  | 表1 | 建议增加镧铈镨分类牌号 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 采纳 | 详见指标性能反馈表对原有牌号指标范围进行修订 |
|  | 表1 | 建议增加镧铈分类牌号 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 采纳 | 详见指标性能反馈表对原有牌号指标范围进行修订 |
|  | 表1 | 建议将REO的有效位数改为0.01% | 内蒙古稀土研磨材料工程技术研究中心 |  |  |
|  | 表1 | 建议将CeO2/REO的有效位数改为0.01% | 内蒙古稀土研磨材料工程技术研究中心 |  |  |
|  | 表1 | 建议将La2O3/REO的有效位数改为0.01% | 内蒙古稀土研磨材料工程技术研究中心 |  |  |
|  | 表1 | 建议将Pr6O11/REO的有效位数改为0.01% | 内蒙古稀土研磨材料工程技术研究中心 |  |  |
|  | 表1 | 建议将F、水分、灼减的有效位数改为0.01% | 内蒙古稀土研磨材料工程技术研究中心 |  |  |
|  | 表1 | 建议将牌号命名规则重新定义，标示不清楚 | 内蒙古稀土研磨材料工程技术研究中心 |  |  |
|  | 表1 | REO偏高，建议适当降低REO 值 | 包头市昊锐稀土有限公司 | 采纳 |  |
|  | 表1 | 建议对pH值适当修改 | 包头市昊锐稀土有限公司 |  | 会上讨论 |

2、征求意见阶段

2024年9-10月，我公司通过微信登形式对《稀土抛光粉》征求意见稿。本标准发送《征求意见稿》的单位数10个，回函的单位数6个，函并有建议或意见的单位数6个，具体见《稀土抛光粉》意见汇总处理表。

3、预审阶段

2024 年11月5 日至2024年11月8日

4、审定阶段

5、标准报批

二、标准编制原则、主要内容及其确定依据

1、本标准起草过程中遵循以下原则

（1）本标准是根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写的；

（2）充分满足市场要求的原则；

（3）划繁就简的原则；

（4）有利于创新发展的原则。

2、主要技术内容及其确定的依据

# 1 范围

本文件规定了稀土抛光粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及随行文件。

本文件适用于以铈基稀土化合物为原料，经化学法加工制得具有特定物相和一定抛光性能的粉末状产品，主要应用于盖板玻璃（含2.5D/3D玻璃、手机后壳），硬盘玻璃基板、普通光学玻璃、水晶、水钻饰品、微晶玻璃、液晶玻璃基板等的表面抛光处理。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范行引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690.2稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 重量法测定稀土氧化物中灼减量

GB/T 12690.3稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 重量法测定稀土氧化物中水分量

GB/T 14635  稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 15676 稀土术语

GB/T 20166.1 稀土抛光粉化学分析方法 氧化铈量的测定 滴定法

GB/T 20166.2 稀土抛光粉化学分析方法 氟量的测定 离子选择性电极法

GB/T 20167  稀土抛光粉物理性能试验方法 抛蚀量和划痕的测定 重量法

GB/T 20170.1稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物粒度分布的测定

GB/T 20170.2 稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物比表面积的测定

GB/T 31057.1 颗粒材料 物理性能测试  第1部分：松装密度的测量

GB 39176   稀土产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 40795.2 镧铈金属及其化合物化学分析方法 第2部分：稀土量的测定

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  分类

4.1 产品分类和牌号

产品按组成成分分为：CeO2、LaCe-65Ce、LaCe-80Ce、CePr、LaCePr-65Ce、LaCePr-80Ce六个牌号。

4.2 牌号表示方法

LaCePr - 65Ce -1

表示产品最大粒径（DCV,100］1:10μm，2:20μm,3:30μm）

表示产品的规格

表示产品类别

# 5 要求

## 5.1 理化性能

产品的理化性能应符合表1的规定。如需方有特殊要求，可由供需双方协商确定。

## 表1

| 理化性能 |  |  | 产品牌号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CeO2 | CePr | LaCe-80Ce-1 | LaCe-80Ce-2 | LaCe-80Ce-3 | LaCe-65Ce-1 | LaCe-65Ce-2 | LaCe-65Ce-3 | LaCePr-1 | LaCePr-2 | LaCePr-3 |
| 化学成分(质量分数)/% | REO |  | ≥95 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
|  | CeO2/REO |  | ≥95 | ≥99 | 75~85 | 75~85 | 75~85 | 60~70 | 60~70 | 60~70 | 60~70 | 60~70 | 60~70 |
|  | La2O3/REO |  | 0 | 0 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 30~40 | 30~40 | 30~40 | 29~39 | 29~39 | 29~39 |
|  | Pr6O11/REO |  | 0 | ≤1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
|  | F |  | 0 | 0 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
|  | 灼减 |  | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
|  | 水分 |  | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
|  | pH值 |  | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
| 物理性能 | 中心粒径（DCV，50］）/μm |  | ≤5 | 2±0.5 | 1±0.5 | 1.5±1 | 2±1.5 | 1±0.5 | 1.5±1 | 2±1.5 | 1±0.5 | 1.5±1 | 2±1.5 |
|  | 最大粒径（DCV，100］）/μm |  | ≤40 | ≤30 | ≤5 | ≤15 | ≤30 | ≤5 | ≤15 | ≤30 | ≤5 | ≤15 | ≤30 |
|  | 松装密度/（g/cm3） |  | 0.8~2.0 | 0.8~2.0 | 0.8~2.0 | 0.8~2.0 | 0.8~2.0 | 0.8~2.0 | 0.8~2.0 | 0.8~2.0 | 0.8~2.0 | 0.8~2.0 | 0.8~2.0 |
|  | 比表面积 /(m2 /g) |  | 1~5 | ≤2 | 6~12 | 3~10 | 1~6 | 6~12 | 3~10 | 1~6 | 6~12 | 3~10 | 1~6 |
|  | 研磨效果 | 抛蚀量［mg/（cm2·min）］ | ≥0.1 | ≥0.1 | ≥0.1 | ≥0.1 | ≥0.1 | ≥0.1 | ≥0.1 | ≥0.1 | ≥0.1 | ≥0.1 | ≥0.1 |
|  |  | 划伤率/(%) | / | / | ≤10 | ≤20 | ≤50 | 0 | 0 | ≤20 | 0 | 0 | ≤20 |
| 物相组成 | 基体 | CeO2 | 含有基体或含有基体和其他物相中的一种或多种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他物相 | REF3、REOF、Pr6O11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.2外观

产品外观应为均一的棕红色、浅黄色、乳白色或白色粉体，无可见夹杂物。

# 6 试验方法

## 6.1 化学成分

### 6.1.1 REO的分析方法按GB／T 14635的规定执行。

6.1.2 CeO2量的分析方法按GB／T 20166.1的规定执行。

6.1.3 La2O3和Pr6O11含量按照GB/T 40795.2的规定执行。

## 6.1.4 F量的分析方法分别按GB／T 20166.2的规定执行。

## 6.1.5 灼减的分析方法分别按GB／T 12690.2的规定执行。

## 6.1.6 水分的分析方法分别按GB／T 12690.3的规定执行。

### 6.1.7 pH值按照附录A规定执行。

## 6.2 物理性能

### 6.2.1 中心粒径（DCV，50］）、最大粒径（DCV，100］）测试方法按 GB／T 20170.1的规定执行。

### 5.2.2 抛蚀量和划伤率的测定方法按GB／T 20167的规定执行。

### 6.2.3 松装密度的测定方法按GB/T31057.1的规定执行。

### 6.2.4比表面积的测定方法按GB/T 20170.2的规定执行。

## 6.4 物相组成

由X衍射仪检测。

## 6.7 外观

由目视检测。

# 7 检验规则

## 7.1 检查和验收

### 7.1.1 产品应由供方技术监督部门执行检验，保证产品质量符合本文件的规定，并填写产品质量证明书。

### 7.1.2 需方应对收到的产品按本文件的规定执行检验。如果检验结果与本文件的规定不符时，应在收到产品之日起两个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同执行。

## 7.2 组批

产品应成批检验，每批应由同一牌号的产品组成。

## 7.3 检验项目

每批产品应执行化学成分、物理性能检验。其他检验项目可由供需双方协商执行。

## 7.4 仲裁取样和制样

### 7.4.1 产品的取样按表2的规定执行。

表2

| 每批件数 | 1 | 2~5 | 6~10 | 11~20 | 21~40 | 41~60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |

### 7.4.2 从每件随意袋中取样不少于100g（抛蚀量和划伤率仲裁取样可酌情增加）。将取得的样品经充分混匀后，以四分法缩分至试样所需量。装入清洁干燥的塑料样品袋中封口。

## 7.5 检验结果判定

每批产品的检验项目结果与本文件规定不符时，应从该产品中取双倍试样对不合格项目执行重复试验，若仍有结果不合格，则判该批产品为不合格。

外观检验结果与本文件不符时，应直接判定该产品为不合格品。

- 8  标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1  包装、标志、运输、贮存

产品的包装、标志、运输、贮存应符合GB 39176的要求。

8.2  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还应包括质量证明书。

8.2.1每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a) 产品名称；

b) 供方名称、地址、电话、传真；

c) 原料产品生产企业名称；

d) 牌号、批号；

e) 数量(净重和件数)；

f) 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

g) 签发日期；

h) 产品标准编号或合同号；

i) 生产日期(注明年、月、批号中已体现，则生产日期可忽略)；

j) 包装日期

k) 出厂日期。

8.2.2 质量证明书原件应采取有效措施保存，以防损坏，纸质版本或电子版本应及时发给需方。

附录A

（规范性引用）

稀土抛光粉化学分析方法 pH值的测定

1．精确称取10.00g样品，放入干净的250ml玻璃烧杯中，加纯水至100ml。

2．在溶液中放入一粒搅拌子，将烧杯放在磁力搅拌器上，打开磁力搅拌器电源开关，调整搅拌速度（没有固定值，只要将溶液全部搅拌起来即可）。

3．搅拌15分钟后取下，静置5分钟后开始测定。

4．打开pH仪开关，取下pH电极保护套，用纯水冲净，再用纸巾擦干，注意动作一定要轻，不可大力擦拭，只需将水擦干即可。

5．每次使用pH仪时，在测样前都需要用标准缓冲液组对电极进行校正，校正顺序为：粉→绿→蓝。校正方法为：将电极的玻璃头及磨砂玻璃套全部浸入到标准缓冲液中，按“校正”，三组都校正后，pH仪会弹出一个界面，显示电极的斜率，要求在93%以上，如未达到则需要对pH电极进行活化处理。

6． 校正完毕后，开始测定样品的pH值，将静置5分钟后溶液的上清液倒入50ml玻璃小烧杯中，将电极的玻璃头及磨砂玻璃套全部浸入到液体内，按“读数”，pH仪开始工作，显示屏上的数字出现波动，且数字的右下角出现一个闪烁的“A”，当显示屏上的数字静止并且在显示数字的右下角出现“√A”时，显示屏上的数字即为最终的测定结果。

7．测定完毕后，用纯水反复冲洗pH电极，用纸巾将水擦干后套入电极保护套。

注意事项：

1）pH电极内部及保护套中的液体均为3mol/L的氯化钾缓冲溶液，电极内部的液体不得低于电极总长度的1/3，注入缓冲溶液时，液体位于注液口下10mm处即可。

2）标准缓冲液组的pH值分别为：粉4.01→绿7.00→蓝9.21，根据环境因素及所用缓冲液组的变化，需要在pH仪上设定不同的标准缓冲液组。

3）电极的玻璃头及磨砂玻璃套必须全部浸入到待测溶液或者缓冲溶液中。

4）当发现玻璃头内有气泡时，可通过将电极在垂直平面内甩动来将气泡去掉。

三、预期达到的社会效益

通过修订GB/T 20165—2012《稀土抛光粉》标准，可以使标准更加适用于目前市场需求，达到技术水平与实际下游需求的统一，使标准更具有适用性和先进性。本标准的修订对于稀土抛光粉的规范化生产、规模化应用有着深远的影响。对于规范稀土抛光粉产品的生产和销售贸易，促进企业技术革新和产品质量的提高，减少贸易纠纷，规范行业的发展具有非常重要的实际意义。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

近几年来，随着电子消费需求的拉动，手机、PAD、触控面板等智能终端的快速发展，推动了稀土抛光材料需求量稳步增长，年均增速有望保持5%-10%。从用量来看，移动电子产品是稀土抛光材料的主要应用市场，手机盖板、车载触摸屏盖板的用量超过三分之二。未来5-10年，稀土抛光材料还应进一步强化针对不同应用领域开发不同产品，实现专业细分与产业差异化发展，同时稀土抛光材料也要向复合化、精细化、超纯化的方向发展。

国内现有稀土抛光材料生产企业三十多家，主要集中在内蒙、甘肃、山东、江苏、上海等地。稀土抛光粉年产量约4万吨，在世界同行业中已占主导地位。同时，中国作为世界上最大的抛光粉应用基地, 其用量占全球抛光粉用量的80%左右。稀土抛光粉不仅应用于抛光水晶水钻、手机及平板电脑外屏等中低端领域，还应用于抛光硬盘基板、液晶基板等中高端领域，应用广泛，且持续快速发展。

国外的稀土抛光粉生产商主要集中在日本、法国、美国等地，随产量不及国内，但一些核心技术还掌握在国外手中。

五、采标情况，以及是否合规引用或采用国际国外标准

经查，本标准的制订与现有的标准及制订中的标准协调配套，无重复交叉现象。

六、与有关法律、法规的关系

本标准本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本标准与现行法律、法规和相关标准相协调、无冲突。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧。

八、涉及专利的有关说明

本标准未涉及相关知识产权。

九、贯彻标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

发布后需要撰写宣贯推广材料，可以选择公众号、网站或其他方式进行宣贯推广。

十、其他应当说明的事项

无。

《稀土抛光粉》标准修订编制工作组

2024年10月30日