ICS 29.045

CCS H 81

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 43—XXXX

代替 YS/T 43-2011

高纯砷

High-purity arsenic

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 43-2011 《高纯砷》，与YS/T 43一2011相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了适用范围（见第1章，2011年版的第1节）；

- 删除了规范引用文件中版本的引注日期（见第2章，2011年版的第2章）

- 增加了AS7N5牌号（见4.2，2011年版的第3.1）

- 增加了AS7N5化学成分（见5.1，2011年版的第3.2）

- 修改了AS5N、AS6N化学成分（见5.1，2011年版的第3.2）

- 增加了高纯砷棒材规格尺寸（见5.2，2011年版的第3.3）

- 删除了不规则块状（见5.3，2011年版的第3.5）

- 修改了高纯砷试验方法，增加了高纯砷棒材试验方法（见6章，2011年版的第4章）

- 增加了辉光放电质谱法测定高纯砷中硅、硫等元素（见第2章）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）提出并归口。

本文件起草单位：峨眉山嘉美高纯材料有限公司，东方电气（乐山）峨半高纯材料有限公司，武汉拓材科技有限公司，朝阳金美镓业有限公司，广东先导先进材料股份有限公司。

本文件主要起草人：

本文件于1992年首次发布为YS/T 43-92，2011年第一次修订，本次为第二次修订。

- 高纯砷

- 范围

本文件规定了高纯砷的分类技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

本文件适用于质量分数不小于99.999%的高纯砷的生产、检测及质量评价。产品主要用于制造砷化镓等Ⅲ-Ⅴ主族化合物半导体、外延源以及半导体掺杂剂等。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 15258  化学品安全标签编写规定

GB 16483  化学安全技术说明书编写规定

GB 30000  化学品分类和标签规范

GB/T 33236  多晶硅痕量元素化学分析 辉光放电质谱法

YS/T 34.1  电感耦合等离子质谱（ICP-MS）法测定高纯砷中杂质含量

JT 617     汽车运输危险货物规则

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 分类

4.1 高纯砷按形状分为颗粒产品及棒材。

4.2 高纯砷按化学成分分为As5N、As6N、As7N、As7N5四个牌号。

- 技术要求

- 5.1 化学成分

5.1.1 高纯砷的化学成分应符合表1的规定。

- 牌号及化学成分

| 牌号 |  |  | As5N | As6N | As7N | As7N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数） | As含量 a，不小于% |  | 99.999 | 99.9999 | 99.99999 | 99.999995 |
|  | 杂质含量，不大于10-4% | Na | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 0.008 |
|  |  | Mg | 0.1 | 0.03 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Al | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | K | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 0.005 |
|  |  | Ca | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 0.008 |
|  |  | Cr | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.002 |
|  |  | Fe | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 0.002 |
|  |  | Ni | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.002 |
|  |  | Cu | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.002 |
|  |  | Zn | 0.3 | 0.05 | 0.005 | 0.002 |
|  |  | Ag | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.003 |
|  |  | Sb | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.003 |
|  |  | Pb | 0.3 | 0.02 | 0.005 | 0.002 |
|  |  | Bi | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.002 |
|  | 杂质含量总和b，不大于10-4% |  | 10 | 1 | 0.1 | 0.05 |
| 注：用户对其他杂质元素要求提供检测数据时，可由双方协商解决。 |  |  |  |  |  |  |
| a 高纯砷的质量分数为100%减去杂质含量总和的余量。 b 杂质含量总和为包括且不限于表中所列杂质元素实测值之和。 c 表中的“-”对应的杂质元素没有限定值，不必检测。 |  |  |  |  |  |  |

5.1.2型式检验As5N、As6N、As7N、As7N5高纯砷的化学成分应符合表2的规定。

- 牌号及化学成分

| 牌号 |  |  | As5N | As6N | As7N | As7N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数） | As含量 a，不小于% |  | 99.999 | 99.9999 | 99.99999 | 99.999995 |
|  | 杂质含量，不大于10-4% | Na | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 0.008 |
|  |  | Mg | 0.1 | 0.03 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Al | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | K | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 0.005 |
|  |  | Ca | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 0.008 |
|  |  | Cr | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.002 |
|  |  | Fe | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 0.002 |
|  |  | Ni | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.002 |
|  |  | Cu | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.002 |
|  |  | Zn | 0.3 | 0.05 | 0.005 | 0.002 |
|  |  | Se | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.002c |
|  |  | Si | 0.5 | 0.05 | 0.02 | 0.008 |
|  |  | S | 1.0 | 0.05- | 0.01 | 0.005 |
|  |  | Ag | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.003 |
|  |  | Sb | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.003 |
|  |  | Pb | 0.3 | 0.02 | 0.005 | 0.002 |
|  |  | Bi | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.002 |
|  | 杂质含量总和b，不大于10-4% |  | 10 | 1 | 0.1 | 0.05 |
| 注：用户对其他杂质元素要求提供检测数据时，可由双方协商解决。 |  |  |  |  |  |  |
| a 高纯砷的质量分数为100%减去杂质含量总和的余量。 b 杂质含量总和为包括且不限于表中所列杂质元素实测值之和。 c 表中的“-”对应的杂质元素没有限定值，不必检测。 |  |  |  |  |  |  |

- 5.2 规格

5.2.1 颗粒产品尺寸：2mm～20mm，小于2 mm的砷量不得大于总量的5%；大于20mm的砷量不得大于总量的5%。

5.2.1 棒材尺寸：φ10-φ130mm。

- 5.3 外观质量

高纯砷颗粒产品及棒材均呈亮灰色金属光泽，表面无肉眼可见的黑色、白色覆盖物或其它机械夹杂物。

- 试验方法

  - 正常生产过程中产品纯度分类判定，高纯砷中镁、铬、镍、铜、锌、锑、铅、铋、钠、钾、铝、银、钙、铁等14个杂质的含量采用YS/T 34.1的分析方法测定，或由供需双方商定。

  - 型式检验硅、硫、硒等元素采用GB/T33236 多晶硅 痕量元素化学分析 辉光放电质谱法测定。

  - 高纯砷颗粒产品用2mm～20mm圆孔筛进行筛分。

  - 高纯砷棒材直径用游标卡尺测量，其他规格及尺寸要求由供需双方商定。

  - 高纯砷颗粒产品及棒材产品的外观质量均采用目视法检查。

- 检验规则

  - 检查与验收

    - 产品应由供方或第三方检测进行检验，产品质量应符合本文件及订货单的规定。

    - 需方可对收到的产品按照本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

  - 组批

- 产品应成批提交验收。

    - 颗粒产品每批应由同一生产工艺、同一牌号和同一规格的产品组成。

    - 棒材产品以一炉产品为一批。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分、规格和外观质量的检验。

  - 取样和制样

    - 化学成分检验时，从每批产品中随机采集100g样品，采样操作应在1000级（6级）洁净室内进行。样品经碾碎、磨细、缩分，获得20g试样。每个样品分出一个送检试样，两个备检试样。

7.4.2 规格和外观质量检验时，颗粒产品以最小包装为单位按照GB/T 2828.1要求进行抽样，进行外观质量的检查。棒材产品按照每根逐个进行外观质量的检查。

  - 检验结果的判定

    - 检验结果的数值修约规则和判定方法按GB/T 8170的规定进行，修约数位应与表1规定或供需双方商定的极限数位一致，判定方法采用修约值比较法进行判定。

    - 若送检试样的化学成分检验结果与本文件或订货单的规定不符合时，则对备检副样进行检验。若副样检验不合格，判定该批产品不合格。

    - 检验的规格、外观质量与本文件或订货单规定的不符合时，判该棒或该包装单元不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和随行文件

  - 标志

    - 高纯砷产品内包装至少应包括如下内容：

- 产品名称、牌号、净重；

- 产品批号、瓶号；

- 生产日期；

- 本文件编号；

- 供方名称、商标、地址、电话及网址。

    - 高纯砷产品外包装箱上至少应包括如下内容：

- 产品名称、牌号、体积、重量；

- 供方名称、地址、邮编、电话；

- 需方名称、地址；

- 易碎、防雨等图示标志；

- 按照GB 15258内要求关于高纯砷产品需要使用化学品安全标签等。

  - 包装

高纯砷产品于千级（6级）洁净室中用专用玻璃瓶充氩封装。包装瓶外贴产品标签，用塑料袋真空密封，依次放入减震泡沫板的排孔中，加盖，装入专用包装箱，并放入装箱单和安全技术说明书封严。或根据用户要求的其它方式包装。

  - 运输

高纯砷产品在运输过程中应防潮，避免剧烈碰撞。禁止在非洁净室、无保护措施的场合启封包装瓶。

  - 贮存

高纯砷产品应贮存于清洁、干燥、无酸碱气体环境之中。在仓库明显处按照GB 30000标签标识，要求粘贴标签标识。

  - 随行文件

每批高纯砷应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a）质量保证书；

b）合格证；

c）安全技术说明书；

e）产品交付表；

f）其他。

- 订货单内容

需方可根据自身需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）规格；

d）化学成分及检测方法的特殊要求；

e）包装方式；

f）本文件编号；

g）供方和需方的名称、地址、邮编、电话。