CNIA/T XXXXX-XXXX

中国有色金属工业协会团体标准

高温合金用精炼镍

Special nickel for high-temperature alloys

（草案）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

ICS 77.120.40

CCS H62

中国有色金属工业协会

发 布

前   言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由

全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：金川集团股份有限公司、

中国航发北京航空材料研究院、北京钢研高纳科技股份有限公司。

本文件主要起草人：张本军、陈胜利、张四增、于英东、杨贵严、李瑞基、周海荣、陈 涛、张峰瑞、闫刚刚、卫 媛、周 磊（航材院）、* *（钢研高纳）、肖乐乐、王 焱、杨柳青、段长德、

马 婷、赵金莲等。

高温合金用精炼镍

1  范围

本文件规定了高温合金用精炼镍的分类、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

- 本文件适用于民用合金铸造、普通军用、高端航天航空军工用精炼镍生产、销售和使用，也可用于镍基耐磨、耐腐蚀、精密合金、形状记忆及其它特种合金等生产用镍领域。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8647   （所有部分）镍化学分析方法

GB/T 26022   精炼镍取样方法

- 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 分类

4.1 产品按化学成分，分为A级、B级、C级。

4.2 产品按物理规格分为两类：大板产品、剪切产品。需方如对产品物理规格有特殊要求时，可由供需双方协商确定并在订货单中注明。

5 技术要求

5.1化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1  高温合金用精炼镍化学成分

| 标准类别 |  | 高温合金用精炼镍标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| Ni+Coa，不小于 |  | 99.99 | 99.97 | 99.96 |
| 杂质含量/%，不大于 | Co | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | C | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
|  | Si | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
|  | P | 0.0002 | 0.0002 | 0.001 |
|  | S | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
|  | Fe | 0.002 | 0.005 | 0.008 |
|  | Cu | 0.0015 | 0.003 | 0.008 |
|  | Zn | 0.0008 | 0.0008 | 0.001 |
|  | As | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 |
|  | Cd | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 |
|  | Sn | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
|  | Sb | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
|  | Pb | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 |
|  | Bi | 0.00002 | 0.0001 | 0.0003 |
|  | Mg | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Al | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | Mn | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
|  | Se | 0.0001 | 0.0002 | - |
|  | Te | 0.00005 | 0.0001 | - |
|  | Tl | 0.00005 | 0.0001 | - |
|  | O | 0.005 | - | - |
|  | N | 0.0005 | - | - |
|  | Ag | 0.0001 | 0.0001 | - |
|  | 镍加钴含量为100%减去表中所列元素的实测含量。 |  |  |  |

5.2规格尺寸

5.2.1  大板产品规格：880×880±10mm；880×860±10mm。

5.2.2  小块产品规格：100×100±5mm；50×50±4mm；25×25±3mm。

5.2.3  产品规格尺寸可根据需方要求进行生产与剪切。

5.3 外观质量

5.3.1  产品表面及夹层应洁净，无污泥、油污、电解液等。

5.3.2  产品表面不应有树枝状结粒及密集气孔（允许修整）。

5.3.3  产品表面不应有直径大于3mm的密集气孔，直径不大于3mm密集气孔区总面积不应超过镍板单面面积的15%。

5.3.4  产品表面高度大于3mm的密集结粒区总面积不应超过镍板单面面积15%。

注：25mm×25mm镍板面积上有9个及以上气孔或结粒称为密集气孔区或密集结粒区。

5.4 内部质量

产品内部应无夹杂、电解液等缺陷。

6 检验方法

6.1 化学成分

产品化学成分的测定按照GB/T 8647（所有部分）的规定进行。

6.2 规格尺寸

产品规格尺寸采用量具测量。

6.3 外观质量

产品外观质量用目视检测。

6.4 内部缺陷

6.4.1  大板采用敲击法，通过实声音与空声音的不同来判断，空声表示镍板有夹层缺陷。

6.4.2  小块镍通过观察剪切后断面用目视检测。

7 检验规则

7.1 检查与验收

7.1.1  产品由供方或第三方检验，产品质量应符合本文件及订货单的规定。

7.1.2  需方可对收到的产品进行检验。如检验结果与本文件或订货单所载内容不符，应在收到产品之日起15天内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，由双方协商仲裁取样，由供需双方共同进行。

- 7.2 组批

- 产品应成批提交检验，每批产品应由同一循环系统、同一生产周期产出的同一牌号、同一规格产品组成。

- 7.3 取样与制样

7.3.1 镍板的取样应随机采取，每批样不应少于6张。

7.3.2 在整张镍板样品上均布5点取样，一点在两条对角线交点，其余4点在对角线上顶点距交点3/4处。

7.3.3 清除表面污染后，用直径15～25mm的合金钻头钻取试样，钻速以不氧化为宜，钻孔深度应大于样品厚度的2/3，以不钻透为宜；钻取试样时，不得使用润滑剂。

- 7.3.4 将所钻取的试样制成长度小于5mm的细屑，混匀，缩分至200g，均分为4份，分别供仲裁分析、备用、及供需双方保存。

- 7.4 检验结果判定

7.4.1检验结果的数值按 GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.4.2产品化学成分不符合本文件的规定及订货单要求时，判该批产品不合格。

- 7.4.3产品尺寸规格与本文件或订货单不符，且无法再次修正的，判该件产品不合格。

7.4.4产品外观质量、内部质量与本文件或订货单不符时，判该件产品不合格。

8 标志、包装、运输、贮运及随行文件

- 8.1标志

每件产品外包装应注明：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）产品批号；

d）产品规格尺寸；

e）净重;

f）生产日期；

g）生产企业名称。

8.2包装

8.2.1 大板镍用钢带捆扎结实。

8.2.2 剪切的小镍块可根据用户需求，采用铁桶包装或纸箱包装。

8.2.3 包装产品应保存于清洁、干燥的环境中。

8.3 运输和贮存

8.3.1 产品运输过程中，应防止碰撞、坠落、雨淋、表面接触各种试剂，保证包装完整。

8.3.2 产品应贮存于洁净、干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中，不应与酸、碱、油类和化学品共同贮存。

8.4  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a） 产品质量保证书：

•  产品的主要性能及技术参数；

•  产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

•  对产品质量所负的责任；

•  产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果；

b） 产品合格证：

•  检验项目及其结果或检验结论；

•  批号；

•  检验日期；

•  检验员签名或盖章；

c） 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

d） 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

e） 其他。

9 订货单内容

订购本文件所列高温合金专用镍的订货单内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 产品牌号；

c) 产品规格尺寸；

d) 产品数量；

e) 本文件编号；

f）物理规格等特殊要求；

g) 其他。