ICS 77.120.40

CCS H 13

中华人民共和国国家标准

镍合金化学分析方法

第8部分：铌含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of nickel alloys—

Part 8: Determination of niobium content-

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method

(ISO 22033:2011, Nickel alloys - Determination of niobium—Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method，MOD）

（送审稿）

- Determination of lead content

（草案）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

国家市场监督管理总局

发 布

国家标准化管理委员会

GB/T 42513.8—202X

前    言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 42513《镍合金化学分析方法》的第 8 部分。GB/T 42513 已经发布了以下部分：

——第 1 部分：铬含量的测定 硫酸亚铁铵电位滴定法；

——第 2 部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法；

——第 3 部分：铝含量的测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 4 部分：硅含量的测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法和钼蓝分光光度法；

——第 5 部分：钒含量的测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 6 部分：钼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 7 部分：钴、铬、铜、铁和锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第 8 部分：铌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本文件修改采用ISO 22033-2011《镍合金 铌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》。

本文件与 ISO 22033-2011相比，在结构上有较多调整，两个文件之间的结构编号变化对照一览表见附录A。

本文件与 ISO 22033-2011相比，存在部分技术性差异，在所涉及的条款的外侧页边空白位置用垂直单线（|）进行了标示。这些技术性差异及其原因一览表见附录B。

本文件做了下列编辑性改动：

——为与现有标准协调，将标准名称改为《镍合金化学分析方法 第8部分：铌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》；

——英文名称作了变动；

──用小数点“.”代替在国际标准中作为小数点的“，”；

──用句号“。”代替在国际标准中作为句号的“.”；

──用“本部分”代替“本国际标准”；

──删除了国际标准中的封面、目次、前言。

──增加了附录A（资料性）“本文件与 ISO 22033-2011结构编号对照一览表”；

──增加了附录B（资料性）“本文件与ISO 22033-2011技术差异及其原因一览表”；

——增加了附录C（资料性）“试验用样品信息”；

──增加了附录D（资料性）“精密度试验原始数据”。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：北矿检测技术股份有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司、太原钢铁（集团）有限责任公司、紫金矿业集团股份有限公司、广东省工业分析检测中心、广西分析测试研究中心。

本文件主要起草人：阮桂色、苏春风、孙计先、张双武、袁司仪、徐青、杨菊蕾、陈祝海、屈雨鑫、班雁华、惠洋、康开斌、陈雄飞、芦洋、张厚强、罗铁础、黄一帆。

引    言

镍合金普遍用于仪器仪表、电子通讯、压力容器、耐蚀装置，广泛用于航天航空以及高端特殊用途的机器设备制造等工业，是工业发展重要的金属原料之一。镍合金化学分析方法国际标准已经发布数十年，随着我国工业进步，对高端镍合金材料的生产和进出口需求增大，为此，将国际标准转化为国家标准，对助力有色工业发展升级和国内制造业发展具有重要意义。GB/T 42513《镍合金化学分析方法》旨在建立一套完整且切实可行的检验镍合金中铬、磷、铌、钼、铝、钒、硅、钴、铜等元素的标准方法，转化以下国际标准：

——ISO 7592:2017 镍合金 铬含量的测定 硫酸亚铁铵电位滴定法；

——ISO 9388:1992 镍合金 磷含量的测定 钼蓝分光光度法；

——ISO 7530-7:1992 镍合金 火焰原子吸收光谱分析 第 7 部分：铝含量的测定；

——ISO 7530-8:1992 镍合金 火焰原子吸收光谱分析 第 8 部分：硅含量的测定；

——ISO 7530-9:1993 镍合金 火焰原子吸收光谱分析 第 9 部分：钒含量的测定；

——ISO 11435:2011 镍合金 钼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——ISO 7530-1:2015 镍合金 火焰原子吸收光谱分析 第 1 部分：钴、铬、铜、铁和锰含量的测定；

——ISO 22033:2011 镍合金 铌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——ISO 11436:1993 镍和镍合金 总硼含量的测定 姜黄素分光光度法；

——ISO 23166:2018 镍合金 钽含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

GB/T 42513拟由13个部分组成：

——第 1 部分：铬含量的测定 硫酸亚铁铵电位滴定法；

——第 2 部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法；

——第 3 部分：铝含量的测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 4 部分：硅含量的测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法和钼蓝分光光度法；

——第 5 部分：钒含量的测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 6 部分：钼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 7 部分：钴、铬、铜、铁和锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第 8 部分：铌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 9 部分：总硼含量的测定 姜黄素分光光度法；

——第 10 部分：痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法；

——第 11 部分：硅、锰、磷、铬、镍、铜、钼、钴、铁、铝、钒、钛、钨和铌含量的测定 X 射线荧光光谱法；

——第 12 部分：钽含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第13部分：氧、氮和氢含量的测定 惰性气体熔融-热导法/红外吸收法。

本文件填补我国镍合金中铌含量测定方法的国家标准空白，可以促进我国镍合金检测技术的进步，保证行业从业人员在生产、应用、科研、检测过程中有标准可依。

镍合金化学分析方法

第8部分：铌含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 1  范围

本文件描述了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定镍合金中铌含量的方法。

本文件适用于镍合金中铌含量的测定。测定范围：0.10%～10.00%。

- 2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  原理

- 试料用盐酸、硝酸、磷酸溶解，并在磷酸和高氯酸混合物中发烟，（根据需要，定容前可加入氢氟酸，也可加入内标元素），于推荐的分析析谱处（见表1），采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铌的发射强度。

- 该方法使用基于校准溶液与样品非常接近的基体匹配的校准方法，其浓度介于待测样品中铌的近似浓度的0.75%至1.25%的质量分数之间。因此，样品中所有元素的浓度必须近似已知。如果浓度未知，则必须用半定量方法分析样品。该方法的优点是可以自动补偿所有可能来自矩阵的干扰，从而获得较高的精度。

- 表1  推荐的铌分析谱线

| - 元素 | - 分析谱线 - nm |
| --- | --- |
| - 铌 | - 295.09 |
|  | - 309.41 |
|  | - 316.34 |
|  | - 319.11 |
|  | - 319.50 |

- 5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或相当纯度的水。

- 5.1 氢氟酸（40%，ρ=1.14 g/mL或50%，ρ=1.17 g/mL）。

- 5.2 盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

- 5.3 硝酸(ρ=1.40 g/mL)。

- 5.4 磷酸((ρ=1.70 g/mL)。

- 5.5 高氯酸（60%，ρ=1.54 g/mL 或 70%，ρ=≈1.67 g/mL）。

- 5.6 内标溶液：选择合适的元素作为内标，并制备成100 mg/L的溶液。

- 5.7 铌标准溶液A（10g/L）：称取1.00 g铌（w Nb≥99.9%），精确至0.0005 g，加入10 mL水、10 mL氢氟酸(5.1)和10 mL硝酸(5.3)，使其溶解完全，冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 mg铌。

- 5.8 铌标准溶液B（1g/L）：称取0.1000 g铌（w Nb≥99.9%），精确至0.0005 g，加入10 mL水、10 mL氢氟酸(5.1)和10 mL硝酸(5.3)，使其溶解完全，冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铌。

- 5.9 铌标准溶液C（0.1g/L）：移取1mL铌标准溶液(5.7)，置于100 mL容量瓶中，加入10 mL氢氟酸(5.1)和10 mL硝酸(5.3)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.1 mg铌。

5.10 干扰元素标准溶液：使用纯金属或化学物质（铌含量小于10 µg / g）配制试样中质量分数大于1%的每个元素的标准溶液。

- 6  仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。在仪器的最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——仪器的实际分辨率：200 nm处光谱分辨率应小于0.01 nm；

——仪器的短期稳定性：测量10次最小浓度的标准溶液中各元素的发射强度，计算其标准偏差，其相对标准偏差应小于2.0%；

- 7  样品

- 7.1 样品的取样和制备应按照正常的商定程序进行，如有争议，应按相应的国家或国际标准进行。

- 7.2 样品通常以铣或钻加工而成，不需要进一步的准备。

- 7.3 若样品在铣或钻屑过程中被油或油脂污染，应用高纯度丙酮清洗，然后在空气中干燥。

- 7.4 若样品中含有颗粒或颗粒大小相差较大的碎片，则测试样品宜采用随机分样器分取。

- 8  试验步骤

- 8.1 试料

称取0.25 g 样品（7），精确至0.0005g。

- 8.2平行试验

平行做两份试验。

- 8.3空白试验

随同试料做空白试验。

- 8.4 测定

- 8.4.1 将试料（8.1）置于聚四氟乙烯(PTFE)或石墨基PFA烧杯中。

8.4.2 加入5 mL氢氟酸(5.1)、30 mL盐酸（5.2）和3 mL硝酸(5.3)，室温溶解，加入2.5 mL磷酸（5.4），如有必要，加热至溶解完全，加入7.5 mL 高氯酸（5.5），加热至高氯酸开始冒烟，并保持冒烟2 min~3 min。

- 8.4.3 取下冷却，加入10 mL水溶解盐类。如有残留物，加入2 mL 氢氟酸(5.1)，低温加热约20 min，直到残留物完全溶解。

注  8.4.2和8.4.3的替代溶解方案：

加入30mL盐酸(5.2)、3mL硝酸(5.3)和5mL磷酸(5.4)，室温溶解。如有必要，加热至溶解完全。加入2ml 氢氟酸(5.1)、5ml硫酸(ρ=1.84 g/ml)，加热至硫酸开始冒烟。冷却，加入10mL水溶解盐类，低温加热，直到残留物完全溶解。

- 8.4.4 将溶液冷却到室温，移入100 mL聚丙烯容量瓶中，移入10 mL内标溶液(5.6)（需要时），用水稀释至浓度，混匀，尽快进行分析。

- 8.5 测试溶液的预测定

5.5.1 制备校准溶液K10，其对应的铌质量分数为10%，并按以下方案进行基体匹配。

8.5.1.1 移取2.5 mL铌标准溶液A（5.7），置于100 mL聚丙烯瓶中，记为K10。

8.5.1.2 于聚丙烯容量瓶K10中，加入适量的干扰元素标准溶液（5.10），将被测试样中质量分数大于1%的基体元素，进行等效匹配，匹配误差控制在1%之内。

8.5.1.3 加入2.5mL 磷酸（5.4），7.5 mL 高氯酸（5.5）和10 mL内标溶液(5.6)，用水稀释至刻度，混匀。

8.5.1.4 制备校准溶液K10的同时，制备空白溶液K0。

8.5.1.5 测量校准溶液K0和K10的绝对强度(I0和I10)。

8.5.1.6 测量测试溶液TNb的绝对强度ITNb。

8.5.1.7 铌含量以铌的质量分数wTNb计，以%表示，按公式（1）计算：

…….……….……………….…..……….……..( 1 )

式中：

ITNb ——测试溶液TNb的绝对强度；

K10 ——校准溶液，其对应的铌质量分数为10%；

K0 ——校准空白溶液，其对应的铌质量分数为0%；

I10 ——校准溶液K10的绝对强度；

I0 ——校准空白溶液K0的绝对强度。

- 8.6 Kl,Nb 和 Kh,Nb校准溶液的制备

8.6.1 校准溶液制备原则

为每份测试溶液TNb，制备两份基体匹配校准溶液Kl,Nb 和 Kh,Nb，其中铌的质量分数分别略低于和略高于TNb中铌的质量分数。如下：

8.6.2 校准溶液制备

8.6.2.1 移取适量的铌标准溶液B（5.8）或铌标准溶液C（5.9），置于聚四氟乙烯(PTFE)或PFA烧杯中，记为Kl,Nb，其中铌的质量分数wl,Nb近似为：wTNb×0.75< wl,Nb < wTNb×0.95。

8.6.2.2 移取适量的铌标准溶液B（5.8）或铌标准溶液C（5.9），置于聚四氟乙烯(PTFE)或PFA烧杯中，记为Kh,Nb，其中铌的质量分数wl,Nb近似为：wTNb × 1.05 < wh,Nb < wTNb × 1.25。

8.6.2.3 于聚丙烯容量瓶Kl,Nb及Kh,Nb中，加入适量的干扰元素标准溶液（5.10），将被测试样中质量分数大于1%的基体元素，进行等效匹配，匹配误差控制在1%之内。

8.6.2.4 以下操作同8.4.2至8.4.4。

- 8.7 测量

首先测定最低校准溶液Kl,Nb分析线的绝对或相对强度，然后依次测定试样溶液TNb和最高校准溶液KhNb分析线的绝对或相对强度。按照这个顺序重复测定三次，分别计算低、高校准溶液和被测溶液的平均强度Il,Nb、Ih,Nb和ITNb 。

- 9  试验数据处理

铌含量以铌的质量分数wNb计，按公式（2）计算：

…….……….……（2）

- 10 精密度

- 10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5 %。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2重复性限（r）

| WNb/% | 0.19 | 0.82 | 1.80 | 5.03 | 9.91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.12 |

- 10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3再现性限

| WNb/% | 0.19 | 0.82 | 1.80 | 5.03 | 9.91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.13 |

- 11  试验报告

试验报告至少应给出以下内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性）

本文件与ISO22033:2011 结构编号对照一览表

表 A.1给出了本文件与ISO 22033:2011 结构编号对照一览表。

表 A.1  本文件与ISO 22033:2011 结构编号对照情况

| 本文件结构编号 | ISO 22033:2011结构编号 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | - |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 5.1 | 4.1 |
| 5.2 | 4.2 |
| 5.3 | 4.3 |
| 5.4 | 4.4 |
| 5.5 | 4.5 |
| 5.6 | 4.6 |
| 5.7 | 4.7 |
| 5.8 | 4.8 |
| 5.9 | 4.9 |
| 5.10 | 4.10 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 7.1 | 6.1 |
| 7.2 | 6.2 |
| 7.3 | 6.3 |
| 7.4 | 6.4 |
| 8 | 7 |
| 8.1 | 7.1 |
| 8.2 | -- |
| 8.3 | -- |
| 8.4 | 7.2 |
| -- | 7.3 |
| 8.5 | 7.4 |
| 8.6 | 7.5 |
| 8.7 | 7.6 |
| 9 | 8、8.1 |
| 10 | 8.2 |
| -- | 8.3 |
| 11 | 9 |
| 附录A | -- |
| 附录B | -- |
| 附录C | 附录C |
| -- | 附录A |
| -- | 附录B |

附录B

（资料性）

本文件与ISO22033:2011技术差异及其原因

表B.1 给出了本文件与ISO22033:2011技术差异及其原因一览表。

表 B.1 本文件与ISO22033:2011技术差异及其原因

| 本文件结构编号 | 技术差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 将原国际标准中范围“0.1%～10%”更改为“0.10%～10.00%” | 数据统一保留至小数点后两位 |
| 2 | 删除了ISO22033:2011中规范性引用文件（实验室玻璃器皿的要求） | 符合我国标准化文件编制要求 |
| 4 | 删除了对309.41 nm和316.34 nm对应谱线干扰及内标分析线选择说明 | 试验结果表明，谱线干扰可忽略；直接测定（不加内标）结果准确性、重现性较好 |
| 5 | 将对“符合ISO 3696:1987二级水的要求”更改为“在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或相当纯度的水” | 符合我国标准化文件编制要求 |
| 5 | 删除了对“氢氟酸”使用时的警告内容 | 符合我国标准化文件编制要求 |
| 6 | 删除了ISO22033:2011中引用的常识性内容，修改为电感耦合等离子体原子发射光谱仪的性能指标 | 符合我国标准化文件编制要求 |
| 7 | 修改了对“样品”的表述 | 与系列标准统一 |
| 8 | 增加了“平行试验”、“空白试验”的描述 | 符合我国标准化文件编制要求 |
| 8 | 删除了仪器条件优化内容 | 符合我国标准化文件编制要求 |
| 10 | 精密度数据修改 | 重新组织国内精密度试验，用国内试验验证数据确定方法的精密度 |
| 11 | 增加了“试验报告”的内容 | 符合我国标准化文件编制要求 |

附录C

(资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2024年由7家实验室对铌含量的5个不同水平进行共同试验确定的，每个实验室对每个水平铌含量在重复性条件下独立测定4次。精密度试验所用试样组成列于表C.1，精密度试验结果的原始数据见表C.2。

表C.1  精密度试验用样品信息

| 标样编号 |  | 1# (IARM7C) | 2# (VS N9/4) | 3# (VS N7/3) | 4# （YSB C 11527） | 5# （合成样品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素含量 （质量分数） % | Ni | 34.9 | 63.46 | 75.29 | 52.52 | 52.77 |
|  | Cr | 18.4 | 17.44 | 14.35 | 18.89 | 20.1 |
|  | Cu | 0.031 | 0.0122 | 0.186 | 0.002 | 0.093 |
|  | Co | 0.041 | — | — | 0.045 | 0.197 |
|  | Si | 1.21 | 0.096 | 0.114 | 0.038 | 0.155 |
|  | Mn | 1.32 | 0.01 | 0.037 | 0.012 | 0.103 |
|  | P | 0.014 | — | 0.0023 | 0.0020 | 0.006 |
|  | C | 0.064 | 0.0102 | 0.0069 | 0.029 | 0.036 |
|  | S | 0.0004 | — | 0.0017 | 0.0010 | 0.0012 |
|  | Fe | 43.5 | 7.63 | 2.03 | 18.75 | 16.40 |
|  | Ti | 0.022 | 2.4 | 2.09 | 1.02 | 1.02 |
|  | Al | 0.017 | 1.33 | 1.15 | 0.56 | 0.705 |
|  | Mo | 0.095 | 2.88 | 2.91 | 3.10 | 3.02 |
|  | Nb | 0.189 | 0.83 | 1.83 | 5.03 | 10.00 |
|  | W | — | 3.9 | — | 0.010 | 0.0089 |
|  | Mg | 有 | 有 | 有 | — | — |
| 注：“—”表示未关注该元素。 |  |  |  |  |  |  |

表C.2 精密度试验原始数据

| 实验室 | n | 铌的质量分数 % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| 1 | 1 | 0.1884 | 0.8489 | 1.8401 | 5.0253 | 9.9243 |
|  | 2 | 0.1849 | 0.8547 | 1.7963 | 5.0138 | 9.8712 |
|  | 3 | 0.1818 | 0.8508 | 1.8184 | 5.0347 | 9.9540 |
|  | 4 | 0.1925 | 0.8283 | 1.8474 | 5.0186 | 9.9165 |
| 2 | 1 | 0.1820 | 0.8240 | 1.8320 | 4.9870 | 9.9460 |
|  | 2 | 0.1810 | 0.8190 | 1.7830 | 4.9860 | 9.9460 |
|  | 3 | 0.1830 | 0.8180 | 1.8120 | 5.0270 | 9.8910 |
|  | 4 | 0.1880 | 0.8220 | 1.7980 | 4.9530 | 9.9030 |
| 3 | 1 | 0.1851 | 0.8210 | 1.7252 | 4.9986 | 9.9656 |
|  | 2 | 0.1896 | 0.8191 | 1.7448 | 5.0130 | 9.8988 |
|  | 3 | 0.1813 | 0.8209 | 1.7510 | 5.0424 | 9.9392 |
|  | 4 | 0.1902 | 0.8151 | 1.7432 | 5.0672 | 9.8632 |
| 4 | 1 | 0.1911 | 0.7859 | 1.7541 | 5.0020 | 10.0535 |
|  | 2 | 0.1861 | 0.7866 | 1.7493 | 5.0260 | 10.0678 |
|  | 3 | 0.1914 | 0.7972 | 1.7455 | 5.0140 | 10.0756 |
|  | 4 | 0.1960 | 0.7958 | 1.7406 | 5.0180 | 10.0912 |

表C.2 精密度试验原始数据（续）

| 5 | 1 | 0.1904 | 0.8127 | 1.8067 | 5.0830 | 9.9195 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 0.1888 | 0.8105 | 1.8035 | 5.0665 | 9.8976 |
|  | 3 | 0.1864 | 0.8158 | 1.7890 | 5.0597 | 9.9158 |
|  | 4 | 0.1852 | 0.8088 | 1.8136 | 5.0352 | 9.8881 |
| 6 | 1 | 0.1802 | 0.8397 | 1.8212 | 5.1012 | 9.9785 |
|  | 2 | 0.1795 | 0.8422 | 1.8238 | 5.0430 | 9.9037 |
|  | 3 | 0.1782 | 0.8388 | 1.8133 | 5.0576 | 9.8694 |
|  | 4 | 0.1796 | 0.8425 | 1.8246 | 5.0314 | 9.8374 |
| 7 | 1 | 0.1859 | 0.8441 | 1.8470 | 5.0128 | 9.9721 |
|  | 2 | 0.1919 | 0.8220 | 1.8110 | 5.0344 | 9.9242 |
|  | 3 | 0.1909 | 0.8445 | 1.8450 | 5.0253 | 9.9089 |
|  | 4 | 0.1922 | 0.8248 | 1.8320 | 5.0266 | 9.8903 |