ICS. 77.120.99

CCS H 65

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T 40X-202X

铽 铁 合 金

Terbium ferroalloy

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

XB

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：有研稀土新材料股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院有限责任公司、广西贺州金广稀土新材料有限公司、中稀天马新材料科技股份有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、包头稀土研究院、乐山有研稀土新材料有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、甘肃稀土集团有限责任公司、宁波复能稀土新材料股份有限公司、有研稀土高技术有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司。

本文件主要起草人：杨宏博、吴道高 、王志强、刘荣丽、王昌明、侯福运、李婷婷、杨鹏飞、肖银、姚南红、邹宇钦、张珊珊、杨秉政、李雅民、徐明磊、王育民、刘玉宝、张全军。

- 铽 铁 合 金

- 范围

本文件规定了铽铁合金的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。

本文件适用于电解法、熔配法生产的铽铁合金，主要用于制备钕铁硼永磁材料、铽镝铁磁致伸缩材料等。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 17803 稀土产品牌号表示方法

GB/T 26416(所有部分) 稀土铁合金化学分析方法

GB 39176 稀土产品的包装、标志、运输和贮存

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 分类

产品按化学成分分为TbFe-85、TbFe-80、TbFe-75三个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

- 技术要求

5.1  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商，并在合同中注明。

表1  铽铁合金的化学成分

| 产品牌号 |  |  |  | TbFe-85 | TbFe-80 | TbFe-75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 (质量分数)/% | 稀土总量(RE) |  |  | 85±1 | 80±1 | 75±1 |
|  | 铁(Fe) |  |  | 15±1 | 20±1 | 25±1 |
|  | 稀土总量(RE)+铁(Fe),不小于 |  |  | 99 | 99 | 99 |
|  | 铽相对纯度(Tb/RE),不小于 |  |  | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
|  | 杂质含量， 不大于 | 稀土杂质合量 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  |  | 非稀土杂质 | Si | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Ca | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | Mg | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Al | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | Ni | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | Mn | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | W+Mo+Ti合量 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|  |  |  | C | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  |  |  | O | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

5.2  外观质量

5.2.1产品为不规则块状，最大尺寸方向尺寸3 mm ~ 80 mm，表面及断口均呈银灰色金属光泽。

5.2.2产品应洁净，无目视可见的夹杂物和氧化脱落粉末。

6  试验方法

6.1  化学成分

6.1.1稀土总量(RE)、铁(Fe)、硅(Si)、钙(Ca)、镁(Mg)、铝(Al)、镍(Ni)、锰(Mn)、钨(W)、钼(Mo)、钛(Ti)、碳(C)和氧(O)含量的分析方法按GB/T 26416(所有部分)的规定进行。

6.1.2 铽相对纯度(Tb/RE）由计算得出，即[（稀土总量-稀土杂质合量）/稀土总量]×100%）。

6.2  数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

6.3  外观质量

自然散射光下，目视检查。

7  检验规则

7.1  检查与验收

7.1.1  产品由供方或第三方进行检验，产品质量应符合本文件的规定，并填写质量证明书。

7.1.2  需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量异议，应在收到产品之日起1个月内提出；属于化学成分的异议，应在收到产品之日起2个月内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样并委托双方认可的单位进行。

7.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成，每批重量应不大于1000kg。

7.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。

7.4  取样

7.4.1  化学成分分析的取样件数

化学成分分析的取样件数按表2的规定进行。

表2  铽铁合金的取样件数

| 每批重量 / kg | ≤10 | ＞10~50 | ≥50~100 | ≥100~200 | ≥200~500 | ≥500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数 / 块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

7.4.2  化学成分分析的取样方法

化学成分分析取样时，首先将试样打磨干净。分析氧含量时，从合金锭中间位置截取试样，取样量不少于10 g；制取分析其他杂质含量样品时，从合金锭中间位置截取试样或用直径5 mm~10 mm的钻头在合金锭上、下两面等距离处各钻取3点以上，弃去距锭块表面0.5 mm~1.0 mm的钻屑，然后以低速钻取试样，取样量不少于10 g，将取好的试样迅速混匀缩分至所需数量，并立即密封保存。取样过程应防止样品发热氧化。

7.5  检验结果判定

7.5.1  化学成分分析结果与本文件不符合时，则判该批产品为不合格。

7.5.2  外观质量检验结果与本文件不符合时，则直接判定该批产品为不合格品。

8 标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1  标志、包装、运输、贮存

产品的标志、包装、运输、贮存应符合GB 39176的规定。如需方对包装有特殊要求，可由供需双方协商确定。

8.2 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中应包括质量证明书，质量证明书应符合GB 39176的规定。此外还宜包括：

a) 产品合格证；

b) 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

c) 产品使用说明书；

d）其他。