ICS

备案号：

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 61-20××

代替 YS/T 61-1993

线材轧制用硬质合金辊环

Cemented carbide goll rings for wires

（草案稿）

（本稿完成日期：2005-07-18）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

- 前    言

本标准代替YS/T 61—1993《线材轧制用硬质合金辊环》。

本标准与YS/T 61—1993相比，主要技术变化如下：

—— 修改了型号表示规则；

—— 补充了外径大于220mm大规格的型号；

—— 修改了尺寸精度等级及其允许偏差。

—— 修改了形位允许偏差。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由株洲硬质合金集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人： 龚斌、姚曼萍、彭伟、杨建国

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准历次版本发布情况为：

——YS/T 61—1993。

- 线材轧制用硬质合金辊环

  - 范围

本标准规定了硬质合金辊环的分类、技术要求、检验规则与试验方法及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于高速线材轧制用硬质合金辊环。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 3851   硬质合金横向断裂强度测定方法

GB/T 5242   硬质合金制品检验规则与试验方法

GB/T 5243   硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存

  - 产品分类

    - 型号表示规则

硬质合金辊环的型号由辊环代号（用大写英文字母G表示）、外径的三位整数及两位小数（不足三位整数时前面加“0”填位）、内径的三位整数及两位小数（不足三位整数时前面加“0”填位）、内径与高度的分隔符及高度的三位整数两位小数（不足三位整数时前面加“0”填位）组合而成。小数位若全为“0”可省略。

G   210.50   /    120.65   —    072

高度（H）尺寸，72mm

分隔符

内径（d）尺寸，120.65mm

分隔符

外径（D）尺寸，210.50mm

辊环代号

    - 辊环的型号、尺寸及示意图

辊环的型号、尺寸见表1，示意图见图1。

表1 辊环的型号、尺寸                          单位：mm

| 型号 | 外径（D） | 内径（d） | 高度（H） | 内角边长e | 外角e 1×e 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G156/094-070 | 156.00 | 94.00 | 70.00 | 1.5 | 1.5×1.5 |
| G156/092-062 | 156.00 | 92.00 | 62.00 | 1.5 | 1.5×1.5 |
| G166/095-062 | 166.00 | 95.00 | 62.00 | 1.0 | 1.0×1.0 |
| G170.66/094-057.20 | 170.66 | 94.00 | 57.20 | 1.5 | 1.0×1.0 |
| G170.66/094-070 | 170.66 | 94.00 | 70.00 | 1.5 | 1.0×1.0 |
| G170/095-069 | 170.00 | 95.00 | 69.00 | 1.5 | 1.5×1.5 |
| G170.66/095-070 | 170.66 | 95.00 | 70.00 | 1.5 | 1.5×1.5 |
| G173/095-069 | 173.00 | 95.00 | 69.00 | 1.5 | 1.5×1.5 |
| G180/087.32-072 | 180.00 | 87.32 | 72.00 | 1.5 | 1.0×1.0 |
| G186/092-072 | 186.00 | 92.00 | 72.00 | 1.5 | 1.0×1.0 |
| G208/126-072 | 208.00 | 126.00 | 72.00 | 1.5 | 2×10 |
| G210/094-071.70 | 210.00 | 94.00 | 71.70 | 1.5 | 1.0×1.0 |
| G210.50/120.65-072 | 210.50 | 120.65 | 72.00 | 1.5 | 1.5×1.5 |
| G210/135-072 | 210.00 | 135.00 | 72.00 | 3 | 2.3×4.0 |
| G212/095-060 | 212.00 | 95.00 | 60.00 | 1.0 | 1.0×1.0 |
| G212/095-072 | 212.00 | 95.00 | 72.00 | 1.0 | 1.0×1.0 |
| G212/120-060 | 212.00 | 120.00 | 60.00 | 1.0 | 1.0×1.0 |
| G212/120-072 | 212.00 | 120.00 | 72.00 | 1.0 | 1.0×1.0 |
| G228.30/126-072 | 228.30 | 126.00 | 72.00 | 1.5 | 1.0×1.0 |
| G228.34/130-071.70 | 228.34 | 130.00 | 71.70 | 1.5 | 1.0×1.0 |
| G228.34/130-059 | 228.34 | 130.00 | 59.00 | 1.5 | 1.5×1.5 |
| G247.37/145-090 | 247.37 | 145.00 | 90.00 | 1.5 | 1.0×1.0 |

表1（续） 辊环的型号、尺寸                      单位：mm

| 型号 | 外径（D） | 内径（d） | 高度（H） | 内角边长e | 外角e 1×e 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G285/160-070 | 285.00 | 160.00 | 70.00 | 1.5 | 1.5×1.5 |
| G285/160-095 | 285.00 | 160.00 | 95.00 | 1.5 | 1.0×1.0 |

    - 辊环的槽型示意图见图2。

- r1、r2、h1、h2、l尺寸由供需双方协商确定。

  - 技术要求

    - 性能、组织结构

辊环的物理力学性能、金相组织结构应符合有关牌号标准的规定。

    - 表面质量

辊环表面不允许有影响使用的分层、裂纹、孔洞、掉块等表面缺陷。

    - 尺寸精度等级及其允许偏差

      - 辊环外径、内径、高度精度等级及其允许偏差见表2。

表2   辊环外径、内径、高度精度等级及其允许偏差         单位：mm

| 精度等级 | 外径≤200 |  | 外径>200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 较高级 | 普通级 | 较高级 | 普通级 |
| 外径允许偏差 | ±0.020 | ±0.050 | ±0.030 | ±0.050 |
| 内径允许偏差 | +0.015 0 | +0.035 0 | +0.020 0 | +0.050 0 |
| 高度允许偏差 | ±0.025 | ±0.10 | ±0.050 | ±0.100 |

      - 辊环槽型r 1、r 2、h1、h2、l尺寸的允许偏差见表3。

表3    辊环槽型r 1、r 2、h1、h2、l尺寸的允许偏差         单位：mm

| 项目 | r 1 | r 2 | h1 | h2 | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | ±0.050 | ±0.030 | 0 -0.076 | 0 -0.050 | ±0.012 |

    - 形位精度

      - 辊环表面粗糙度要求见表4。

表4    辊环表面粗糙度要求                   单位：μm

| 项目 | 端面 | 内孔 | 外圆 | 轧槽凹面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面粗糙度Ra | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.8 |

      - 辊环形位允许偏差应符合表5的规定。

表5  辊环形位允许偏差                      单位：mm

| 项 目 | 外径≤200 |  | 外径>200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 较高级 | 普通级 | 较高级 | 普通级 |
| 槽的径向跳动 | 0.013 | 0.025 | 0.020 | 0.030 |
| 外圆径向跳动 | 0.013 | 0.025 | 0.020 | 0.030 |
| 端面跳动 | 0.010 | 0.020 | 0.015 | 0.025 |
| 两端面平行度 | 0.015 | 0.025 | 0.020 | 0.030 |
| 内孔圆柱度 | 0.010 | 0.020 | 0.015 | 0.025 |

    - 需方如对辊环技术要求有特殊需要，供需双方协商解决。

  - 检验规则与试验方法

    - 合金性能的检验规则与试验方法按GB/T5242规定进行。

    - 合金抗弯强度的测定按GB/T3851规定取B试样进行，不作产品验收依据。

    - 表4中表面粗糙度采用样板比较法或粗糙度仪进行检测，表5中辊环形位允许偏差采用百分表检测。

  - 标志、包装、运输、贮存

辊环的标志、包装、运输及贮存按GB/T5243规定进行。

  - 合同（或订货单）内容

合同（或订货单）应载明下列内容：

a） 产品名称；

b） 产品牌号、型号；

c） 技术要求；

d） 产品净重；

e） 本标准编号。