YS/T 63.17-200X

前    言

本部分为第17部分。

本部分为首次发布。

对阴极糊和阳极糊试样，挥发分是一个较为重要的指标，过去，铝用炭素材料挥发分的测定，一般采用的是冶金工业的行业标准YB/T 5189-1993；国际标准中，有一个技术规范ISO/TS 14425-1999用于阴极糊挥发分的测定，同时有一个用于石油焦及煅后石油焦挥发分测定的标准 ISO 9406-1995。

YB/T 5189-1993中，是在900℃±10℃灼烧7min，然后测定的，结果计算时将水分扣除；ISO/TS 14425-1999中，是在925℃±5℃下灼烧15min，然后测定的，结果计算时不扣除水分。

本部分参照ISO/TS 14425-1999和YB/T 5189-1993起草；试样的粒度按照YB/T 5189-1993的要求，对中温阴极糊和阳极糊，结果计算时扣除水分，对冷捣糊，结果计算时不扣除水分，灼烧温度控制900℃±10℃之内，灼烧时间确定为15min。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院负责起草。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院起草。

本部分主要起草人：张树朝、张元克、郭永恒、石磊。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

YS/T 63.17-200X

铝用炭素材料检测方法

挥发分的测定

1 范围

本部分规定了阴极糊、阳极糊挥发分的测定方法。

本部分适用于阴极糊、阳极糊挥发分的测定。

2 方法原理

试料在900℃±10℃下灼烧15min，以失去的质量计算挥发分的百分含量。

3 仪器

3.1 瓷坩埚：容积25mL，带盖，上口外径38mm～39mm，下底外径22mm～25mm，高37mm～38mm。

3.2 坩埚架：耐热金属丝制成，架上坩埚底部与炉底的距离为20mm～25mm。

3.3 马弗炉：温度可控制在900℃±10℃。

3.4 干燥器：内装干燥剂。

3.5 分析天平：精度0.0001g。

3.6 秒表。

4 试样

按照YS/T 62.4-200X的规定进行取样。

取样后先破碎至4mm以下，充分混合，用四分法缩分至约60g，再全部破碎至通过0.5mm标准筛网。

制备好的试样保存在磨口瓶中备用。

5 步骤

5.1 试料

称取试样（4）3.0000g，精确至0.0001g。

5.2 测定次数

平行地进行两次测定，取其平均值。

5.3 测定

5.3.1 将瓷坩埚（3.1）及盖置于900℃±10℃的马弗炉（3.3）中，灼烧1h，取出，置于干燥器（3.4）中，冷却30min，称量，精确至0.0001g；重复灼烧，称量至恒重。

5.3.2 将试料（5.1）置于已恒重的瓷坩埚（3.1）中，均匀铺开，盖上盖，称量，精确至0.0001g，将瓷坩埚（3.1）放在坩埚架（3.2）上，一起放入900℃±10℃的马弗炉（3.5）中，灼烧15 min，取出，将瓷坩埚（3.1）置于干燥器（3.3）中，冷却30min，称量，精确至0.0001g。

5.3.1 瓷坩埚（3.1）和坩埚架（3.2）放入马弗炉（3.5）后，要求马弗炉（3.5）的温度在3min内回到900℃±10℃，否则试验结果作废。

6  分析结果的计算

YS/T 63.17-200X

按公式（1）计算挥发分的百分含量：

灰分（%）= m1−m2m0×100 - Wr··············（1）

式（1）中：

m1— 灼烧前瓷坩埚及盖和试料的质量，单位为克（g）；

m2— 灼烧后瓷坩埚及盖和残余物的质量，单位为克（g）；

m0— 试料的质量，单位为克（g）；

Wr— 试样的水分含量，按照YS/T 63.20所测得的结果，单位为百分含量（%），对冷捣糊，该值为零。

7  精密度

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，其绝对差值不超过0.6%；再现性条件下，2个测量结果的绝对差值不超过0.9%

8 检测报告

检测报告应包含下列内容：

a） 采用的标准；

b） 样品名称及其他相关资料；

c） 检验日期；

d） 检验结果：两次测定结果的平均值，保留至小数点后两位；

e） 试验过程中任何反常现象的详细记录；

f） 未包括在本部分中的任何操作细节或被认为可以选择的操作。