YS/T 63.20-200X

前    言

本部分为第18部分。

本部分为首次发布。

铝用炭素材料检测标准中，一直没有测定水分的方法，一般借用的是冶金工业标准YB/T 1428-1997；国际上，底部炭块、预焙阳极、侧部炭块、阴极糊样品都不测定水分，只测定石油焦、煅后石油焦、沥青的水分，根据国内的实际情况，考虑到中温阴极糊和以及阳极糊的存在，需测定水分，有时炭块类产品也需测定水分，因此制定了铝用炭素材料中水分的测定方法标准。

本部分参照ISO 11412-1997和YB/T 1428-1997制定。试样的粒度，按照YB/T 1428-1997的规定；试样的干燥温度确定为110℃±5℃。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院负责起草。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院起草。

本部分主要起草人：张树朝、马文民、赵广开、黄华。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

YS/T 63.18-200X

铝用炭素材料检测方法

水分的测定

1 范围

本部分规定了铝用炭素材料水分的测定方法。

本部分适用于铝用炭素材料中阳极糊、中温阴极糊水分的测定，也适用于底部炭块、预焙阳极、侧部炭块水分的测定；测定范围：≥0.20%.

2 方法原理

试料在110℃±5℃下烘干2h，以失去的质量计算水分的百分含量。

3 仪器

3.1 称量瓶：扁形，尺寸应不小于φ40mm×25mm。

3.2 烘箱：能控制在110℃±5℃。

3.3 干燥器：内装干燥剂。

3.4 分析天平：精度0.001g。

4 试样

底部炭块按YS/T62.1-200X的规定进行取样，

预焙阳极按YS/T62.2-200X的规定进行取样；

侧部炭块按YS/T62.3-200X的规定进行取样；

阴极糊、阳极糊按YS/T62.4-200X的规定进行取样。

对底部炭块、预焙阳极、侧部炭块试样，取样后粉碎并研磨至全部通过0.2mm的标准筛网；对阴极糊和阳极糊样品，取样后先破碎至4mm以下，充分混合，用四分法缩分至约60g，再全部破碎至通过0.5mm标准筛网。

制备好的试样保存在磨口瓶中备用。

5 步骤

5.1  试料

称取10.000g试样（4），精确至0.001g。

5.2  测定次数

平行地进行两次测定，取其平均值。

5.3  测定

5.3.1  将称量瓶（3.1）的盖部分打开，置于110℃±5℃的烘箱（3.2）中，干燥1h，取出，置于干燥器（3.3）中，冷却30min，称量，精确至0.001g；重复干燥，称量至恒重。

5.3.2  将试料（5.1）置于已恒重的称量瓶（3.1）中，均匀铺开，盖上瓶盖称量，精确至0.001g，将瓶盖部分打开，置于烘箱（3.2）中，控制温度110℃±10℃，干燥2h,取出置于干燥器（3.3）中，冷却30min，盖严瓶盖称量，精确至0.001g；重复干燥，称量至恒重。

YS/T 63.18-200X

6  分析结果的计算

按公式（1）计算水分的百分含量：

水分（%）= ··············（1）

式（1）中：

m1 — 烘干前盛有试料的称量瓶及盖的质量，单位为克（g）；

m2 — 烘干后盛有试料的称量瓶及盖的质量，单位为克（g）；

m0 — 试料的质量，单位为克（g）。

7  精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的差值应不大于0.10%。

7.2 允许差

不同实验室之间分析结果的差值应不大于0.20%。

8 检测报告

检测报告应包含下列内容：

a） 采用的标准；

b） 样品名称及其他相关资料；

c） 检验日期；

d） 检验结果：两次测定结果的平均值，保留至小数点后两位；

e） 试验过程中任何反常现象的详细记录；

f） 未包括在本部分中的任何操作细节或被认为可以选择的操作。