# H 12              YS

YS/T 273.1—200X

# (代替GB/T 273.1-1994)

冰晶石化学分析方法

和物理性能测定方法

重量法测定湿存水含量

chemical analysis methods and Determination

of physical performance of cryolite

The gravimetrie method for

the Determination of moisture content

(审定稿)

200×-××-××发布                      200×-××-××  实施

中  华  人  民  共 和 国

国 家 发 展 和 改 革 委 员 会  发布

冰晶石化学分析方法

和物理性能测定方法

重量法测定湿存水含量

YS/T  273.1—200X

编 制 说 明

抚顺铝厂

2005年10月

编 制 说 明

根据有色标委（2002）第42号文件和国家标准制（修）订计划，中国有色金属工业标准计量质量研究所2004年11月召开工作会议，由抚顺铝厂对YS/T273.1-1994《天然和人造冰晶石化学分析方法 重量法测定湿存水含量》进行修订。

本次修订未对标准做方法及内容上的改动，仅对文字按照GB/T1.1-2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的有关规定编辑整理。

按照YS/T273.1-200X《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  重量法测定湿存水含量》对三个样品进行了独立的11次分析，结果见表1。由表1可知：该方法操作简单，快速、准确，适合作为推荐性行业标准。

表1

| 样品编号 | 测定值（%） | 平均值（%） | 标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.217 0.228 0.218 0.226 0.220 0.223 0.219 0.228 0.222 0.225 0.224 | 0.223 | 0.0039 |
| 2# | 0.527 0.506 0.528 0.509 0.519 0.518 0.506 0.517 0.522 0.520 0.522 | 0.518 | 0.0077 |
| 3 # | 1.06 1.13 1.08 1.14 1.09 1.16 1.10 1.12 1.17 1.18 1.20 | 1.13 | 0.045 |

本部分已达到国际先进水平。

建议颁布本部分为行业标准。

建议本部分为行业标准。

YS/T273.1一200X

前  言

YS/T273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》共分为13个部分，见目录:

YS/T273.1《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 重量法测定湿存水含量》；

YS/T273.2《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 灼减量的测定》

YS/T 273.3《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  蒸馏-硝酸钍滴定容量法测定氟含量》；

YS/T 273.4《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 EDTA容量法测定铝量》；

YS/T 273.5《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收法测定钠量》；

YS/T 273.6《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  钼蓝光度法测定二氧化硅含量》；

YS/T 273.7《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  邻二氮杂菲分光光度法测定三氧化二铁含量》；

YS/T 273.8《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 硫酸钡重量法测定硫酸根含量》；

YS/T 273.9《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 磷钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量》；

YS/T 273.10《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 游离氧化铝的测定》；

YS/T 273.11《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  硫量的测定 -X-射线荧光光谱分析法》；

YS/T 273.12《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  火焰原子吸收法测定氧化钙量》;

YS/T 273.13《冰晶石试样的制备和贮存》。

本部分为第1部分。

本部分是对YS/T273.1-1994《天然和人造冰晶石化学分析方法 重量法测定湿存水含量》的修订，除进行编辑整理外，增加了精密度和质量保证与控制两章，其它内容基本没有变化。

本部分代替YS/T273.1-1994。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由抚顺铝厂、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由抚顺铝厂起草。

本部分主要起草人：徐铁玲、宗秀文、计春雷、孙宇飞。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T273.1—1994。

YS/T 273.1-200X

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

重量法测定湿存水含量

1   范围

本部分规定了冰晶石中湿存水量的测定方法。

本部分适用于冰晶石中湿存水量的测定。测定范围：≤1.5%。

2  方法提要

试料于110℃干燥并测定损失量。

3  仪器

3.1  称量瓶  直径45mm、扁型。

3.2  电烘箱  能控制温度110℃±5℃。

4  试样

试样应符合YS/T273.13中3.2的要求。

5  分析步骤

5.1  试料

称取2g原始试样（4），精确至0.001g。

5.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

5.3  测定

5.3.1  将试料（5.1）置于预先在110℃±5℃的电烘箱（3.2）内烘2h，并与干燥器中冷却的称量瓶（3.1）中，带盖称量（精确至0.001g）。

5.3.2  将称入试料的称量瓶（3.1）置与温度调节到110℃±5℃的电烘箱中，将盖架在瓶顶上勿盖严。同时在烘箱中放入一个直径略大于称量瓶盖的表皿，烘2h后，取下瓶盖换上表皿，并全部置于干燥器中。冷却后，将称量瓶用盖盖好并称量（准确至0.001g）。

6  分析结果的计算

按公式（1）计算湿存水的质量分数：

ω（湿存水）=..............................................           （1）

YS/T273.1-200X

式中：

m2----烘干前盛有试料的称量瓶及其盖的质量，单位为克（g）；

m1----烘干后盛有试料的称量瓶及其盖的质量，单位为克（g）；

m0---试料量，单位为克（g）。

7   精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）, 超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

湿存水的质量分数（%）： 0.223    0.518   1.13

重复性限    r  （%）:  0.011    0.022   0.13

7.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差：

表1

| 湿存水的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| ≤0.5 | 0.05 |
| >0.5 ～1.5 | 0.10 |

8  质量保证与控制

应用国家标准样品或行业级标准样品，每周或每二周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准