### YS

YS/T 273.7—200Ｘ

中华人民共和国	有色金属行业标准

YS/T 273.6—200Ｘ

代替YS/Ｔ 273.6—1994

冰晶石化学分析方法

和物理性能测定方法

钼蓝分光光度法测定二氧化硅含量

Method for chemical analysis and determination

- of physical performance of cryolite

## The reduced molybdosilicate spectrophotometric

- method for the determination of silica content

(终审稿)

中  华  人  民  共 和 国

国 家 发 展 和 改 革 委 员 会     发布

200×-××-××发布                          200×-××-××实施

冰晶石化学分析方法

和物理性能测定方法

钼蓝分光光度法测定二氧化硅含量

（YS/T 273.6—200X）

编 制 说 明

抚顺铝厂

2005年10月

编 制 说 明

根据有色标委（2002）第42号文件和国家标准制（修）订计划，中国有色金属工业标准计量研究所2003年10月和2004年10月召开工作会议，由抚顺铝厂对YS/T273.6-1994《冰晶石化学分析方法 钼蓝光度法测定二氧化硅含量》进行修订。

本次修订未对标准做方法及内容上的改动，仅对文字按照YS/T1.1-2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》和YS/T20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的有关规定编辑整理。

按照YS/T273.6-200X《冰晶石化学分析方法 钼蓝光度法测定二氧化硅含量》对三个样品进行了独立的11次分析，结果见表1。由表1可知：该方法操作简单，快速、准确，适合作为国家标准

表1

| 样品编号 | 测定值（%） | 平均值（%） | 标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.0843 0.0883 0.0858 0.0863 0.0902 0.0833 0.0847 0.0868 0.0839 0.0911 0.0852 | 0.0864 | 0.0026 |
| 2# | 0.200 0.230 0.221 0.210 0.212 0.225 0.217 0.213 0.197 0.215 0.218 | 0.214 | 0.0098 |
| 3 # | 0.498 0.486 0.495 0.513 0.484 0.473 0.482 0.504 0.485 0.490 0.477 | 0.490 | 0.012 |

本部分已达到国际先进水平。

建议颁布本部分为行业标准。

建议本部分为行业标准。

YS/T 273.6-200X

前     言

YS/T 273冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》共分为13个部分，见目录：

YS/T273.1《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 重量法测定湿存水含量》；

YS/T273.2《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 灼减量的测定》

YS/T 273.3《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  蒸馏—硝酸钍滴定容量法测定氟含量》；

YS/T 273.4《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 EDTA容量法测定铝量》；

YS/T 273.5《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收法测定钠量》；

YS/T 273.6《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  钼蓝光度法测定二氧化硅含量》；

YS/T 273.7《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  邻二氮杂菲分光光度法测定三氧化二铁含量》；

YS/T 273.8《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 硫酸钡重量法测定硫酸根含量》；

YS/T 273.9《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 磷钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量》；

YS/T 273.10《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 游离氧化铝的测定》；

YS/T 273.11《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法   硫量的测定—X-射线荧光光谱分析法》；

YS/T 273.12《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  火焰原子吸收法测定氧化钙量》;

YS/T 273.13《冰晶石试样的制备和贮存》。

本部分为第6部分。

本部分是对YS/T 2736.6-1994《冰晶石化学分析方法  钼蓝光度法测定二氧化硅含量》的修订，除进行编辑整理外，增加了精密度和质量保证与控制两章，其它内容基本没有变化。

本部分代替YS/T 273.6-1994。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由抚顺铝厂、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由抚顺铝厂起草。

本部分主要起草人：张莉莉、孙宇飞、朱起顺、张颖、计春雷、初中慧、王红丽。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替的历次版本发布情况为：

——YS/T 273.6—1994。

YS/T 273.6-200X

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

钼蓝光度法测定二氧化硅含量

- 范围

本部分规定了冰晶石中二氧化硅测定方法。

本部分适用于冰晶石中二氧化硅的测定。测定范围：0.01%～0.50%。

2  方法提要

试料用碳酸钠和硼酸混合熔剂熔融，硝酸酸化。分取试液在pH 0.85～0.90之间,使硅与钼酸盐形成黄色硅钼杂多酸。在高酸度硫酸介质中，在酒石酸存在下,经还原剂还原成硅钼蓝，于分光光度计波长815nm处测量其吸光度。

- 试剂

3.1  无水碳酸钠。

3.2  硼酸。

3.3  硝酸溶液 （8mol/L）。

3.4  钼酸钠溶液（195g/L）：在聚乙烯杯中,用热水溶解19.5g二水合钼酸钠（Na2MoO4—2H2O），冷却后,，稀释至100mL，混匀。保存于聚乙烯瓶中。

3.5  酒石酸溶液（100g/L）。

3.6  硫酸溶液（8mol/L）。

3.7  还原溶液：可任选以下一种溶液。

3.7.1  1 2 4—酸溶液： 称取7g无水亚硫酸钠溶解于50mL水中，加入1.5克1—氨基—2—萘酚—4—磺酸，另称取90g偏二亚硫酸钠（Na2S2O5）溶解于900mL水中。将两溶液混合并稀释至1L，混匀。保存于棕色瓶中，于阴凉处放置。

3.7.2   抗坏血酸（20g/L）： 使用时配制。

3.8  二氧化硅标准储存溶液： 称取0.5000g研细的预先在1000℃灼烧1h,并在干燥器中冷却至室温的二氧化硅（99.9%以上），置于铂坩埚中,向其内加入5g无水碳酸钠，用铂勺充分混匀，置高温炉内于950℃小心熔融（约10min），取出冷却，往坩埚中加入热水，慢慢加热至完全溶解。冷却溶液小心移入1L容量瓶中，稀释至刻度，混匀。立即倒入聚乙烯瓶中。此溶液1mL含0.500mg二氧化硅。

3.9  二氧化硅标准溶液a： 移取40.0mL二氧化硅标准储存溶液（3.8）于1L容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。立即移入塑料瓶中。此溶液1mL含0.020mg二氧化硅。该溶液使用前现配制。

3.10 二氧化硅标准溶液b： 移取50.0mL二氧化硅标准溶液（3.9）于200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。立即移入塑料瓶中。此溶液1mL含0.005mg二氧化硅，使用前新配制。

4  仪器

4.1  铂皿：平底，直径70mm，高35mm，带铂盖。

4.2  电炉：能控制温度在550℃ ±25℃。

YS/T 273.6-200X

4.3  高温炉：能控制温度在825℃ ±25℃。

4.4  pH计：配有玻璃电极。

5  试样

试样应符合 YS/T 273.13中3.3的要求。

- 分析步骤

6.1  试料

称取1g干燥试样(5),精确至0.0001g。

6.2  测定次数：

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4.  测定

6.4.1  称取12g碳酸钠（3.1）和4g硼酸（3.2）置于铂皿（4.1）中，加入试料量（6.1），小心地用铂勺混匀，盖上铂盖。

6.4.2  将皿放入能控制温度550℃±25℃的电炉（4.2）中，小心地用支架使皿离开炉底面，以免引入杂质。在550℃±25℃保持到反应平稳（约需30min），然后将皿移入能控制825±25℃的电炉（4.3）中，将皿按前面同样方法使其隔开炉底面。使皿在此温度保持30min（空白熔5min），取出铂皿，于空气中冷却。

6.4.3  向皿中加入沸水,并缓缓加热，直到熔块溶解，稍冷后,将溶液移入盛有20mL硝酸溶液（3.3）的250mL聚乙烯烧杯中。用18mL硝酸溶液（3.3）溶解粘在皿壁上的残渣(主要是三氧化二铁)，并小心用热水洗涤皿及皿盖，洗液收集于聚乙烯烧杯中。在近沸温度下加热数分钟，直到盐类完全溶解，冷却，将溶液移入250mL容量瓶中，稀释至刻度，混匀。

6.4.4  按表1分取试液（6.4.3），置于100mL容量瓶中。

表1

| 二氧化硅的质量分数/% | 试料量/g | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.010～0.100 | 1.000 | 25.0 |
| > 0.100～0.300 | 1.000 | 10.0 |
| > 0.300～0.500 | 1.000 | 5.0 |

6.4.5  用滴定管滴加硝酸(3.3 ),调整pH值，用水稀释体积至60mL时pH在0.85～0.90之间(pH计检

查)。往各容量瓶中各加入5mL钼酸钠溶液(3.4 ),混匀,于20℃～25℃放置15 min～25min。然后加入5mL酒石酸溶液（3.5），11mL硫酸溶液（3.6），最后加入2mL还原溶液（3.7.1或3.7.2）混匀，稀释至刻度，放置10min(不超过40min)。                                                                                                                                                                                                                                                                                            6.4.6  将部分溶液（6.4.5）移入1㎝吸收池中，以水为参比，于分光光度计波长815nm处测量其吸光                                                                                                                                     度。将所测吸光度减去随同试样的空白吸光度后，从工作曲线上查出相应的二氧化硅量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  按分析步骤6.4.1～6.4.3进行操作，制备基底溶液(不加试样量)。

YS/T 273.6-200X

6.5.2  移取0mL、5.00mL、10.00mL、20.00mL、25.00mL二氧化硅标准溶液（3.10）于一组100mL容量瓶中,各加入20.0mL基底溶液（6.5.1），以下按分析步骤6.4.5款进行操作。

6.5.3  将部分溶液（6.5.2）移入1㎝吸收池中，以水为参比，于分光光度计波长815nm处测量其吸光度。减去试剂空白吸光度后，以二氧化硅量为横坐标，相应吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7 分析结果的计算

按公式（1）计算二氧化硅的质量分数：

w（SiO2）= m1⋅V0m0⋅V1×100%...............................（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得的二氧化硅量，单位为克（g）；

m0——试料量，单位为克（g）；

V1——移取试液体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）。

8  精密度

8.1   重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）, 超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

二氧化硅的质量分数（%）：0.0864    0.214    0.490

重复性限        r（%）: 0.007     0.027    0.033

8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表2所列允许差：

表2

| 二氧化硅的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| ≤0.20 | 0.03 |
| >0.20～0.40 | 0.04 |
| >0.40～0.60 | 0.05 |

9  质量保证与控制

应用国家标准样品或行业级标准样品，每月或每二月校核一次本部分的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。