### YS

YS/T 273.7—200Ｘ

代替GB/Ｔ 273.7—1994

冰晶石化学分析方法

和物理性能测定方法

邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁量

Methods for chemical analysis and determination

## of physical performance of cryolite

## The orthophenathroline spectro photometric

# Methhod for the determination of iron content

(终审稿)

200×-××-××发布                           200×-××-××实施

中  华  人  民  共 和 国

国  家  发  展  和  改   革   委   员   会    发布

冰晶石化学分析方法

和物理性能测定方法

邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁量

(YS/T 273.7—200X）

编 制 说 明

抚顺铝厂

2005年10月

编 制 说 明

根据有色标委（2002）第42号文件和国家标准制（修）订计划，中国有色金属工业标准计量研究所2003年10月和2004年10月召开工作会议，由抚顺铝厂对GB/T273.7-1994《冰晶石化学分析方法 邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁量》进行修订。

本次修订未对标准做方法及内容上的改动，仅对文字按照YS/T1.1-2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》和YS/T20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的有关规定编辑整理。

按照YS/T273.7-200X《冰晶石化学分析方法 邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁量》对三个样品进行了独立的11次分析，结果见表1。由表1可知：该方法操作简单，快速、准确，适合作为国家标准

表1

| 样品编号 | 测定值（%） | 平均值（%） | 标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.0219 0.0214 0.0210 0.0221 0.0204 0.0191 0.0195 0.0228 0.0223 0.0217 0.0231 | 0.0214 | 0.0013 |
| 2# | 0.0519 00532 0.0485 0.0524 0.0508 0.0510 0.0494 0.0513 0.0474 0.0502 0.0492 | 0.0505 | 0.0017 |
| 3 # | 0.193 0.180 0.174 0.178 0.196 0.184 0.186 0.183 0.181 0.188 0.182 | 0.184 | 0.0064 |

本部分已达到国际先进水平。

建议颁布本部分为行业标准。

建议本部分为行业标准。

YS/T 273.7-200X

前     言

YS/T 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》共分为13个部分，见目录:

YS/T273.1《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 重量法测定湿存水含量》；

YS/T273.2《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 灼减量的测定》

YS/T 273.3《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  蒸馏—硝酸钍滴定容量法测定氟含量》；

YS/T 273.4《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 EDTA容量法测定铝量》；

YS/T 273.5《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收法测定钠量》；

YS/T 273.6《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  钼蓝光度法测定二氧化硅含量》；

YS/T 273.7《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  邻二氮杂菲分光光度法测定三氧化二铁含量》；

YS/T 273.8《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 硫酸钡重量法测定硫酸根含量》；

YS/T 273.9《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 磷钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量》；

YS/T 273.10《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 游离氧化铝的测定》；

YS/T 273.11《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法   硫量的测定—X-射线荧光光谱分析法》；

YS/T 273.12《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  火焰原子吸收法测定氧化钙量》;

YS/T 273.13《冰晶石试样的制备和贮存》。

本部分为第7部分。

本部分是对GB/T 273.8-1994《冰晶石化学分析方法 邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁量》的修订，除进行编辑整理外，增加了精密度和质量保证与控制两章，其它内容基本没有变化。

本部分代替GB/T 273.7-1994。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由抚顺铝厂、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由抚顺铝厂起草。

本部分主要起草人：张莉莉、孙宇飞、吴玉春、张颖、计春雷。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替的历次版本发布情况为：

——GB/T 273.7—1994。

YS /T 273.7-200X

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁量

- 范围

本部分规定了冰晶石中三氧化二铁量的测定方法。

本部分适用于冰晶石中三氧化二铁的测定。测定范围：≤0.25%（以Fe2O3表示）。

2  方法提要

试料用碱性熔剂或酸性熔剂熔融后，以盐酸羟胺将铁（Ⅲ）还原，在乙酸盐缓冲介质中（pH3.5~4.2）铁（Ⅱ）与邻二氮杂菲形成有色络合物，在波长510nm处测量其吸光度。

- 试剂

3.1  无水碳酸钠。

3.2  硼酸。

3.3  焦硫酸钾：碎块。

3.4  硝酸：（1+1）。

3.5  盐酸：（1+1）。

3.6  盐酸羟胺溶液：（10g/L）。

3.7  邻二氮杂菲溶液：（2.5g/L）。

3.8  乙酸－乙酸钠缓冲溶液：pH 4.9。

称取272g三水合乙酸钠溶解于500mL水中，加入240ml冰乙酸（约17.4mL/L），用水稀释至1L，混匀。

3.9  乙酸钠溶液：（500g/L）。

3.10 乙酸溶液：（1+19）。

3.11 铁标准储存溶液

下面两种方法可任选一种。

3.11.1 称取0.982六水合硫酸亚铁铵[Fe(NH4)2(SO4)2•6H2O]，置于100mL烧杯中，加水溶解后，加入20mL硫酸（ρ＝1.84g/mL）,移入1L容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.11.2 称取0.200g预先在600℃灼烧并在干燥器中冷却的三氧化二铁（纯度99.90％以上），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（ρ＝1.19g/mL），缓慢加热至完全溶解，冷却，移入1L容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

此标准储存溶液1mL含0.200mg三氧化二铁。

3.12  铁标准溶液

移取50.0mL标准储存溶液(3.11)，置于1L容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.01mg三氧化二铁。使用时配制。

3.13 pH试纸：pH范围3.5～4.2，间隔0.2单位。

YS /T 273.7-200X

4  仪器

4.1  铂皿：直径80mm，高35mm，配有皿盖。

4.2  电炉：能控制温度在550 ℃±25℃。

4.3  高温炉：能控制温度在825℃ ±25℃。

4.4  PH计：配有玻璃电极。

5  试样

试样应符合 YS/T 273.13中3.3的要求。

- 分析步骤

6.1  试料

称取1g干燥试样(5),精确至0.0001g。

6.2   测定次数：

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3   空白试验：随同试料做空白试验。

6.4.  测定

6.4.1  试验溶液的制备

6.4.1.1 碱熔融

称取12g碳酸钠（3.1）和4g硼酸（3.2）置于铂皿（4.1）中，用铂勺混匀后，加入试料量（6.1），再充分混匀，盖上铂盖。放入550℃±25℃的电炉（4.2）中，小心用支架将铂皿与炉底面隔开，以免沾污。在此温度保持到反应平稳约（30min）。

将皿移入到825℃±25℃的高温炉（3.3）中，再小心地将皿用支架与炉底面隔开。熔融30min（空白熔5min），取出铂皿，于空气中冷却， 向皿中加入40mL～50mL沸水,缓慢加热使熔块完全溶解。

稍冷后,将试液移入含有20mL硝酸（3.3）的250mL烧杯中，用18mL硝酸（3.3）溶解粘在皿壁上的残渣(主要是三氧化二铁)，并仔细地洗净皿及皿盖，洗液合并于烧杯中。将溶液微微煮沸数分钟，使盐类完全溶解。稍冷后，移入250mL容量瓶中，冷却后，稀释至刻度混匀。

6.4.1.2 酸熔融

称取10g焦硫酸钾（3.3）置于铂皿（4.1）中，加入试料量（6.1），用铂勺充分混匀，盖上铂盖，放入能控制825℃±25℃的电炉（4.4）中，小心用支架将铂皿与炉底面隔开，以免沾污。在此温度熔融30min（空白10min）。

将皿取出，于空气中冷却， 加入10mL水和10mL盐酸（3.5）,将溶液加热至微沸，直至完全溶解，用热水洗涤皿盖及皿壁，洗液合并于皿中。稍冷，将溶液移入250mL容量瓶中，冷却后，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  按表1分取试液（6.4.1.1或6.4.1.2），置于100mL容量瓶中。

表1

| 三氧化二铁的质量分数/% | 试料量/g | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0～0.06 | 1.000 | 50.0 |
| > 0.06～0.10 | 1.000 | 25.0 |
| > 0.10～0.25 | 1.000 | 10.0 |

YS /T 273.7-200X

6.4.3  用水稀释至50mL，加入5mL盐酸羟胺溶液（3.6），5mL邻二氮杂菲(3.7)及25mL缓冲溶液（3.8），混匀。用试纸（3.13）或pH计（4.5）检查pH值，并用乙酸钠溶液（3.9）或乙酸溶液（3.10）调整pH至3.5～4.2之间。用水稀释至刻度，混匀。放置10min。

6.4.4  将部分溶液（6.4.3）移入1㎝吸收池中，以水为参比，于分光光度计波长510nm处测量其吸光度。减去空白吸光度后，从工作曲线上查出相应的三氧化二铁量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  移取0mL、1.00mL、2.50mL、5.00mL、10.00mL、15.00mL、20.00mL、25.00mL三氧化二铁标准溶液（3.12），置于一组100mL容量瓶中,以下按分析步骤6.4.3进行。

6.5.2  将部分溶液（6.5.1）移入1㎝吸收池中，以水为参比，于分光光度计波长510nm处测量其吸光度。减去试剂空白吸光度后，以三氧化二铁量为横坐标，相应的吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7 分析结果的计算

按公式（1）计算三氧化二铁的质量分数：

w（Fe2O3）= ......................（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得的三氧化二铁量，单位为克（g）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——移取试液体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）, 超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

三氧化二铁的质量分数（%）：0.0214    0.0505    0.184

重复性限        r（%）  :  0.004      0.005     0.018

8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表2所列允许差：

表2

| 三氧化二铁的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0～0.06 | 0.008 |
| >0.06～0.10 | 0.010 |
| >0.10～0.25 | 0.015 |

9  质量保证与控制

应用国家标准样品或行业级标准样品，每月或每二月校核一次本部分的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国	有色金属行业标准