### YS

YS/T 273.8—200X

代替YS/T 273.8-1994

冰晶石化学分析方法

和物理性能测定方法

# 硫酸钡重量法测定硫酸根含量

Chemicai analysis methods and determination

of physical performance of cryolite

The barium sulphate gravimetric method

# For the determination of sulphate content

(终审稿)

200×-××-××发布                        200×-××-××实施

中  华  人  民  共 和 国

国 家 发 展 和 改 革 委 员 会  发布

冰晶石化学分析方法

和物理性能测定方法

# 硫酸钡重量法测定硫酸根含量

（YS/T 273.8—200X）

编 制 说 明

抚顺铝厂

2005年10月

编 制 说 明

根据有色标委（2002）第42号文件和国家标准制（修）订计划，中国有色金属工业标准计量研究所2003年10月和2004年10月召开工作会议，由抚顺铝厂对YS/T 273.8—1994《冰晶石化学分析方法  硫酸钡重量法测定硫酸根含量》进行修订。

本次修订未对标准做方法及内容上的改动，仅对文字按照YS/T 1.1-2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》和YS/T 20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的有关规定编辑整理。

按照YS/T 273.8 -1994《冰晶石化学分析方法  硫酸钡重量法测定硫酸根含量》对三个样品进行了独立的11次分析，结果见表1。由表1可知：该方法操作简单，快速、准确，适合作为国家标准。

表1

| 样品编号 | 测定值（%） | 平均值（%） | 标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.153 0.154 0.158 0.162 0.176 0.172 0.169 0.164 0.166 0.168 0.170 | 0.165 | 0.007 |
| 2# | 0.370 0.369 0.365 0.392 0.374 0.366 0.378 0.383 0.364 0.387 0.393 | 0.376 | 0.011 |
| .3# | 1.26 1.20 1.25 1.27 1.22 1.23 1.24 1.27 1.25 1.27 1.22 | 1.244 | 0.024 |

本部分已达到国际先进水平。

建议颁布本部分为行业标准。

建议本部分为行业标准。

YS/T 273.8—200X

前     言

YS/T 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》共分为13个部分，见目录: YS/T273.1《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 重量法测定湿存水含量》；

YS/T273.2《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 灼减量的测定》

YS/T 273.3《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  蒸馏—硝酸钍滴定容量法测定氟含量》；

YS/T 273.4《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 EDTA容量法测定铝量》；

YS/T 273.5《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收法测定钠量》；

YS/T 273.6《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  钼蓝光度法测定二氧化硅含量》；

YS/T 273.7《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  邻二氮杂菲分光光度法测定三氧化二铁含量》；

YS/T 273.8《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 硫酸钡重量法测定硫酸根含量》；

YS/T 273.9《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 磷钼兰分光光度法测定五氧化二磷含量》；

YS/T 273.10《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 游离氧化铝的测定》；

YS/T 273.11《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 硫量的测定—X-射线荧光光谱分析法》；

YS/T 273.12《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  火焰原子吸收法测定氧化钙量》;

YS/T 273.13《冰晶石试样的制备和贮存》。

本部分为第8部分。

本部分是对YS/T 273.8-1987《冰晶石化学分析方法 硫酸钡重量法测定硫酸根含量》的修订，除进行编辑整理外，增加了精密度和质量保证与控制两章，其它内容基本没有变化。

本部分代替YS/T 273.8-1987。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由抚顺铝厂、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由抚顺铝厂起草。

本部分主要起草人：张颖、孙宇飞、吴玉春、计春雷、原建昌。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替的历次版本发布情况为：

——YS/T 273.8—1994。

YS/T 273.8—200X

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

硫酸钡重量法测定硫酸根含量

- 范围

本部分规定了冰晶石中硫酸根含量的测定方法。

本部分适用于冰晶石中硫酸根含量的测定。测定范围：0.10%～ 1.50%。

2  方法提要

试料用碳酸钠和硼酸混合熔剂熔融，熔融物用高氯酸溶解，在酸性介质中，以氯化钡沉淀硫酸根离子，将硫酸钡在825℃灼烧后，称量。

- 试剂

3.1  无水碳酸钠。

3.2  硼酸。

3.3  高氯酸 （ρ1.67g/mL）。

3.4  硫酸  （ρ1.84g/mL）。

3.5  盐酸  （6mol/L）。

3.6  氯化钡（122g/L）  称取122g结晶氯化钡（BaCl2·2H2O），用水溶解后稀释至1L。

3.7  硝酸银-硝酸溶液（5g/L）： 溶解0.5g硝酸银于少量水中，加10mL硝酸（ρ1.40g/mL），用水稀释至100mL混匀。

- 仪器

4.1  铂皿及铂盖：平底，直径75mm，高30mm。

4.2  铂坩埚: 直径30mm，高30mm。

4.3  烘箱：能控制温度在110℃±2℃。

4.4  高温炉：能控制温度在825℃±20℃。

5   试样

试样应符合 YS/T 273.13中3.3的要求。

6  分析步骤

安全措施：进行高氯酸的蒸发必须在无氨和硝酸蒸气的良好的通风橱内进行。

6.1  试料

YS/T 273.8—200X

称取1g干燥试样（5），精确至0.0001g。

6.2   测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3   空白试验

随同试料做空白试验。

6.4.  测定

6.4.1  称取3.75g无水碳酸钠（3.1）和1.25g硼酸（3.2）置于铂皿（4.1）中，加入试料（6.1），小心地用铂勺混匀,盖上皿盖。 放入高温炉（4.4）中，用支架将铂皿与炉底面隔开。控制在825℃±20℃熔融30min，取出铂皿，于空气中冷却。

6.4.2  向铂皿中加25mL高氯酸（3.3）和15mL水，盖上铂盖，加热至皿内熔融物完全溶解，用热水小心将皿盖上的残渣洗入皿中，在电热板上蒸发至近干，冷却，加入10mL盐酸（3.5），加热至残渣完全溶解。将溶液移入600mL烧杯中，用热水洗涤溶液至体积约好300mL。

6.4.3  将溶液加热至沸，在搅拌下，慢慢加入20mL沸热的氯化钡（3.6），用表皿盖上烧杯，在室温将沉淀静置16h。

6.4.4  用慢速定量滤纸过滤沉淀，先用倾泻法洗涤，然后将沉淀移入滤纸上，用热水洗涤至无氯离子反应（用硝酸银检查）。

    - 将滤纸和沉淀置于予先在825℃±20℃加热并于干燥器中冷却称量的铂坩埚(4.2)中 ，置110℃±2℃的烘箱(4.3)中，干燥1h，然后移入电炉(4.4)中，先在低温处灰化滤纸，然后在825℃±20℃灼烧30min。取出置于干燥器中冷却至室温，如果灼烧后沉淀是白色的，即可称量。若沉淀是灰色表示有石墨碳存在，滴加几滴硫酸(3.4)湿润，再置电炉(4.4)中于825℃±20℃灼烧15min，取出置于干燥器中冷却至室温，称量。

- 分析结果的计算

按公式（1）计算硫酸根的质量分数：

w(SO4) =.......................（1）

式中:

0.4116—硫酸钡换算成硫酸根的系数;

m2—试料测定时硫酸钡的含量，单位为克（g）；

m1—空白测定时硫酸钡的含量，单位为克（g）；

m0—试料的质量，单位为克（g）。

- 精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两次测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）, 超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

硫酸根的质量分数（%）：0.16    0.38    1.244

重复性限   r（%）:     0.02    0.03    0.067

YS/T 273.8—200X

8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表1所列允许差：

表1

| 硫酸根的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.10～0.50 | 0.04 |
| ＞0.50～1.50 | 0.08 |

9   质量保证与控制

应用国家标准样品或行业级标准样品，每月或每二月校核一次本部分的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国	有色金属行业标准