YS

中华人民共和国有色金属行业标准

代替YS/T 273.9-1987

YS/T 273.9—200X

代替YS/T 273.9-1994

冰晶石化学分析方法

和物理性能测定方法

钼蓝分光光度法

测定五氧化二磷含量

## Chemical analysis methods anddetermination

## of physical performanceof cryolite

The determination of phosphorus

Content-molybdophoshoric liue photometric method

(终审稿)

200×-××-××发布                             200×-××-××实施

中  华  人  民  共 和 国

国 家 发 展 和 改 革 委 员 会  发布

冰晶石化学分析方法

和物理性能测定方法

磷钼蓝分光光度法

测定五氧化二磷含量

(YS/T 273.9—200X）

编 制 说 明

抚顺铝厂

2005年10月

编 制 说 明

根据有色标委（2002）第42号文件和国家标准制（修）订计划，中国有色金属工业标准计量研究所2003年10月和2004年10月召开工作会议，由抚顺铝厂对YS/T 273.9-1994《冰晶石化学分析方法  磷钼蓝分光光度法测定磷含量》进行修订。

本次修订未对标准做方法及内容上的改动，仅对文字按照YS/T 1.1-2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》和YS/T 20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的有关规定编辑整理。

按照YS/T 273.9—1994《冰晶石化学分析方法  磷钼蓝分光光度法测定磷含量》对三个样品进行了独立的11次分析，结果见表1。由表1可知：该方法操作简单，快速、准确，适合作为国家标准。

表1

| 样品编号 | 测定值（%） | 平均值（%） | 标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.0028 0.0029 0.0026 0.0024 0.0019 0.0025 0.0027 0.0028 0.0022 0.0023 0.0027 | 0.0025 | 0.0003 |
| 2# | 0.0091 0.0097 0.0093 0.0095 0.0092 0.0095 0.0098 0.010 0.0097 0.0093 0.0095 | 0.0095 | 0.0003 |
| 3 # | 0.026 0.024 0.025 0.023 0.024 0.026 0.023 0.025 0.025 0.024 0.028 | 0.025 | 0.0015 |

本部分已达到国际先进水平。

建议颁布本部分为行业标准。

建议本部分为行业标准。

YS/T 273.9-200X

前     言

YS/T273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》共分为13个部分，见目录: YS/T273.1《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 重量法测定湿存水含量》；

YS/T273.2《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 灼减量的测定》；

YS/T 273.3《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  蒸馏—硝酸钍滴定容量法测定氟含量》；

YS/T 273.4《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 EDTA容量法测定铝量》；

YS/T 273.5《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收法测定钠量》；

YS/T 273.6《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  钼蓝光度法测定二氧化硅含量》；

YS/T 273.7《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  邻二氮杂菲分光光度法测定三氧化二铁含量》；

YS/T 273.8《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 硫酸钡重量法测定硫酸根含量》；

YS/T 273.9《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 磷钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量》；

YS/T 273.10《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 游离氧化铝的测定》；

YS/T 273.11《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  硫量的测定 —X-射线荧光光谱分析法》；

YS/T 273.12《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  火焰原子吸收法测定氧化钙量》;

YS/T 273.13《冰晶石试样的制备和贮存》。

本部分为第9部分。

本部分是对YS/T 273.9-1994《冰晶石化学分析方法  磷钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量》的修订，除进行编辑整理外，增加了精密度和质量保证与控制两章，其它内容基本没有变化。

本部分代替YS/T 273.9-1994。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由抚顺铝厂、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由抚顺铝厂起草。

本部分主要起草人：张颖、孙宇飞、吴玉春、计春雷、侯霞、司春香、朱起顺。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 273.9—1994。

YS/T 273.9-200X

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

磷钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量

1   范围

本部分规定了冰晶石中五氧化二磷含量的测定方法。

本部分适用于冰晶石中五氧化二磷含量的测定。测定范围：0.002%～0. 500%。

2   方法提要

试料用碳酸钠和硼酸混合熔剂熔融，以硝酸酸化。用氢氧化钠调节酸度，在pH 0.3或 0.3以下时加入钼酸铵使磷形成磷钼杂多酸，经还原成磷钼蓝后，于分光光度计波长662nm处测量其吸光度。

- 试 剂

3.1  无水碳酸钠。

3.2  硼酸。

3.3  硝酸溶液： 移取540 mL硝酸（ ρ1.42g/mL）置于1 L容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.4  钼酸铵酸性溶液（25g/L）：称取25 g四水合钼酸铵[（NH4）6MO7O24·4H2O]，用200 mL热水溶解。冷却后，用5 mol/L的硫酸稀释到1L。此溶液储存于聚乙烯瓶中。

3.5  抗坏血酸溶液（20g/L）。

3.6  氢氧化钠溶液（500g/L）。

3.7  五氧化二磷标准贮存溶液：称取0 .1944g一水合磷酸二氢钠[NaH2PO4.H2O]，用水溶解后移入1L容量瓶中，稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.100mg五氧化二磷。

3.8  五氧化二磷标准溶液：移取50.00mL磷标准贮存溶液（3.7）置于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.010mg五氧化二磷。

3.9  酚酞乙醇溶液：（10g/L）。

4  仪器及设备

4.1  铂皿及皿盖：直径70mm，高35mm。

4.2  高温炉: 能控制温度在825℃±20℃。

5  试样

试样应符合YS/T 273.13中3.3的要求。

6   分析步骤

YS/T 273.9—200X

6.1  试料

称取2g干燥试样(5)，精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于铂皿（4.1）中，加入12g无水碳酸钠（3.1）和4g硼酸（3.2），用铂勺小心地混合均匀。盖上铂盖，将铂皿置于825℃±20℃的高温炉(4.2)中熔融15min。放置冷却，然后分次加入40mL硝酸溶液（3.3），在近沸的情况下加热几分钟使盐类溶解，冷却后将溶液移入250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 按表1分取试液（6.4.1）置于100mL容量瓶中。

表1

| 五氧化二磷量的质量分数/% | 试料量/ g | 分取试液量/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.002～0.040 | 2.000 | 50.0 |
| >0.040～0.100 | 2.000 | 25.0 |
| >0.100～0.250 | 2.000 | 10.0 |
| >0.250～0.500 | 2.000 | 5.00 |

6.4.3 加入3滴酚酞乙醇溶液（3.9），滴加氢氧化钠溶液（3.6）至试液显微红色，加入10mL钼酸铵酸性溶液（3.4），用水稀释至80mL（此时溶液的PH值应≤0.3）混匀，加入2mL抗坏血酸溶液（3.5），稀释至刻度，混匀。置于暗处放置30min。

6.4.4  将部分溶液（6.4.3）移入5㎝吸收池中，以水为参比，于分光光度计波长662nm处测量其吸光度。将所测吸光度减去随同试样的空白溶液吸光度后，从工作曲线上查出相应的五氧化二磷量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1 移取0mL，2.00mL，5.00mL，10.00mL，15.00mL，20.00mL五氧化二磷标准溶液（3.8），分别置于一组100mL容量瓶中，以下按分析步骤6.4.3款进行。

6.5.2 将部分溶液（6.5.1）移入5㎝吸收池中，以水为参比，于分光光度计波长662nm处测量其吸光度，减去试剂空白溶液吸光度后，以五氧化二磷含量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 分析结果的计算

按公式（1）计算五氧化二磷的质量分数：

w（P2O5）=m1⋅V0m0⋅V1×100%....................................................................................（1）

式中：

m1—从工作曲线上查得的五氧化二磷量，单位为克（g）；

V0—试液总体积，单位为毫升（mL）;

m0—试料的质量， 单位为克（g）；

V1—分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

YS/T 273.9—200X

- 精密度

8.1   重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两次测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）, 超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

五氧化二磷量的质量分数（%）：0.0025    0.0095    0.025

重复性限            r（%）: 0.0008    0.0008    0.004

8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表2所列允许差：

表1

| 五氧化二磷量的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.002～0.010 | 0.001 |
| > 0.010～0.050 | 0.005 |
| >0.050～0.100 | 0.008 |
| >0.100～0.250 | 0.01 |
| >0.250～0.500 | 0.025 |

9   质量保证与控制

应用国家标准样品或行业级标准样品，每月或每二月校核一次本部分的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。