前    言

本部分为首次发布。

YS/T273-200X共有13部分，本部分为第10部分。

YS/T274-1994中没有测定游离氧化铝含量的标准，冰晶石的产品质量标准中，也没有规定游离氧化铝的含量。但许多公司的出口合同中对此指标有一定的要求,同时从实际的分析工作中发现,部分冰晶石中存在游离氧化铝，为了更好地与国际接轨,全面反映冰晶石的产品质量,有必要制定冰晶石中游离氧化铝的测定方法标准

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由抚顺铝厂负责起草。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院起草。

本部分由多氟多化工股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：冯敬东 邹利 王淑华

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

## 冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

重量法测定氧化铝量

- 范围

本部分规定了冰晶石中游离氧化铝的测定方法。

本部分适用于冰晶石中游离氧化铝含量的测定。测定范围≤5.00%。

2  方法提要

试样中的氟化盐溶于热的氯化铝溶液中,而游离Al2O3不溶解,过滤后灼烧，称量。

3  试剂

3.1 氯化铝溶液  130g/L；

3.2 乙酸溶液  1+19；

3.3 硝酸银溶液  10g/L。

4  仪器和设备

4.1 铂坩埚：顶部直径约30mm,底部直径约20mm,高约35mm,配有铂盖。

4.2 高温炉：可控制900℃±20℃。

5  试样

5.1 试样应磨细至全部通过74μm筛。

5.2 试样(5.1)应在105℃~110℃烘箱中烘2h，并置于干燥器中冷却至室温,备用。

6  分析步骤

6.1 测定次数

对同一试样应独立地进行两次测定,取其平均值。

6.2 试样质量

称取0.5000g试样（5.2）, 精确至0.0001g.。

6.3 测定

6.3.1将铂坩埚(4.1)放入高温炉(4.2)内于900℃±20℃灼烧30min,取出铂坩埚(4.1),放入干燥器内冷却至室温,称量,精确至0.0001g..。

6.3.2将试样(6.2)置于300ml烧杯中,加入80ml水,20ml氯化铝溶液(3.1),用玻璃棒搅拌使样品均匀的分布在烧杯底部，加热煮沸5min(不断搅拌并保持原体积),取下，用慢速定量滤纸过滤,将沉淀全部转移到滤纸上，用煮沸的乙酸溶液（3.2）洗至滤液无氯离子,用硝酸银溶液(3.3)检验,再用热水洗至中性。

6.3.3将沉淀连同滤纸放入已恒重的铂坩埚中(6.3.1),在电炉上灰化后移入温度为900℃±20℃高温炉中,灼烧30 min,取出,放入干燥器内,冷却至室温,称量,精确至0.0001g.。

7 分析结果的计算

按公式(1)计算游离Al2O3的质量分数：

……………………………(1)

式中：

m1—铂坩埚及沉淀的质量，单位为克(g)；

m2—铂坩埚的质量，单位为克(g)；

m0—试样质量，单位为克(g)。

8．精密度

8.1 重复性

再重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下数据采用内查法求得。

游离Al2O3的质量分数(%):        4.28      2.10     0.80

重复性限(r)：                   0.20      0.19      0.22

8.2 允许差

实验室间分析结果的差值不大于下表1所列允许差。

表1  允许差                                %

| 游离Al2O3的质量分数 | 允许差 |
| --- | --- |
| ≤2.50 | 0.30 |
| ＞2.50～5.00 | 0.50 |

9．质量保证与控制

应用国家标准样品或行业标准样品标样或内控标准样品，至少每年校核一次本方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

国家发展与改革委员会 发布

200×-××-××实施

200×-××-××发布

YS/T 273.10—200X

11—XXXX

YS/T 273.10—200x

中华人民共和国行业标准

YS/T 273.10—200X

11—XXXX