### YS

YS/T 273.7—200Ｘ

YS/T 273.13—200Ｘ

代替YS/Ｔ 272—1994

冰晶石化学分析方法

和物理性能测定方法

试样的制备和贮存

Method for chemical analysis and determination

# of physical performance of cryolite

# Preparation and storage of test samples

(审定稿)

200×-××-××发布                          200×-××-××实施

冰晶石化学分析方法

和物理性能测定方法

试样的制备和贮存

# （YS/T 273.13—200X）

编 制 说 明

抚顺铝厂

2005年11月

编 制 说 明

根据有色标委（2002）第42号文件和国家标准制（修）订计划，中国有色金属工业标准计量研究所2003年10月和2004年10月召开工作会议，由抚顺铝厂对YS/T272-1994《天然和人造冰晶石试样的制备和贮存》进行修订。将YS/T272-1994《天然和人造冰晶石试样的制备和贮存》与YS/T 273.1~273.11-1994《天然和人造冰晶石化学分析方法》合并为一个系列标准。为YS/T 273.13-200X《冰晶石化学分析方法与物理性能测定方法 试样的制备和贮存》。

本次修订未对标准做方法及内容上的改动，仅对文字、格式、顺序按照GB/T1.1-2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的有关规定进行编辑性整理。

# YS/T273.13

前     言

YS/T273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》共分为13个部分，见目录: YS/T273.1《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 重量法测定湿存水含量》；

YS/T273.2《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 灼减量的测定》

YS/T 273.3《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  蒸馏-硝酸钍滴定容量法测定氟含量》；

YS/T 273.4《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 EDTA容量法测定铝量》；

YS/T 273.5《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收法测定钠量》；

YS/T 273.6《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  钼蓝光度法测定二氧化硅含量》；

YS/T 273.7《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  邻二氮杂菲分光光度法测定三氧化二铁含量》；

YS/T 273.8《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 硫酸钡重量法测定硫酸根含量》；

YS/T 273.9《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 磷钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量》；

YS/T 273.10《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 游离氧化铝的测定》；

YS/T 273.11《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  硫量的测定 -X-射线荧光光谱分析法》；

YS/T 273.12《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  火焰原子吸收法测定氧化钙量》;

YS/T 273.13《冰晶石试样的制备和贮存》。

本部分为第13部分。

本部分是对《天然和人造冰晶石试样的制备和贮存》的修订，除进行编辑整理外，其它内容基本没有变化。

本部分代替YS/T272-1994。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由抚顺铝厂、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由抚顺铝厂起草。

本部分由抚顺铝厂起草。

本部分主要起草人：计春雷、吴玉春、朱起顺、赵华。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T272-1994。

# YS/T273.13

1 范围

本部分规定了冰晶石的原始试样和干燥试样的制备和贮存

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB4291-200X《冰晶石》

3  试样的制备和贮存

3．1  实验室样品

采用GB4291-200X《冰晶石》中所指定的方法制备和贮存试验室试样。

# 3．2  原始试样的制备

供某些几何特性测定,供某些物理和物理化学性质的试验,以及供湿存水分的测定。

取约300g实验室试样（3.1）,将其放到密封容器中,该容器以几乎被试样所充满为宜。

# 3.3  干燥试样的制备

供化学试验、某些几何特性的测定以及某些物理和物理化学试验。

# 3.3.1 原理

将试样研磨过筛，直到全部通过孔径为0.125mm筛子为止。充分混合过筛后的试样，在约110℃烘干。

3.3.2 仪器及设备

# 3.3.2.1  试验筛：其筛眼孔径为0.125mm。用不引入待测杂质元素的材料制成，根据冰晶石和待测杂质元素的性质选择试验筛。

3.3.2.2  研钵：用钢玉或玛瑙制成。

# 3.3.2.3  电烘箱：自然对流通风，能控制温度110±2℃。

# 3.3.3   操作步骤

3.3.3.1 将约100g试验室样品（3.1）通过试验筛（3.3.2.1），将筛上残留的颗粒放在研钵（3.3.2.2）中研磨，并再次过筛，过筛的料加在前面所筛得的料中仔细混合。反复研磨，过筛，混合，直至所有样品全部通过筛子为止。

3.3.3.2 将试料（3.3.3.1）放入铂金皿中，置于电烘箱（3.3.2.3）中，控制温度110±2℃干燥2h。从而后从电烘箱中取出铂皿，置干燥器中冷却至常温。

3.3.3.3 将试料（3.3.3.1）贮存在密闭的容器内，要求该容器的容积以几乎完全被试料所充满为宜。

4  容器标记

容器必须贴有标签，标明下列内容：

a) 样品名称

b) 样品来源

c) 试样的性质（原始或干燥的）

d) 所用筛子的型号

e) 制备日期

# Text boxes

中华人民共和国	有色金属行业标准

中  华  人  民  共 和 国

国 家 发 展 和 改 革 委 员 会     发布