# YS

YS/T 273.1～273.14—200Ｘ

代替YS/Ｔ273—1994、YS/Ｔ273.1～273.10—1994

冰晶石化学分析方法

# 和物理性能测定方法

# Chemical  analysis  methods  and  determination

# of physical performance of cryolite

(终审稿)

200×-××-××发布                              200×-××-××实施

前    言

YS/T273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》共分为13个部分，见目录:

本标准是对GB/T 273—1994、GB/T 273.1～273.10—1994的修订，本次修订主要有如下变化：

——为便于使用，将《冰晶石化学分析方法》和《冰晶石试样的制备和贮存》合并为一个标准，即GB/T 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》，修订后的GB/T 273.11—200X对应GB/T 8155—1994。

——新增加2个部分，分别是： YS/T 273.12（氧化钙的测定）、YS/T 8156.10（游离氧化铝的测定）。

——重新起草了含量氧化钙的测定、游离氧化铝的测定。

——废止了原GB/T 273.2-1994（电量法测定水分含量）。

——其余9个分析测定方法经编辑性整理后予以修订，分别为：

YS/T273.1《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 重量法测定湿存水含量》；

YS/T273.2《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 灼减量的测定》

YS/T 273.3《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  蒸馏—硝酸钍滴定容量法测定氟含量》；

YS/T 273.4《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 EDTA容量法测定铝量》；

YS/T 273.5《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收法测定钠量》；

YS/T 273.6《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  钼蓝光度法测定二氧化硅含量》；

YS/T 273.7《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  邻二氮杂菲分光光度法测定三氧化二铁含量》；

YS/T 273.8《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  硫酸钡重量法测定硫酸根含量》；

YS/T 273.9《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 磷钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量》；

YS/T 273.10《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 游离氧化铝的测定》；

YS/T 273.11《冰晶石中化学分析方法和物理性能测定方法   硫量的测定—X-射线荧光光谱分析法》；

YS/T 273.12《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  火焰原子吸收法测定氧化钙量》;

YS/T 273.13《冰晶石试样的制备和贮存》。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由抚顺铝厂、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本标准由抚顺铝厂、中国铝业股份有限公司郑州研究院、湖南湘铝有限责任公司起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 273.1～273.10—1994、YS/T 273—1994。

# Text boxes

中华人民共和国	有色金属行业标准

中  华  人  民  共 和 国

国 家 发 展 和 改 革 委 员 会     发布