有色金属行业标准《高纯三氧化钼》

编制说明

一、工作简况

1、任务来源

根据中国有色金属工业协会中色协产字[2005]089号文件要求，《高纯三氧化钼》被列入2005年有色金属行业标准制订计划项目，项目主要起草单位为金堆城钼业公司，项目计划完成时间为2006年。

2、主要工作过程

高纯三氧化钼是生产钼粉的原料之一，是生产裂变催化剂、加氢催化剂、颜料、陶瓷和玻璃的主要原料。

近年来，高纯三氧化钼的国内外市场需求量稳中有升，国内高纯三氧化钼的产量也在逐年递增。而目前高纯三氧化钼却既没有国家标准，也没有行业标准，使生产企业和用户的沟通较为困难。没有标准给国家和行业在宏观调控和管理上，在产品质量监督上也带来了许多不便；没有标准也易导致高纯三氧化钼市场的混乱和不规范，用户的利益和企业的利益也不能很好的兼顾。

接受该标准的制订计划任务后，金堆城钼业公司积极组织标准编制小组，制定了计划及进度，广泛深入国内外高纯三氧化钼生产厂家和用户进行了调研。结合目前的生产工艺及产品技术水平和有色金属产品标准编写格式要求，于2005年7月底完成了有色金属行业标准《高纯三氧化钼》征求意见稿。

二、标准编制原则和依据

1、标准格式按GB/T 1.1-2000标准要求编写。

2、标准制定参考美国和奥地利等先进企业标准中可适用之处，具有可操作性。

3、本标准充分考虑了生产企业以及使用单位的意见和建议。

4、有利于促进公平竞争和保护供需双方的合法权益。

5、有利于产品的进出口，同时起到规范市场的作用。

三、主要技术指标的确定：

1、最低MoO3含量的确定：根据国内高纯三氧化钼生产情况，考虑到品位过低，杂质含量偏高，对用户使用影响较大，故确定最低品位为99.80%。

2、牌号的划分：按MoO3含量和用途分为二个牌号，即MoO3—1，MoO3—2。

3、杂质元素：结合国内生产实际和使用情况在确定本标准杂质元素时考虑了高纯三氧化钼产品的不同用途，参照了国外先进企业标准，同时际经过广泛调研后对部分指标进行了调整。

四、下一步工作安排

1、收集汇总意见和建议，年底参加由有色金属标委会组织的标准讨论会。

2、继续查阅国内外有关资料，9月份发出征求意见稿。

3、走访几家大的国内用户。

五、标准水平

本标准目前在国内处于领先水平。