ICS 77.120.99

H65

中华人民共和国国家标准

GB/T 4153—200×

代替GB/T 4153—1993

混合稀土金属

Mischmetal

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

- 前    言

本标准对原国家标准GB/T 4153—1993《混合稀土金属》和行业标准XB/T 216—1995《电池级混合稀土金属》进行了整合修订。

本标准以XB/T 216《电池级混合稀土金属》为蓝本修订，主要变化如下：

- ——按GB/T 17803-1999《稀土产品牌号表示方法》的要求，产品牌号改为数字牌号；

——将原有6个产品牌号整合为4个牌号，并适当调整稀土元素配分含量；

——各牌号增加对铅和碳的考核指标；

——将钨、钼合量考核改为考核分量；

——对各牌号其它非稀土杂质含量作适当调整；

本标准由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口并负责解释。

本标准由内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司负责起草。

本标准由赣州虔东实业（集团）公司参加起草。

本标准主要起草人：李冬、王静。

本标准所替代标准的历次版本发布情况：

——GB/T 4153-1993

——XB/T 216-1995

混合稀土金属

  - 范围

本标准规定了混合稀土金属的要求、试验方法、检验规则与包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于经熔盐电解法生产的、供制作贮氢合金以及有色金属合金、稀土处理钢等用的混合稀土金属。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 8170 数值修约规则

GB/T 12690 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635.1 稀土金属及其化合物化学分析方法 草酸盐重量法测定稀土总量

  - 要求

    - 化学成分

混合稀土金属产品的化学成分应符合表1规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。

| 产品 牌号 | 化学成分（质量分数）/ ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE 不小于 | 稀土元素含量/RE |  |  |  |  | 非稀土杂质，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Mg | Zn | Fe | Si | W | Mo | C | Pb |
| 194025A | 99.5 | >90 | — | — | — | <0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.03 |
| 194025B | 99.5 | 33~37 | >63 | 2.5~3.2 | 6.0~9.3 | <0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.03 |
| 194020A | 99 | 61~64 | 24~27 | — | — | <0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.03 |
| 194020B | 99 | 25-29 | 49~53 | 4~6 | — | <0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.03 |

    - 外观

产品为铸态金属，新截面为银灰色。金属锭表面应清洁，无肉眼可见夹杂物。

  - 试验方法

    - 产品中稀土（RE）总量的分析方法按GB/T14635.1的规定进行。

    - 产品中稀土元素含量的分析方法按供方现行方法进行。

    - 产品中非稀土杂质含量的分析方法按GB/T12690的规定进行。

    - 数值修约按GB/T 8170 的规定进行。

    - 产品外观用目测检查。

  - 检验规则

    - 检查与验收

      - 产品由供方质量技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

    - 组批

产品应成批提交检验，每批产品应由同一牌号的产品组成。

    - 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

    - 取样与制样

化学成分分析的仲裁取样方法按表2规定进行。取样时，用直径5mm～10mm的钻头在金属锭上下两面各钻3点以上，距锭块表面0.5mm～1.0mm的钻屑应弃去，然后钻取试样并立即装入带盖的磨口瓶中。

| 金属量，Kg | 1～5 | >5～10 | >10～50 | >50～100 | >100～500 | >500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样数，块 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 |

    - 检验结果判定

化学成分仲裁分析结果与本标准不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复验。若仍有一项结果不合格，则该批产品为不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 标志、包装

- 每件产品外包装上应注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、重量及“防潮”标志或字样。产品用双层塑料袋包装，密封后放入铁桶中，每桶净重50kg。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。

    - 运输、贮存

产品须存放在干燥处，不得露天放置。运输时严防淋雨，受潮。

    - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重、件数；

e) 各项分析检验结果及供方质量检验部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。