前    言

目前尚未查到与本产品相应的国际标准和国内外先进标准。

鉴于产品市场需求量逐年增长，为规范生产、满足市场需求，根据国内企业生产数据和市场要求制定本标准。

本标准由全国稀土标准化技术委员会提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口并负责解释。

本标准由内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司负责起草。

本标准由江西金世纪股份公司参加起草。

本标准主要起草人：李冬、王静、桑晓云

本标准为国内首次制定。

氢氧化铈

范围

本标准规定了氢氧化铈的要求、试验方法、检验规则与包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于以纯铈产品为原料，经化学法制取的氢氧化铈产品。主要用作生产硝酸铈铵的生产原料。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 12690 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635.X 稀土金属及其化合物化学分析方法

3  要求

3.1 化学成分

产品化学成分应符合表1规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。

| 产品 牌号 | 化学成分（质量分数）/ ％ |
| --- | --- |
|  | 稀土含量，不小于 | 稀土杂质/REO，不大于 | 非稀土杂质，不大于 |
|  | REO | TCe4+/TCe | CeO2/REO | La2O3 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Y2O3 | Fe2O3 | CaO | SiO2 | SO42- | Cl- |
| 020540 | 70 | 99 | 99.95 | 0.0050 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 |
| 020530 | 70 | 98 | 99.9 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.0020 | 0.0050 | 0.010 | 0.010 | 0.0080 |

3.2 外观

产品外观为淡黄色粉体。产品应洁净，无肉眼可见夹杂物。

- 试验方法

  - 产品中稀土总量的分析方法按GB/T 14635.X的规定进行。

  - 产品中氧化铁、氧化硅和氯根含量的分析方法参照GB/T 12690的规定进行。

  - 产品中其它含量的分析方法按供方现行方法进行。

  - 数值修约按GB/T 8170的规定进行。

  - 产品外观用目测检查。

- 检验规则

  - 检查与验收

    - 产品由供方质量技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

  - 组批

产品应成批提交检验，每批产品应由同一牌号的产品组成。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。

  - 取样与制样

化学成分分析的仲裁取样方法按表2规定进行。每件（袋）中取样量不少于10g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至所需数量。

| 每批件（袋）数 | 1～5 | >5～50 | >50～100 | >100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 100% | 5 | 件（袋）数的10%取整数 | 件（袋）数的平方根取正整数 |

  - 检验结果判定

化学成分仲裁分析结果与本标准不符时，则从该批产品中另取双倍试样对不合格项目进行复验。若仍有一项结果不合格，则该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志、包装

每件产品外包装上应注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、重量及“防潮”标识或字样。产品用双层塑料袋包装，经热压或绳扎封口后放入塑料编织袋中，每（袋）净重25Kg、50kg。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。

  - 运输、贮存

产品须存放在干燥处，不得露天放置。运输时严防淋雨，受潮。

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重、件数；

e) 各项分析检验结果及供方质量检验部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。

# Text boxes

中华人民共和国稀土行业标准

XB

XB/T ××××—××××

氢氧化铈

Cerium Hydroxide

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会发布