ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS ××××—××××

铁道货车用铝合金板材

Wrought aluminium alloys sheet for railway freight cars

（审定稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

YS

- 前    言

本标准首次制定。

本标准是根据GB/T 1.1－2000标准化工作导则的基本规定编写的，在编写规则和内容章节上均符合GB/T 1.1的要求。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准主起草单位：东北轻合金有限责任公司。

本标准主要起草人：赵永军、谢延翠、陶志民、郭瑞。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

铁道货车用铝合金板材

1  范围

本标准规定了铁道货车用铝合金板材的技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志及质量证明书等。

本标准适用于铁道货车用铝合金板材（以下简称板材）。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款，通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 228    金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T 3190   变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3199　 铝及铝合金加工产品的包装、标志、运输、贮存

GB/T 6987   铝及铝合金化学分析方法

GB/T 16865  变形铝镁及其合金加工制品拉伸试验用试样

GB/T 17432  变形铝及铝合金化学分析取样方法

3  技术要求

3.1  产品分类

3.1.1  牌号、状态、规格

板材的牌号、状态和规格应符合表1的规定。

表1

| 牌号 | 状态 | 规格/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度 | 宽度 | 长度 |
| 5083、5383 | H321 | 5.0～30.0 | 1000～2500 | 2000～10000 |

3.1.2  标记示例

示例： 用5383制造的，状态为H321、厚度为8.0mm、宽度为1200mm、长度为3000mm的板材标记为：

5383-H321  8.0×1200×3000  Y/S ×××—××××

3.2  化学成分

3.2.1  5083板材的化学成分应符合GB/T 3190的规定，5383合金的化学成分应符合表2的要求。

表2

| 牌号 | 化学成分/（质量百分数）％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | 其他 |  | Al |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |
| 5383 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.20 | 0.7～1.0 | 4.0～5.2 | ≤0.25 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.05 | ≤0.15 | 余量 |

3.3  尺寸允许偏差

3.3.1  厚度允许偏差

板材的厚度允许偏差应符合表3的规定。

表3

| 厚度（mm） | 规定的宽度/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≥1000～1500 | ＞1500～2000 | ＞2000～2500 |
|  | 厚度允许偏差（mm） |  |  |
| ≥5.0～6.3 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.30 |
| ＞6.3～10.0 | ±0.40 | ±0.40 | ±0.40 |
| ＞10.0～16.0 | ±0.50 | ±0.69 | ±0.81 |
| ＞16.0～25.0 | ±0.75 | ±0.94 | ±1.10 |
| ＞25.0～30.0 | ±1.00 | ±1.20 | ±1.40 |

3.3.2  长度允许偏差

板材的长度≤3000mm时，长度允许偏差为＋5mm；板材的长度＞3000mm时，长度允许偏差为＋8mm。

3.3.3  宽度允许偏差

板材的宽度允许偏差为＋5mm。

3.3.4  对角线允许偏差

板材的对角线允许偏差应≤8mm。

3.3.5  不平度

板材的不平度应≤6mm/m。

3.4  力学性能

板材的力学性能应符合表4的规定

表4

| 牌号 | 状态 | 厚度 （mm） | 抗拉强度 Rm/（N/mm2） | 非比例延伸强度 Rp0.2/（N/mm2） | 断后伸长率/% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A50 | A |
|  |  |  | 不小于 |  |  |  |
| 5083 | H321 | ≤12.5 | 305 | 215 | 12 | — |
|  |  | ＞12.5 |  |  | — | 12 |
| 5383 | H321 | ≤12.5 | 305 | 220 | 12 | — |
|  |  | ＞12.5 |  |  | — | 12 |

3.5  低倍组织

板材的低倍组织不允许有分层，由供方工艺保证。

3.6  外观质量

3.6.1  板材表面应色泽均匀。

3.6.2  板材表面不允许有裂纹、裂边和腐蚀等缺陷。

3.6.3  允许存在轻微的辊痕、印痕、划痕、擦伤、金属及非金属压入等缺陷。

3.6.4  板材边缘应切齐，无毛刺。

4  试验方法

4.1 化学成分分析方法

化学成分仲裁分析方法按GB/T 6987进行。

4.2 尺寸测量方法

板材厚度测量用精度为0.01mm的千分尺，其他尺寸用米尺测量。

4.3力学性能试验方法

力学性能试验方法应按GB/T 228进行。

4.4 外观质量

外观质量用目视检查，当对缺陷深度不能确定时，可以修磨后测量。

- 检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  板材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行复检。如复验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.1.3  板材按批检斤计重或理论计重。

5.2  组批

板材应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一状态、同一规格的板材组成，批重不限。

5.3  检验项目

每批板材均应进行化学成分、尺寸偏差、力学性能和外观质量的检验。

5.4  取样

板材的取样位置和取样数量应符合表5规定。

表5

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 应符合GB/T 17432的规定。 | 每熔次取1个试样。 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸偏差 | 任意位置。 | 抽查。 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 应符合GB/T 16865的规定。 | 每批板材数量的10%，不少于2个。 | 3.4 | 4.3 |
| 外观质量 | 任意位置。 | 逐张。 | 3.6 | 4.4 |

5.5 检验结果的判定

5.5.1 化学成分不合格时，判整批不合格。

5.5.2 板材尺寸不合格时，允许逐张检验，合格者交货。

5.5.3 力学性能不合格时，应从该批中另取双倍数量（可含原检验不合格的板材）的试样进行复验，复验合格时判该批合格。若复验结果仍有不合格者，判该批不合格，但允许供方逐张检验，合格者交货。

5.5.4 板材的外观质量不合格时，判该张不合格。

5.5.5 当出现其他缺陷时，该批产品由供需双方协商处理。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志

6.1.1 每个包装箱上应有明显的标签，其上注明：

a. 到站；

b. 收货单位名称或代号；

c. 产品名称；

d. 牌号及状态代号；

e. 规格；

f. 批号；

g. 重量及件数；

h. 本标准编号及年代号；

i. 出厂日期。

6.2 包装、运输和贮存

包装、运输和贮存应符合GB/T 3199的规定。

6.3 质量证明书

每批板材应附有符合本标准要求的质量证明书，其上注明：

a. 供方名称；

b. 牌号；

c. 规格；

d. 批号；

e. 供应状态；

f. 重量或张数；

g．力学性能试验结果；

h．本标准编号及年代号；

i. 供方技术监督部门的检印；

j. 包装日期。

- 7  合同内容

订购本标准所属材料的合同中，应该包括下列内容：

a. 材料名称；

b. 牌号；

c. 供应状态；

d. 规格（厚度、宽度、长度）；

e. 重量；

f. 本标准编号及年代号；

g. 其他。

《铁道货车用铝合金板材》（审定稿）编制说明

1  编制依据

全国有色金属标准化技术委员会有色标委（2005）第01号文件，下达了编制《铁道货车用铝合金板材》行业标准的任务，并确定了东北轻合金有限责任公司为主编单位。

2  编制原则

2.1	 本标准编制过程中，积极向国际标准靠拢，达到标准的先进性。

2.2	 根据国内铝加工企业具体生产装备状况和用户对深冲产品的要求，力求做到标准的合理性与实用性。

2.3	 完全按照GB/T 1.1和有色加工产品标准和行业标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

3  编制过程

3.1	 本标准由中国有色金属工业标准计量质量研究所任主办部门，由东北轻合金有限责任公司任主编单位。

3.2	 本标准的编制原则是在GB/T 3194－1998《铝及铝合金板、带材的尺寸允许偏差》、GB/T 3880－1997《铝及铝合金轧制板材》的基础上起草的。并分别于2005年6月、2006年6月及2006年10月形成了草案稿、预审稿和审定稿。

4  编制内容

1	 范围

本标准与一般工业用铝板、带材相比，引入了一种新的铝合金——5383合金，引入了一种新的热处理状态——H321状态，本标准的产品范围：主要适用于铁道货车用铝合金板材。

2	 要求

2.1 合金及化学成分

本标准中规定的合金有：5083、5383，共2种用于铁道货车用的合金，5383合金化学成分见下表：

| 牌号 | 化学成分，％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | 其他 |  | Al |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |
| 5383 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.20 | 0.7 ～1.0 | 4.0 ～5.2 | ≤0.25 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.05 | ≤0.15 | 余量 |

2.2 状态

本标准规定的状态为：H321。

2.3 力学性能

本标准中5083、5383合金的力学性能指标是根据用户的使用要求确定的。

3	 尺寸及允许偏差

为了满足铁道货车用板材的要求，本标准的厚度允许偏差符合GB/T 3194高精级的要求；长度允许偏差、宽度允许偏差和对角线允许偏差均严于GB/T 3880的要求。

4    试验方法

采用本标准的产品的化学成分仲裁，力学性能检验，取样方法都相应采用新推行的国家标准。

《铁道火车用铝合金板材》编制组

2006年10月15日