ICS77.120.20

H61

备案号：

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—200×

便携式工具用镁合金压铸件

Magnesium alloy die casting for portable-tools

（审定稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

前    言

本标准是参考美国ASTM B94-2005镁合金压铸件标准编制的。

本标准由中国有色金属标准化技术委员会提出。

本标准由全国有色金属工业标准计量质量研究所负责归口。

本标准起草单位：重庆镁业科技股份有限公司，重庆博奥镁业有限公司。

本标准主要起草人：向冬霞、张永发、廖正陶、张冬丽、曹建勇、章宗和

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准为首次发布。

便携式工具用镁合金压铸件

  - 范围

本标准规定了便携式工具用镁合金压铸件的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、合同内容等。

本标准适用于便携式工具用镁合金压铸件。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 228金属材料室温拉伸试验方法

GB/T 3199 铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T 13748 （所有部分） 镁及镁合金化学分析方法

GB/T 16865 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样

GB/T 17432 变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 19078 铸造镁合金锭

3 要求

产品标记按产品型号、铸造方法、合金牌号和标准编号的顺序表示。标记示例如下：

示例：

用AZ91D制成的型号为XXX便携式工具用镁合金压铸件标记为：

XXX  AZ91D  YS/T×××－××××

3.2 化学成分

便携式工具用镁合金压铸件化学成分应符合 GB/T 19078 的规定。化学成分的检测应由生产商在铸件生产过程中取样分析。如果生产商在铸件生产过程中已取样分析，则可以不再对成品进行取样分析。

3.3 室温力学性能

由供需双方协商，便携式工具用镁合金压铸件室温力学性能应符合表1的规定。

表1  室温力学性能

| 合金牌号 | 抗拉强度（Rm） （N/mm2） | 规定非比例延伸强度（Rp0.2） （N/mm2） | 伸长率A% | 布氏硬度 HB A5mm球径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥ |  |  |  |
| AZ81A | 200～250 | 140～160 | 1～7 | 60～85 |
| AZ91D | 200～260 | 140～170 | 1～6 | 65～85 |
| AM20S | 150～220 | 80～100 | 8～18 | 40～55 |
| AM50A | 180～230 | 110～130 | 5～15 | 50～65 |
| AM60B | 190～250 | 120～150 | 4～14 | 55～70 |
| AS21S | 170～230 | 110～130 | 4～14 | 50～70 |
| AS41B、AS41S | 200～250 | 120～150 | 3～12 | 55～80 |
| 注：其他牌号合金的室温力学性能由供需双方协商，合同注明。 |  |  |  |  |

3.4尺寸公差

便携式工具用镁合金压铸件尺寸公差应符合供需双方所确定的图纸要求。

3.5表面质量

3.5.1便携式工具用镁合金压铸件表面应清洁，不允许有裂纹、腐蚀斑点、无毛刺。便携式工具用镁合金压铸件表面质量按表2分级。

表2 便携式工具用镁合金压铸件表面质量等级

| 缺陷名称 |  | 要求 | 等级(单位：mm) |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1级 | 2级 | 3级 |  |
| 表层疏松 |  | 单个疏松面积 | ≤3×4 | ≤4×5 | ≤6×8 | 应满足零件图的密封性要求 |
|  |  | 每100cm2内不允许超过的个数 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 整个铸件不允许超过的个数 | 2 | 3 | 4 |  |
| 流痕 |  | 深度 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.15 | 只限于对装饰性（镀铬、抛光、研磨 ）表面有要求 |
|  |  | 面积、不超过总面积的百分数 | 5% | 15% | 30% |  |
| 擦伤 |  | 深度 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.25 | 除1级表面外，浇口部位允许增加1倍。 |
|  |  | 面积、不超过总面积的百分数 | 3% | 5% | 10% |  |
| 凹陷 |  | 凹陷深度 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.50 |  |
| 顶杆痕迹 |  | 凸起 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.40 |  |
|  |  | 凹进 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤0.60 |  |
| 边角缺陷 |  | 铸件边长不大于100，深度 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.85 | 残缺长度不超过长度的5% |
|  |  | 铸件边长大于100，深度 | ≤0.55 | ≤0.85 | ≤1.30 |  |
| 黏附物 痕迹 |  | 深度 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.15 | 整个铸件允许有2处 |
|  |  | 占带缺陷的表面积的百分数 | 5% | 10% | 15% |  |
| 冷隔 |  | 深度 | 不 允 许 | ≤20%壁厚 | ≤25%壁厚 | 同一部位对应位置不允许同时存在。 |
|  |  | 长度不大于铸件最大轮廓尺寸的百分数 |  | 10% | 20% |  |
|  |  | 所在面上不允许超过的数量 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 距铸件边缘距离 |  | ≥5 | ≥5 |  |
|  |  | 两冷隔间距不小于 |  | 15 | 15 |  |
| 气孔（泡） | 平均直径≤3 | 每100cm2内不允许超过的个数 | 不允许 | 1 | 2 | 允许两种气泡同时存在，但大气孔不超过3个，总数不超过10个，其距边缘距离不小于10mm |
|  |  | 整个铸件不允许超过的个数 |  | 3 | 7 |  |
|  |  | 距铸件边缘距离 |  | ≥3 | ≥3 |  |
|  |  | 凹入深度 |  | ≤0.30 | ≤0.35 |  |
|  | 平均直径＞3～6 | 每100cm2内不允许超过的个数 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 整个铸件不允许超过的个数 |  | 1 | 3 |  |
|  |  | 距铸件边缘距离 |  | ≥5 | ≥5 |  |
|  |  | 凹入深度 |  | ≤0.30 | ≤0.55 |  |
| 各种缺陷总和 |  | 面积不超过总面积的百分数 | 5% | 30% | 50% |  |

3.5.2 需进行氧化处理的便携式工具用镁合金压铸件，其氧化层应完好，不露基体金属，不脱落。

3.6 内部质量

便携式工具用镁合金压铸件的内部质量要求应由供需双方协商制定。

3.7气密性

便携式工具用镁合金压铸件的气密性能由供需双方协商进行。

4试验方法

4.1 化学成分仲裁方法

便携式工具用镁合金压铸件的化学成分仲裁分析按GB/T13748的规定进行。

4.2 室温力学性能检测方法

便携式工具用镁合金压铸件室温力学性能检验按GB/T228的规定协商进行。

4.3尺寸公差检验方法

便携式工具用镁合金压铸件的尺寸检验用相应精度的量具测量。

4.4 表面质量检查方法

便携式工具用镁合金压铸件的表面质量用肉眼检查，对不能确定深度的缺陷可以修磨，必须保证修磨后的尺寸不超出允许公差。

4.5内部质量试验方法

用X射线探伤仪进行检测，由供需双方协商进行。

4.6气密性试验方法

由供需双方协商进行。

- 检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应在收到产品后5日内，按本标准的规定开箱复验。复验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议应在收到产品之日起的半个月内提出，属于其它性能的异议应在收到产品之日起的一个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2 组批

应成批提交验收，每批应由同一熔次、同一炉次、同一状态、同一规格组成。

5.3 检验项目

每批产品出厂前应进行化学成分、尺寸偏差、表面质量的检验; 力学性能由供需双方协商进行。

5.4 取样

检验项目、取样位置和取样数量应符合表3规定。

表3  检验项目、取样位置和取样数量

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T17432 | 按GB/T17432 | 3.2 | 4.1 |
| 室温力学性能 | 双方协商 | 每批2件 | 3.3 | 4.2 |
| 尺寸公差 |  | 每批2～5件 | .3.4 | 4.3 |
| 表面质量 | 任意部位 | 每批总件数的10% | 3.5 | 4.4 |
| 内部质量 | 任意部位 | 每批总件数的10% | 3.6 | 4.5 |
| 气密性 |  | 每批总件数的3% | 3.7 | 4.6 |

5.5 检验结果的判定

5.5.1  化学成分不合格时,判该批不合格。

5.5.2  尺寸、外观质量不合格时，判该批不合格。如果需方同意,可以逐件检验。

5.5.3  力学性能、内部质量不合格时，应从该批中取双倍数量的试样进行重复试验，复验结果不合格时，判该批产品不合格。

5.5.4气密性不合格时，判该批不合格。如果需方同意,可以逐件检验。

6    标志、包装、运输和贮存

6.1  标志

便携式工具用镁合金压铸件的包装箱标志参照GB/T3199的规定进行。在验收合格的产品包装箱上应标上如下印记：

  - 供方技术监督部门的检验合格印记；

  - 批号；

  - 合金牌号；

  - 供应状态。

6.2  包装、运输和贮存

6.2.1   便携式工具用镁合金压铸件的包装由供需双方协商。

6.2.2   包装、运输和贮存的其他要求参照GB/T3199的规定进行。

6.3  质量证明书

每批便携式工具用镁合金压铸件应附有符合本标准要求的质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称；

- 合金牌号；

- 规格；

- 供应状态；

- 批号；

- 净重和件数；

- 各项分析检验结果和技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期（或包装日期）。

  - 合同内容

订购本标准所属材料的合同中应包括下列内容：

  - 产品名称；

  - 牌号；

  - 状态；

  - 尺寸规格及允许偏差；

  - 重量；

  - 本标准要求的应在合同中注明事项；

  - 本标准编号；

  - 增加本标准以外内容时的协商结果。