中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T xxxx—××××

铝电解用高石墨质阴极炭块

High graphitiferous cathode carbon block for aluminium electrolysis

(审定稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会发布

YS

- 前    言

随着铝电解的进步和发展，铝冶炼生产厂家开始全面推广和使用高石墨质阴极炭块，本标准参照法国沙瓦公司标准，结合我国炭素企业生产实际和用户的要求制定而成。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由中国铝业股份有限公司贵州分公司、山西晋阳碳素公司负责起草。

本标准由郑州浩宇炭素、云南万盛炭素、青铜峡青鑫炭素参加起草。

本标准起草人：XXX、XXX……

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准为首次发布。

铝电解用高石墨质阴极炭块

  - 范围

本标准规定了铝电解用高石墨质阴极炭块的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于砌筑铝电解槽用高石墨质阴极炭块。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 8719 炭素材料及其制品的包装、标志、运输和质量证明书的一般规定

YS/T 62.1铝用炭素材料取样方法　底部炭块

YS/T 63.2铝用炭素材料检测方法 第2部分  阴极炭块和预焙阳极  室温电阻率的测定

YS/T 63.4铝用炭素材料检测方法 第4部分  热膨胀系数的测定

YS/T 63.5铝用炭素材料检测方法 第5部分  有压下底部炭块钠膨胀率的测定

YS/T 63.7铝用炭素材料检测方法 第7部分 表观密度的测定  尺寸法

YS/T 63.9铝用炭素材料检测方法 第9部分 真密度的测定  氦比重计法

YS/T 63.13铝用炭素材料检测方法 第13部分  杨氏模量的测定  静测法

YS/T 63.14铝用炭素材料检测方法 第14部分  抗折强度的测定  三点法

YS/T 63.15铝用炭素材料检测方法 第15部分  耐压强度的测定

YS/T 63.19铝用炭素材料检测方法 第19部分  灰分含量的测定

3  要求

3.1  产品分类

3.1.1铝电解用高石墨质阴极炭块，以代号GS表示。牌号以人造石墨在其干料配方所占比例进行区分和表示。

3.1.2铝电解用高石墨质阴极炭块分为底部炭块GS-3、GS-5和GS-10三种牌号，分别表示人造石墨在其干料配方中所占比例为30%、50%、100%。

3.2  性能

3.2.1 铝电解用高石墨质阴极底部炭块理化性能应符合表1的规定。

表1

| 牌号 | 性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 真密度 g/㎝3 | 表观 密度 g/㎝3 | 电阻率 μΩ·m | 耐压 强度 MPa | 灰分 % | 抗折 强度 Mpa | 杨氏 模量 GPa | 热膨胀系数 ×10-6/℃ (3000C) | 钠膨胀率 % |
|  | ≥ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ |
| GS-3 | 1.94 | 1.56 | 32 | 24 | 5 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 0.8 |
| GS-5 | 1.98 | 1.57 | 28 | 24 | 4 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 0.7 |
| GS－10 | 2.08 | 1.59 | 20 | 26 | 2 | 9.0 | 6.5 | 4.0 | 0.5 |
| 注1：真密度、表观密度、耐压强度、电阻率、灰分为常规分析指标。 注2：抗折强度、杨氏模量、热膨胀系数、钠膨胀率为参考指标，不做常规分析。需方需要时供方可以提供，但需在合同中注明。 注3：理化性能指标数值修约按GB/T 8170的规定进行。 注4：以上指标均按成型时平行于所受压力方向进行取样和分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3   尺寸及允许偏差

3.3.1  非加工炭块的尺寸及允许偏差

非加工炭块的尺寸及允许偏差应符合表2的规定。

表2

| 名称 | 规格/mm | 允许偏差/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽度 | 厚度 | 长度 |
| 底部炭块 | 535×470×3380 420×420×2550 400×400×2100 400×400×1800 400×400×1600 | ±10 | ±10 | ±15 |
| 注：其他规格可由供需双方协商，并在合同中注明。 |  |  |  |  |

3.3.2   加工后的炭块的尺寸及允许偏差

加工后的炭块的尺寸及允许偏差应符合表3的规定。

表3

| 名称 | 规格/mm | 允许偏差 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽度/mm | 厚度/mm | 长度/mm | 钢棒槽宽、深/mm | 直角度/ ° |
| 底部炭块 | 515×450×3280 515×450×3250 | ±2 | ±4 | ±12 | ±3 | ±0.4 |
|  | 400×400×2500 400×400×2100 400×400×1800 400×400×1600 | ±3 | ±3 | ±12 | ±3 | ±0.4 |
| 注：其他规格可由供需双方协商，并在合同中注明。 |  |  |  |  |  |  |

3.3.3  炭块的弯曲度

将长度为4m的细绳放在炭块所检工作面的两端，从两头收紧细绳,使细绳紧贴在所检工作面两端上，测得的所检工作面与细绳之间最大间隙值，即炭块的弯曲度。

加工炭块的弯曲度不大于长度的0.1%，非加工炭块的弯曲度不大于长度的0.5%。

3.4  外观质量

3.4.1  炭块表面应平整，断面组织不允许有空穴、分层和夹杂物。

3.4.2  炭块表面允许有图1所示的缺角、裂纹、缺棱、表面凹陷等缺陷，但其尺寸及数量应符合表4的规定。

图1  缺陷示意图

表4

| 缺陷名称 | 缺陷尺寸及数量 |
| --- | --- |
| 缺角 | a+b+c≤150 mm，不多于2处，小于40 mm的不计 |
| 裂纹（宽度1.0 mm以下） | 单面裂纹a或b，或跨棱裂纹（a+b）≤60 mm |
| 缺棱 | a+b+c≤150mm，不多于2处，小于40 mm的不计 |
| 表面凹陷 | 近似周长（a+b+c）≤100 mm，深度≤5 mm |

- 检验方法

4.1  性能测定方法

4.1.1  真密度的测定按YS/T 63.9的规定进行。

4.1.2  表观密度的测定按YS/T 63.7的规定进行。

4.1.3  电阻率的测定按YS/T 63.2的规定进行。

4.1.4  耐压强度的测定按YS/T 63.15的规定进行。

4.1.5  灰分的测定按YS/T 63.19的规定进行。

4.1.6  抗折强度的测定按YS/T 63.14的规定进行。

4.1.7  杨氏模量的测定按YS/T 63.13的规定进行。

4.1.8  热膨胀系数的测定按YS/T 63.4的规定进行。

4.1.9  钠膨胀率的测定按YS/T 63.5的规定进行。

4.2 尺寸及允许偏差测量方法

炭块的尺寸及允许偏差用相应精度的测量工具进行测量。

4.3  外观质量检验方法

炭块表面缺陷的尺寸用相应精度的测量工具进行测量，其他外观质量用肉眼检查。

- 检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1 炭块应由供方技术监督部门进行检查，保证其质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行验收。如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2  组批

炭块应成批提交验收，每批应由同一牌号的炭块组成。每批不大于120 t。

5.3 检验项目

每批产品均应进行性能的常规指标、尺寸及允许偏差、外观质量的检验。供需双方在合同中约定的性能参考指标也应同时进行检验。

5.4 取样

取样按照表5的规定进行。

表5

| 检验项目 | 取样位置及数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 按YS/T 62.1的规定（平行于受力方向）进行。 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸及允许偏差 | 逐块检验 | 3.3 | 4.2 |
| 外观质量 | 逐块检验 | 3.4 | 4.3 |

5.5 检验结果的判定

5.5.1 性能分析结果(含常规指标和供需双方在合同中约定的参考指标)中有任何一项结果不合格时，可进行复检，若复检仍不合格，判该批不合格。

5.5.2 尺寸及允许偏差、外观质量不合格时，判该块不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志

检查合格后，在每块炭块上按照牌号贴上检验合格证，或打上合格印记。

6.2 包装

铝用高石墨质阴极炭块先用塑料薄膜内包，再用草绳捆包，或用供需双方认可的其他方式包装。

6.3 运输和贮存

运输和贮存按GB/T 8719的规定进行。

6.4 质量证明书

每批炭块应附质量证明书，其上注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称、规格和牌号；

c) 批号；

d) 净重和块数；

- 各项性能分析结果及技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

- 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

  - 产品名称；

  - 规格和牌号；

  - 数量；

  - 本标准编号；

  - 本标准要求的其他需要在合同中注明的内容。