# ICS

### 分类号

中华人民共和国国家标准

GB/TXXX—XXXX

再生铅合金锭

Secondly Lead Alloy Ingots

(征求意见稿)

XXXX－XX－XX 发布                         XXXX－XX－XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

国  家  标  准  化  管  理  委  员  会  发布

前   言

本标准是首次制订。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由安徽华鑫再生有色金属有限公司负责起草。

本标准的主要起草人：段克祥、朱桂贤、张保兴。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

GB/T XXXX－XXXX

再生铅合金锭

# 范围

本标准规定了再生铅的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于火法精炼生产的再生铅合金锭。

# 2 要求

2.1产品分类

再生铅合金锭按化学成份为2个系列，5个牌号。

2.1.1再生铅铅锑合金锭的 4个牌号为 PbSb4A 3.8-4.2、PbSb4B 3.8-4.2、PbSb2Se l.5-2、PbSb11 10.5-11

2.1.2再生铅铅钙铝锡合金锭牌号为PbSnCaA1

2.2化学成份

2.2.1再生铅合金锭的化学成份，应符合表1的规定

表1再生铅合金锭化学成份（再生铅铝铅锑合金）

| 牌号 | 再生铅合金锭的化学成分% |  |  |  |  |  | 杂质元素成分%，不大于 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Sb | As | Sn | Cu | Se | Ag | Bi | Fe | In | Al | Ni | Cd |
| PbSb4A 3.8-4.2 | 余量 | 3.8-4.2 | － | － | － | － | 0.01 | 0.03 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
| PbSb4B 3.8-4.2 |  |  | ≤0.2 | － | － | － | 0.01 | 0.05 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
| PbSb2Se l.5-2 |  | 1.5-2 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 0.03-0.05 | 0.02-0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
| PbSb11 10.5-11 |  | 10.5-11 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

GB/T XXXX－XXXX

表2  再生铅合金锭化学成份（再生铅铅钙合金）

| 牌号 | Sn | Ca | Al | Sb | As | Bi | Cd | Fe | Ni | Ag | In | 其它元素 | 浮渣PbO | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PbsnCaA1 | 2-2.1 | 0.065-0.08 | 0.02-0.03 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.015 | ≤0.002 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | 剩余 |

2.2.2当再生铅合金锭用于生产以表1、表2中所列元素为添加元素时，则该元素的含量可不受本表规定的最大值的限制，由供需双方商定。

2.2.3对于特殊用途的再生铅合金锭，需方可以要求某一杂质低于表中规定的最大值，也可以就表中未列出的元素做出规定。

2.3物理规格

2.3.1再生铅合金锭的规格为长方梯形，底部两端各有1个打捆凹槽，两端有突出耳部、底部有凹槽。

2.3.2再生铅合金锭的单个重量：48kg±3kg、40kg±2kg、35kg±2kg

2.3.3需方如对再生铅合金锭的规格和形状有特殊要求，可由供需双方商定。

2.4 表面质量

2.4.1再生铅合金锭表面不得有熔渣，粒状氧化物，夹杂物及外来污染。

2.4.2再生铅合金锭，不得有冷隔，不得有10mm的飞过毛刺（允许修整）。

2.4.3需方如对再生铅合金锭的表面质量有特殊要求时，可由供需双方商定。

# 3 试验方法

3.1 再生铅合金锭的化学成份仲裁分析方法按GB/T 4103《铅及合金铅化学分析方法》的规定进行。

3.2 再生铅合金锭的表面质量用目视法检验。

# 4 检验规则

4.1检验与验收

4.1.1再生铅合金锭应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单的，并填写质量证明书（合格证）。

4.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或订货单的规定不符时，应在收到产品之日起60天内向供方提出，由供需双方协商解决，如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

4.1.3再生铅合金锭应成批提交检验，每批由同一熔炼号的产品组成，批量不大于100t。

4.1.4根据需方要求，允许由同一牌号的多个生产批组成一个检验批次，批量按需方要求执行。

4.1.5每批再生铅合金锭都要进行化成份和表面质量的检验。

4.2取样与制作。

GB/T XXXX－XXXX

4.2.1再生铅合金锭在浇铸时，每批次分45次从再生铅合金锭溶液中取出样品浇入一个底面积为12平方厘米，高4厘米的空心金属圆柱内，凝固后取出，用车床将一头车平，放在光普仪器上进行化学成份的化验，并写出化验报告单。化验过的样品存放，作为以后仲裁分析样品。

4.3检验结果的判定

4.3.1再生铅合金锭的化学成份的化验结果与本标准或订货单的规定相符时既本批次合格，否则为不合格。

4.3.2再生铅合金锭的物理规格和表面质量于本标准或订单的规定相符时既本批次合格，否则为不合格。

5 标志、包装、运输与贮存

5.1每块再生铅合金锭车浇铸时都打印上商标和批号。

5.2每捆再生铅合金锭上都有醒目的不易脱落的标识，注明  产品名称、产品牌号、批号和净重。

5.3每捆再生铅合金锭用相应强度且不易锈蚀的包装带捆扎包装，需方如对包装有特殊要求时，可由供需双方商定。

5.4再生铅合金锭生产出来以后，存放在通风、干燥、无腐蚀性物质的库房内。

5.5再生铅合金锭在运输时使用无腐蚀性物质的运输工具运输，防止雨淋。

5.6如在贮存和运输过程中，再生错合金锭的表面生成有白色、灰白色或黄白色的薄膜，系由铅的自然氧化性质决定，不影响再生铅合金锭的质量，故不作报废依据。

5.7每批再生铅合金锭都附有产品质量证明书（合格证）其上注明：

a) 供方名称和商标、地址、电话或传真；

b) 产品名称和牌号、批号；

c) 净重和数量；

d) 分析检验结果和技术监督部门印记；

e) 本标准编号和出厂日期。

6 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 尺寸规格；

- 重量；

- 本标准编号；

- 增加本标准以外内容时的协商结果。