ICS77.150.60

H62

中华人民共和国国家标准

GB/T××××—××××

再生锌合金锭

Secondary zinc alloy ingots

（征求意见稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

- 前    言

本标准为首次制定。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由宁波香豪莱宝金属工业有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

再生锌合金锭

- 范围

本标准规定了再生锌合金锭的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于压铸业用锌合金锭。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T1250  极限数值的表示方法和判定方法

GB/T8170  数值修约规则

GB/T12689  锌及锌合金化学分析方法

- 3  要求

- 3.1  产品分类

再生锌合金锭按化学成分分为3个牌号。

- 3.2  化学成分

3.2.1  再生锌合金锭的化学成分应符合表1的规定。

3.2.2  需方如对再生锌合金锭的化学成分有特殊要求时，可由供需双方商定。

- 3.3  物理规格

3.3.1  再生锌合金锭为长方梯形，底部有便于将锭打断的凹槽。

3.3.2  为使再生锌合金锭便于包装和运输，允许每捆的底锭可采用有脚锭。

3.3.3  再生锌合金锭的单锭重应不大于25kg。

3.3.4  需方如对再生锌合金锭的形状和锭重有特殊要求时，可由供需双方商定。

- 3.4  表面质量

3.4.1  再生锌合金锭表面不得有熔渣和夹杂物，但允许有浇铸时产生的轻微表面缩孔。

3.4.2  再生锌合金锭表面不得有飞边毛刺（允许修整）。

- 再生锌合金锭化学成分

| 牌 号 | 化 学 成 分， （ ％） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主 成 分 |  |  |  | 杂 质 含 量，不大于 |  |  |  |
|  | Al | Cu | Mg | Zn | Fe | Pb | Cd | Sn |
| ZSZnAl4 | 3.5～4.3 | 0.2～0.75 | 0.02～0.08 | 余量 | 0.1 | 0.006 | 0.004 | 0.003 |
| ZSZnAl4Ni | 3.5～4.3 | 0.3～0.75 | 0.01～0.08 | 余量 | 0.1 | 0.015 | 0.01 | 0.01 |
| ZSZnAl4Cu1 | 3.8～4.3 | 0.5～1.25 | 0.03～0.12 | 余量 | 0.1 | 0.010 | 0.01 | 0.01 |
| 注：牌号表示方法：“ZS”为“再生”字汉语拼音首字母。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4  试验方法

- 4.1  化学成分仲裁分析方法

再生锌合金锭化学成分仲裁分析方法按GB12689的规定进行。

- 4.2  重量检验方法

再生锌合金锭的重量用称量法检验。

- 4.3  表面质量检验方法

再生锌合金锭表面质量用目视法检验。

- 5  检验规则

- 5.1  检查和验收

5.1.1  再生锌合金锭应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（合同）的规定，并填写质量证明书（合格证）。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验 。如检验结果与本标准或订货单（合同）的规定不符时，应在收到产品之日起或7天内向供方提出,由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

- 5.2  组批

5.2.1  再生锌合金锭应成批提交检验，每批应由同一牌号、同一熔炼号的产品组成。批量不大于30t。

5.2.2  经供需双方商定，也可由同一牌号的多个熔炼号的产品组成一个检验批。批量按需方要求执行。

- 5.3  检验项目

每批再生锌合金锭应进行化学成分、重量、表面质量的检验。

- 5.4  取样和制样

5.4.1  生产样的采取

供方用于化学成分分析的试样可从浇铸时的液态金属中采取，也可用其它方法采取。

5.4.2  仲裁样的采取和制备

5.4.2.1  再生锌合金锭化学成分仲裁样的采取

5.4.2.1.1  仲裁取样数量：从每批仲裁再生锌合金锭中，等距离（间隔）随机抽取12锭，作为仲裁样锭。

5.4.2.1.2  仲裁取样方法：将抽取的样锭按每4个锭为一组，共分三组。用钻孔法或锯切法采取试样。钻孔或锯切时，不得使用任何润滑剂，其速度不得使试样氧化。取样时应除去表皮（不超过2mm），钻、锯深度不小于锭厚的三分之二。

a)  钻孔法：用直径10mm～15mm的钻头取样，将每组4块样锭，按浇铸面A与底面B依次排列成长方形，在长方形上划2条对角线，与每锭纵向中心线相交的两点为该锭的取样点，如图1所示（以a形锭为例）。

A

B

A

B

- 铸造用锌合金锭钻孔布点图

b)  锯切法：锯条与再生锌合金锭垂直，通过钻孔法取样点横向锯切。

5.4.2.1.3  试样的制备：将取得的试样制成不大于3mm屑状，用磁铁除净加工时带入的铁屑，仔细混匀后以四分法缩至不少于300g，作为仲裁分析样品。

5.4.2.2  再生锌合金锭仲裁样的取制样方法也可由供需双方商定。

- 5.5  检验结果的判定

5.5.1  再生锌合金锭检验结果的数值修约按GB/T8170中的有关规定进行。修约后的数值判定按GB/T1250中的有关规定进行。

5.5.2  再生锌合金锭的化学成分分析结果与本标准的规定不符时，按批判废。

5.5.3  再生锌合金锭的物理规格及表面质量的检验结果与本标准规定不符时，按锭判废。

- 6  标志、包装、运输与贮存

- 6.1  标志

6.1.1  每块再生锌合金锭底面应铸有注册商标（或企业标志），表面应打印或用不易脱落的颜色（或标签）标注牌号、批号。

6.1.2  每捆再生锌合金锭应粘贴标签，其上注明：

a）  供方名称；

b）  产品名称和牌号；

c）  捆重。

6.2  包装

6.2.1  再生锌合金锭应堆码整齐，并用相应强度且不易锈蚀的包装带捆扎包装。

6.2.2  再生锌合金锭打捆后，应用塑料薄膜袋包装，以防尘防湿。

- 6.3  运输与贮存

6.3.1  再生锌合金锭包装成捆后，应确保其在运输过程中不散捆。

6.3.2  再生锌合金锭应用无腐蚀性物质的运输工具装运，防止被雨水淋湿。

6.3.3  再生锌合金锭应贮存在干燥、通风、无腐蚀性物质的仓库里。

- 6.4  其他

需方如对再生锌合金锭的标志、包装、运输与贮存有特殊要求时，由供需双方商定。

- 6.5  质量证明书（合格证）

每批再生锌合金锭出厂时应附质量证明书（合格证），其上注明：

a)  供方名称和商标；

b)  产品名称和代号；

c)  批号；

d)  净重和件数；

e)  分析检验结果和技术监督部门印记；

- 标准编号；

g)  出厂日期。

- 7  订货单（或合同）内容

- 本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

7.1  产品名称；

7.2  产品牌号；

7.3  化学成分、物理规格、表面质量等特殊要求；

7.4  数量；

7.5  标准编号；

7.6  其他需要协商或增加标准以外要求的内容。