《铝电解用高石墨质阴极炭块》预审会会议纪要

2006年8月28日--31日，全国有色金属标准化技术委员会在大连市三寰大酒店主持召开了《炭素材料》系列标准及《铝及铝合金化学分析方法》等标准审定会、预审会和讨论会，来自40家单位的76名代表对中铝贵州分公司等单位提出的行业标准《铝电解用高石墨质阴极炭块》（预审稿）进行了认真、热烈的讨论，形成纪要如下：

- 将“2 规范性引用文件”中YS/T 63（所有部分）《铝用炭素材料检测方法》中引用的各个分部分详细列出。

- 将表1中表观密度改为：

GS－3： ≥1.56、GS－5： ≥1.57、GS－10： ≥1.59。

- 表1中关于电阻率，山东䆓矿科澳炭素有限公司提出将值定为：

GS－3：≤34、GS－5：≤30、GS－10：≤20

其他与会代表对标准预审稿原值无异议。

会议商定，暂将该标准值定为：

GS－3：≤32、GS－5：≤28、GS－10：≤20。

- 将表3中的“沟槽”改为“钢棒槽”。

- 将3.3.3中“使细绳紧贴在计检工作面上”改为“使细绳紧贴在计检工作面两端上”，并画简图表示。

- 将表4中“裂纹（宽度0.5mm以下）”改为“裂纹（宽度1.0mm以下）”。

- 将表5中“性能的取样位置及数量按YS/T 62.1的规定进行”改为“按YS/T 62.1的规定（平行于受力方向取样）”。

- 将5.5.1详细描述，避免出现有争议的漏洞。