《铝电解用阴极糊》预审会会议纪要

2006年8月28日--31日，全国有色金属标准化技术委员会在大连市三寰大酒店主持召开了《炭素材料》系列标准及《铝及铝合金化学分析方法》等标准审定会、预审会和讨论会，来自40家单位的76名代表对中铝贵州分公司等单位提出的行业标准《铝电解用阴极糊》（预审稿）进行了认真、热烈的讨论，形成纪要如下：

- 在理化性能指标的表2中，详细说明“膨胀收缩率”为参考指标。

- 将3.2表2中GSLD－1挥发8—12改为8—13。

- 在5.2.1的组批规定中，将“每批为同一次生产的产品”改为“每批为同一次生产的同一牌号产品”。

- 在5.4取样中，增加制样的规定：

制样按YS/T 63.7的规定进行，电阻率按附录B中的制样方法进行。

- 附录中的“资料性附录”改为“规范性附录”。

- 在附录中，增加重复性和再现性指标。

《铝电解用高石墨质阴极炭块》初审会会议纪要

2006年29日，由全国有色金属标准化技术委员会主持召开的关于召开《炭素材料》系列标准及《铝及铝合金化学分析方法》等标准审定会、预审会和讨论会上，《铝电解用高石墨质阴极炭块》初审会在大连市三寰大酒店召开，来自　单位的　名代表对该标准初审稿进行了认真、热烈的讨论，形成纪要如下：

- 将2规范性引用文件中YS/T 63（所有部分）铝用炭素材料检测方法中引用的部分详细列出。

- 将表1中表观密度改为GS－3≥1.56、GS－5≥1.57、GS－10≥1.59。

- 表1中关于电阻率，山东䆓矿科澳炭素有限公司提出将值定为GS－3≤34、GS－5≤30、GS－10≤20。其他与会代表对该标准原值无异议。该起草小组商定，将该标准值定为GS－3≤32、GS－5≤28、GS－10≤20。

- 将表3中的沟槽改为钢棒槽。

- 将3.3.3中“使细绳紧贴在计检工作面上”改为“使细绳紧贴在计检工作面两端上”，并画简图表示。

- 将表4中“裂纹（宽度0.5mm以下）”改为“裂纹（宽度1.mm以下）”。

- 将表5中“性能的取样位置及数量按YS/T 62.1的规定进行”改为“按YS/T 62.1的规定（平行于受力方向取样）”。

- 将5.5.1详细描述，避免出现有争议的漏洞。