# ICS77.XXX.XX

# H 01

# GB

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

# GB/T XXXX—XXXX

锡冶炼企业产品能耗

# Energy consumption for products of

tin metallurgical enterprise

(讨论稿)

XXXX—XX—XX发布                  XXXX—XX—XX实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

前 言

本标准代替YS/TXXX－2003标准，与YS/TXXX－2003相比，主要有如下变化：

——适用范围改为适用于以锡精矿、富渣和锡中矿及富中矿为原料生产锡锭的锡冶炼企业。

——将电折标系数由原来的4.04tbm/104kw.h改为现在的1.229 tbm/104kw.h。

——取消了工序能源消耗等级指标和实物单耗等级指标的划分。

本标准的附录A、附录B均是资料性附录。

本标准的附录C是参考性附录。

本标准同全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由华锡集团有限责任公司负责起草。

本标准由云南锡业股分有限责任公司参加起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

锡冶炼企业产品能耗

⒈ 范围

本标准规定了锡冶炼企业锡产品的能源消耗、等级指标和计算方法。

本标准适用于所有以锡精矿、富渣和锡中矿、锡富中矿为原料生产锡锭的锡冶炼企业产品能耗计算。

⒉ 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB8170      　数值修约规则

GB1250      　极限数值的表示方法和判定方法

GB2589     　 综合能耗计算通则

GB12723     　 产品单位产量能源消耗定额编制原则

GB/T3484     　企业能量平衡通则

GB/T15587  　　工业企业能源管理导则

# ⒊ 术语、定义

下列术语、定义和符号适用于本标准。

3.1  工序能源单耗  unit energy consumption in working procedure

工序生产过程中处理每吨炉物料干量或生产每吨合格产品消耗的能源量。

3.2  工序实物单耗  unit object consumption in working procedure

工序生产过程中处理每吨炉物料干量或生产每吨合格产品消耗的某种能源实物量。

3.3  工艺能源单耗  unit energy consumption of technology

工艺生产过程中生产每吨合格产品消耗的能源量。

3.4  辅助能耗  assistant energy consumption

辅助生产系统用于产品生产的能源消耗量。

3.5  综合能源单耗  unit consumption of integrate energy

工艺能源单耗与工艺产品辅助能耗及损耗分摊量之和。

# ⒋ 要求

4.1　企业实际（生产）消耗的各种能源

企业实际消耗的各种能源包括：一次能源（原煤、原油、天然气等），二次能源（电力、热力、石油制品、焦炭、煤气等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压缩空气等）所消耗的能源。

企业实际消耗的各种能源是指用于生产活动的各种能源。其包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统用能，不包括生活用能和批准的基建项目用能。在企业实际消耗的能源中，用作原料的能源也必须包括在内。

生活用能是指企业系统内的宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务等直接用于生活方面的能耗。

4.2 　企业计划统计期内的能源消耗量

企业计划统计期内的能源消耗量是指本计划统计期内直接用于生产的能源消耗量。

  - 企业产品能耗的计算范围

企业产品能耗的计算范围包括企业计划统计期内生产系统和辅助系统消耗的一次能源、二次能源、耗能工质。企业计划统计期内能源消耗量应符合下列公式：

企业计划统计期内能源消耗＝购入能源量＋库存能源增减量－外销能源量－生活用能量－企业工程建设用能源量………………………(1)

企业回收的余热，属于节约能源循环利用，不属于外购能源，在计算时，应避免和外购能源重复计算。余热利用装置用能计入能耗。回收能源自用部分，计入自用工序；转供其它工序时，在所用工序以正常消耗计入；回收的能源折标煤后应在回收余热的工序、工艺中扣除。

4.4　各种能源的计量单位

能源单耗使用kgbm/t、tbm/t（千克标煤/吨、吨标煤/吨）和KJ/t、MJ/t、GJ/t（千焦/吨、兆焦/吨、吉焦/吨）为计量单位。

煤、焦炭、重油使用kg（千克）、t（吨）；

电力使用kw.h、104kw.h（千瓦时、万千瓦时）；

蒸汽使用KJ（千焦）、MJ（兆焦）、GJ（吉焦）；

煤气、压缩空气、氧气、天然气使用m3、104m3（立方米、万立方米）；

水使用t、104t（吨、万吨）。

4.5　各种能源（包括生产耗能工质消耗的能源）折算标煤量方法

应用基低（位）发热量等于29.3076MJ（兆焦）的燃料，即1kg标煤。

各种能源及耗能工质消耗量应折算为标煤量计算。外购的燃料能源可取实测的低（位）发热量或供货单位提供的实测值为计算基础，或用国家统计部门的折算系数折算，参见附录A。二次能源及耗能工质均按相应能源等价值折算；企业能源转换自产时，按实际投入的能源实物量折算标煤量；由集中生产单位外销供应时，其能源等价值须主管部门规定；外购外销时，其能源等价值必须相同；当未提供能源等价值时，可按国家统计部门的折算系数折算，参见附录B。企业回收的余热按热力的折算系数，余热发电统一按电力的折算系数折算。

4.6　 锡冶炼工艺及工序划分

# 4.6.1　锡矿划分

——含锡品位≥（达到或超过）40%为锡精矿，含锡品位≥（达到或超过）20%＜（且达不到）40%为锡富中矿，含锡品位≥（达到或超过）3%＜（且低于）20%为锡中矿。

# 4.6.2　工艺划分

——以锡精矿为主要原料炼锡工艺：

炼前处理、还原熔炼、精炼（火法、湿法）和炼渣四道工序。其代表性的工艺流程是：锡精矿→流化态沸腾炉焙烧→锡焙砂（烟气排放）→反射炉还原熔炼→粗锡（火法精炼产精锡产品，精炼渣返回反射炉还原熔炼），富渣（烟化炉硫化吹炼，水淬渣外销，烟尘返回反射炉还原熔炼），烟尘返回反射炉还原熔炼。

——以富渣和锡中矿为原料炼锡工艺：

一次炼渣（烟化炉吹炼）、还原熔炼、二次炼渣、精炼（火法、湿法）四道工序。其代表性的工艺流程是：富渣或锡中矿→烟化炉一次硫化吹炼→锡烟尘（水淬渣外销）→反射炉还原熔炼→粗锡（火法精炼产精锡产品，精炼渣返回反射炉还原熔炼），富渣（烟化炉二次硫化吹炼，水淬渣外销，烟尘返回反射炉还原熔炼），烟尘返回反射炉还原熔炼。

注：富渣含反射炉富渣、电炉富渣、澳斯麦特炉富渣、艾萨炉富渣

——以锡富中矿为原料炼锡工艺：

炼前处理、还原熔炼、精炼（火法、湿法）和炼渣四道工序。其代表性的工艺流程是：锡富中矿→流化态沸腾炉焙烧→锡焙砂（烟气排放）→反射炉还原熔炼→粗锡（火法精炼产精锡产品，精炼渣返回反射炉还原熔炼），富渣（烟化炉硫化吹炼，水淬渣外销，烟尘返回反射炉还原熔炼），烟尘返回反射炉还原熔炼。

# 4.6.3　工序划分

# 4.6.3.1　炼前处理工序:

——沸腾炉工序

——回转窑工序(用于砷尘、熔析渣、炭渣等物料的焙烧)

# 4.6.3.2　还原熔炼工序：

——反射炉工序

——电炉熔炼工序

——鼓风炉熔炼工序

——炼锡短窑熔炼工序

——炼锡澳斯麦特炉工序

——炼锡艾萨炉工序

# 4.6.3.3　粗锡精炼工序:

——火法精炼工序

——湿法电解精炼工序

# 4.6.3.4　炼渣工序:

——烟化炉工序(含熔化炉)

——电炉炼渣工序

  - 锡冶炼产品计算原则

锡冶炼工艺工序产品除精炼工序外均采用入炉物料干重量，精炼工序产品为精锡锡锭，工艺产品为精锡锡锭。

应采用同一计划统计期内产出的合格产品产量计算单位产品能耗。

所有产品产量均以t（吨）为计量单位，以企业计划统计部门正式上报的数据为准。

4.8　多金属混合熔炼及其它（副）产品的能耗计算原则

锡铅混合熔炼能耗计算按粗锡、粗铅、的产量及相应工序比例分摊。

其它产品指精锡、焊锡、粗铅、锡基合金以外的产品，如：银、锑、铜、锌、白砷等。能耗计算按所在工序能耗及相应工序能耗比例分摊。

4.9　处理不同原料产品能耗的计算原则

由于处理不同的原料，采用的工艺流程不同，会导致产品综合能耗的差异，因此采取了不同的计算依据。本标准采用了三种计算依据，第一种为以锡精矿为原料的计算依据，第二种是以富渣和锡中矿为原料的计算依据，第三种是以锡富中矿为原料的计算依据。

本标准采用的综合能耗计算依据为，以锡精矿为原料时，其含锡品位为50%，以富渣或锡中矿为原料时，其含锡品位为10%，以锡富中矿为原料时，其含锡品位为30%。

同时，即使处理相同的物料，也会由于原料含锡品位的不同，而导致产品综合能耗的差异，本标准对这种差异不进行系数校正，而是采用相同的计算依据。

4.10　锡冶炼产品能耗计算原则

# 4.10.1 　工艺能源单耗及计算公式

工艺能源单耗指冶炼工艺生产过程中的直接能耗，包括燃料、动力消耗和供排风、车间内的物料输送、收尘、配料、供水、现场检修、车间照明及劳保消耗的能源。

工艺（或工序）能源单耗计算公式：

工艺（或工序）能源单耗＝冶炼工艺（或工序）耗能量/产品产量（处理量）……（2）

# 4.10.2　综合能耗的计算公式

产品综合能源单耗计算公式：

产品综合能源单耗＝（工艺耗能量＋辅助耗能分摊量＋能源亏损分摊量－余热回收折标量）/产品产量　……………………………………………（3）

辅助能耗指直接为生产服务的能耗，包括机修、运输、检验、仓库等的能耗。

能源亏损指国家规定的合理亏损量，如库存盘点亏损量、电力的变损和线损等。

# 4.10.3　工序实物单耗及辅助耗能分摊量计算公式

工序实物单耗计算公式：

工序实物单耗＝工序消耗的某种能源实物量/入炉物料量………………………（4）

能源实物量指本工序消耗的煤、煤气、焦炭等。

辅助耗能分摊量计算公式：

辅助耗能分摊量＝辅助部门耗能量×某产品工艺能耗量/全部产品工艺总能耗量

………………………………………（5）

4.11  其他

设备年度大修耗能应计入工艺能耗。

企业辅助、附属生产系统消耗的能源量，应根据各产品工艺能耗占企业生产工艺能耗量的比例分摊给各个主要产品。

# ⒌ 　锡冶炼各工序产品能耗的计算范围及公式

# 5.1 　炼前处理工序

炼前处理工序是指锡精矿和返回品炼前处理,目的是脱除砷、硫、铁等有害杂质，以提高入炉物料质量，此工序包括沸腾焙烧炉、回转窑、磁选等冶金设备。

# 5.1.1 　炼前处理工序能耗的计算范围

包括从配料、进料、焙烧、排料、供排风、物料输送、收尘、供水、辅助设备及照明等所有能源量。

# 5.1.2 　工序能源单耗计算公式

工序能源单耗＝（燃料煤消耗折标煤量＋配料煤消耗折标煤量＋电力消耗折标煤量＋耗能工质折标煤量－余热回收折标煤量）/入炉物料量（以入炉物料干重计算）　　　　　　　　…………………………………………（6）

# 5.2 　还原熔炼工序

还原熔炼是指锡精矿及其他含锡物料的还原熔炼。该工序包括反射炉、电炉、鼓风炉、炼锡短窑、澳斯麦特炉、艾萨炉等冶金炉窑。

# 5.2.1 　还原熔炼工序能耗的计算范围

包括从配料、进料、熔炼、供排风、收尘、供水、粉煤制备、煤气制造、余热装置、照明等所有消耗的能源量。

# 5.2.2 　工序能源单耗计算公式

工序能源单耗＝（燃料煤消耗折标煤量＋配料煤折标煤量＋电力消耗折标煤量＋耗能工质折标煤量－余热回收折标煤量)/入炉物料量　………………（7）

工序能耗母项以入炉物料干重计算。入炉物料包括锡精矿、返回品等含锡物料及熔剂，不包括还原剂。

# 5.3　精炼工序

# 5.3.1　精炼工序能耗的计算范围

火法精炼：氧化锅、高温锅、结晶机、精炼锅、浇铸、熔析炉、真空炉等工序的加热、熔化除杂、供排水、供排风、收尘、煤气制造、车间运输、及照明等所有消耗的能源量。

湿法电解精炼：精锡电解、焊锡电解、电解辅助设施及供排水、通风、车间运输、照明等所有消耗的能源量。

# 5.3.2　工序能源单耗计算公式

工序能源单耗＝（燃煤消耗折标煤量＋煤气消耗折标煤量＋柴油消耗折标煤量＋电力消耗折标煤量＋耗能工质折标煤量－余热回收折标煤量）/产品产量

…………………………………………（8）

产品产量以精炼工序最终合格产品产量计算。

# 5.4　炼渣工序

炼渣烟化炉系指处理炼锡反射炉炉渣、锡中矿、电炉渣、烟道尘等的熔化、保温、硫化挥发工序。

# 5.4.1　炼渣工序能源单耗计算范围

备料、进料、硫化挥发、供排水、收尘、供排风、辅助设备及照明等所有消耗的能源量。

# 5.4.2　工序能源单耗计算公式

工序能源单耗＝（燃料煤消耗折标煤量＋电力消耗折标煤量＋耗能工质折标煤量－余热回收折标煤量）/入炉物料量　　　………………………………（9）

工序能源单耗中的入炉物料量以处理干重计算。

# 5.5　缺少炼渣各炉窑工序企业的能源单耗计算范围

缺少炼渣各炉窑工序的企业，应将委托代炼企业为此道工序消耗的能源量，计入吨锡金属单位产品工艺能耗；当不委托代炼、本厂也不冶炼时，应以本标准所列炼渣各炉窑工序的新建准入级能耗指标量代入。

# 6　锡冶炼产品能源等级原则

6.1　等级指标划分原则

本标准对以锡精矿、富渣或锡中矿、锡富中矿为主要原料炼锡工艺的综合能耗单耗等级指标划分为三个级别，即目标级、新建准入级和限定级。

各等级指标数的含义是企业实际完成水平不大于相应指标数。

  - 锡冶炼产品综合能耗等级指标

# 6.2.1　以锡精矿为主要原料的炼锡工艺能耗等级指标

表1给出以锡精矿为主要原料的锡冶炼产品综合能耗等级指标。

表1 　以锡精矿为主要原料的锡冶炼产品综合能耗等级指标

| 产品 | 等 级 指 标 / kgbm/t |
| --- | --- |
|  | 目标级 | 新建准入级 | 限定级 |
| 精锡锡锭 | 2100 | 2400 | 2800 |

    - 以富渣和锡中矿为原料的炼锡工艺能耗等级指标

表2给出以富渣和锡中矿为原料的锡冶炼产品综合能耗等级指标。

表2　以富渣和锡中矿为原料的锡冶炼产品综合能耗等级指标

| 产品 | 等 级 指 标 / kgbm/t |
| --- | --- |
|  | 目标级 | 新建准入级 | 限定级 |
| 精锡锡锭 | 6300 | 7400 | 8800 |

# 以富中矿为原料的炼锡工艺能耗等级指标

表3给出以富中矿为原料的锡冶炼产品综合能耗等级指标。

表3　以富中矿为原料的锡冶炼产品综合能耗等级指标

| 产品 | 等 级 指 标 / kgbm/t |
| --- | --- |
|  | 目标级 | 新建准入级 | 限定级 |
| 精锡锡锭 | 3400 | 3800 | 4500 |

附录A

(资料性附录)

常用能源品种现行折标煤系数

表A　常用能源品种现行折标煤系数

| 能 源 | 折标煤系数及单位 |
| --- | --- |
| 品 种 | 单 位 | 系 数 | 单 位 |
| 原 煤 | 吨 | 0.7143 | 吨标煤/吨 (tbm/t) |
| 无烟煤 | 吨 | 0.900 | 吨标煤/吨 (tbm/t) |
| 洗精煤 | 吨 | 0.900 | 吨标煤/吨 (tbm/t) |
| 褐 煤 | 吨 | 0.404 | 吨标煤/吨 (tbm/t) |
| 重 油 | 吨 | 1.4286 | 吨标煤/吨 (tbm/t) |
| 汽 油 | 吨 | 1.4714 | 吨标煤/吨 (tbm/t) |
| 柴 油 | 吨 | 1.4571 | 吨标煤/吨 (tbm/t) |
| 焦 炭 | 吨 | 0.9714 | 吨标煤/吨 (tbm/t) |
| 液化石油气 | 吨 | 1.7143 | 吨标煤/吨 (tbm/t) |
| 电 力 | 万千瓦小时 | 1.229 | 吨标煤/万千瓦时(tbm/104kwh) |
| 煤 气 (热值为1250×4.1868kj/m3) | 万立方米 | 1.786 | 吨标煤/万立方米(tbm/104m3) |
| 热力（当量） | 百万千焦 | 0.03412 | 吨标煤/百万千焦 （tbm/GJ） |
| 天然气 | 千立方米 | 1.3300 | 吨标煤/千立方米(tbm/103m3) |
| 注1：蒸汽折标系数按热值计。 注2：部分品种仍采用“万”为计量单位。 |

附录 B

(资料性附录)

耗能工质能源等价值

表B 　耗能工质能源等价值(参考件)

| 耗 能 工 质 | 能 源 等 价 值 |
| --- | --- |
| 名 称 | 单 位 | 热值MJ (兆焦) | 折标煤kg (千克) |
| 新 水 | 吨 | 7.5350 | 0.2571 |
| 软化水 | 吨 | 14.2347 | 0.4857 |
| 压缩空气 | 立方米 | 1.1723 | 0.4000 |
| 二氧化碳 | 立方米 | 6.2806 | 0.2143 |
| 氧 气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 |
| 氮 气 | 立方米 | 11.7230 | 0.4000 |
|  |  | 19.6771 | 0.6714 |
| 乙 炔 | 立方米 | 243.6722 | 8.3143 |
| 电 石 | 千 克 | 60.9188 | 2.0786 |
| 注1：新鲜水指尚未使用的自来水。 注2：除乙炔、电石外，均按平均耗电计算。 注3：氮气作副产品时，折算系数取0.4000。作为主产品时折标煤系数取0.6714。 注4：乙炔按耗电计算。 注5：电石按平均焦炭、电计算。 |

附录C

# （参考性附录）

工序能源单耗等级指标

表C　以锡精矿为原料生产精锡时的各工序能源单耗等级指标（参考件）

| 工 序 | 等级指标 |
| --- | --- |
|  | 单位 | 一级（目标级） | 二级（新建准入级） | 三级（限定级） |
| 炼前处理工序 | kgbm/t | 50 | 60 | 75 |
| 还原熔炼工序 | kgbm/t | 410 | 470 | 535 |
| 精炼工序 | kgbm/t | 200 | 240 | 280 |
| 炼渣工序 | kgbm/t | 380 | 450 | 540 |

附录D、附录E、附录F都不进入文件的正式内容。

附录D   由锡精矿为原料生产精锡时的各工序单位能耗计算产品综合能耗

- 各工序的物料量计算

设定从锡精矿生产精锡时，精矿品位为50%，冶炼回收率为95%；炼前处理工序的直收率为99.5%，产出焙砂的品位也为50%；还原熔炼工序熔炼精矿或焙砂时的直收率为83%，熔炼精炼渣和烟尘时的直收率为65%，精炼渣和烟尘的平均品位为52%；炼渣工序为每产出1吨精锡时处理富渣量1.1吨，黄铁矿的加入量为富渣量的12%；精炼工序的直收率为80%。那么生产1吨精锡时，需要处理锡精矿为

1吨/50%/95%=2.105吨

产出焙砂量为

1吨/50%/95%×99.5%=2.095吨

精炼工序需要处理的粗锡金属量为

1吨/80%=1.250吨

炼渣工序需要处理的物料量为

1吨×1.1×(1+12%)=1.232吨

还原熔炼工序处理焙砂时产出的粗锡金属量为

2.095吨×50%×83%=0.8694吨

还原熔炼工序处理精炼渣和烟尘时产出的粗锡金属量为

1.250-0.8694=0.3806吨

还原熔炼工序需要处理的精炼渣和烟尘的物料总量为

0.3806吨/65%/52%=1.126吨

还原熔炼工序处理的物料总量为

# 2.095+1.126=3.221吨

2、产品的综合能耗

产品的综合能耗等于四个工序的物料量乘上工序单耗的和

得一级为2.105×50+3.221×410+1.232×380+200=2093kg   取2100kg

二级为2.105×60+3.221×470+1.232×450+240=2433kg   取2400kg

三级为2.105×75+3.221×535+1.232×540+280=2826kg   取2800kg

附录E　　以富渣或锡中矿为原料的综合能耗计算

- 烟化炉一次硫化吹炼的能耗

设定烟化炉吹炼时得到的烟尘金属锡回收率（也等于直收率）为92%，从烟尘到精锡产品的回收率为95%（与炼精矿相当），富渣或锡中矿的平均含锡为10%，则从富渣或锡中矿生产1吨精锡时应处理的物料量为

1吨/92%/95%/10%＝11.44吨

一次吹炼时所消耗的能源为

11.44*炼渣工序单耗　得一级为4347kg　二级为5148kg  三级为6178kg

# 2、从烟尘生产1吨精锡时的能耗

设定从烟尘生产1吨精锡时的能耗与从锡焙砂生产1吨精锡时的能耗相等，而从锡焙砂生产1吨精锡时的能源单耗为

精锡产品能源单耗－炼前处理工序能耗

# ＝精锡产品能源单耗－炼前处理量×炼前工序单耗

＝精锡产品能源单耗－1吨/50%/95%×炼前工序单耗　（注：50%为精矿品位，95%为冶炼回收率）

得一级为2100-1/50%/95%×50＝1995kg

二级为2400-1/50%/95%×60＝2274kg

三级为2800-1/50%/95%×75＝2642kg

- 以富渣或锡中矿为原料的综合能耗为

烟化炉一次硫化吹炼时所消耗的能源＋从烟尘生产吨精锡时所消耗的能源

得一级为4347＋1995＝6342kg　　取6300kg

二级为5148＋2274＝7422kg    取7400kg

三级为6178＋2642＝8820kg　　取8800kg

附录F   　以锡富中矿为原料的综合能耗计算

- 处理锡精矿生产1吨精锡时，炼前处理、还原熔炼和烟化炼渣三个工序的能耗为

产品综合能耗-精炼工序能耗

得一级为2100-200＝1900kg

二级为2400-240＝2160kg

三级为2800-280＝2520kg

- 处理富中矿时，炼前处理、还原熔炼和烟化炉炼渣的能耗

设定处理锡富中矿时锡的金属冶炼回收率与处理精矿时相同，均为95%，锡富中矿的平均含锡为30%，锡精矿的平均含锡为50%。那么要从锡富中矿生产1吨精锡时应处理的锡富中矿原料量为

1吨/30%/95%＝3.509吨

从锡精矿生产1吨精锡时处理的锡精矿原料量为

1吨/50%/95%＝2.105吨

即从富中矿生产1吨精锡时所处理的原料量是从锡精矿生产1吨精锡时处理的原料量的1.667倍。

这样，从富中矿生产1吨精锡时，炼前工序、还原熔炼工序和炼渣工序所处理的物料量，也会相应是从锡精矿生产1吨精锡时处理的物料量的1.667倍。

那么，从富中矿生产1吨精锡时，炼前工序、还原熔炼工序和炼渣工序所消耗的能源，也是从锡精矿生产1吨精锡时处理的物料量的1.667倍。

得从富中矿生产1吨精锡时，炼前工序、还原熔炼工序和炼渣工序所消耗的能源为

一级1900×1.667＝3167kg

二级2160×1.667＝3600kg

三级2520×1.667＝4200kg

3、从富中矿生产1吨精锡时，精炼工序的能耗

设定从富中矿生产1吨精锡时，精炼工序的能耗与从锡精矿生产1吨精锡时的精炼工序能耗相等，即一级为200kg

二级为240kg

三级为280kg

- 以锡富中矿为原料生产1吨精锡时的综合能耗为

炼前处理、还原熔炼、炼渣三个工序所消耗的能源＋精炼工序所消耗的能源

得一级为3167＋200＝3367kg　　取3400kg

二级为3600＋240＝3840kg    取3800kg

三级为4200＋280＝4480kg　　取4500kg

后注：附录C经过了适当的调整，这样可以从工序能耗计算出处理三种不同原料时的综合能耗，计算结果为限定级的综合能耗为2800公斤。