附录：     6A82  合金相关信息

单位名称       中国铝业西北铝加工分公司                    邮政编码    748111

地    址     甘肃陇西西北铝加工分公司                   部    门    技术开发部

联 系 人       侯波  赵海滨                  电话/传真    0932-6628763 /6622816

产品名称                  扁棒                 生产起始日期     1999年3月-至今

牌号     6A82       化学成分（质量分数%）：

Si： 0.8-1.5          ； Fe：≤  0.7         ； Cu：  0.20-0.6         ；Mn：0.40-0.8         ；Mg：  0.8-1.2         ；Cr：  0.05-0.30        ；Ni：≤  0.15         ；Zn：≤  0.30       ；Ti：≤  0.15       ；

其他杂质：单个≤   0.15        ；总计≤    0.50       ；Al：余量。

主要特性：T6状态时，抗拉强度≥    260       MPa；布氏硬度HB≥   100      ；

密度：2.72kg/m2(数值分布2.705-2.719 kg/m2)

用途及使用效果：     用于机械制造，主要是提高材料的硬度以达到使用要求       。

附录：     5A10  合金相关信息

单位名称       中国铝业西北铝加工分公司                    邮政编码    748111

地    址     甘肃陇西西北铝加工分公司                   部    门    技术开发部

联 系 人       侯波  赵海滨                电话/传真      0932-6628763 /6622816

产品名称              方棒                 生产起始日期        2000年6月-至今

牌号     5A10      化学成分（质量分数%）：

Si：≤  0.20         ； Fe：≤ 0.25          ；Cu：≤ 0.01         ；Mg： 0.40-0.6         ；Fe+Si：≤ 0.36          ；……

其他杂质：单个≤  0.03         ；总计≤ 0.15          ；Al：余量。

主要特性：电阻率（20℃）≤  0.0320   Ω·mm2/m

密度：2.69kg/m2(数值分布2.693-2.694 kg/m2)

用途及使用效果：  用于导电杆，材料的电阻率达到用户要求             。