ICS 77.150.10

L 61

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

线缆编织用铝合金线

Aluminum alloy wire for cable braiding

（征求意见稿）

2008-07-23

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会发布

- 前    言

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由中国有色金属工业标准计量质量研究所归口。

本标准起草单位：杭州飞祥电子线缆实业有限公司、中国电子科技集团公司第二十三研究所、杭州银河线缆有限公司、珠海汉胜科技股份有限公司。

本标准主要起草人：

- 线缆编织用铝合金线

  - 范围

本标准规定了线缆编织用铝合金线的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及订货单内容。

本标准适用于电线电缆编织层用铝合金编织线（以下简称铝合金线）。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 3048.2　电线电缆电性能试验方法　金属导体材料电阻率试验

GB/T 3190　变形铝及铝合金化学成分

GB/T 4909.2　裸电线试验方法　尺寸测量

GB/T 4909.3　裸电线试验方法　拉力试验

GB/T 4909.7　裸电线试验方法　卷绕试验

GB/T 7999　铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 20975（所有部分）　铝及铝合金化学分析方法

  - 要求

    - 产品分类

      - 铝合金线的牌号、状态、标称直径和用途见表1。

| 牌号 | 状态 | 标称直径 （mm） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5154 5A54 | H18 | 0.10，0.12，0.14，0.16，0.18，0.20，0.22，0.24，0.26 | 高速编织机用 |
|  | O |  | 普通编织机用 |

      - 标记示例

状态H18，标称直径0.12mm，牌号5154的铝合金线标记为：

线缆编织用铝合金线 H18 φ0.12 5154 GB/T ×××××-200×

    - 化学成分

5154的化学成份应符合GB/T 3190的要求，5A54的化学成份应符合表2的规定。当产品力学性能、电性能等合格时，化学成分可不作为验收指标。如需方对化学成分有要求时，应在合同中注明。

| 序号 | 牌号 | 化学成分，% |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |  |
| 1 | 5A54 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.05～0.25 | 3.2～3.7 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 余量 |  |

    - 直径及偏差

铝合金线的标称直径应符合表1的规定，偏差应符合表2规定。

- 单位：mm

| 标称直径（d） | 直径偏差 | 不圆度 |
| --- | --- | --- |
| 0.10～0.16 | ±0.003 | ≤0.003 |
| 0.16～0.26 | ±0.004 | ≤0.004 |
| 注：不圆度为铝合金线垂直于轴线的同一截面上测得最大和最小直径之差。 |  |  |

    - 力学性能

铝合金线的力学性能应符合表3规定。

| 合金牌号 | 状态 | 标称直径 （mm） | 抗拉强度（MPa） | 断裂伸长率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5A54 | H18 | 0.10 | ≥305 | ≥5 |
|  |  | 0.12 |  |  |
|  |  | 0.14 |  |  |
|  |  | 0.16 |  |  |
|  |  | 0.18 |  |  |
|  |  | 0.20 |  |  |
|  |  | 0.22 |  |  |
|  |  | 0.24 |  |  |
|  |  | 0.26 |  |  |
|  | 0 | 0.10 | ≥250 | ≥9 |
|  |  | 0.12 |  |  |
|  |  | 0.14 |  |  |
|  |  | 0.16 |  |  |
|  |  | 0.18 |  |  |
|  |  | 0.20 |  |  |
|  |  | 0.22 |  |  |
|  |  | 0.24 |  |  |
|  |  | 0.26 |  |  |
| 5154 | H18 | 0.10 | ≥305 | ≥5 |
|  |  | 0.12 |  |  |
|  |  | 0.14 |  |  |
|  |  | 0.16 |  |  |
|  |  | 0.18 |  |  |
|  |  | 0.20 |  |  |
|  |  | 0.22 |  |  |
|  |  | 0.24 |  |  |
|  |  | 0.26 |  |  |
|  | 0 | 0.10 | ≥220 | ≥10 |
|  |  | 0.12 |  |  |
|  |  | 0.14 |  |  |
|  |  | 0.16 |  |  |
|  |  | 0.18 |  |  |
|  |  | 0.20 |  |  |
|  |  | 0.22 |  |  |
|  |  | 0.24 |  |  |
|  |  | 0.26 |  |  |
| - 用户如果需要其它抗拉强度和断裂伸长率的线材，可由双方协商并在合同中注明。 |  |  |  |  |

    - 耐卷绕性

H18型铝合金线应在与自身直径相同的芯轴上卷绕10圈而不破断，O型铝合金线应在与自身直径相同的芯轴上卷绕20圈而不破断。

    - 电性能

      - 铝合金线的电阻率应符合表4规定。

| 牌号 | 状态 | 电阻率（最大值，20℃时）1） （Ω·mm2/m） |
| --- | --- | --- |
| 5A54 | H18 O | 0.0502） |
| 5154 |  | 0.053883） |
| 1）计算20℃时的物理参数参见附录A； 2）电阻率相当于34.48%IACS(IACS为国际退火铜标准)； 2）电阻率相当于32%IACS。 |  |  |

    - 表面质量

线缆编织用铝合金线表面应光滑，不允许有影响用户使用的任何缺陷。

  - 试验方法

    - 化学成分分析方法

化学成分按GB/T 20975或GB/T 7999的规定进行，仲裁分析方法按GB/T 20975规定进行。

    - 直径及偏差测量方法

直径及偏差测量按GB/T 4909.2的规定进行。

    - 力学性能试验方法

拉断力及伸长率试验按GB/T 4909.3的规定进行。

    - 耐卷绕性试验方法

耐卷绕性试验按GB/T 4909.7的规定进行。

    - 电性能试验方法

电阻率试验按GB/T 3048.2的规定进行。

    - 表面质量检验方法

表面质量用正常目视检查。

  - 检验规则

    - 检查与验收

      - 产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准要求，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验，如复验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，由供需双方共同在需方进行取样。

    - 组批

铝合金线应成批提交检验，每批应由同一牌号、型号和直径的产品组成。

    - 检验项目

每批铝合金线均应进行化学成分、直径及偏差、力学性能、耐卷绕性、电性能和表面质量的检验。当产品力学性能、电性能等合格时，化学成分可不作为验收指标。如需方对化学成分有要求时，应在合同中注明。

    - 取样

产品的取样应符合表5的规定。

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批取1个进行分析检验 | 3.2 | 4.1 |
| 直径及偏差 | 每批按1%抽样，但不少于3盘，最多10盘 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 |  | 3.4 | 4.3 |
| 耐卷绕性 |  | 3.5 | 4.4 |
| 电性能 |  | 3.6 | 4.5 |
| 表面质量 |  | 3.7 | 4.6 |

    - 检验结果的判定

      - 化学成分不合格时，产品能区分熔次的判该熔次不合格，其他熔次依次检验，合格者交货。不能区分熔次的判该批不合格。

      - 直径及偏差不合格时，应取双倍数量的试样，进行第二次试验，如仍有不合格时，应逐盘检查，剔除不合格品。

      - 力学性能不合格时，应取双倍数量的试样，进行第二次试验，如仍不合格，判该批不合格。

      - 耐卷绕性不合格时，应取双倍数量的试样，进行第二次试验，如仍不合格，判该批不合格。

      - 电性能不合格时，应取双倍数量的试样，进行第二次试验，如仍不合格，判该批不合格。

      - 表面质量不合格时，应取双倍数量的试样，进行第二次试验，如仍有不合格时，应逐盘检查，剔除不合格品。

  - 包装、标志、运输、贮存

    - 标志

      - 线盘标志

每个线盘上应附有标签或标牌，标明下列内容：

a) 生产企业名称、地址或商标；

b) 产品标记；

c) 生产日期；

d) 毛重及净重；

e) 产品批号：

f) 检验员印记；

g) 产品标准号。

      - 包装箱标志

每个包装箱上应印有标签，标明下列内容：

a) 生产企业名称、地址或商标；

b) 产品名称、牌号、状态、标称直径；

c) 生产日期；

d) 轴数、毛重及净重；

e) 产品批号：

f) 检验员印记；

g) 产品标准号；

h) 符合GB/T 191 规定的图示标志。

    - 包装

铝合金线应排绕整齐，成盘包装，每盘外层应与线盘侧板边缘保持适当的距离。每个包装箱应放置24盘线。允许按双方协商规定包装。

    - 贮存

    - 线缆编织用铝合金线应妥善贮存在干燥、通风、防雨、防水及不含酸碱性物质或有害气体的库房内。室内相对湿度不超过70%。运输中应防潮、防蚀。

    - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称、牌号；

c) 型号、状态；

d) 标称直径；

e) 出厂批号；

f) 净重和件数；

g) 检验结果和技术监督部门印记；

h) 本标准编号；

i) 出厂日期。

    - 订货单内容

本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

a) 产品名称、牌号；

b) 标称直径；

c) 型号、状态；

d) 每盘净重；

e) 数量（重量）；

f) 本标准编号

g) 化学成分、包装方式等其他特殊要求。

- （资料性附录）
20℃时的物理参数

- A.1

| 牌号 项目 | 5154 | 5A54 |
| --- | --- | --- |
| 密度（kg/cm3χ103） | 2.64 | 2.66 |
| 电阻温度系数（℃－1） | 0.0020 | 0.0020 |