ICS 25.220.20

H 20

GB/T 12967.4－201×

中华人民共和国国家标准

铝及铝合金阳极氧化膜检测方法

第4部分：着色阳极氧化膜耐

紫外光性能的测定

Test methods for anodic oxidation coatings of aluminium and aluminium alloys--

Part 4--Determination of the fastness to ultraviolet light of coloured anodic oxide coatings

( ISO 6581:2010,  Anodizing of aluminium and its alloys

— Determination of the comparative fastness to ultraviolet light and heat of coloured anodic oxidation coatings, IDT)

（送审稿）

201×－××－××发布                             201×－××－××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

GB/T 12967.4－201×

前    言

GB/T 12967《铝及铝合金阳极氧化膜检测方法》分为七个部分：

——第1部分  用喷磨试验仪测定阳极氧化膜的平均耐磨性

——第2部分  用轮式磨损试验仪测定阳极氧化膜的耐磨性和耐磨系数

——第3部分  铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)

——第4部分  着色阳极氧化膜耐紫外光性能的测定

——第5部分  用变形法评定阳极氧化膜的抗破裂性

——第6部分  目视观察法检验着色阳极氧化膜色差和外观质量

——第7部分  用落砂试验仪测定阳极氧化膜的耐磨性

本部分为GB/T 12967的第4部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分代替GB/T 12967.4－1991《铝及铝合金阳极氧化 着色阳极氧化膜耐紫外光性能的测定》。

本部分与GB/T 12967.4－1991相比主要变化如下：

——增加试验报告的要求。

本部分使用翻译法等同采用ISO 6581:2010《铝及其合金的阳极氧化—着色阳极氧化膜耐紫外光性能的测定》。

本部分做了下列编辑性修改：

——取消了ISO 6581:2010 的前言，增加了本部分前言；

——取消了ISO 6581:2010 的引言；

——用“本部分”代替“本国际标准”。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：XXXXXXXXXXXXXX。

本部分参加起草单位：XXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXX。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

本部分所取代标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 12967.4－1991。

GB/T 12967.4－201×

铝及铝合金阳极氧化膜检测方法

第4部分：着色阳极氧化膜耐紫外光性能的测定

1  范围

1.1  本部分规定了测定着色阳极氧化膜耐紫外光和耐热性能的对比法。

1.2  本部分不适用于热敏感的着色阳极氧化膜。

注：深色试样表面通常会达到较高的温度。

2  方法原理

着色阳极氧化试样经紫外光照射后，和标准试样或参比试样进行比较，观察试样所发生的颜色变化。

3  仪器

3.1  装置

试验用装置主要由耐热材料制成的试验箱、一个紫外光源和一组离光源距离相等的试样夹或支架组成。

3.2  试验箱

3.2.1 试验箱应使全部试样都能与光源保持等距离放置。

注：一种圆柱形的试验箱，光源在中心部位垂直放置；或一种横截面为矩形的试验箱，光源在试样支架上方水平放置，均适于选用。

3.2.2 试验温度高，试样的褪色速度就快，试验箱内的试样表面温度在整个试验过程中都不应超过100℃。有时需要采用合适的风扇来对试验箱和试样进行冷却，但需防止光源过冷。具体情况可遵循光源生产厂家的指导。

3.2.3 试验箱应完全密闭，或装有合适的隔离装置，以免紫外光有任何泄露的可能性。试验箱的开启处应装有微动开关，使开箱时光源能自动关闭。

3.2.4 在试验状态下（见3.3），紫外光源会产生臭氧，对人体健康有害。如果臭氧是由光源产生的，需设置强制空气循环装置，以便将试样箱内的空气排出室外。

3.3 紫外光源

3.3.1 紫外灯应是装有石英罩的中压汞弧灯，由合适的变压器和开关加以控制。紫外灯不应使用玻璃罩，因为玻璃灯罩会屏蔽大量的紫外光线。

3.3.2 紫外灯的功率和弧长，在距离光源中心190 mm处应满足以下的强度关系（见表 1)。

注：一个常用的方案是，使用功率为500w，有效弧长为120mm的紫外灯，其距离试样的距离大约应为190mm。

3.3.3 大多数紫外灯的额定寿命为1000h，但在使用过程中，尤其是在波长小于313nm时，输出功率会所下降，这时应选用一种强度调节器与紫外灯联用，在一定程度上可以补偿这种下降。

GB/T 12967.4－201×

表1

| 波长 （nm） | 强度 （μW/cm2） |
| --- | --- |
| 254 | 500-150 |
| 265 | 800-400 |
| 297 | 600-400 |
| 303 | 1000-800 |
| 313 | 1350-1200 |
| 365 | 1500-1700 |
| 405 | 800-1000 |
| 436 | 1300-1600 |

3.3.4 不要触摸紫外灯上的石英罩，否则会产生失透作用。

3.3.5 虽然臭氧对试验结果影响很小，但还是希望选用不产生臭氧的紫外灯，从而不必把空气排出室外。

3.4 试样放置

3.4.1 试样应放置在试样支架上或用试样夹夹住，并且要保证试样与光源之间呈等距离，同时要保证试样不被光源遮挡。

4  试验过程

4.1 试验

4.1.1 试样放在试验箱内进行紫外光照射，直到试样或参比试样的颜色变化达到供需双方预定的程度为止。

注：试验时间主要取决于选用的试验装置和着色阳极氧化试样本身，由于本试验方法与其他光照褪色试验法相比较，是一种比较苛刻的试验方法。所以，大多数着色阳极氧化膜试样在100h以内的试验时间里，颜色就会发生明显的变化。

4.1.2 在试样表面可采用不透紫外光的材料部分遮盖，以利于颜色变化的检查。

4.2 参比试样

本试验属强曝晒试验，为达到对比检验的目的，应选用一种已知耐紫外光性能的着色阳极氧化试样作为参比试样。参比试样和试样应同时进行紫外光的照射，并以相同的方式进行部分遮盖。

4.3 臭氧的影响

采用的光源是否产生臭氧，对着色阳极氧化试样的试验结果无太大影响。但在含臭氧的气氛中试验时，试样的表面有时会出现轻微的光晕。在评定试验结果前，应用细研磨剂将其除掉。

5 结果表示

试验结果以试样或参比试样的颜色变化达到供需双方预定程度时所用的试验时间来表示。

6 试验报告

试验报告至少应包括以下内容：

- 本部分编号；

- 试样号；

GB/T 12967.4－201×

- 测试试样的颜色，生产方法（如果已知）；

- 参比试样

- 试验装置和试验时间；

- 试样试验前后的颜色变化（对比遮盖部分或参比试样）；

- 试验期间所遇到的一些异常现象或偏离；

- 试验日期。

203 mm

内径5mm±0.4mm