# 目  次

目  次	I

前  言	II

废旧有色金属术语定义	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  一般术语	1

3.1  基本概念	1

3.2  分类术语	2

3.3  其他术语	5

4  废旧有色金属	7

4.1  铜及铜合金废料	7

4.2  铝及铝合金废料	10

4.3  铅及铅合金废料	13

4.4  锌及锌合金废料	15

4.5  锡及锡合金废料	15

4.6  镍及镍合金废料	16

4.7  钴及钴合金废料	17

4.8  镁及镁合金废料	18

4.9  硬质合金废料	18

4.10  稀有金属废料	18

4.11  稀散金属废料	20

4.12  贵金属废料	21

4.13  稀土废料	23

4.14  电子废弃物	24

4.15  电池废料	24

汉语拼音索引	26

# 前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规定起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司

本标准主要起草人：

废旧有色金属术语定义

# 1  范围

本标准规定了废旧有色金属的术语和定义。

本标准适用于废旧有色金属废料的回收、加工和贸易等过程。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20926-2007 镁及镁合金废料

GB/T 25955-2010 钽及钽合金废料

GB/T 26311-2010 再生铜及铜合金棒

SN/T 1791.9-2006 进口可用作原料的废物检验检疫规程 第9部分：废有色金属

# 3  一般术语

## 3.1  基本概念

3.1.1

废旧有色金属  Nonferrous metal scrap

生产与消费过程中已完成使用寿命的器件中所含有的有色金属部件及材料。

3.1.2

有色金属废件、废料  Nonferrous metal waste and scrap

报废的或失去使用价值的有色金属或其合金的制品以及在其生产过程中产生的废件与废料，包括生产过程中产生的不可修复的废品。

3.1.3

再生有色金属工业原料  Raw material for regeneration of nonferrous metal

为生产有色金属或其合金而回收的有色金属及其合金废件、废料。

3.1.4

再生有色金属  Recycling nonferrous metal

以有色金属及其合金废件、废料为原料炼制而成的有色金属及其合金。又称二次有色金属。

## 3.2  分类术语

3.2.1

有色金属废件与废料的分类  Classification for nonferrous metal scrap and waste

按品种、物理特征、化学成份和夹杂率等来区分废件与废料。

3.2.2

有色金属废件与废料类  Category of nonferrous metal scrap and waste

按物理特征来确定有色金属废件、废料的分类单位，如：铝及铝合金废件、铝屑和铝合金屑等。

3.2.3

有色金属废件与废料组  Group of nonferrous metal scrap and waste

按机械与（或）工艺性能以及化学成分来确定有色金属废件、废料的分类单位。

3.2.4

有色金属废件与废料级  Level of nonferrous metal scrap and waste

按形状、夹杂率和尺寸确定有色金属废件、废料质量的分类单位。

3.2.5

高质废件与废料  High quality nonferrous metal waste and scrap

经过预处理和经过牌号、组分和级别分类的有色金属废件、废料。

3.2.6

低质废件与废料  Low quality nonferrous metal waste and scrap

未进行基本组分品级分类，但仍可以用于进一步加工的有色金属和合金废件、废料。

3.2.7

生产性废旧有色金属  Productive nonferrous metal scrap

用于建筑、铁路、通讯、电力、水利、油田、国防及其他生产领域，并已失去原有使用价值的有色金属材料、制品和含有有色金属的生产设备。

3.2.8

非生产性废旧有色金属  Nonproductive nonferrous metal scrap

城乡居民及企、事业单位用于生活资料和农村居民用于农业生产的小型农具，且已失去原有的使用价值后的废旧有色金属制品。

3.2.9

有害的废旧有色金属  Harmful nonferrous scrap

混有密封容器、易燃易爆物及有毒有害物品的有色金属废件、废料，包括未经过除爆检验的有色金属废件、废料。

3.2.10

无害的废旧有色金属  Harmless nonferrous scrap

已除去密封容器、易燃易爆物、有毒有害物的有色金属废件、废料。

3.2.11

废旧轻金属  Light nonferrous metal waste

相对密度小于5g/cm3的有色金属及合金废件、废料，如：铝及铝合金废料、镁及镁合金废料等。

3.2.12

废旧重金属  Heavy nonferrous metal waste

相对密度大于5g/cm3的有色金属及合金废件、废料，如：铅及铅合金废料、铜及铜合金废料等。

3.2.13

复杂废件  Complex scrap

由两种以上的有色金属或合金连接而成的制品或其组成部分的废件。

3.2.14

日常废料  Daily waste

在企业生产的过程中产生的、应交付给收购组织的有色金属与合金的废料。

3.2.15

返回废料  Returned waste

在企业产生并在企业利用的有色金属及合金的废料。

3.2.16

非返回废料  Non-returned waste

在企业生产过程中产生的、根据现有方法进一步加工经济上又不合算的有色金属及合金废料。

3.2.17

块状废件  Block scrap

经过分解的有色金属及合金废件，包括由这类废件加工的制品，其尺寸不超出规定值。

3.2.18

小块状废料  Scrap of small block

是指尺寸小于100mm或重量小于2kg的各类有色金属废料。（GB/T 25955-2010）

3.2.19

大块状废料  Scrap of large block

是指尺寸大于等于100mm或重量为2kg~20kg的各类有色金属废料。（GB/T 25955-2010）

3.2.20

锻造废料  Forging scrap

有色金属锻造过程中产生的锻饼、锻环和板坯、棒坯、管坯的锻造切口、口条及尺寸、表面、性能、组织、探伤、化学成分不合格及含有其他冶金缺陷的废品、边角料等，经酸碱洗、喷砂或表面机加工的有色金属废料。

3.2.21

棒材废料  Bar scrap

轧棒、锻棒、挤棒的切头、切尾及尺寸、表面、性能、组织、探伤、化学成分不合格及含有其他冶金缺陷的棒、丝材废品，经酸碱洗、喷砂或表面机加工的废料及挤压棒压余残料。

3.2.22

板材废料  Plate scrap

冷轧板（带）、热轧板的切边、切头，尺寸、表面、性能、组织、探伤、化学成分不合格及含有其他冶金缺陷的冷轧板（带），经酸碱洗、喷砂或表面机加工的热轧板废料。

3.2.23

管材废料  Tube scrap

冷轧管的切头、切尾，尺寸、表面性能、探伤、化学成分不合格及含有其他冶金缺陷冷轧管废品；挤压、穿孔的管材、管坯的切头、切尾、穿孔残料及尺寸、表面、性能、组织、探伤、化学成分不合格及含有冶金缺陷的冷压管废品；经过酸洗或喷砂的挤压管废品或挤压管压余残料。

3.2.24

铸锭废料  Ingots scrap

铸锭的切头、切尾，表面氧化的废料，化学成分不合格的铸锭废品，铸锭的杯口、飞边、熔炼喷溅物等。

3.2.25

铸件废料  Casting scrap

尺寸、形状、表面、性能、探伤等不合格的铸件，浇道、凝壳、冒口等，化学成分不合格的铸件废品，铸件的浇口、飞边及熔炼喷溅物等。

3.2.26

屑状废料  Chips

用金属切削加工机床加工金属制品时产生的有色金属及合金废料，如车屑、刨铣屑及锯屑等。

3.2.27

旋屑（旋花状、网圈状、螺旋状）  Rotary chips

旋圈长度超过100mm的有色金属及合金屑。

3.2.28

混杂屑  Hybrid chips

旋转和敏状的有色金属及合金屑混掺在一起的金属屑。

3.2.29

磨削料  Solid alloyed waste dust

用砂轮对硬质合金和高速工具钢的刀具进行刀磨与修整时形成的废料。

3.2.30

粉状废料  Waste powder

金属粉末及其制品在生产中形成的有色金属或合金的有色金属粉末状废料。

3.2.31

物检试样  Inspection sample waste

经测试后的有色金属及其合金试样和加工试样时的块状废料及机加工报废的试样。

## 3.3  其他术语

3.3.1

收集  Collection

通过各种途径，对有色金属废件、废料进行回收与贮存的过程。

3.3.2

回收企业  Recycling enterprise

对消费和生产中所形成的有色金属和合金废件、废料进行回收、初加工并向其他企业供应再生有色金属工业原料的企业。

3.3.3

取样  Sampling

对用来确定有色金属废件、废料的夹杂率、可回收率及化学成份的样品进行选取和准备的工序总称。

3.3.4

夹杂物  Carried waste

在产生、收集、包装和运输过程中混入废旧有色金属中的其他杂质。（SN/T 1791.9-2006）

3.3.5

覆盖层  Covering layer

除有色金属自然氧化层以外的表面层。

例：油、油漆、金属镀层。（GB/T 20926-2007）

3.3.6

污染物  Contaminant

废旧有色金属中所含的有害的物理的或化学的外来物质。

例：水、铸砂。（GB/T 20926-2007）

3.3.7

嵌入物  Insert

有色金属铸造时或制成品中某个位置所置入的金属或其他物质的零件。

例：轴承、螺纹镶件。（GB/T 20926-2007）

3.3.8

回收物  Recycled matter

在有色金属生产和消费阶段所收集的或回收的各类有色金属及其合金材料。（GB/T 20926-2007）

3.3.9

切屑  Cutting scrap

机加工或其他加工产生的粒状、片状、卷状、带状等形状的有色金属及其合金材料。（GB/T 20926-2007）

3.3.10

料炼率  Refinery rate

可回收废旧有色金属重熔后有色金属的实收百分率。

3.3.11

联带物  Link

采用钢、铁、非金属材料以及有色金属与合金制造的器件，这些器件其化学成分与废旧有色金属不同。

3.3.12

加工  Processing

对有色金属及合金的废件与废料进行清洗、分选、解体和爆炸物检验并进行分类、分级、分组处理的过程。

3.3.13

解体  Breakdown

将基体有色金属及合金从联带物或夹杂物中分离出来，并将其归入一定质量和规格，以宜于进一步加工。

3.3.14

机械解体  Mechanical breakdown

用切割器、切削器或气焊装置等机械设备，以将大型有色金属废件分割成较小的、容易处理的有色金属废件。

3.3.15

火法解体  Melting

根据基体金属和联带物的熔点温差，采用专用熔炉对有色金属及合金的废件、废料中所含有的基体金属与联带物进行分离。

3.3.16

拣选台  Picking table

对有色金属废件、废料进行分级、分组、分类、分标号的工作台设备。

3.3.17

分选  Sorting

对有色金属废件、废料按品种、物理特征、化学成份进行的物理、化学和人工分选以使夹杂率降低的过程。

3.3.18

干燥  Drying

通过加热蒸发或自然蒸发的方式去除有色金属屑和合金屑中的水份与油脂。

3.3.19

打包块  Packing lump

为增加密度，用打包机压制的有色金属及合金的废料件、废料块。

3.3.20

压块  Compressive lump

为减少废旧有色金属废件堆砌时所占体积，用打包机压制的有色金属废料块。

3.3.21

熔铸锭  Ingot

有色金属及合金的废件、废料通过熔化铸造所获得的金属锭。

# 4  废旧有色金属

## 4.1  铜及铜合金废料

4.1.1

1 号铜线  No.1 copper wire

由裸铜线构成的废铜料。

4.1.2

2 号铜线  No.2 copper wire

由无合金的裸铜线组成的废铜料。

4.1.3

漆包线  Enamel copper wire

由用于电机、电器、仪表、变压器等工作场合的含铜绕组线构成的废料。

4.1.4

特种紫杂铜  Special scrap copper

由纯铜零部件及其他各种纯铜制品（含纯铜裸线）构成的废料。

4.1.5

1 号紫杂铜  No.1 heavy copper

由干净的、无合金、无涂层的加工下脚料、导电板、整流器片以及直径大于1.6 毫米的铜线组成的废料。

4.1.6

2 号紫杂铜  No.2 copper

由混杂的纯铜（不含铜合金）制品构成的废料。

4.1.7

1 号铜米  No 1 copper nodules

用废电线加工而成的铜颗粒。

4.1.8

2 号铜米  No 2 copper nodules

用废电线加工而成的、表面无涂层的铜颗粒。

4.1.9

薄铜板  Light copper

混杂的废铜，包括薄铜板、流水槽、落水管（雨水管）、铜壶、热水器及类似的废铜。

4.1.10

铜箔  Copper foil

由铜箔厂和线路板厂产生的铜箔构成的废料。

4.1.11

普通废黄铜  Plain brass

由普通黄铜零部件组成的废料。

4.1.12

水暖零件  Cocks and faucets

由各式各样的红色黄铜和黄铜制成的干净的水暖件（包括镀铬或镀镍构件）组成的废料。

4.1.13

黄铜铸件  Low brass castings

由黄铜铸造的机械零件构成的废料。

4.1.14

非普通黄铜  Non-plain brass

除普通黄铜之外的各种黄铜构成的废料。

4.1.15

黄铜管  Brass pipe

由不带镀件与焊接材料的黄铜管组成的废料。

4.1.16

海军黄铜管  Admiralty brass condenser tubes

由洁净完整的海军黄铜冷凝管件构成的废料。

4.1.17

黄铜混合料  Yellow brass scrap

由黄铜铸件、轧制黄铜、棒材、管材和多种黄铜组成的废料，包括有镀层黄铜。

4.1.18

黄铜炮弹壳  Brass shell cases

由发射过的炮弹壳构成的废料。

4.1.19

黄铜子弹弹壳  Brass small arms and rifle shells

由发射过的黄铜子弹壳构成的废料。

4.1.20

白铜废件  Nickel silver

由按照牌号分类的铜镍合金管件、管、薄片、金属板、板丕或其他经过锻造的废件构成的废料。

4.1.21

锰青铜  Manganese bronze solids

由含铜量不少于55%、含铅量不超过1%的锰青铜块构成的废料。

4.1.22

车辆无衬里轴瓦  Unlined standard red car boxes

由无衬里的和/或焊接的铁路机车轴瓦及无衬里的和/或焊接的车辆轴颈轴承构成的废料。

4.1.23

车辆带衬里轴瓦  Lined standard red car boxes

由标准的巴氏合金衬里的铁路（红）轴瓦或巴氏合金衬里的车辆焊接轴承构成的废料。

4.1.24

铜水箱  Copper radiators

由各种车辆铜（含铜合金）水箱构成的废料。

4.1.25

纯铜  Pure copper

由铜材加工厂和制造厂在加工制造过程中产生的纯铜废料构成，如边角料、切头、废次材、半成品、线材、废品等。

4.1.26

铜合金  New copper alloy

由铜材加工厂、制造厂在生产过程中产生的铜合金废料构成，如边角料、切头、废次材、半成品、线材、废品等。

4.1.27

纯铜屑  Pure copper filings

由纯铜屑构成的废料。

4.1.28

铜合金屑  Copper alloy filings

由铜合金屑构成的废料。

4.1.29

含铜切片  High density

由中速分离技术产生的重金属，包括铜、黄铜、锌、无磁性不锈钢和铜线。

4.1.30

废铅皮电缆、塑料皮电缆、橡胶皮电缆  Cable with various types of insulation

由电缆构成的含铜废料。

4.1.31

带皮电线  Copper wire with insulation

由电线组成的含铜废料。

4.1.32

铜灰、铜泥  Copper ash and slurry

铜加工过程形成含铜粉尘和烟气中收集的粉尘。

4.1.33

铜渣  Copper dross

含铜的炉底结块、熔渣。

4.1.34

含铜废液  Copper wastewater

铜的冶炼、加工以及电镀等工业生产过程中产生的含铜的废液。

## 4.2  铝及铝合金废料

4.2.1

光亮铝线  New pure aluminum wire and cable

新的、洁净的纯铝电线、电缆构成的废铝。

4.2.2

混合光亮铝线  New mixed aluminum wire and cable

新的、洁净的纯铝电线、电缆与少量6×××系合金电线、电缆混合构成的废铝。

4.2.3

旧铝线  Old pure aluminum wire and cable

旧的纯铝电线、电缆构成的废铝。

4.2.4

旧混合铝线  Old mixed aluminum wire and cable

旧的纯铝电线、电缆与少量6×××系合金电线、电缆混合构成的废铝。

4.2.5

废电线  Insulated aluminum wire scrap

带有绝缘皮的各类铝电线构成的废铝。

4.2.6

新钢芯铝绞线  New aluminum cable steel reinforced

制造过程中产生的废钢芯铝绞线。

4.2.7

旧钢芯铝绞线  Old aluminum cable steel reinforced

旧的钢芯铝绞线。

4.2.8

导电板  Current-conducting plate

各种电器设备和设施中的铝导电板构成废铝。

4.2.9

新铝箔  New aluminum foil

洁净的、新的、无涂层的1×××和/或3×××和/或8×××系列铝箔构成的废铝。

4.2.10

旧铝箔  Post-consumer aluminum foil

无涂层的1×××、3×××和8×××系列旧的家用包装铝箔和铝箔容器构成的废铝。

4.2.11

新易拉罐  New aluminum can stock

新的、洁净的、低铜的铝易拉罐（表面可覆盖印刷涂层）及其边角料构成的废铝。

4.2.12

旧易拉罐  Post-consumer aluminum can scrap

盛过食物或饮料的铝罐构成的废铝。

4.2.13

易拉罐碎片  Shredded aluminum used beverage can (UBC) scrap

易拉罐碎片构成的废铝。

4.2.14

易拉罐压块  Densified aluminum used beverage can (UBC) scrap

易拉罐压块构成的废铝。

4.2.15

打捆易拉罐  Baled aluminum used beverage can (UBC) scrap

打捆的、未压扁易拉罐、或打捆的、压扁易拉罐构成的废铝。

4.2.16

新PS基板  New,clean aluminum lithographic sheets

1×××和/或3×××系列牌号的印刷用铝板（表面无油漆涂层）构成的废铝。

4.2.17

旧PS基板  Clean aluminum lithographic sheets

1×××和/或3×××系列牌号的印刷用铝板构成的废铝。

4.2.18

涂漆铝板  Painted siding

洁净的低铜铝板（一面或两面有油漆，不含塑料涂层）构成的废铝。

4.2.19

飞机铝板  Aluminum aircraft sheet

飞机用铝板构成的废铝。

4.2.20

低铜铝板  Mixed low copper aluminum clippings and solids

由多种牌号的低铜铝板（厚度大于0.38mm）混合构成的新的、洁净的、表面无涂层、无油漆的废铝板。

4.2.21

同类铝板  Segregated aluminum sheet

同种牌号的铝板材，厚度大于0.38mm。

4.2.22

混合新铝板  Mixed new aluminum alloy clippings and solids

由多种牌号的铝板（厚度大于0.38mm）混合构成的新的、洁净的、表面无涂层和漆层的废铝板。

4.2.23

杂旧铝板  Clean mixed old alloy sheet aluminum

由多种牌号的洁净铝板混合构成的废铝。

4.2.24

散热器铝片  Aluminum copper radiators

洁净的热交换铝片或铜管上的铝翅片构成的废铝。

4.2.25

新边角料  New machine waste

新的、洁净的、无涂层的、同种牌号的变形铝及铝合金边角料、废次材、切头、切尾料构成的废铝。

4.2.26

混合边角料  Mixed machine waste

由多种牌号的变形铝及铝合金边角料、块构成的、新的、洁净的、无涂层的混合废铝。

4.2.27

铝器具  Aluminum implement

锅、盆、瓶等构成的废铝。

4.2.28

同类铝材  Segregated aluminum forgings and extrusions

同种牌号的铝锻件、挤压件（表面可覆盖涂层）构成的废铝，主要包括铝门窗型材、铝管、铝棒及其他工业用铝型材。

4.2.29

杂铝材  Mixed forgings and extrusions

多种牌号的铝锻件、铝挤压件（表面可覆盖涂层）构成的废铝。

4.2.30

杂铝铸锭  Sweated aluminum

以废铝熔铸成的锭或块。

4.2.31

无拉杆铝活塞  Clean aluminum pistons

洁净的铝活塞（不含拉杆）构成的废铝。

4.2.32

带拉杆铝活塞  Clean aluminum pistons with struts

洁净的铝活塞（可以含拉杆）构成的废铝。

4.2.33

夹铁铝活塞  Irony aluminum pistons

由含铁铝活塞构成的废铝。

4.2.34

汽车铝铸件  Aluminum auto castings

各种汽车用铝铸件构成的废铝。

4.2.35

飞机铝铸件  Aluminum airplane castings

各种洁净的、飞机用铝铸件构成的废铝。

4.2.36

同类铝铸件  Segregated new aluminum castings

同种牌号的、新的、洁净的、无涂层的铝铸件、锻件和挤压件构成的废铝。

4.2.37

混合铝铸件  Mixed aluminum castings

各种洁净的铝铸件（可包括汽车或飞机铝铸件）混合构成的废铝。

4.2.38

同类铝屑  Segregated aluminum borings and turnings

同种牌号的、洁净的铝合金屑构成的废铝。

4.2.39

混合铝屑  Mixed aluminum borings and turnings

由多种牌号的、洁净的、未腐蚀的铝合金屑混合构成的废铝。

4.2.40

铝碎片  Floated fragmentizer aluminum scrap (from automobile shredders)

含有铝或铝合金的干燥切片构成的废铝。

4.2.41

混合碎片  Mixed aluminum scrap

由铝、铜、铅、镁、不锈钢、镍、锡和锌等有色金属的碎料（其中可能混带石块、玻璃、橡胶、塑料和木料）构成的废铝。

4.2.42

熔渣（撇渣）  Aluminum dross

铝及铝合金在熔炼过程中产生的松散状或块状撇渣构成废铝。

4.2.43

炉底结块  Aluminum slag

铝及铝合金炉底结块构成废铝。

4.2.44

铝灰  Aluminum ash

铝及铝合金熔铸过程中产生的铝灰构成的废铝。

## 4.3  铅及铅合金废料

4.3.1

纯铅件  Pure lead

废铅板、管、棒和线，如耐腐蚀用的铅板衬里，铅管、废铅包衬材料、电解残极、废铅锭等。

4.3.2

铅合金  Lead alloy

报废的铅合金板、管、棒和线，报废的铅合金制的机械零部件，废印刷铅版、铅字、电器熔断器的保险铅丝及铅合金在加工过程中产生的铅合金屑、边角料与残次品等。

4.3.3

电缆铅  Lead cable

报废的电缆护套铅等。

4.3.4

铅新料  New lead

铅加工材和铅制品在生产和加工过程中产生的边角料、残次品与铅屑等。

4.3.5

铅轴承  Lead bearing

各种机械设备上的废旧轴承。

4.3.6

铅锭  Lead ingot

含铅量高于90%的各种铅及铅合金废料熔炼而成的不规则铅锭。

4.3.7

弹头  Bullet

报废的子弹头。

4.3.8

极板  Polar plate

汽车、火车、电瓶车等交通运输设备中的废铅蓄电池的栅极板。

4.3.9

混合铅  Mixed lead

包括铅柱头、连接体。主要指碎的铅栅极和铅灰的混合物。

4.3.10

铅蓄电池  Lead battery

各种交通工具的铅电池，网络通迅、矿山井下大电池、电动车电池、摩托车电池、电瓶车电池等。

4.3.11

纯铅屑  Pure lead borings and turnings

铅在机械加工过程中产生的屑料。

4.3.12

铅合金屑  Alloy lead borings and turnings

由单一或混合牌号铅合金屑构成的废铅。

4.3.13

铅灰  Lead ash

一般指的是含铅料经冶（熔）炼后通过收尘设施收集起来的铅尘。

4.3.14

铅膏  Lead plaster

即铅泥或铅膏，主要成分是硫酸铅、氧化铅等。

## 4.4  锌及锌合金废料

4.4.1

纯锌及其合金旧废件  Zinc and alloy scrap

废照相制版用微晶锌板、电池锌板、电池锌饼、锌阳极板等。

4.4.2

铸造锌合金  Zinc casting

报废的废旧汽车仪表外壳及零部件、印刷字、煤气灶零部件、军械和航空用零部件等。

4.4.3

混合锌及其锌合金废料  Mixed zinc and alloy waste

报废的锌及其合金废品、零部件、汽车化油器等。

4.4.4

锌及其合金新废料  New zinc and alloy waste

锌及其合金材在生产和加工过程中产生的边角料、残次品等。

4.4.5

纯锌屑  Zinc borings

纯锌在机械加工的过程中产生的屑料。

4.4.6

铸造锌合金屑  Casted zinc alloy borings

在制造过程中产生的锌合金屑。

4.4.7

锌合金屑  Zinc alloy borings

锌合金在机械加工的过程中产生的屑料。

4.4.8

混合屑  Mixed borings

锌及其合金在加工和铸造过程中产生的混合屑料。

4.4.9

锌灰  Zinc ash

冶炼、加工、压铸过程中产生的锌及其合金烟灰等。

4.4.10

锌渣  Zinc dross

冶炼、加工、压铸过程中产生的锌及其合金渣。

## 4.5  锡及锡合金废料

4.5.1

锡废料  Tin scraps

是锡金属及其化合物在生产和使用中产生的废弃物，主要包括炼锡渣、选锡尾矿、含锡烟尘和各种含锡物质的废弃物，如含锡焊料、废镀锡铁皮（马口铁下脚料、废罐盒）、热镀锡废料等。

4.5.2

纯锡废料  Pure tin scraps

包括浮选玻璃废锡料、化学镀废锡料等。

4.5.3

锡基合金废料  Tin alloy scraps

包括锡基合金废料及其他含锡合金废料。

4.5.4

锡铅焊料  Tin lead solder

包括重熔废料、边角残料等。

4.5.5

无铅焊料  Lead-free solder

包括重熔废料、边角残料等。

4.5.6

锡及锡合金屑  Tin and tin alloy borings

包括纯锡屑、锡合金屑等。

4.5.7

锡渣  Tin dross

包括精炼渣、炉渣、湿法、电镀渣等。

4.5.8

锡尘  Tin dust

冶炼、加工等过程中产生的锡及其合金烟灰等。

4.5.9

锡泥  Tin mud

冶炼、加工等过程中产生的泥状废料，如锡阳极泥等。

## 4.6  镍及镍合金废料

4.6.1

纯镍废料  Scrap of pure nickel

镍含量大于98.0%，铜含量小于0.50%且无铸件和焊接接头，无油漆材料、其他金属薄层、不同类型物质和任何其他污染的镍废料。

4.6.2

镍合金废料  Scrap of nickel alloy

包括不锈钢废料、镍铁合金废料、镍猛合金废料、镍铜合金废料、镍硅合金废料、镍钨合金废料、镍铬合金废料、奥氏体耐热钢废料、精密电阻合金废料、电热合金废料、耐蚀合金废料、高温合金废料和精密合金废料等。

4.6.3

镍污泥  Nickel mud

镍电解、电镀过程产生的含镍污泥等。

4.6.4

黄渣  Nickel dross

铜电解过程产生的含镍黄渣等。

4.6.5

触媒废料  Waste catalyst

石油、食品等行业产生的含镍废催化剂。

4.6.6

粗镍盐  Rough nickel salt

镍含量在10%以上的镍盐和镍氧化物，主要包括：硫酸镍、氯化镍、氢氧化镍及氧化镍等。

4.6.7

镍灰  Nickel ash

含镍的灰尘及烟尘等。

## 4.7  钴及钴合金废料

4.7.1

金属钴块  Cobalt block

块状的钴废料，包括废钴锭、废钴片、废钴管等。

4.7.2

金属钴屑  Cobalt chips

屑状的钴废料，包括废钴粒、废钴丝、纯钴加工碎屑等。

4.7.3

金属钴粉  Cobalt powder

粉状的钴废料，包括废弃的钴粉、纯钴加工产生的粉末等。

4.7.4

含钴磁性材料废料  Scrap of cobalt-containing magnetic materials

铝镍钴、铁铬钴、钐钴稀土合金废料等。

4.7.5

电池材料废料  Scrap of battery material

含钴的废电池、废极片及电池边角料等。

4.7.6

含钴催化剂废料  Cobalt catalyst waste

含钴的废弃钴锰催化剂、钴钼催化剂、油墨催干剂等。

4.7.7

钴渣废料  Cobalt slag

含钴的矿渣及镍钴渣、锰钴渣、锌钴渣等冶炼渣。

4.7.8

废钴泥  Cobalt mud

含钴的颜铀料（钴黑，钴蓝等）及粘合剂等废料。

4.7.9

废钴屑  Cobalt scrap

钴玻璃碎片等屑状废弃物。

4.7.10

废钴液  Cobalt effluent

镀钴废水、含钴槽液等电镀废料。

## 4.8  镁及镁合金废料

4.8.1

镁及其合金废件  Magnesium and alloy scrap

由同一牌号或多种牌号构成的块状废件，如原生镁锭及其加工余料、流道结块等。

4.8.2

镁屑  Magnesium borings

在生产加工或制造过程中产生的屑料。

4.8.3

镁渣  Magnesium dross

镁熔炼过程中产生的渣滓。

## 4.9  硬质合金废料

4.9.1

硬质合金废料  Scrap of cemented carbide

是指废的硬质合金粉末状料，如：废的混合料、风管料、桌面料、磨削料及地沟料等。硬质合金磨削料及地沟料等。

4.9.2

废合金  Alloy scrap

是指废耐磨零件（钉锤、压缸、辊环），模具，切削刀片及刀具，钢结硬质合金，表面粘铜的刀片、地矿合金及其他合金构成的废料。

4.9.3

超级合金废料  Scrap of superalloy

废金刚石工具，废汽轮机部件（叶轮、叶片、导管），喷焊或喷涂废料，废高温发动机、涡轮机废件等含钴合金废料。

4.9.4

硬质合金磨削料  Cemented carbide grinding material

硬质合金磨削加工过程中与砂轮灰渣一同构成的废料。

4.9.5

硬质合金地沟料  Cemented carbide trench material

硬质合金生产过程中流入下水道与其他杂物一同构成的废料。

## 4.10  稀有金属废料

4.10.1

纯钨废料  Scrap of pure tungsten

废弃的纯钨加工材料及加工过程产生的边角料、粉末等，如钨粉、钨丝、钨板、钨管、钨锭、钨带、钨杆、钨坩埚等。

4.10.2

废钨型材  Scrap of tungsten profiles

通过轧制、挤出、铸造等工艺制成的具有一定几何形状的含钨型材，如废灯丝、废电子管阴极及废高温加热元件等。

4.10.3

废触头材料  Scrap of contact materials

用于开关、继电器、电气连接及电气接插元件的废含钨电接触材料，又称电触头材料。如纯钨触头材料、银钨触头材料及铜钨触头材料等。

4.10.4

废钨电极  Scrap of tungsten electrode

含钨的废电极材料及电极加工过程产生的边角料、电极使用后的残存废料等，如废稀土钨电极、废高温钨电极及电极边角废料等。

4.10.5

废高比重合金  Scrap of high gravity alloy

以钨为基体（W含量85-99%），并添加有Ni、Cu、Co、Mo、Cr等元素组成的废钨合金。

4.10.6

废钨铁  Scrap of ferrotungsten

由废钨铁组成的废料。

4.10.7

钨特钢废料  Scrap of tungsten steel

包括废高速钢、废基体钢及废模具钢在内的钨合金钢废料。

4.10.8

废钨催化剂  Tungsten catalyst waste

杂多酸催化剂、光催化剂、加氢精制催化剂、甲烷选择性氧化催化剂等含钨催化剂废料。

4.10.9

电镀废液  Electroplating effluen

电沉积钴钨合金镀液、镀镍钨的废液、镀钨电刷的废水、电致变色废镀液（含WO3）等组成的废液。

4.10.10

含钨化工废料  Tungsten chemical waste

含钨的纺织染料、油漆颜料、陶瓷釉料、调色剂、玻璃着色剂、缓蚀剂、防腐剂等废料。

4.10.11

钨渣  Tungsten dross

湿法冶炼和火法冶炼等冶炼产生的废渣。

4.10.12

钨尘  Tungsten dust

电炉冶炼的含钨粉尘等。

4.10.13

钨废碎料  Tungsten waste and scrap

钨废碎料、钨加工过程产生的碎屑等。

4.10.14

废碳化钨  Tungsten carbide scrap

生产过程中产生的废的碳化钨粉及含碳化钨的废品。

4.10.15

废钨酸/钨盐  Waste tungstenic acid/salt

包括废钨酸、废钨盐等。

4.10.16

钨泥  Tungsten mud

电镀过程中产生的含钨污泥等。

4.10.17

含钨废液  Tungsten effluent

包括APT制备过程中产生的渣洗水以及APT结晶母液等。

4.10.18

钽块状废料  Tantalum bulk

主要是指钽加工过程中产生的铸锭废料（铸锭的切头、切尾）和板棒管线材加工过程中产生的边角料、废品、测试样品以及废旧钽工艺制品、废旧设备拆卸下来的板、管等。

4.10.19

钽屑  Tantalum borings

主要包括钽及其合金制品生产过程中产生的颗粒分析样、扒皮屑料、加工屑末等。

4.10.20

钼金属废料  Molybdenum metal scrap

钼及钼合金加工产品在加工、使用过程产生的块状、屑状及粉末状废料。

4.10.21

钼冶炼废料  Molybdenum smelting waste

含钼的钼渣、钼灰、钼泥等。

4.10.22

钼化工废料  Molybdenum chemical waste

含钼的铵渣、钼盐及氧化物废料及其他含钼化工废料。

## 4.11  稀散金属废料

4.11.1

纯铟废料  Pure indium scrap

包括纯铟下角料、废铟粉、铟丝、铟板、铟片、铟锭及加工过程产生的粉末等。

4.11.2

ITO靶材废料  Scrap of ITO (Indium Tin Oxide) target

包括ITO靶材废靶以及在靶材生产过程中产生的边角料、切屑和废品。

4.11.3

含铟化工废料  Indium chemical waste

包括氧化铟、氢氧化铟、铟盐、有机铟、含铟催化剂等在内的铟化工废料。

4.11.4

铟合金废料  Scrap of indium alloy

包括含铟合金加工废料、焊料合金线废料等。

4.11.5

含铟半导体废料  Semiconductor scrap containing indium

含铟半导体切磨抛废料及含铟半导体器件等。

4.11.6

含铟废液  Indium effluent

包括含铟电镀液废水、含铟腐蚀液及湿法冶炼含铟废液等。

4.11.7

原生固态的再生锗原料  Primary solid germanium renewable raw materials

锗以单质或合金等形式存在的固态再生锗原料。

4.11.8

加工的再生锗原料  Machining germanium renewable raw materials

锗以离子或化合态等液态形式存在的，经过沉淀、烘干等处理而得到的固态的再生锗原料。

## 4.12  贵金属废料

4.12.1

回收金浆料  Recycled gold paste

金浆料生产总边角料或使用过程中部分尾料及烧结金浆料、烧结薄膜和蒸发金管箔。

4.12.2

载金炭  Gold loaded carbon

负载了金的活性炭催化剂废料。

4.12.3

废定影液  Waste fixative

胶片工业中废定影液和印刷厂的菲林废液。

4.12.4

感光废乳剂  Waste photosensitive emulsion

感光胶片厂涂布车间所产生的废料。

4.12.5

回收银奖料  Recycled silver paste

银浆料生产厂边角料或使用过程中部分尾料。

4.12.6

感光胶片、相纸  Waste photosensitive film and paper

感光胶片的废品，打孔切边、试片之后的废片，报废电影片，医院X光片和CT片，印刷厂的菲林片，照相用的废底片及照相复制的废底片等。

4.12.7

镀银材料  Silver plating materials

部分装饰用镀银材料、热水瓶胆、银眼镜、汽车玻璃或其他镀银玻璃制品。

4.12.8

含银电子电工废品  Silver containing electronic and electrical waste product

银电池、含银电容、磁力起动器、电子元器件等。

4.12.9

银焊料、银合金  Silver solder and alloy

含有银铜、银镉、银镍等的银合金废料。

4.12.10

废旧银制品  Waste silverware

废旧银币、银纪念币、银纪念章、银首饰及其他银制品。

4.12.11

含银催化剂  Waste silver catalyst

应用于石化工业的废含银催化剂。

4.12.12

银电极  Silver electrod

报废的银电极。

4.12.13

含银阳极泥  Silver containing anode mud

电解铅、铜、锡、锌等阳极泥。

4.12.14

含银废渣  Silver containing waste residue

含有银的废渣，如铅银渣、锌银渣及铜银渣等。

4.12.15

铂基合金废料  Waste of platinum based alloy

以铂为基体的合金废料，主要包括含铂合金网；铂铑热电偶、坩埚、漏板、喷丝头等以及铂铜、铂镍等含铂合金料。

4.12.16

含铂废催化剂  Waste of platinum containing catalyst

含有铂的废催化剂，主要包括石化重整催化剂；制药、化工行业铂碳等以及机动车尾气净化器等。

4.12.17

钯基合金废料  Waste of palladium based alloy

以钯为基体的合金废料，如首饰、钯网；钯银合金、钯银触点、电阻合金线；钯铜电接触材料；钯基其他电接触材料、电阻材料、传感材料、齿科材料及电极材料等。

4.12.18

含钯废催化剂  Waste of palladium containing catalyst

含钯的废催化剂，如制药、化工、石化行业碳钯；石化行业以铝硅等为载体的钯催化剂；双氧水及其他化工行业以铝硅等为载体的钯催化剂；机动车尾气净化器等。

4.12.19

铑合金  Rhodium alloy

含铑的合金及各种铑镀件。

4.12.20

含铑废催化剂  Waste of rhodium containing catalyst

含铑的废催化剂，如炭载含铑废催化剂及均相含铑催化剂等。

4.12.21

铱及铱合金  Scrap of iridium and iridium alloy

各种铱制品及以铱为基体的合金废料，如铱坩埚及其他铱制品；铂铱及其他铱合金。

4.12.22

含铱废料  Scrap of iridium

含有铱的废料，如含铱催化剂；均相含铱催化剂；含铱的各种化合物；含铱反射器、滤光器、光敏元件；含铱镀液及其他含铱工业废液等。

4.12.23

钌合金  Scrap of iridium alloy

以钌为基体的合金废料，如银钌及其他含钌合金。

4.12.24

含钌废催化剂  Ruthenium containing waste catalyst

含钌的废催化剂，如钌碳；以铝硅等为载体的钌催化剂；均相含钌催化剂等。

4.12.25

含锇废料  Scrap of osmium

含有锇的废料，如锇催化剂；含锇的各种化合物；含锇涂镀液及其他含锇工业废液、废泥等。

## 4.13  稀土废料

4.13.1

稀土产品废料  Waste rare earths material

指在稀土产品生产、应用、消费和废弃过程中产生，失去原有使用价值的产品。

4.13.2

钕铁硼废料  Scraps of neodymium iron boron

指钕铁硼合金在熔炼、生产、加工、应用及含钕铁硼合金的产品在使用、废弃过程中产生的，以钕、铁为主要组成，稀土氧化物总量不低于10%，主要以渣料、粉料、油泥料和块片料等形式存在的废料。

4.13.3

稀土荧光粉废料  Waste rare earth phosphor powder

指稀土荧光粉在合成、生产、应用和含稀土荧光粉的产品在使用、废弃过程中产生的，以稀土氧化物为主要组成的废料。

4.13.4

稀土催化剂废料  Waste rare earth catalyst

指稀土催化剂在合成、生产、应用、废弃过程中产生的，以稀土氧化物为主要组成的废料。

## 4.14  电子废弃物

4.14.1

电子废弃物  Waste electrical and electronic equipment

废弃的电子电器产品、电子电气设备及其废弃零（部）件、元（器）件。包括工业生产活动中产生的报废产品、报废的半成品和下脚料，产品或者设备维修、翻新、再制造过程产生的报废品，和日常生活或者为日常生活提供服务的活动中废弃的产品或者设备。

4.14.2

电子废弃物中金属废料废件  Metal scraps in the waste electrical and electronic equipment

电子废弃物中失去使用价值的由金属、合金或含金属的复合材料所构成的组成部分。

4.14.3

基础废料废件  Basic scraps

通常情况下，构成一般电子废弃物所不可缺少的、最基本、最常见的电子废弃物的金属废料废件。包括壳板、电线电缆和线路板。

4.14.4

机械废料废件  Mechanical scraps

在电子废弃物中，除基础废料废件外，起支撑、保护、连接、切削、打磨等作用的金属废料废件。

4.14.5

电子电气废料废件  Electrical and electronic scraps

在电子废弃物中，利用和控制电子运动规律而制成的，除基础废料废件外，对电压、电流有控制、变换作用（放大、开关、整流、检波、振荡和调制等）的金属废料废件。

4.14.6

废旧电线电缆  Wire and cable scrap

废弃的、不再具备原用途或者使用功能的但可作为原料回收利用的电线电缆。

## 4.15  电池废料

4.15.1

一次电池废料  One-off battery scraps

生产工序、使用过程及流通领域产生的已经失去使用价值而被废弃的各种一次电池，主要包括废旧锌锰电池、废旧锂一次电池、废旧锌银一次电池、废旧汞电池、废旧锌空气电池及其他一次电池废料。

4.15.2

充电电池废料废件  Rechargeable battery scraps

是指工业生产过程中产生的报废充电电池、报废的半成品、废元（器）件、零（部）件和废原材料以及日常生活或流通领域中产生的失去使用价值的充电电池。

4.15.3

边角料  Scraps material

充电电池加工生产过程中产生的无法再用的充电电池或其元（器）件、零（部）件的废、碎料及下脚料。

4.15.4

废极片料  Electrode scraps

废弃充电电池正极片、负极片的废碎料。

# 汉语拼音索引

１

1 号铜米	7

1 号铜线	7

1 号紫杂铜	7

２

2 号铜米	7

2 号铜线	7

2 号紫杂铜	7

Ｉ

ITO靶材废料	20

Ｂ

白铜废件	8

板材废料	4

棒材废料	3

薄铜板	7

边角料	25

铂基合金废料	22

ＣＨ

超级合金废料	18

车辆带衬里轴瓦	9

车辆无衬里轴瓦	8

充电电池废料废件	24

触媒废料	16

纯镍废料	16

纯铅件	13

纯铅屑	14

纯铜	9

纯铜屑	9

纯钨废料	18

纯锡废料	15

纯锌及其合金旧废件	14

纯锌屑	15

纯铟废料	20

Ｃ

粗镍盐	17

Ｄ

打包块	6

打捆易拉罐	11

大块状废料	3

带拉杆铝活塞	12

带皮电线	9

弹头	14

导电板	10

低铜铝板	11

低质废件与废料	2

电池材料废料	17

电镀废液	19

电缆铅	13

电子电气废料废件	24

电子废弃物	24

电子废弃物中金属废料废件	24

镀银材料	22

锻造废料	3

Ｆ

返回废料	3

飞机铝板	11

飞机铝铸件	12

非返回废料	3

非普通黄铜	8

非生产性废旧有色金属	2

废触头材料	19

废电线	10

废定影液	21

废高比重合金	19

废钴泥	17

废钴屑	17

废钴液	17

废合金	18

废极片料	25

废旧电线电缆	24

废旧轻金属	3

废旧银制品	22

废旧有色金属	1

废旧重金属	3

废铅皮电缆、塑料皮电缆、橡胶皮电缆	9

废碳化钨	20

废钨催化剂	19

废钨电极	19

废钨酸/钨盐	20

废钨铁	19

废钨型材	18

分选	6

复杂废件	3

覆盖层	5

Ｇ

感光废乳剂	21

感光胶片、相纸	21

干燥	6

高质废件与废料	2

钴渣废料	17

管材废料	4

光亮铝线	10

Ｈ

海军黄铜管	8

含铂废催化剂	22

含锇废料	23

含钴磁性材料废料	17

含钴催化剂废料	17

含铑废催化剂	23

含钌废催化剂	23

含钯废催化剂	22

含铜废液	9

含铜切片	9

含钨废液	20

含钨化工废料	19

含铱废料	23

含铟半导体废料	21

含铟废液	21

含铟化工废料	20

含银催化剂	22

含银电子电工废品	22

含银废渣	22

含银阳极泥	22

黄铜管	8

黄铜混合料	8

黄铜炮弹壳	8

黄铜铸件	8

黄铜子弹弹壳	8

黄渣	16

回收金浆料	21

回收企业	5

回收物	5

回收银奖料	21

混合边角料	12

混合光亮铝线	10

混合铝屑	13

混合铝铸件	13

混合铅	14

混合碎片	13

混合屑	15

混合锌及其锌合金废料	15

混合新铝板	11

混杂屑	4

火法解体	6

Ｊ

机械废料废件	24

机械解体	6

基础废料废件	24

极板	14

加工	6

加工的再生锗原料	21

夹铁铝活塞	12

夹杂物	5

拣选台	6

解体	6

金属钴粉	17

金属钴块	17

金属钴屑	17

旧PS基板	11

旧钢芯铝绞线	10

旧混合铝线	10

旧铝箔	10

旧铝线	10

旧易拉罐	10

Ｋ

块状废件	3

Ｌ

铑合金	23

联带物	6

钌合金	23

料炼率	5

炉底结块	13

铝灰	13

铝器具	12

铝碎片	13

Ｍ

镁及其合金废件	18

镁屑	18

镁渣	18

锰青铜	8

磨削料	4

钼化工废料	20

钼金属废料	20

钼冶炼废料	20

Ｎ

镍合金废料	16

镍灰	17

镍污泥	16

钕铁硼废料	23

Ｐ

钯基合金废料	22

普通废黄铜	8

Ｑ

漆包线	7

汽车铝铸件	12

铅锭	14

铅膏	14

铅合金	13

铅合金屑	14

铅灰	14

铅新料	14

铅蓄电池	14

铅轴承	14

嵌入物	5

切屑	5

取样	5

Ｒ

日常废料	3

熔渣（撇渣）	13

熔铸锭	7

Ｓ

散热器铝片	11

ＳＨ

生产性废旧有色金属	2

收集	5

水暖零件	8

Ｔ

钽块状废料	20

钽屑	20

特种紫杂铜	7

同类铝板	11

同类铝材	12

同类铝屑	13

同类铝铸件	12

铜箔	7

铜合金	9

铜合金屑	9

铜灰、铜泥	9

铜水箱	9

铜渣	9

涂漆铝板	11

Ｗ

污染物	5

钨尘	19

钨废碎料	19

钨泥	20

钨特钢废料	19

钨渣	19

无害的废旧有色金属	2

无拉杆铝活塞	12

无铅焊料	16

物检试样	4

Ｘ

稀土产品废料	23

稀土催化剂废料	24

稀土荧光粉废料	23

锡尘	16

锡废料	15

锡基合金废料	15

锡及锡合金屑	16

锡泥	16

锡铅焊料	16

锡渣	16

小块状废料	3

屑状废料	4

锌合金屑	15

锌灰	15

锌及其合金新废料	15

锌渣	15

新PS基板	11

新边角料	12

新钢芯铝绞线	10

新铝箔	10

新易拉罐	10

旋屑（旋花状、网圈状、螺旋状）	4

Ｙ

压块	6

一次电池废料	24

铱及铱合金	23

易拉罐碎片	11

易拉罐压块	11

铟合金废料	21

银电极	22

银焊料、银合金	22

硬质合金地沟料	18

硬质合金废料	18

硬质合金磨削料	18

有粉状废料	4

有害的废旧有色金属	2

有色金属废件、废料	1

有色金属废件与废料的分类	1

有色金属废件与废料级	2

有色金属废件与废料类	2

有色金属废件与废料组	2

原生固态的再生锗原料	21

Ｚ

杂旧铝板	11

杂铝材	12

杂铝铸锭	12

载金炭	21

再生有色金属	1

再生有色金属工业原料	1

ＺＨ

铸锭废料	4

铸件废料	4

铸造锌合金	15

铸造锌合金屑	15

# Text boxes

YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

废旧有色金属术语定义

Terminology of nonferrous metal scraps

（送审稿）

YS /T ××××—××××

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS

H