标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：镉锭                                         承办人： 刘斌莲     共3页

负责起草单位：葫芦岛锌业股份有限公司等                     电话： 04292025518      13998967528

2013年8月10日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.2 | 书面提供了各自单位近三年的镉锭实际产量及化学成份实际数据 | 1、葫芦岛锌业股份有限公司 2、株洲冶炼集团股份有限公司 3、水口山有色金属集团有限公司 4、河南豫光锌业有限公司 5、中金岭南公司韶关冶炼厂 | 综合参考，作为优化指标的依据。 | 个别指标异常的不考虑。 |
| 2 |  | 其他方式提供了近三年各自单位的镉锭实际消耗量及化学成份数据 | 新乡明宇化工 辉县市鑫淼电源材料厂 新乡市顺鑫化工厂 新乡市华丰电源厂 5、北京达克罗新材料有限公司 | 综合参考，作为优化指标的依据。 | 个别指标异常的不考虑。 |
| 3 | 3.1 | 镉锭按化学成分不同仍分为3个牌号:Cd99.995、 Cd99.99、 Cd99.95 | 1、葫芦岛锌业股份有限公司 2、株洲冶炼集团股份有限公司 3、水口山有色金属集团有限公司 4、河南豫光锌业有限公司 5、中金岭南公司韶关冶炼厂 | 采纳 |  |
| 4 | 3.2 | Cd99.99、 Cd99.95化学成分不变 | 1、葫芦岛锌业股份有限公司 2、株洲冶炼集团股份有限公司 3、水口山有色金属集团有限公司 4、河南豫光锌业有限公司 5、中金岭南公司韶关冶炼厂 6、用户企业 | 采纳 |  |
| 5 | 3.2 | 目前使用的牌号Cd99.995多为进口，国产Cd99.995化学成分应尽可能接近ASTM B440要求，As 、Sb、Sn等杂质限量不应放宽。 | 1、新乡明宇化工 2、辉县市鑫淼电源材料厂 3、新乡市顺鑫化工厂 4、新乡市华丰电源厂 5、北京达克罗新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 3.2 | 关于Cd99.995中含Pb的限量 | 葫芦岛锌业股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司建议Pb由不大于0.002%修改为不大于0.001% 水口山有色金属集团有限公司建议维持原来指标不变 用户认为可以维持原来指标不变 | 综合考虑，确定维持原来指标不变，即含Pb不大于0.002% | 美国标准ASTM B440-12《镉技术要求》中Cd99.995中含Pb的限量为不大于0.002% |
| 7 | 3.2 | 关于Cd99.995中含Fe的限量 | 葫芦岛锌业股份有限公司、中金岭南公司韶关冶炼厂建议由不大于0.0010%修改为不大于0.0005% 株洲冶炼集团股份有限公司建议修改为不大于0.0008% 3、水口山有色金属集团有限公司维持原来指标不变 4、用户建议由不大于0.0010%修改为不大于0.0005% 5、全国有色金属标准化技术委员会建议修改为不大于0.0008% | 综合考虑，确定为含Fe不大于0.0008% |  |
| 8 | 3.2 | 关于Cd99.995中含Cu的限量 | 葫芦岛锌业股份有限公司建议Cu由不大于0.0007%修改为不大于0.0005%，水口山有色金属集团有限公司、中金岭南公司韶关冶炼厂同意。 2、株洲冶炼集团股份有限公司建议维持不大于0.0007%不变。 | 综合考虑，确定为含Cu不大于0.0005% |  |
| 9 | 3.2 | 关于Cd99.995中含Tl的限量 | 株洲冶炼集团股份有限公司建议Tl由不大于0.0010%修改为不大于0.0005% 葫芦岛锌业股份有限公司建议修改为不大于0.0009% 3、水口山有色金属集团有限公司维持原来指标不变 4、用户可以维持原指标不变。 | 综合考虑，确定为含Tl不大于 0.0010% |  |
| 10 | 3.2 | 关于Cd99.995中含Sb、Sn的限量 | 河南豫光锌业有限公司建议Sb、Sn含量均由不大于0.0002%修改为不大于0.0003% 株洲冶炼集团股份有限公司建议Sb、Sn含量均由不大于0.0002%修改为不大于0.0005% 其他生产企业和用户建议维持原来指标不变 北京达克罗新材料有限公司等用户企业认为不宜放宽杂质含量指标 | 综合考虑，确定维持原来指标不变，即Sb、Sn含量均不大于0.0002% |  |
| 11 | 3.2 | 关于Cd99.995中其他杂质的限量 | 征求生产企业与主要用户意见维持原指标不变 |  |  |
| 12 | 3.3 | 为降低成本，同时满足市场需求，新增加单重为300~400kg镉锭大锭 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 13 | 5.4.1 | 增加生产取样的方法 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 14 | 6.1.1 | 将“每块镉锭应用防潮纸或塑料袋包装后装入木箱，木箱应用铁皮或其他材料进行紧固”修改为“ 镉锭小锭木箱用防潮纸或塑料袋衬好后再放入镉锭，木箱应用铁皮或其他材料进行紧固。镉锭大锭裸锭供货。” | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 采纳 | 2012年以来葫芦岛锌业股份有限公司已采用 |
| 15 | 6.2.1 | 由于5kg~8kg的镉锭模具太小，商标和批号打印容易不清楚；建议粘贴标签,标签上显示商标和批号 | 河南豫光锌业有限公司 | 部分采纳 |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：15 个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：5 个；回函并有建议或意见的单位数：5 个

③收到《征求意见稿》后，没有回函但电话联系的单位数：5个

④没有回函也没有电话联系的单位数：5 个。