中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—××××

锌阳极泥

Zinc anode slime

（送审稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.150.50

H62

YS

前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司。

本标准参加起草单位： 河南豫光锌业有限公司、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司、白银有色集团公司

本标准主要起草人：

锌阳极泥

- 1  范围

本标准规定了锌阳极泥的要求、试验方法、检验规则及包装、运输和质量预报书。

本标准适用于湿法炼锌工艺电积时产生的吸附在阳极上或沉于槽底的泥状物，主要成分为二氧化锰。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1507  锰矿石 有效氧含量的测定 重铬酸钾滴定法

GB/T 8152.1  铅精矿化学分析方法  铅量的测定  酸溶解－EDTA滴定法

GB/T 8151.3  锌精矿化学分析方法   铁量的测定  EDTA滴定法

GB/T 8152.4  铅精矿化学分析方法  锌量的测定  EDTA滴定法

GB/T 8151.12  锌精矿化学分析方法   银量的测定  火焰原子吸收法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判断

GB/T14262  散装浮选铅精矿取样、制样方法

- 3  要求

- 3  技术要求

3.1  化学成分

锌阳极泥的化学成分应符合表1的规定。

表1  锌阳极泥化学成分                    %

| 元素 | Ag | Fe | Pb | Zn | MnO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 0.05～0.15 | 0.5～1.5 | 10～20 | 1～3 | 40～60 |

3.2  物理规格

3.2.1  锌阳极泥呈小块、片状或泥浆状，不应混入外来夹杂物。

3.2.2  锌阳极泥的水分应不大于30％。

- 4  试验方法

4.1  锌阳极泥中二氧化锰量的测定按GB/T 1507的规定进行。

4.2  锌阳极泥中铅量的测定按GB/T 8152.1的规定进行。

4.3  锌阳极泥中铁量的测定按GB/T 8151.3的规定进行。

4.4  锌阳极泥中锌量的测定按GB/T 8152.4的规定进行。

4.5  锌阳极泥中银量的测定按GB/T 8151.12的规定进行。

5  检验规则

5.1  组批

锌阳极泥应成批提交检验。火车运输时，通常每车厢为一检验批；船或汽车运输时，由供需双方商定。

5.2  检查和验收

5.2.1  锌阳极泥应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

5.2.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.3  取样和制样

5.3.1  锌阳极泥的取样方法按GB/T14262的规定执行。

5.3.2  样品的制备按GB/T14262的规定执行。

5.3.3  将所制样品分成三份：一份为验收分析试样，一份交供方，一份由需方保存三个月，做为仲裁样品。供方如对验收分析结果有异议，可在仲裁样保存期内提出。

5.5  检验结果的判定

5.5.1  锌阳极泥的化学成分检验结果的数值修约和修约后数值的判定按GB/T 8170中的规定进行。

5.5.2  锌阳极泥的化学成分与本标准或订货合同的规定不符时，按批判不合格。

6  包装、运输和质量预报单

6.1  锌阳极泥为散装，也可袋装，每袋重量应基本一致。

6.2  锌阳极泥用火车（船）或汽车运输，装完后，应将表面扒平。

6.3  每批锌阳极泥发运时，应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）重量；

d）车号；

e）发货日期；

f）本标准编号。

- 7  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  数量；

c)  标准编号、年代号；

d)  其他。