ICS  77.150.70

H 62

YS

YS/T72—20××

镉锭

Cadmium   ingot

（送审稿）

20XX—XX —XX 发布                            20XX—XX —XX实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部  发布

YS/T ×××××—××××

前    言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准修改采用ASTM B440-2012《镉技术要求》。与ASTM B440-2012相比，只少一个杂质元素Hg，其他技术指标均达到或接近其要求。

本标准代替YS/T72-2005《镉锭》。与YS/T72-2005相比，本标准主要变化如下：

——Cd99.995牌号对杂质Fe、Cu、Tl上限做了修改，Fe由不大于0.0010%修改为不大于0.0008%，Cu由不大于0.0007%修改为不大于0.0005%。

——增加单重350±50kg的镉锭大锭及其相关要求。

——包装部分将“每块镉锭应用防潮纸或塑料袋包装后装入木箱，木箱应用铁皮或其他材料进行紧固”修改为“ 镉锭小锭木箱用防潮纸或塑料袋衬好后再放入镉锭，木箱应用铁皮或其他材料进行紧固。镉锭大锭应用塑料袋包装后供货。”

——标志由“每块镉锭上应浇铸或打印生产厂商标、批号”修改为“每块镉锭上应浇铸或打印生产厂商标、批号。单块镉其标志也可由厂商或销售商自行商定”。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准负责起草单位：葫芦岛锌业股份有限公司、河南豫光锌业有限公司。

本标准参加起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、湖南水口山有色金属集团有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T72-2005；

——YS/T72-1994；

——GB 914-1984。

镉  锭

范围

本标准规定了镉锭的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于火法、电解法精炼生产的镉锭。主要用于供合金、电镀、蓄电池、化工等工业部门使用。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T8170     数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T74        镉化学分析方法

要求

3.1  产品分类

镉锭按化学成分不同分为3个牌号:Cd99.995、 Cd99.99、 Cd99.95 。

3.2  化学成分

镉锭的化学成分应符合表1的规定。

表1  镉锭的化学成分要求

| 牌 号 | 化 学 成 分 ， % |
| --- | --- |
|  | Cd 不小于 | 杂 质 含 量， 不 大于 |
|  |  | Pb | Zn | Fe | Cu | Tl | Ni | As | Sb | Sn | Ag | 总和 |
| Cd99.995 | 99.995 | 0.002 | 0.001 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0050 |
| Cd99.99 | 99.99 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0015 | 0.002 | — | 0.010 |
| Cd99.95 | 99.95 | 0.02 | 0.03 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | — | — | — | — | — | 0.050 |
| 注：镉的含量为100%减去表中杂质实测值总和的余量。 |

3.3 物理性状

镉锭按单重分两种，一种为5kg~8kg的镉锭小锭，一种为350±50kg的镉锭大锭。镉锭小锭形状为长方梯形，两端厚度尺寸差不大于5mm。镉锭大锭示意见图1。

3.4  外观质量

3.4.1  镉锭小锭产品外观呈银白色，表面应洁净，不得有熔渣、熔洞及外来夹杂物。

3.4.2  镉锭大锭产品外观呈银白色，表面应洁净，不得有熔渣、其他附着物或污染物痕迹，不得有熔洞、明显裂纹，不允许有飞边、毛刺（允许修整），但允许有自然氧化膜。

  - 其他

需方如对镉锭的化学成分、外观质量、物理形状、单重等有其他要求时，可由供需双方商定。

图1   镉锭大锭示意图

试验方法

4.1  镉锭的化学成分分析方法按YS/T74中的规定进行。

4.2  镉锭的外观质量用目测法进行检验。

检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  镉锭应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或合同 (订货单)的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或合同 (订货单)的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2  组批

镉锭应成批提交验收，每批应由同一炉次、同一牌号的镉锭组成，每批重量不超过5t。

5.3  检验项目

每批镉锭应对化学成分和外观质量进行检验。

5.4  仲裁取样和制样

5.4.1镉锭小锭取样与制样

5.4.1.1取样

镉锭小锭由供需双方按批随机抽取锭数的5%作为样锭，样锭总数应为5的倍数，以便分组。分组后不足5锭时，应从镉锭中补足，但不得舍弃。 将抽取的样锭按每5锭为一组，用钻孔法采取试样。钻孔时不得使用任何润滑剂，钻孔速度以钻屑不氧化为宜。取样时应除去表皮，钻孔深度不小于镉锭厚度的三分之二。

取样时应选用直径8mm~15mm的钻头取样。将样锭按浇铸面A与底面B依次交替，长边相靠并排摆放排列成矩形，在此矩形上画一对角线。再将每块镉锭表面分成三等分，画出平行于锭长边的等分线。等分线与对角线的交点是取样的钻孔位置，详见图2。当钻屑量不足时，可在每块锭等分线交点相临处增加钻孔。

A        B

=  =  =

图2   镉锭小锭取样点示意图

5.4.1.2镉锭小锭仲裁样制样：将每批所得钻屑碎至2mm以下，混合均匀缩分至200g，用磁铁除净铁质后分成四等份，分别加封，盖供需双方印记，一份用于仲裁，一份备用，其余双方各存一份。

5.4.2 镉锭大锭仲裁取样与制样

5.4.2.1镉锭大锭仲裁取样

镉锭大锭仲裁取样从每批镉锭的每10块(或不足10块)中任意抽取2～3块锭作为样锭，

用钻孔法采取试样。钻孔时不得使用任何润滑剂，钻孔速度以钻屑不氧化为宜。应除去表皮，钻孔深度不小于镉锭厚度的二分之一。

取样时应选用直径8mm~15mm的钻头取样。在每一块样锭的正反两表面各画两条对角线，在对角线上均匀分布5点，一点在两对角线的交点处，其余4点分别在顶角与对角线交点之间的二分之一处（见图3）。当钻屑量不足时，可在每块锭等分线交点相临处增加钻孔。

图3   镉锭大锭取样点示意图

5.4.2.2镉锭大锭仲裁样制样：（同5.4.1.2) )

5.5  检验结果的判定

5.5.1  镉锭杂质元素检验结果的修约和修约后数值的判定分别按GB/T 8170的规定进行。

5.5.2  镉锭化学成分分析结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，按批判不合格。5.5.3  镉锭的外观质量不符合本标准及合同（或订货单）的规定时按锭判为不合格。

包装、标志、运输、贮存、质量证明书

6.1  包装

6.1.1  镉锭小锭木箱用防潮纸或塑料袋衬好后再放入镉锭，木箱应用铁皮或其他材料进行紧固。镉锭大锭应用塑料袋包装后供货。

6.1.2  需方如对产品包装有特殊要求，可由供需双方商定。

6.2  标志

6.2.1  每块镉锭上应浇铸或打印生产厂商标、批号。单块镉其标志也可由厂商或销售商自行商定。

6.2.2  镉锭小锭应包装成箱，每箱应注明供方名称、产品名称、商标、牌号、批号、净重等。 每块镉锭大锭一端应有不易脱落，清晰的供方名称、产品名称、商标、牌号、批号、净重等标志。

6.3  运输

镉锭在运输过程中应采取防护措施，防止污染、防止潮湿。

6.4  贮存

镉锭应贮存在通风、干燥、无腐蚀性物质的库房内。

6.5  质量证明书

每批产品应附有质量证明书(合格证)。其上注明：

- 供方名称和商标、地址、电话或传真；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重和件数；

- 分析检验结果和技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

合同（或订货单）内容

本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a) 产品名称。

b) 牌号。

c) 化学成分。

d) 数量。

e) 本标准编号。

f) 其他。

安全提示

镉及镉化合物对人体健康和环境有害，因此在生产和使用前应制定相应的安全防护措施。