3.铲平

前  言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的

本标准代替YS 68-2004《砷》。与YS68-2004《砷》相比，本标准作了如下修改：

——产品分类由原来的三个变动为四个。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：湖南水口山有色金属集团有限公司。

本标准参加起草单位：中国检验认证集团广西有限公司。

本标准主要起草人: 王平、曾大明、郑向明、杨辉、江荆、蒋冬生。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——YS68-2004；

——GB3495-1983。

砷

1 范围

本标准规定了砷的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及安全。

本标准适用于以三氧化二砷(AS2O3,)为原料，经升华、还原、冷却而制得的砷。该产品主要用于生

产合金和半导体等行业。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T 519  砷化学分析方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 要求

3.1 产品分类

砷按化学成分分为4个牌号:As99.5、As99.0、As98.5、As98.0。

3.2 化学成分

3.2.1砷的化学成分应符合表1的规定。

表1 砷的化学成分

| 牌 号 | 化学成分/% |
| --- | --- |
|  | As 不小于 | 杂质，不大于 |
|  |  | Sb | Bi | S |
| As99.5 | 99.5 | 0.2 | 0.08 | 0.1 |
| As99.0 | 99.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| As98.5 | 98.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
| As98.0 | 98.0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |

3.2.2 砷及杂质的含量均为实测值。

3.2.3 需方对砷的化学成分有特殊要求时，可由供需双方商定。

3.3 外观质量

3.3.1 砷为块状或粒状结晶，呈银灰色

3.3.2 砷不应带有夹杂物。

4 试验方法

4.1砷的化学成分仲裁分析方法按YS/T 519的规定进行。

4.2 砷的外观质量用目视法检验。

5 检验规则

5.1检查与验收

5.1.1砷应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2 组批

5.2.1砷应成批提交检验，每批次应由同一炉次的产品组成。批重不大于0.5t。

5.2.2 如需方同意，也可以由同类炉料生产的同一牌号的多个生产批次组成一个检验批。批重按需方要求。

5.3 检验项目

每批砷应进行化学成分和外观质量检验。

5.4 取样和制样

5.4.1取样按批随机进行，取样桶数按表2规定进行。

表 2 取样桶数规定

| 每批捅数 | 取样桶数 |
| --- | --- |
| 1～2 | 全数 |
| 3～8 | 2 |
| 9～25 | 3 |
| 26～100 | 5 |
| 101～500 | 8 |

5.4.2取样时，先将每桶按块状(≥10mm)和粒状(<10mm)分别称重，然后按块状与粒状的实际重量比选取250g样品，再将该批所取的样品合并，送交制样。

5.4.3将取来的样品迅速捣细，直至全部通过0.84mm筛。然后将样品混匀，并用四分法缩分至120g，再捣细用0.42mm筛筛分，将筛上筛下试样分别混匀，各分成3等份，分别装于6个干燥洁净的磨口瓶中，盖紧瓶口，用石腊密封。在瓶上注明生产厂名称、产品名称、批号和取样日期，供需双方各保存一份(筛上筛下试样各一瓶为一份)作复验用，另一份作仲裁用。

5.5 检验结果判定

5.5.1砷及杂质的修约规则、修约后的数值判定按GB/T8170的规定执行。

5.5.2化学成分仲裁结果与本标准的规定不符时，该批为不合格，或重定牌号或退货。

5.5.3外观质量检验结果与本标准的规定不符时，该桶判为不合格。

6 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1 标志

包装物(如铁桶)外表应标有“骷髅头图案”、“有毒品”、“小心轻放”标志，并注明生产厂名称、产品名称、商标、牌号、批号和重量。

6.2 包装

砷用内衬塑料袋的铁皮桶包装，净重50kg。特殊情况下，可用其他方式包装(如块状和粒状砷分类包装)，但其标志应符合本标准6.1规定。

6.3 运输和贮存

砷应贮存于干燥场所，严防潮湿，不得与酸碱等化学物品接触，贮存期为1年。

6.4 每批砷应附有质量证明书，其上注明:

a)生产厂名称、地址；

b)产品名称和牌号；

c)批号、批重和件数；

d) 分析检验结果和检验部门印记；

e)本标准编号；

f)检验日期、出厂日期。

7订货单(或合同)内容

订购本标准所列材料的订货单(或合同)内应包括下列内容:

a)产品名称；

b) 牌号；

c) 状态；

d) 重量；

e)本标准编号；

f) 其他。

8安全

砷易氧化，其氧化物为剧毒品。在检验、贮存、使用、包装及运输时，应按有毒品规定处理。

# Text boxes

ICS

H 81

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS 68 – X X X X

代替YS 68-2004

砷

Arsenic

(审定稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布