前   言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替GB/T 8892—2005。本标准与GB/T 8892—2005相比主要变化如下：

—— 增加了产品分级的描述；

—— 删除了椭圆管扁管术语和定义；

—— 增加了BFe10-1-1牌号及相应技术要求；

—— 圆管规格范围由原来的（ø 2mm～ø 25mm）×（0.11mm～1.8mm）扩展为（ø 1.5mm～ø 25mm）×（0.10mm～1.8mm）；

—— 对产品的尺寸允许偏差进行了调整和补充；

—— 力学性能指标增加了短试样A5.65的规定；

—— 增加了残余应力试验要求和试验方法；

—— 对表面质量要求进行了补充。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：苏州富瑞铜合金科技有限公司、江阴新华宏铜业有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 8892—2005、GB/T 8892—1988、YB/T 712—1978。

压 力 表 用 铜 合 金 管

- 范围

本标准规定了压力表用铜合金管（以下简称管材）的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准根据用途将产品分为2级：

高精级——适用于精密压力表、特种压力表、化工专用压力表等仪表用的铜合金管。

普通级——适用于普通压力表、耐震压力表、差动远传压力表等仪表以及承压用的铜合金管。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010   金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法(ISO 6892-1:2009,MOD)

GB/T 241   金属管  液压试验方法

GB/T 242   金属管  扩口试验方法(ISO 8493:1998,IDT)

GB/T 244   金属管  弯曲试验方法(ISO 8491:1998,IDT)

GB/T 246   金属管  压扁试验方法(ISO 8492:1998,IDT)

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第一部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5121（所有部份）  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 5248  铜及铜合金无缝管涡流探伤方法

GB/T 8888  重有色金属加工产品包装、标志、运输和贮存

GB/T 10567.2　铜及铜合金加工材残余应力检验方法　氨熏试验法

GB/T 26303.1  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第1部分：管材

YS/T 482  铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815  铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

- 要求

  - 产品分类

    - 产品的牌号、状态和规格应符合表1的规定。

表1  产品的牌号、状态和规格

| 牌 号 | 代 号 | 状 态 | 规 格 （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| QSn4-0.3 QSn6.5-0.1 | T51010 T51510 | 软化退火（O60） 半硬+应力消除（HR02） 硬+应力消除（HR04） | 圆管 （D×t×l） 见图1（a） （ø1.5～ø25）×（0.10～1.80）×≤6000 扁管（A×B×t×l） 见图1（b） （7.5～20）×（5～7）×（0.15～1.0）×≤6000 椭圆管（A×B×t×l） 见图1（c） （5～15）×（2.5～6）×（0.15～1.0）×≤6000 |
| H68 | T26300 | 半硬+应力消除（HR02） 硬+应力消除（HR04） |  |
| BFe10-1-1 | T70590 | 半硬+应力消除（HR02） 硬+应力消除（HR04） |  |
| 注：根据用户需要，可供应其他牌号、形状、状态和规格的管材。 |

3.1.2 铜合金管材的横截面形状类型如图1所示：

D——圆管的外径；

t——管材壁厚；

A——扁管或椭圆管的长轴；

r——扁管或椭圆管小半径；

R——椭圆管大半径；

B——扁管或椭圆管的短轴。

图1管材的横截面形状示意图

3.1.3 标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

例1：用QSn4-0.3制造的外径为20mm、壁厚为1.0mm、长度为4000mm的供应状态为软化退火态(O60)的高精级圆形管材标记为：

管GB/T 8892-QSn4-0.3 O60高-ø20×1.0×4000

例2：用H68制造的长轴A为20mm、短轴B为6mm、壁厚为1.0mm、长度为2500的供应状态为半硬+应力消除态（HR02）的普通级扁管标记为：

扁管GB/T 8892-H68 HR02-20×6×1.0×2500

例3：用BFe10-1-1制造的长轴A为15mm、短轴B为5mm、壁厚为0.7mm、长度为3000mm的供应状态为硬+应力消除态（HR04）普通级椭圆形管材标记为：

椭圆管GB/T8892-BFe10-1-1 HR04-15×5×0.7×3000

3.2 化学成分

管材的化学成分应符合GB/T 5231的相应牌号的规定

3.3 外形尺寸及允许偏差

3.3.1外径和壁厚的允许偏差

3.3.1.1 圆管外径和壁厚的允许偏差应符合表2的规定。

表2  圆管外径和壁厚的允许偏差                  单位为毫米

| 外径D | 外径允许偏差 | 壁厚 | 壁厚允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普通级 | 高精级 |
| ≥1.5～4.0 | —0.03 | ≥0.10～0.20 | ±0.02 | ±0.01 |
| >4.0～9.5 | —0.06 | >0.20～0.50 | ±0.03 | ±0.02 |
| >9.5～15.0 | —0.08 | >0.50～1.00 | ±0.07 | ±0.05 |
| >15.0～20.0 | —0.10 | >1.00～1.30 | ±0.09 | ±0.07 |
| >20.0～25.0 | —0.12 | >1.30～1.80 | ±0.12 | ±0.09 |

3.3.1.2 扁管、椭圆管的外形尺寸允许偏差应符合表3的规定。

表3  扁管、椭圆管的外形尺寸允许偏差                单位为毫米

| 形状 | 长轴A | 长轴 允许偏差 | 短轴B | 短轴 允许偏差 | 壁厚允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 壁厚t | 普通级 | 高精级 |
| 扁管 | 7.5～20.0 | ±0.15 | 5.0～7.0 | ±0.15 | ≥0.15～0.25 >0.25～0.40 >0.40～0.60 >0.60～0.80 >0.80～1.00 | ±0.02 ±0.03 ±0.04 ±0.05 ±0.06 | ±0.01 ±0.02 ±0.03 ±0.04 ±0.05 |
| 椭圆管 | 5.0～15.0 | ±0.12 | 2.5～6.0 | ±0.12 |  |  |  |
| 注：根据用户需要，可供应其他横截面尺寸和允许偏差的管材。 |

3.3.2 管材定尺长度允许偏差

管材定尺长度允许偏差应符合表4的规定。

表4  定尺长度允许偏差                       单位为毫米

| 管材长度 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤500 | +1.0 0 |
| >500～1500 | +2.0 0 |
| >1500～6000 | +4.0 0 |

3.3.3 切斜度

管材端部应锯切平整，切斜度应不大于0.4mm.

3.3.4 直度

3.3.4.1 HR02态、HR04态圆管直度应符合表5的规定。

表5   圆管直度

| 普 通 级 | 高 精 级 |
| --- | --- |
| 每米长度上直度≤5mm | 每米长度上直度≤3mm |

3.3.4.2 HR02态、HR04态扁管与椭圆管直度应符合表6的规定。

表6   扁管与椭圆管直度

| 正 向（A） | 侧 向（B） |
| --- | --- |
| 普 通 级 | 高 精 级 | 普 通 级 | 高 精 级 |
| 每米长度上直度≤4mm | 每米长度上直度≤2mm | 每米长度上直度≤5mm | 每米长度上直度≤3mm |

3.3.5 圆度

HR02态、HR04态圆形管材圆度应不大于公称外径的1%.

3.3.6 扭拧度

HR02态、HR04态扁管与椭圆管扭拧度应符合表7的规定。

表7   扭拧度

| 普 通 级 | 高 精 级 |
| --- | --- |
| 每米长度上扭拧度≤1.2mm | 每米长度上扭拧度≤0.8mm |

3.4力学性能

管材的抗拉强度应符合表8的规定；断后伸长率应符合表8中A5.65的规定；仲裁时断后伸长率按A11.3的规定进行。

表8   管材的室温纵向力学性能

| 牌 号 | 状 态 | 抗拉强度 Rm MPa | 断后伸长率 A11.3 % | 断后伸长率 A5.65 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QSn4-0.3 QSn6.5-0.1 | 软化退火 (O60) | 325～480 | ≥35 | ≥41 |
|  | 半硬+应力消除（HR02） | 450～550 | ≥8 | ≥11 |
|  | 硬+应力消除（HR04） | 490～635 | ≥2 | ≥4 |
| H68 | 半硬+应力消除（HR02） | 345～405 | ≥30 | ≥34 |
|  | 硬+应力消除（HR04） | ≥390 | — | — |
| BFe10-1-1 | 半硬+应力消除（HR02） | ≥310 | ≥12 | ≥16 |
|  | 硬+应力消除（HR04） | ≥480 | ≥8 | ≥9 |

3.5 工艺性能

3.5.1  扩口试验

需方有要求并在合同中注明时，O60态、HR02态管材可进行扩口试验；顶芯锥度60°、扩口率不小于20%，管材不应出现目视可见的裂纹或破损。

3.5.2  压扁试验

需方有要求并在合同中注明时，O60态、HR02态管材可进行压扁试验；在整根样管（试样的长度为不小于457 mm）的不同部位通过压力试验机一次性缓慢压扁；压扁后，O60态管材的内壁间距等于1 倍公称壁厚、HR02态管材的内壁间距等于3 倍公称壁厚，管材不应出现目视可见的裂纹或破损。

3.5.3  弯曲试验

需方有要求并在合同中注明时，O60态、HR02态管材可进行弯曲试验。试验后，管材弯曲处不应出现目视可见的裂纹或破损。

3.6  残余应力试验

需方有要求并在合同中注明时，可进行残余应力试验，试验后管材不应出现裂纹。

3.7 非破坏性试验

每根管材均应满足水压试验或气压试验或涡流探伤检验的要求。

3.7.1  水压试验

管材进行水压试验时，在最大的工作压力下，试验持续时间为10s～15s, 管材不应出现渗漏或永久变形。

管材水压试验最大工作压力按下列公式计算：

р＝

式中：

р——最大工作压力，单位为兆帕（MPa）；

t——管材壁厚，单位为毫米（mm）；

D——管材外径，单位为毫米（mm）；

S——材料允许应力，单位为兆帕（MPa），QSn4-0.3、QSn6.5-0.1的S= 54MPa；H68、BFe10-1-1的S= 48MPa。

3.7.2  气压试验

管材进行气压试验时，管内气压至少为0.4MPa，完全浸入水中5s～10s，管材不应出现气泡或喷水现象。

3.7.3  涡流探伤

管材进行涡流探伤检验时，其人工标准缺陷（钻孔直径）应符合GB/T5248的规定；管材在涡流探伤设备装置上不应出现报警反应。

3.8 表面质量

3.8.1  管材内外表面应光滑、清洁；不允许有裂纹、针孔、分层、夹杂、起皮、粗拉道、气泡、和绿锈等影响预定用途的表面缺陷。

3.8.2  管材外表面允许有轻微的、局部的、不使管材外径超出允许偏差的划伤、凹坑、压入物和斑点等缺陷。

3.8.3  管材两端口内外侧不应有影响使用的毛刺、飞边等缺陷。

4  试验方法

# 4.1  化学成分分析方法

# 管材的化学成分的分析按GB/T 5121、YS/T482的规定进行，仲裁时按GB/T 5121的规定进行。

# 4.2  外形尺寸测量方法

# 管材外形尺寸测量方法用相应精度的测量工具按GB/T 26303.1的规定进行。

# 4.3  力学性能检验方法

管材的力学性能室温拉伸试验方法按GB/T 228.1-2010的规定进行。管材拉伸试样按表9选取。

表9  管材拉伸试样选取

| 外径或对边距 ㎜ | GB/T 228.1中的附录 | GB/T 228.1中的表 | GB/T 228.1中的试样号 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤25 | E | E. 2 | S7 |

# 4.4 工艺性能检验方法

4.4.1 管材的扩口试验方法按GB/T 242的规定进行。

4.4.2 管材的压扁试验方法按GB/T 246的规定进行。

# 4.4.3 管材弯曲试验方法按GB/T 244的规定进行；试验时，弯曲半径为被弯曲管材直径的4倍，弯弯曲角为180°。

4.5  残余应力检验方法

管材的残余应力采用氨熏试验法，试验方法按GB/T10567.2的规定进行。

4.6 非破坏性试验方法

4.6.1 管材的水压试验方法按GB/T 241的规定进行。

4.6.2 管材的气压试验方法按3.7.2的规定进行。

# 4.6.3 管材的涡流探伤检验方法按GB/T 5248的规定进行。

# 4.7  表面质量检验

管材的表面质量检验用目视法进行。

- 检验规则

  - 检查与验收

5.1.1  管材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起1个月内提出，其他异议应在收到产品之日起3个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

5.2  组批

管材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态、规格的管材组成，每批管材的重量应符合表10的规定。

表10　检验批量

| 壁厚 (mm) | 批重(kg) |
| --- | --- |
| ≥0.10～0.50 | ≤500 |
| >0.50～1.80 | ≤1000 |

5.3  检验项目

5.3.1  出厂检验

每批管材应进行化学成分、外形尺寸及允许偏差、力学性能、非破坏性试验和表面质量的检验。非破坏性试验可选择水压试验、气压试验和涡流探伤检验三种试验的一种进行。

5.3.2  定期检验

工艺性能、残余应力试验在供方能够以工艺保证产品达到本标准的要求时，由供方根据生产情况进行定期检验。用户要求按批做这些性能的出厂检测，应在合同中注明。

5.4  取样

管材取样应符合表11的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。力学性能和工艺性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

表11  取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方在熔铸时，每炉取1个试样；需方在每批管材中任取1个试样。 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸及允许偏差 | 按照GB/T2828.1规定的AQL=2.5，一般检验水平Ⅱ正常检验一次抽样方案取样或供需双方协商确定抽样方案。 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 任取2根/批，1个试样/根 | 3.4 | 4.3 |
| 工艺性能 | 任取2根/批，1个试样/根 | 3.5 | 4.4 |
| 残余应力试验 | 任取2根/批， 1个试样/根 | 3.6 | 4.5 |
| 非破坏性试验 | 逐根检查 | 3.7 | 4.6 |
| 表面质量 | 按照GB/T2828.1规定的AQL=2.5，一般检验水平Ⅱ正常检验一次抽样方案取样或供需双方协商确定抽样方案。 | 3.8 | 4.7 |

5.5 检验结果的判定

管材的检验结果应按表12的规定进行判定。

表12  检验结果的判定

| 检验项目 | 检验结果的判定 |
| --- | --- |
| 化学成分 | 化学成分不合格时，判该批不合格。 |
| 外形尺寸及允许偏差 | 出现不合格时按根判不合格，每批中不合格件数超出接收质量限时，判整批不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。 |
| 表面质量 |  |
| 力学性能 | 若试验中出现不合格，从该批产品（包括原检验不合格的那件产品）中再取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批合格；或仍有试样不合格，则判该批不合格。或由供方逐根检验，合格者交货。 |
| 工艺性能 |  |
| 残余应力试验 |  |
| 非破坏性试验 | 若出现不合格，判单根管材不合格。 |

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1产品的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T8888的规定。

6.2 包装方式有特殊要求时由供需双方协商确定。

7   合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  状态；

d)  规格；

e)  净重和件数；

f)  精度（普通级或高精级）；

g）工艺性能（有要求时）；

h)  残余应力试验（有要求时）；

i） 本标准编号；

j） 其他。

# Text boxes

20××-××-××实施

20××-××-××发布

压 力 表 用 铜 合 金 管

Copper alloy tube for pressure gauge

(送审稿)

GB/T ×××××—××××

代替GB/T 8892-2005

中华人民共和国国家标准

ICS 77.150.30

H 62

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布