国家标准《电缆用无缝铜管》

（送审稿）编制说明

一、简况

现行的GB/T19849-2005《电缆用无缝铜管》是根据2004年电子及通讯行业的发展情况进行制定的，至今标龄已超过5年。飞速发展的社会经济，必将大大促进电子及通讯及其相应行业的发展，不断有新的用途和规格、状态求出现，同时电缆管是通讯电缆、防火电缆等电缆产品的重要材料，对其质量和技术要求也提出新的更高的要求。为了满足通讯和防火等电缆用无缝铜管的要求，应及时修订现行的国家标准。

通信电缆（communication cable）是指用于近距音频通信和远距的高频载波和数字通信及信号传输的电缆。

矿物绝缘电缆（Mineral Insulated Cable）简称MI电缆，国内习惯称作氧化镁电缆或防火电缆。MI电缆在国外发展较早（19世纪末），且已得到广泛应用；我国于上世纪六十年代开发生产，20世纪末开始批量生产。

矿物绝缘电缆是用金属铜作为导体、氧化镁作为绝缘、金属铜管作为护套的一种电缆。电缆的材料全部采用无机材料，具有其他材料所不可具有的优点。如耐火、载流量大、耐机械损伤、无卤无毒、防爆、防水、耐腐蚀、寿命长、安全、耐过载、耐高温等特点。已广泛用于高层建筑、石油化工、机场、隧道、船舶、海上石油平台、航空航天、钢铁冶金等场合。

二、工作概况

根据国标委综合[2012]50号和有色标委[2012]28号《关于转发2012年有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》，其中序号17（项目编号“20121137-T-610”）《 电缆用无缝铜管》国家标准由中铝洛阳铜业有限公司、江苏仓环铜业股份有限公司、山东中佳新材料有限公司、江阴新华宏铜业有限公司、浙江星鹏铜材集团有限公司负责起草，完成年限为2014年。

本标准准替代GB/T 19849-2005《电缆用无缝铜管》。

标准制订计划任务正式下达后，中铝洛阳铜业有限公司牵头成立了标准编制小组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。编制组任务具体分工为：中铝洛阳铜业有限公司执笔，对市场和同行业信息收集资料汇总、整理，最终形成标准稿；江苏仓环铜业股份有限公司、山东中佳新材料有限公司、江阴新华宏铜业有限公司、浙江星鹏铜材集团有限公司负责国内外市场信息收集和标准数据的验证。各企业分工明确，紧密合作，将共同完成标准的修订工作。

在国家标准GB/T 19849-2005基础上，编制小组查阅了国内外有关技术资料，根据市场需求和主要客户的要求，经过多次讨论和广泛征求意见，形成了标准讨论稿及编制说明。2012年4月由标委会组织在湖北荆州市召开了标准讨论会，根据标准讨论会会议精神和各专家提出的修改意见，对讨论稿进行了补充和完善，最终形成了标准送审稿。

二、本标准与GB/T 19849-2005标准的比较

1、合金牌号

增加了TP2、TP3牌号,修订后标准中合金牌号有四个：TU1、TU2、T2、TP2、TP3。

按GB/T5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》国家标准规定，对合金牌号进行了修改；并增加了牌号的相应数字代号，合金牌号TU1、TU2、T2、TP2、TP3，数字代号分别为T10150、T10180、T11050、C12200、T12210。

2、产品规格、形状

根据市场需求和企业的实际生产能力，增加防火电缆用TP2、TP3直条管材，规格为：φ（30～75）×（2.5～4.0）×（6000～14000）；状态为硬态（H04)，并增加了相应技术要求。对管材状态按GB/T 29094《铜及铜合金状态表示方法》规定进行了相应修改。牌号、状态、规格对比见表1。

表1  本标准与GB/T19849-2005牌号、状态、规格对比

| 种类 |  | 本标准 | GB/T19849-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牌号 |  | TU1、TU2、T2、TP2、TP3 | TU1、TU2、T2 |
| 状态 |  | 软态（O60）、硬态（H80) | 软太（M） |
| 规格 | 外径 | 4～75 | 4～22 |
|  | 壁厚 | 0.25～4.0 | 0.25～1.5 |
|  | 形状 | 直条、圆盘 | 圆盘 |

3  尺寸允许偏差

3.1加严管材的外径允许偏差，平均外径允许偏差对比见表2。

表2    本标准与GB/T 19849-2005平均外径允许偏差对比

| 外径 | 本标准平均外径允许偏差± | GB/T 19849-2005平均外径允许偏差± |
| --- | --- | --- |
| 4～15 | 0.04 | 0.05 |
| ＞15～20 | 0.05 | 0.06 |
| ＞20～22 | 0.07 | 0.08 |
| 30～50（增加） | 0.12 | —— |
| ＞50～75（增加） | 0.15 | —— |

3.2 加严管材的外径允许偏差和厚度允许偏差，尺寸允许偏差对比见表3。

表3    本标准与GB/T 19849-2005壁厚允许偏差对比

| 外径 | 壁 厚 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.25～0.40 |  | ＞0.40～0.60 | ＞0.60～0.80 | ＞0.80～1.50 | 2.5～3.0（增加） | ＞3.0～3.5（增加） | ＞3.5～4.0（增加） |
|  | 本标准壁厚允许偏差，± |  |  |  |  |  |  |  |
| 4～15 | 0.025 | 0.030 |  | 0.040 | 0.050 | — | — | — |
| ＞15～20 | 0.030 | 0.040 |  | 0.050 | 0.060 | — | — | — |
| ＞20～22 | 0.040 | 0.050 |  | 0.060 | 0.070 | — | — | — |
| 30～50（增加） | — | — |  | — | — | 0.200 | — | — |
| ＞50～75 （增加） | — | — |  | — | — | 0.200 | 0.250 | 0.300 |
| 外径 | GB/T 19849-2005壁厚允许偏差，± |  |  |  |  |  |  |  |
| 4～15 | 0.03 | 0.05 |  | 0.06 | 0.08 | — | — | — |
| ＞15～20 | 0.03 | 0.05 |  | 0.06 | 0.09 | — | — | — |
| ＞20～22 | 0.04 | 0.06 |  | 0.08 | 0.09 | — | — | — |

3.3增加了直条管材的尺寸允许偏差（含外径、壁厚、长度、直度、圆度），相见标准讨论稿。

4 力学性能

增加了直条管材的性能要求，见标准讨论稿。

5  外形尺寸测量方法

增加了“管材外形尺寸检验方法按GB/T26303.1的规定进行”。

6 其它

6.1 增加了化学成分分析方法YS/T 482《铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法》；

6.2增加了导电率试验方法YS/T 478《铜及铜合金导电率涡流测试方法》；

6.3 试验号按GB/T 228.1规定进行了修改；

6.4 增加了“试样的制备按YS/T 815《铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法》的规定进行”；

6.5 圆盘包装删除了“每层之间加防潮纸隔离”的规定。

- 标准水平分析和产品应用前景

- 标准水平分析

- 本标准是在国家标准GB/T 19849-2005的基础上，根据我国实际生产使用情况、市场需求和客户的特殊要求对一些指标作了适当调整后和修订，其整体内容达到了国际先进水平。建议作为推荐国家标准发布实施。

2、产品应用前景

电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业，产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上第一大电线电缆生产国。随着经济的快速增长，中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。

铜在电力传输方面所具有的优良性能，被大量地用作绝缘和非绝缘的电缆，并作为其他材料导电性能的衡量标准。铜管材具有优越的柔韧性、抗腐蚀性、延展性、阻燃性和再生性等多种性能，使其成为电缆用无缝管材的最佳选择。随着电缆业巨大的发展潜力，电缆用铜管也将有着非常广阔应用前景。

《电缆用无缝铜管》

国家标准编制组

二0一三年八月三日