中华人民共和国国家标准

GB/T 3952—XXXX

代替GB/T3952－2008

电工用铜线坯

Copper drawing stock for electrical purpose

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是对国家标准GB/T3952—2008《电工用铜线坯》的修改，与标准GB/T3952—2008《电工用铜线坯》相比，本标准做了如下修改：

——更新了规范性引用文件。

——删除了T3牌号铜线坯及相关性能指标。

——增加了铜线坯表面氧化膜厚度要求，并给出了相应的测试方法（见附录C 电工用铜线坯氧化膜测试方法）。

——对铜粉量测定中试样的长度作了重新规定。

——根据铜线坯的用途，对铜粉量指标作了不同的规定。

——对附录A做了相应修改。

——增加了漆包线用铜线坯指标要求。

——对扭转性能试验的试样长度值作了重新规定。

本标准的附录A、附录B、附录C为资料性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：江西铜业股份有限公司、江苏江润铜业有限公司、云南铜业股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所、赣州江钨新型合金材料有限公司等、XXXXXXXXX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX。

本标准参加起草单位：XXXXXXXXX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX。

本标准主要起草人∶ XXXXXXXXX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T3952.1-1989，GB/T3952.2-1989，GB/T3952.3-1989，GB/T3954.1-1989，GB/T3952-1998， GB/T3952-2008。

电工用铜线坯

1 范围

本标准规定了电工用铜线坯的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于直径为6.0mm～35.0mm，供进一步拉制线材或其他电工用铜导体的圆形截面铜线坯。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 230.1           金属洛氏硬度试验   第1部分 试验方法∶试验方法（A、B、C、D、

E、F、G、H、K、N T标尺）

GB/T 238             金属材料  线材  反复弯曲试验方法

GB/T 467             阴极铜

GB/T 3048.2          电线电缆电性能试验方法  金属材料电阻率试验

GB/T 4909.2          裸电线试验方法  尺寸测量

GB/T 4909.3          裸电线试验方法  拉力试验

GB/T 4909.4          裸电线试验方法  扭转试验

GB/T 5121（所有部分）铜及铜合金化学分析方法

3 要求

3.1产品分类

3.1.1牌号、状态、规格

铜线坯的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

表1  牌号、状态、规格

| 牌号 | 状态 | 直径 / mm |
| --- | --- | --- |
| T1，T2 | 热（R） | 6.0～35.0 |
| TU1，TU2 | 热（R） |  |
|  | 硬（Y） | 6.0～12.0 |

3.1.2标记示例

标记示例按牌号、状态、直径和标准编号的顺序表示，标记示例如下：

示例1∶牌号为T1、热态、直径为8.0mm的铜线坯标记为∶

铜线坯T1 R Φ8.0 GB/T3952—201x

示例2∶牌号为TU2、硬态、直径为10.0mm的铜线坯标记为∶

铜线坯TU2 Y Φ10.0 GB/T3952—201x

3.2化学成分

3.2.1  T1、TU1牌号铜线坯的化学成分应符合表2的规定。

表2  T1、TU1牌号铜线坯的化学成分

| 元素组 | 杂质元素 | 质量分数，不大于 % | 元素组总质量分数，不大于 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se | 0.0002 | 0.00030 | 0.0003 |
|  | Te | 0.0002 |  |  |
|  | Bi | 0.0002 |  |  |
| 2 | Cr | — | 0.0015 |  |
|  | Mn | — |  |  |
|  | Sb | 0.0004 |  |  |
|  | Cd | — |  |  |
|  | As | 0.0005 |  |  |
|  | P | — |  |  |
| 3 | Pb | 0.0005 | 0.0005 |  |
| 4 | S | 0.0015 | 0.0015 |  |
| 5 | Sn | — | 0.0020 |  |
|  | Ni | — |  |  |
|  | Fe | 0.0010 |  |  |
|  | Si | — |  |  |
|  | Zn | — |  |  |
|  | Co | — |  |  |
| 6 | Ag | 0.0025 | 0.0025 |  |
| 杂质元素总质量分数 / % |  | 0.0065 |  |  |
| 注∶T1的氧含量应不大于0.040%；TU1的氧含量应不大于0.0010%。 |  |  |  |  |

3.2.2 T2、TU2牌号铜线坯的化学成分应符合表3的规定。

表3   T2、TU2牌号铜线坯的化学成分

| 质量分数 / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu＋Ag 不小于 | 杂质元素，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | As | Sb | Bi | Fe | Pb | Sn | Ni | Zn | S | P |
| 99.95 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0025 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.0025 | 0.001 |
| 注∶T2的氧含量应不大于0.045%；TU2的氧含量应不大于0.0020%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 尺寸及其允许偏差

3.3.1 铜线坯的直径及其允许偏差应符合表4的规定

表4  直径及其允许偏差                                单位为毫米

| 公称直径 | 6.0～6.35 | ＞6.35～12.0 | ＞12.0～19.0 | ＞19.0～25.0 | ＞25.0～35.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | ＋0.5 －0.25 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 |

3.3.2 铜线坯应成卷供应，每卷应为连续一根，不允许焊接。最小卷重应不低于1t，但允许双方协商确定交货重量。

3.4 表面质量

3.4.1 铜线坯应圆整，尺寸均匀（符合3.3.1的规定），并且不需经酸洗和扒皮，直接使用。

3.4.2 铜线坯表面不应有皱边、飞边、裂纹、夹杂物及其他影响使用的缺陷。

3.4.3 氧化膜厚度：不大于60nm（600Å）。

3.5 力学性能

铜线坯的力学性能应符合表5的规定；硬态铜线坯充分退火后应能满足表5中相应牌号热态产品的伸长率要求。

表5  抗拉强度和伸长率

| 牌 号 | 状 态 | 直径 / mm | 抗拉强度/（N/mm2）不小于 | 伸长率 / ％ 不小于 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 、TU1 | R | 6.0～35 | — | 40 |
| T2 、TU2 |  |  | — | 37 |
| TU1 、TU2 | Y | 6.0～7.0 | 370 | 2.0 |
|  |  | ＞7.0～8.0 | 345 | 2.2 |
|  |  | ＞8.0～9.0 | 335 | 2.4 |
|  |  | ＞9.0～10.0 | 325 | 2.8 |
|  |  | ＞10.0～11.0 | 315 | 3.2 |
|  |  | ＞11.0～12.0 | 290 | 3.6 |

3.6 扭转性能

3.6.1 直径为6.0mm～10.0mm的（热态）电工用铜线坯应进行扭断试验，不同牌号的铜线坯扭转性能应符合表6的规定。

表6  铜线坯的扭转性能

| 牌 号 | 状 态 | 正转转数 | 反转至断裂的转数，不少于 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1、TU1 | R | 25 | 25 |
| T2、TU2 |  | 25 | 20 |

3.7 电性能

3.7.1采用4.6.3条规定制备的试样，铜线坯的电阻率应符合表7的规定。

表7  电阻率

| 牌 号 | 状 态 | 质量电阻率ρ20° Ω·g/m2，不大于 | 体积电阻率ρ20° Ω·mm2/m，不大于 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1、TU1 | R | 0.15176 | 0.017070 |
| T2、TU2 |  | 0.15328 | 0.017241 |
| TU1 | Y | 0.15575 | 0.01750 |
| TU2 |  | 0.15798 | 0.01777 |

3.7.2 采用4.6.2条规定制备的试样，铜线坯的电阻率应符合表7中相应牌号热态产品的规定。

3.8铜线坯的其他要求

3.8.1铜粉量

用连铸连轧法生产的低氧光亮铜线坯，若用户有要求，并在合同中注明，参照附录A的方法进行铜粉量测试（仅适用于φ8mm）。对于漆包线用铜线坯，铜粉量应不大于8mg/250mm；其他用铜线坯应不大于15mg/250mm。

3.8.2 氢脆

用上引法生产的无氧铜线坯，用于非常规的电线电缆、电磁线等有特殊要求的领域（对氧含量有严格的限制），若用户有要求，并在合同中注明，需要作氢脆试验。氢脆试验参照附录B的方法进行，TU1牌号的产品应能经受住最少10次反复弯曲而不会断裂成两段；TU2牌号的产品应能经受住最少8次反复弯曲而不会断裂成两段。

3.9适用于漆包线用铜线坯的指标要求（仅适用于连铸连轧铜线坯）

适用于漆包线用途铜线坯的指标除满足化学成份及其相关性能指标外，应符合表8的规定。

表8适用于漆包线用途铜线坯的指标

| 用途 | 氧化膜厚度(Å) | 含氧量(ug/g) | ±10转扭转表面质量 | 铜粉量不大于(mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 漆包线 | 0-400 | 150-400 | 无裂缝、无翘皮、无明显剥离物 | 8 |

4  试验方法

4.1化学成分仲裁分析方法

铜线坯的化学成分分析方法按GB/T 5121的规定进行。

4.2 尺寸测量方法

铜线坯的尺寸测量方法按GB/T 4909.2的规定进行。

4.3表面质量检查方法

铜线坯的表面质量用目视检查，其氧化膜厚度检测试验参照附录C的方法进行，或按供需双方协商确定的方法进行。

4.4力学性能检验方法

铜线坯的室温拉伸试验按GB/T 4909.3的规定进行。

4.5扭转性能检验方法

4.5.1 扭断试验按GB/T 4909.4的规定进行。

4.5.2试样应从经过3.4.1、3.4.2和3.4.3检查合格的铜线坯上取样。

4.5.2.1试样原始标距长度为250mm，扭转速度30r/min；绕试样轴线方向按表6中的规定的转数正转，然后反向转至断裂；

4.5.2.2试样原始标距长度为250mm，扭转速度30r/min；绕试样轴线方向转10转，然后反向转10转。

4.6电性能试验方法

4.6.1 铜线坯电阻率测试方法按GB/T 3048.2的规定进行。

4.6.2 电阻率试验应按下述方法制备试样∶试样经清洗并加工至直径为2mm，去油污，经500～550℃保护性气氛中退火30min，然后在同一保护性气氛中快速冷却或在空气中快速转移到水中冷却。

4.6.3电阻率试验也可在经清洗但未经进一步加工和退火的铜线坯试样上直接进行，若体积电阻率测试方法重现性不好或偏差过大，可采用质量电阻率测试方法。

4.6.4仲裁试验取样按4.6.2进行。

4.7 铜粉量试验

铜线坯铜粉量的试验参照附录A的方法进行，或按供需双方协商确定的方法进行。

4.8 氢脆试验

无氧铜线坯氢脆试验方法参照附录B的方法进行，或按供需双方协商确定的方法进行。

5  检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 铜线坯应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

5.2 组批

铜线坯应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格的铜线坯组成。

5.3 检验项目

5.3.1每批铜线坯应进行化学成分、尺寸偏差、力学性能、扭转性能、电性能和表面质量的检验。

5.3.2当用户要求并在合同中注明时，可进行铜粉量及氢脆的检验。

5.4取样与制样

5.4.1仲裁取样与制样

5.4.1.1仲裁取样方法和取样数量

根据不同的检验项目，每批铜线坯应采用表9规定的按卷数或重量两种方法计算取样数量，以取样数量多者确定为最终取样方法，并以此方法确定出取样数量，从该批铜线坯中随机抽取相应数量的样品。

表9  取样方法和取样数量

| 检验项目 |  | 取样方法和取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 氧含量 | 每5卷或20t取一个样 | 3.2 | 4.1 |
|  | 其他元素含量 | 每15卷或30t取一个样 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸偏差 |  | 逐卷检查 | 3.3 | 4.2 |
| 表面质量 |  | 逐卷检查 | 3.4 | 4.3 |
| 力学性能 |  | 逐卷检查 | 3.5 | 4.4 |
| 扭转性能 |  | 逐卷检查 | 3.6 | 4.5 |
| 电性能 |  | 每15卷或30t取一个样 | 3.7 | 4.6 |
| 铜粉量 |  | 每15卷或30t取一个样 | 3.8.1 | 4.7 |
| 氢脆 |  |  | 3.8.2 | 4.8 |

5.4.1.2制样

化学成分分析用试样制备，首先应去掉样品表皮，采用机加工方式将样品制备成屑样。加工过程中不得使用润滑剂，且应保持材料不被氧化。将该批各个样品制成的屑样取等量合并成一个大样，大样的总量不得少于600g；将大样充分混匀，用磁铁除净加工时带入的铁。用缩分法等分成四份，一份留供方，一份交需方，一份供仲裁分析用，一份备用。

5.4.2生产取样与制样

生产企业可参照仲裁取样与制样的方法。

5.5 检验结果的判定

5.5.1化学成分、电性能不合格时，判该批为不合格品；力学性能、扭转性能、表面质量和尺寸偏差不合格时，判该卷为不合格品。

5.5.2 铜粉量、氢脆与本标准或合同中达成的协议不符时，应从该批产品(包括原检验不合格的那卷产品) 中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则该批产品符合合同协议规定要求，若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格或逐卷检验，合格者组批交货。

6 质量证明书及标志、包装、运输、贮存

6.1 质量证明书

每批铜线坯应附有产品质量证明书，注明∶

a) 生产厂名称；

b) 产品名称；

c) 产品牌号、状态、规格；

d) 批号；

e) 净重和件数；

f) 各项检验结果和技术监督部门印记(若合同中对铜粉量、氢脆有要求时，应包括在其中) ；

g) 本标准编号；

h) 出厂日期。

6.2 标志

在每卷检验合格的铜线坯上应附有以下内容的标签∶

a) 生产厂名称；

b) 产品商标；

c) 产品牌号、状态、规格；

d) 净重；

e) 批号；

f) 生产日期；

g) 生产厂技术监督部门的检印。

6.3 包装

6.3.1 铜线坯应成卷包装，捆扎良好。

6.3.2 应有防潮、防污染及防机械损伤措施。

6.3.3 允许双方协议规定包装方法。

6.4 运输及贮存

在存放、搬运和运输过程中，应注意保护铜线坯免受机械损伤，防止铜线坯受潮及受到腐蚀物质的侵蚀。

7 订货单(或合同) 内容

7.1 产品名称；

7.2 牌号、状态、规格；

7.3 重量；

7.4 本标准编号；

7.5铜粉量、氢脆检测要求；

7.6 其他。

附录A

（资料性附录）

电工用铜线坯   铜粉量测定   干刷法

A.1 范围

本附录规定了连铸连轧电工用铜线坯表面铜粉量的测定方法。

本附录仅适用于ф8mm连铸连轧电工用铜线坯表面铜粉量的测定。

A2  试样的制备

A2.1 剪切一段300～350mm长，经表面质量检验合格的铜线坯样品，轻轻校直，用无水乙醇或其它有机溶剂认真清洗干净铜线坯表面的保护蜡涂层和残留乳化液，用透明胶带把样品两端头各25～50mm长的部分缠绕起来，使两胶带间的铜线坯间距为250mm。

A2.2  用天平对缠有胶带的铜线坯样品进行称重并加以记录 (单位为g，精确到小数点后4位)。

A3  试验

A3.1  把样品插入扭转试验机，两夹头的夹持部分为透明胶带缠绕的两端头，扭转速度设定为30r/min（速度偏差±10%以内），对样品进行正反10转的扭转，完成后用软刷子轻轻刷擦样品，彻底清除干净样品间距上的所有粉粒。

A3.2  从试验机上取出的样品应避免污染，若发现胶带已脱落，应从夹头中取下胶带，胶带上的铜粉应保留。

A3.3  若称重铜线坯有困难时，也可在扭转试验机夹头下方放置一个略长于250 mm洁净的瓷盘，让扭转试验中脱落的铜粉粒全部落入洁净的瓷盘，扭转完成后，用软刷子轻轻刷擦样品，彻底清除干净样品间距上的所有粉粒，使之全部落入洁净的瓷盘内。

A4  计算

A4.1  在天平上称量步骤A3.2所得缠有胶带并经刷擦干净的样品重量，进行记录。

A4.2  用步骤A2.2所得的重量减去步骤A4.1所得的重量记录下差值来判定。

A4.3  也可用A3.3步骤瓷盘收集的铜粉单独称重来判定。

A4.4  推荐用相同的方法测试3次取平均值作为最终测试值。

附录B

(资料性附录)

无氧铜线坯氢脆试验方法

B1 范围

本附录规定了无氧铜线坯氢脆试验方法。

本附录规定的测定反映氢脆敏感性的试验只能在无氧铜上进行。

B2  试样的制取

B2.1  将经3.4.2检验合格的无氧铜线坯试样拉成直径为2.0mm 的丝，然后在850±25℃ 温度条件下并且在氢含量不小于10％的气氛中退火30分钟，同时在同样的气氛中快速冷却，或者不暴露在空气中，最后在水中淬火。

B2.2试样的截取按GB/T 238标准中的5.1～5.4的要求进行

B3  试验仪器

B3.1试验仪器按GB/T 238标准中的4.1～4.3.2制造。

B4  试验步骤

B4.1试验步骤按GB/T 238标准中的6.1～6.8进行。

B4.2弯曲试验是将试样从起始位置向右（左）弯曲90°，然后返回至起始位置作为第一次弯曲。再向与第一次弯曲相反的方向，向左（右）弯曲90°返回至起始位置作为第二次弯曲，依次连续反复弯曲。

B5 对TU1铜线坯拉制的试样应能经受住最少10次反复弯曲而不会断裂成两段；对TU2铜线坯拉制的试样应能经受住最少8次反复弯曲而不会断裂成两段。

附录C

电工用铜线坯氧化膜测试方法

C1范围

本附录规定了连铸连轧电工用铜线坯表面铜粉量的测定方法。

本附录仅适用于ф8mm连铸连轧电工用铜线坯表面铜粉量的测定。

C2试样的制备

剪切一段150～200mm长试样，用丙酮或其他等同试剂将铜杆样品表面的油脂擦拭干净。

C3氧化膜测试方法：

C3.1采用电解减少法来测量清洁铜杆表面氧化层的厚度和种类。实验在电解池中进行将表面的氧化层去掉。如图1，试验样品做阴极，铂丝或其他惰性金属做阳极。用电量计或电力供应计提供电流。通常使用10毫安的电流进行测试，但最好采用能提供1-20毫安范围电流的设备。电解液为0.1摩尔的碳酸钠溶液，溶液至少覆盖101.6mm长的试验样品。

C3.2铜杆表面的每一种氧化物，即一价铜和二价铜，在不同的电压从铜表面去除，整个实验中的电压要进行记录。当氢氧离子的反应完成后，铜杆表面会出现气态氢气形成的气泡。

C3.3图2表示了典型的电压和时间曲线，先完成一价铜，而后在较高的电压下完成二价铜剥离。

计算氧化物的厚度公式如下：

T=厚度，厘米

I=电流，安培

t=反应时间，秒

M=氧分子重量，克

S=样品浸入的面积，平方厘米

D=氧化物密度（Cu2O为6.0g/cm3，CuO为6.4g/cm3）

F=法拉第常数，96500C

n=氢等价物（2）

图1  电工用铜线坯氧化膜测试装置图

-

+

记录器

直流电

被测样品、阴极

正极

电解液

参比电极

反应池

图2 电工用铜线坯氧化膜测试电压和时间曲线图

电压

CuO

Cu2O

时间