标准讨论稿征求意见表

标准项目名称：《粗铜》                                               承办人：刘正鸣 王佑芳

标准项目负责起草单位：大冶有色金属有限责任公司                      电  话：0714－5392801

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.2 | 现行粗铜标准的杂质含量控制过严，应与阳极铜接轨； | - | 采纳 |  |
| 2 | 3.3.2 | 现行标准的单块重量范围不合理，下限过低； | - | 采纳 |  |
| 3 | 3.3.3 | 现行标准中关于粗铜的长宽尺寸的规定，对冶炼生产企业的指导性不够。 | - | 采纳 |  |
| 4 | 5.4 | 现行粗铜的取（钻）样方法不能满足样品代表性要求；按体积比取样更科学，更具代表性 | 江铜集团 贵溪冶炼厂 | 采纳 |  |
| 5 | 5.4.2.4 | 建议粗铜每批次取样量不少于总块数的10%；粗铜屑样量不少于1500g; | - | 采纳 |  |
| 6 | 5.1.3 | 建议5.1.3条改为“需方应按本标准的规定进行检验，并向供方提供分析样品。供方如对检验结果有异议，应在双方品质结果交换日起7个工作日内以书面形式向需方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。” | -- | 采纳 |  |
| 7 | 5.4.2 | 建议取消对角线取样的布点方式，采用按体积比取样方法和随机布点取样方法。 | 浙江富冶集团有限公司 | 采纳 |  |

说明（1）发送《修订调查表》的单位数：9个；

（2）收到《修订调查表》后，回函的单位数：6个；

（3）收到《修订调查表》后，回函并有建议或意见的单位数：6个；

（4）没有回函的单位数：3个