ICS 77.150.30

H 62

YS/T XXX－XXXX

Anode  copper

## 阳 极 铜

（审定稿）

20xx-xx-xx 发布

20xx-xx-xx 实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

前   言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准负责起草单位：大冶有色金属有限责任公司

本标准参加起草单位：云南铜业股份有限公司、金隆铜业有限公司、中条山有色金属集团有限公司

本标准主要起草人员：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××

阳 极 铜

- 范围

本标准规定了阳极铜的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量预报单以及合同（或订货单）内容等。

本标准适用于火法精炼法生产的阳极铜，主要供电解精炼使用。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T 521.1-2009  粗铜化学分析方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/11086   铜及铜合金术语

3  要求

3.1  产品分类

阳极铜按化学成分分为一级品、二级品、三级品。

3.2 化学成分

3.2.1  阳极铜化学成分应符合表1的规定。

表1  阳极铜化学成分

| 品级 | 化学成分（质量分数）% |
| --- | --- |
|  | 铜含量 | 杂质含量，不大于 |
|  |  | Ni | As | Sb | Bi | Pb | O | Sn |
| 一级品 | 99.20≤Cu＜99.50 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.15 | 0.05 |
| 二级品 | 98.80≤Cu＜99.20 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.20 | 0.10 |
| 三级品 | 98.50≤Cu＜98.80 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 0.25 | 0.15 |
| 注：铜含量大于99.5%以上阳极铜的品级由供需双方协商确定。 |

3.2.2   供需双方如对阳极铜品质有特殊要求时，由供需双方协商并在合同中注明。

3.3  物理规格

3.3.1  阳极铜外形尺寸及重量应满足需方电解生产工艺要求， 具体指标以供需双方在合同中约定为准。

3.3.2  同规格阳极铜单重偏差应控制在±5kg范围内。

3.3.3  单块阳极铜应厚薄均匀，垂直度高。板面弯曲度应≤5mm，平面度公差≤5mm（主要控制爬坡或底部荡边）。

3.4  表面质量

3.4.1  阳极铜边缘（包括耳部）不得有大于5mm的飞边和毛刺。（允许修整）

3.4.2  阳极铜板面不得有高于5mm的鼓包或结瘤。（允许修整）

3.4.3  阳极铜板面气孔所占面积不大于总面积的20%，密集型气孔不大于5%，且气孔深度≤5mm。

3.4.4　阳极铜耳部应饱满平直，无弯曲，不得有折损和裂纹。

4   试验方法

4.1  阳极铜的化学成分测定按阳极铜化学分析方法或参照YS/T 521.1-2009规定进行。

4.2  阳极铜含氧量和锡量测定按供需双方认可的方法进行。

4.3  阳极铜物理规格及表面质量检验应使用目测方法，并结合相应检测器具进行检查。

5   检验规则

5.1   检查和验收

5.1.1  阳极铜由供方运输到需方指定地点，由需方质量检验部门进行检验，供方人员可进行现场监督确认。

5.1.2  供方应保证产品质量符合本标准或合同的规定，对需方检验结果有异议时，应在7个工作日内向需方提出，由供需双方协商解决。需仲裁时，经供需双方认可，在具备检测资质的机构进行。

5.2  组批

阳极铜应成批提交检验，每批次应由同炉次的阳极铜组成。

5.3   检验项目

5.3.1 化学成份按批检验。

5.3.2 物理规格逐块检验。

5.4  取样、制样方法

5.4.1  样品铜的抽取：阳极铜按随机原则抽取样品，每批次取样量不少于总块数的5%，但不得少于6块，必要时可加大比例或全检。

5.4.2  试样的采取：钻样前应清除全部外来杂物，按3横3纵的棋盘行列式在板面布置9点，另两点分别布置在两耳部，共计11个钻样点。可按阳极铜尺寸制作钻孔模板，抽牌或按11点轮流方式确定钻孔，确保屑样量不少于1500g。

5.4.3  用直径14mm～18mm钻头在阳极铜确定的钻点上钻取样品，每个样孔要求钻穿。为避免钻屑氧化，应保持钻头锋利，并可使用无水乙醇冷却钻头，防止钻屑氧化。钻屑应为扇形薄片状，以满足制样要求。

5.4.4  钻样时，应防止钻屑飞溅损失。收集钻屑时，应防止钻屑以外的氧化皮等杂物落入钻屑内。

5.4.5  样品制备

5.4.5.1 氧含量分析样品的制备

将收集的全部钻屑用磁铁除去混入的铁屑，通过混匀缩分至700克，再缩分出不少于50克屑样作为氧含量分析样品，剩余样品作为铜、金、银分析样品。

5.4.5.2 铜、金 、银分析样品的制备

将5.4.5.1分析样品加工破碎至全量通过2mm标准筛，再用0.45mm标准筛筛分，筛上、筛下样品分别称重、缩分，各取四分之一，取出的筛上、筛下样品分别按四分法进行缩分，组合成4份样品，每组份样品不少于150克，随即用铝箔袋封存。

5.4.5.3 所得4份样品，供方、需方、仲裁、备用各一份，仲裁样品保留90天。

5.5检验结果判定

6.5.1  同一检验批内，发现含有其他外来夹杂物，可扣重或供需双方协商。

6.5.2  化学成分与本标准4.2条不符时，该批次阳极铜判为不合格。

6.5.3  物理规格与本标准4.3条不符时，该批次阳极铜判为不合格。

6.5.4  阳极铜表面质量检验与本标准4.4条不符时，按块判为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

7.1  标 志

每块阳极铜应在耳部标明生产厂家名称、批号（炉号）、重量。

7.2  包 装

阳极铜以裸板供货，如需包装，由供需双方协调确定。

7.3  运输和贮存

7.3.1  阳极铜在运输和贮存过程中应加盖蓬布，以防雨雪。

7.3.2  阳极铜在运输和贮存过程中，如有损坏、污染等由责任方承担。

7.3.3  单车出现不同炉次阳极铜时，供方在检验前应提前向需方说明，同时阳极铜实物应分区域摆放，并有相应的区分标识。

7.4  质量预报单

每一交货批，供方应提供质量预报单，其上注明：

a）供方企业名称；

b）产品名称；

c）品级；铜及杂质含量范围；

d）净重；

e）批次及件数；

f）出厂日期；

g）本标准编号。

8   订货单（或合同）内容

订货单（或合同）应包括下列内容

a）产品名称；

b）品级；

c）数量；

d）铜及杂质含量的特殊要求；

e）尺寸及单块重量要求

f）包装要求

g）执行标准编号；

h）其他。

# Text boxes

YS

中华人民共和国有色金属行业标准